《硅橡胶混炼胶分类与系统命名法》编制说明

- 概述

硅橡胶无味无毒，使用温度宽广，有很好的耐候性，在高温和严寒时仍然能保持原有的强度和弹性，有的硅橡胶完美地平衡了机械性质和化学性质，因而能满足今天许多苛刻的应用场合要求，是应用广泛的特种合成橡胶之一。自20世纪90年代以来，随着科技的发展，应用领域的拓宽，国内硅橡胶产能年均增长10%以上。2011年，中国有机硅室温胶、高温胶产能分别达到47.5万吨、35万吨，同比增幅分别达到13.1%、12.9%。随着国民经济的发展，我国对硅橡胶的需求正以每年15%的速度增长，中国主要有机硅企业均加大了硅橡胶产品领域的投资力度，预计到2015年，我国有机硅室温胶、高温胶需求量可达64.8万吨、38.6万吨。

橡胶混炼胶是针对橡胶制品的不同使用环境、不同用途要求，通过产品开发、配方设计、混炼加工而制成的半成品原料。用户使用混炼胶只需要通过简单的加工及硫化成型工艺即可以生产出满足既定要求的橡胶制品。可免去自己加工混炼的工序，减少中间环节，可以更好控制生产过程，最大限度地提高生产效率；同时节省技术开发的时间与资金投入，快速把握市场机会提高市场竞争力。因此，目前国内硅橡胶混炼胶生产企业有不同用途的各类混炼胶的生产。2012年硅橡胶混炼胶产能、产量分别为50.7万吨，29.8万吨，预计2013年其产能、产量分别为58万吨、33万吨，产品牌号众多，用途广泛。有必要制定《硅橡胶混炼胶分类与系统命名法》，规范产品分类与命名，从而规范市场，便于用户采购。

- 工作简况

  - 任务来源

根据国标委综合[2012]50号文《关于下达2012年第一批国家标准制修订计划的通知》要求，由全国橡胶与橡胶制品标准化技术委员会负责组织《硅橡胶混炼胶分类与系统命名法》制定工作（项目计划编号20121094-T-606），计划完成时间为2015年，主要起草单位：沈阳橡胶研究设计院、西北橡胶塑料研究设计院等。

2.2 主要工作过程

——2013年1月组织成立了《硅橡胶混炼胶分类与系统命名法》标准起草工作组，由沈阳橡胶研究设计院负责收集资料，起草标准草案。

——2013年 6月 17日到 6月21日全国橡胶与橡胶制品标准化技术委员会在黑龙江省佳木斯市召开第一次工作会议，会上与会代表对该标准结构的完整性和主要技术内容合理性进行了认真分析和讨论，并提出了修改意见和建议。针对所提的意见和建议，制标小组积极地分析修改，进一步完善了标准草案有关技术内容，形成标准征求意见稿。

——2013年12月17日至21日在广东省韶关市召开全国橡标委第七届一次全体会议，会议听取了《硅橡胶混炼胶分类与系统命名法》项目进展情况汇报，提出于2014年5月1日前提交标准征求意见稿。

——2013年5月15日发送全国橡标委38家委员单位45名委员和有代表性的单位广泛征求意见，同时在全国橡胶与橡胶制品标准化技术委员会网站（www.sactc35.org）面向社会进行公开征求意见，时间为两个月。

- 编制原则和主要技术内容

  - 编制原则

本标准的制定是以遵循市场经济规律、尊重科技发展进步、以市场产品分类与特性要求为基础，科学分类同时系统命名，确保终端用户满意的原则进行的。

3.2主要技术内容

- 范围

硅橡胶混炼胶的类型用硬度、拉伸性能、撕裂强度的值以及预期用途和（或）重要性能为基础的分类系统加以区分。具有同一特性并有相同用途的产品将给予同一命名，这将有助于用户在制造厂在其产品的命名数据表中选择产品。

- 分类与系统命名法

命名标准模式为4个字符组构成：

字符组1：按照GB/T 5576规定 “Q”组硅橡胶类型代号组成的信息。

字符组2：位置1：预期用途（见3.2）。位置2～４：重要性能和附加说明。

字符组3：特征性能。

字符组4：为达到分类的目的，可在第4字符组里添加附加信息。

- 预期用途和重要性能及附加说明（字符组2）内容的确定

经过市场调研，走访国内主要硅橡胶混炼胶生产企业，汇总整理硅橡胶混炼胶产品37类106个牌号（见表1），通过分类整理，确硅橡胶混炼胶的预期用途共8个分类，分别用一个字母代号表示，有关重要性能和或附加说明共12个分类，分别用一个字母代号表示，见表2。

表1 甲基乙烯基硅橡胶混炼胶分类与型号

| 分类 |  | 型号 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 通用型 | 普通制品用胶 | 8850、8851、8852 |  |
|  | 普通模压制品胶 | 7850、7851、7861、7871、9130、9140、9150、9160、9170、9180 | TY-5151、TY5751、TY5951 |
|  | 按键胶 | 9230、9240、9250、9260、9270、9280、9330、9340、9350、9360、9370、9380、9430、9440、9450、9460、9470、9480 | TY7151 |
|  | 高档模压制品胶 | 9530、9540、9550、9560、9570、9580、9931、9941、9951、9961、9971、9981 |  |
| 密封件 |  | 3350、3351、3352、3353 |  |
| 电线电缆 | 挤出电线胶 | 5770、6770、7770 |  |
|  | 阻燃挤出电线胶 | 9960E、9961E、9962E、9963E |  |
|  | 耐热挤出电线胶 | 8961、8971 | TY4366 |
|  | 电缆接头胶 | 8641 |  |
|  | 标准挤出胶 | 9770、9771 | TY5971、TY5171 |
| 气相胶 | 普通气相胶 | 4440、4450、4460、4470、4480 | TY4771、TY4971、TY4171系列 |
|  | 高抗撕气相胶 | 5541、5551、5561、5571 | TYS771 |
|  | 过橄榄油 |  | TY976 |
|  | ## 较高透明 |  | ## TY971系列 |
|  | ## 普通透明 |  | ## TY171系列 |
| 奶嘴 | 普通奶嘴胶 | 4442、4452 | TY1841系列 |
|  | 高档奶嘴胶 | 4441、4451 |  |
| 绝缘 |  | 2260、2261、2262、2263 |  |
| 耐高温 |  | 2151、2152、2153 | TY3961、TYD171、TY3751 |
| 阻燃 |  | 8750、8751、8752、8753、8760 | TY26E9、TY24E9、TY23E9、TY2961 |
| 胶辊 | 通用胶辊胶 | 2772、2773 |  |
|  | 送纸胶辊胶 | 2741 |  |
|  | 气相胶辊胶 | 2770 |  |
| 泳帽 |  | 9120、9920 |  |
| 耐水蒸汽 | 耐水蒸汽胶 | 6650 | TYA151 |
|  | 耐高温水蒸汽胶 | 6651 |  |
| 低压缩永变 |  | 2061、2062 | TY9241 |
| 导电 |  | 2170 |  |
| 汽车用 |  | 2660、2661 |  |
| 耐油型 |  |  | TYB171 |
| ## 沉淀胶 | ## 高档 |  | ## TY856系列、TY651系列、 |
|  | 通用型 |  | ## TY351系列、XHG151 |
| ## 自润滑 |  |  | ## TYC231、 TYC131 |

### 表2

| 字母代号 | 位置1 | 字母代号 | 位置2 |
| --- | --- | --- | --- |
| T | 通用型 | A | 耐热 |
| M | 密封件 | B | 压缩永久变形 |
| D | 电线电缆用 | C | 耐臭氧或耐天候 |
| I | 气相胶 | D | 耐液体（水） |
| N | 奶嘴 | E | 耐液体（燃油） |
| J | 胶辊 | F | 耐液体（油类和润滑剂） |
| Y | 泳帽 | G | 高抗撕 |
| Q | 汽车用 | H | 高强度 |
|  |  | I | 耐低温 |
|  |  | J | 阻燃 |
|  |  | K | 导电 |
|  |  | Z | 任何特殊要求， 需详细说明。 |

- 特征性能值数字代码的确定

为使命名简洁，硬度由一个一位数的数字代码描述（见3.3.1）, 拉伸性能由一个二位数的数字代码描述（见3.3.2）, 撕裂强度由一个一位数的数字代码描述（见3.3.3）。

- 与有关的现行法律、法规和强制性国家标准的关系

本标准与现行法律、法规和强制性国家标准没有冲突、矛盾和不协调的关系。

- 重大分岐意见处理经过和依据

六、标准属性

本标准为推荐性国家标准。

七、贯彻国家标准的要求和措施建议