ICS 83.060

G35

HG

中华人民共和国化工行业标准

HG/T XXXXX—XXXX

粉末丁腈橡胶

Powdered Nitrile Butadiene Rubber

XXXX - XX - XX发布

XXXX - XX - XX实施

中华人民共和国工业和信息化部   发布

前  言

本标准按照 GB/T 1.1—2009 给出的规则起草。

本标准由中国石油和化学工业联合会提出。

本标准由全国橡胶与橡胶制品标准化技术委员会合成橡胶分技术委员会（SAC/TC 35/SC 6）归口。

本标准起草单位：黄山华兰科技有限公司、安庆华兰科技有限公司、中国石油天然气股份有限公司石油化工研究院等。

本标准主要起草人：

粉末丁腈橡胶

- 范围

本标准规定了粉末丁腈橡胶（P-NBR）的牌号命名、要求、试验方法、检验规则及包装、标志、贮存和运输。

本标准适用于以丁二烯、丙烯腈为主要原料经乳液聚合合成、凝聚、干燥制得的粉末丁腈橡胶。

- 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 1232.1—2000  未硫化橡胶  用圆盘剪切粘度计进行测定 第 1 部分：门尼粘度的测定

GB/T 4498.1—2014  橡胶 灰分的测定  第1部分：马弗炉法

GB/T 5576  橡胶和胶乳 命名法

GB/T 5577  合成橡胶牌号规范

GB/T 6543—2008  运输包装用单瓦楞纸箱和双瓦楞纸箱

GB/T 8170—2008  数值修约规则与极限数值的表示和判定

GB/T 15340—2008  天然、合成生胶取样及制样方法

GB/T 19187  合成生胶抽样检查程序

GB/T 24131—2009  生橡胶  挥发分含量的测定

SH/T 1157—1997  丁腈橡胶中结合丙烯腈含量的测定

- 牌号命名

粉末丁腈橡胶牌号命名应符合GB/T 5576和GB/T 5577的规定，按以下方式规定牌号。

粉末丁腈橡胶牌号由两个字符组组成。

字符组1：粉末丁腈橡胶的代号为“P-NBR”，其中NBR为丁腈橡胶代号，字母P表示橡胶的外观形状为粉末状。

字符组2：粉末丁腈橡胶的特征信息代号，由四位数字组成；前两位数字表示原胶的结合丙烯腈含量；后两位数字表示门尼粘度。

示例：

P-NBR  3 3  0 5

门尼粘度40~60

结合丙烯腈含量31.0~35.0

粉末丁腈橡胶代号

- 要求

  - 外观

白色或微黄色粉末，无机械杂质。

  - 技术指标

P-NBR的技术指标应符合表1的规定。

- 技术指标

| 项目 | P-NBR3305 | P-NBR3307 | P-NBR3316 | P-NBR3810 | P-NBR3812 | P-NBR3814 | P-NBR3816 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 结合丙烯腈含量a（质量分数）/% | 31.0～35.0 |  |  | 37.0～40.0 |  |  |  |
| 门尼粘度 ML（1+4）100℃ | 40～60 | 61～80 | 150～180 | 80～110 | 111～130 | 131～150 | 151～180 |
| 过筛率(质量分数)/%，不小于 | 98.0（0.90mm） |  | 98.0（0.45mm） |  |  |  |  |
| 挥发分(质量分数)/%， 不大于 | 1.00 |  |  |  |  |  |  |
| 灰分（质量分数）/% | 报告值 |  |  |  |  |  |  |
| - a为粉末丁腈橡胶原胶的结合丙烯腈含量，由生产厂家提供检测值。 |  |  |  |  |  |  |  |

- 试验方法

  - 结合丙烯腈含量

按照SH/T 1157—1997的规定测定。

  - 门尼粘度

按照GB/T 15340—2008中8.3.2.2的规定制样，将开炼机辊距调为0.2mm～0.4mm，辊筒表面温度保持在50℃±5℃，过辊三次，成胶片状后辊距调为1.0 mm±0.1mm，对折辊压6次，第10次过辊时不对折直接下片。

按照 GB/T 1232.1—2000的规定测定。

  - 过筛率

    - 仪器和设备

      - 天平: 精度为 0.1 g。

      - 试验筛:孔径 0.45 mm或0.90 mm，Φ200 mm×50 mm。

      - 羊毛刷:毛长约 40mm，刷宽约 30 mm或其他型号。

    - 测定步骤

称取约 10 g 试样（精确至 0.1 g ），移入试验筛（5.3.1.2）中，用羊毛刷（5.3.1.3）轻刷，使试样通过筛孔，直至无试样筛下为止，称量筛下部分质量 (精确至0.1g)。

    - 结果计算

过筛率w以试样的质量分数计，数值以%表示，按公式（1）计算：

w=m1m100	                               (1)

式中：

m—— 试样质量，单位为克（g）；

m1—— 筛下部分试样质量，单位为克（g）。

取两次平行测定结果的算术平均值为试验结果，结果保留一位小数。

    - 允许差

两次平行测定结果的绝对差值应不大于 0.5％。

  - 挥发分

按照 GB/T 24131—2009中5.2.1烘箱法A的规定测定。随机称量约5g试样。

  - 灰分

按照GB/T 4498.1—2014方法A中直接灰化法测定，温度为900℃±25℃。

- 检验规则

  - 组批

以单釜所得产品或相同聚合凝聚条件的数釜产品经混合均匀为一批。

  - 取样

    - 按照GB/T 19187的规定确定抽样方案并进行抽样。

    - 按照GB/T 15340的规定选取实验室样品。

  - 检验

- 本标准第4章所列项目均为出厂检验项目。由检验部门按照本标准对6.2的样品进行检验，并附有质量检验报告单。其内容包括生产厂名称、产品名称、牌号、批号、执行标准号、质量指标、生产日期等。

  - 检验结果判定

    - 本标准中产品质量指标合格判定，采用GB/T 8170—2008中“修约值比较法”。

    - 检验结果符合本标准的规定时，判为合格。如果检验结果有不符合本标准要求的项目时，应自同批产品中，以双倍采样单元数采样，对不符合本标准要求的项目进行复检，以复检结果判定。如仍不符合本标准的要求，即为不合格品。

  - 产品验收

- 用户有权按本标准对收到的产品进行验收，如果不符合本标准要求时，应在到货后半个月内提出异议。使用单位因保管、使用不当等原因造成产品质量下降，应由使用单位负责。供需双方如发生质量异议，可协商解决或由质量仲裁单位按本标准进行仲裁检验。

- 包装、标志、贮存与运输

  - 包装

- 用塑料薄膜袋或用其他方式包装密封后作为内包装，再用瓦楞纸箱包装，瓦楞纸箱应符合 GB/T 6543—2008的规定，每箱净含量20kg。可采用适宜的其他包装方式，应保证产品在正常贮运中包装不破损。

  - 标志

包装箱上应注明商标、产品名称、生产厂名称及地址，并标识产品型号，有防雨、防热、垛高等防护性标志。

  - 贮存

    - 应贮存在干燥、阴凉、通风的室内，远离热源或易燃物。

    - 应平整堆放在防潮架上，不得承受重压，垛高不超过5层。

    - 应在温度 40℃以下，相对湿度70％以下贮存。

    - 在贮存条件下，质量保证期自生产之日起12个月。

  - 运输

在运输过程中，应防止阳光直接照射和雨水浸泡，运输车辆应整洁，避免包装包装破损和杂物混入。

_________________________________