GB/T ××××-××××《煤层注水、钻孔封堵及瓦斯排放橡胶软管和软管组合件》的编制说明

1  产品简介

本产品具有煤层注水、瓦斯排放及钻孔封堵的功能，适合在0℃～80℃环境中工作。煤层注水是回采工作面最有效的防尘措施。可预防煤与瓦斯突出危险。减小工作面生产时回风流中瓦斯浓度。改善工人作业环境，杜绝粉尘爆炸事故。欧亚管业股份有限公司为解决煤矿安全生产及开采的难题，研发了具有自主知识产权的《煤层注水、钻孔封堵及瓦斯排放用橡胶软管和软管组合件》，产品已通过省科委的技术鉴定，产品填补了国内空白，制造技术达到国际先进水平。

2 工作简况

2.1任务来源

根据中国石油和化学工业联合会中石化联质发（2013）363号文《关于下达2013年第二批化工国家标准制修订计划的通知》和全国橡胶与橡胶制品标准化技术委员会软管分技术委员会〔2014〕第 1号文《关于转发送2013年国家标准制修订的函》的要求，我公司负责承担国家标准GB××××《煤层高压注水压裂封堵用橡胶软管》的制定任务，计划编号20131498-T-606。

2.2标准起草单位

本标准主要起草单位：欧亚管业股份有限公司、河北省橡塑产品质量监督检验站、沈阳橡胶研究设计院。

2.3标准主要起草人

本标准主要起草人：

2.4主要工作过程

自接到制定国家标准GB/T××××《煤层高压注水压裂封堵用橡胶软管》的任务后，全国橡胶与橡胶制品标准化技术委员会软管分技术委员会便派工作人员和专家，审查了企业经备案的企业标准，型式试验报告、确认证书等文件，通过对试验结果进行分析，并进行了大量的试验验证工作，确立了标准的总体框架和主要内容。在2013年上半年组织成立了由橡胶行业专家和生产企业技术人员组成的标准起草工作组和专家组，并立即开展工作。

依据产品特性和用途，更改对产品说明不够准确的原标准名称《煤层高压注水压裂封堵用橡胶软管》，将标准名称确定为《煤层注水、钻孔封堵及瓦斯排放橡胶软管和软管组合件》。

在全国橡胶与橡胶制品标准化技术委员会软管分技术委员会的大力支持下，我们查阅国内外相关的技术资料，收集与产品相关的标准，有GB/T 10544-2013《橡胶软管及软管组合件 油基或水基流体适用的钢丝缠绕增强外覆橡胶液压型  规范》；SAE.J188《Power Steering Pressure Hose-High Volumetric Expansion Type》（动力转向压力软管-高容积膨胀型）；MT/T 98-2006《液压支架用软管及软管总成检验规范》；MT 191-98《煤矿井下用橡胶软管安全性能检验规范》，我们对这些标准及其它技术资料进行了认真的学习和分析研究。通过对国内市场调研，了解产品技术信息，根据国内煤矿开采中需要向煤层注水、排放瓦斯及封堵钻孔的实际要求，编写了标准草案稿。

2014年6月，全国橡胶与橡胶制品标准化技术委员会软管分会在青岛召开会议，对《煤层注水、钻孔封堵及瓦斯排放橡胶软管和软管组合件》标准草案稿进行了讨论，提出了许多宝贵意见，在此基础上我们完善了标准草案稿形成征求意见稿。

3 标准编制原则和确定标准内容的依据

3.1标准编制原则

本标准按照GB/T1.1-2009《标准化工作导则 第1部分：标准的结构和编写》的要求编制。

3.2标准编制的主要依据

本标准主要总和了GB/T 10544-2013《橡胶软管及软管组合件 油基或水基流体适用的钢丝缠绕增强外覆橡胶液压型  规范》；SAE.J188《Power Steering Pressure Hose-High Volumetric Expansion Type》（动力转向压力软管-高容积膨胀型）；MT/T 98-2006《液压支架用软管及软管总成检验规范》技术内容，通过对同行和用户的走访，深入了解我国目前同类产品加工企业的技术水平和用户的实际需求，经充分的研究、分析、比对，确定标准内容参考国际、国内标准，在性能要求上就高不就低。

- 关于本标准技术内容的说明

  - 工作温度

根据用户使用环境情况和使用要求，确定产品的工作温度为0℃～80℃。

  - 型别

- 根据产品用途，分为两个型别，1型适用于煤层注水及钻孔封堵；2型适用于煤层注水、钻孔封堵及瓦斯排放。

  - 材料与结构

根据产品性能和生产工艺规定， 1型软管应由橡胶内衬层、二层或四层高强度钢丝增强层和橡胶外覆层构成；2型软管应由橡胶内衬层、二层或四层高强度钢丝增强层、橡胶外覆层和内置钢管构成，内置的钢管用于抽放瓦斯，钢管在软管内自由排放或者和软管接头一体的两种方式，完成钻孔封堵后瓦斯会自行排放。

  - 尺寸和公差

根据用户使用数据，规定软管的外径和公差，见表1。

- 表1外径和公差                                 单位：mm

| 外径D | 公差 |
| --- | --- |
| D≤40 | ±0.8 |
| 40＜D≤50 | ±1.0 |
| 50＜D≤60 | ±1.2 |
| 60＜D≤70 | ±1.4 |
| 70＜D≤80 | ±1.6 |
| 80＜D≤90 | ±1.8 |
| 90＜D≤100 | ±2.0 |
| D＞100 | ±3.0 |

  - 外观

根据GB/T10544-2013 规定，产品的外观应无明显可视缺陷，标识清晰、正确，软管组合件接头装配正确。

  - 长度变化

根据用户使用安全规定，软管的长度变化应小于等于5mm。 5mm长度变化说明管体变化很小，可以确保煤层注水、钻孔封堵及瓦斯排放用橡胶软管和软管组合件在工作状态下的绝对安全，保证操作工使用安全。

  - 膨胀外径

根据用户现场使用的具体参数，规定软管的膨胀外径及其适用钻孔的直径，见表2。

表2  膨胀外径、适用的钻孔直径

| 软管外径，mm | 膨胀外径，mm | 钻孔直径，mm |
| --- | --- | --- |
| 33 | 45～60 | 40 |
| 39 | 60～75 | 50 |
| 50 | 75～85 | 60 |
| 63 | 85～100 | 75 |
| 70 | 100～110 | 80 |
| 77 | 110～120 | 90 |
| 90 | 120～130 | 110 |
| 102 | 130～140 | 120 |
| 115 | 140～150 | 130 |
| 128 | 150～165 | 150 |

4.8最大工作压力、验证压力、爆破压力

根据井下工作泵的最大工作压力是32MPa，经过在多个矿区的反复论证，最后经专家组确认：所有规格产品的最大工作压力不大于32.0MPa；最大工作压力大于16.0MPa时，最小爆破压力为最大工作压力的2.0倍；最大工作压力不大于16.0MPa时，最小爆破压力为最大工作压力的3.0倍；验证压力均为最大工作压力的1.5倍。能够满足用户的使用要求，见表3。

- 表3  最大工作压力、验证压力、最小爆破压力

| 软管外径，mm | 最大工作压力，MPa | 验证压力，MPa | 最小爆破压力，MPa |
| --- | --- | --- | --- |
| 33 | 32 | 48 | 64 |
| 39 | 32 | 48 | 64 |
| 50 | 32 | 48 | 64 |
| 63 | 16 | 24 | 48 |
| 70 | 16 | 24 | 48 |
| 77 | 16 | 24 | 48 |
| 90 | 16 | 24 | 48 |
| 102 | 8 | 12 | 24 |
| 115 | 8 | 12 | 24 |
| 128 | 8 | 12 | 24 |

- 4.9阻燃性能

- 在保证人身及设备安全的同时，参照MT/T 98-2006《液压支架用软管及软管总成检验规范》规定产品阻燃性能，有焰燃烧时间和无焰燃烧时间小于30s。其中任一试样有焰燃烧时间和无焰燃烧时间之和不大于60s。

4.10电性能

在保证人身及设备安全的同时，参照MT/T 98-2006《液压支架用软管及软管总成检验规范》规定产品导电性能，软管外壁表面电阻不大于25×108Ω/d，d为软管外径。。

4.11软管标志间距

参照GB/T10544《钢丝缠绕增强外覆橡胶的液压橡胶软管和软管组合件》中的标志间隔距离，规定每隔760mm重复一次。

5 软管检验

本标准《煤层注水、钻孔封堵及瓦斯排放用橡胶软管和软管组合件》规定的试验项目有：1外观质量；2尺寸与公差； 3膨胀外径；4长度变化；5验证压力；6最小爆破压力；7阻燃性能；8电性能，八个检验项目。委托国家安全生产重庆矿用设备检测检验中心和河北省橡塑产品质量监督站对尺寸为40mm×1040mm适用封堵直径50mm钻孔的软管进行全项检验，检验结果见表3

表3  检验结果

| 检验单位 检验项目 | 技术要求 | 国家安全生产矿用设备检测检验中心 | 河北省橡塑 产品质量监督检验站 |
| --- | --- | --- | --- |
| 外观质量 | 软管外观应无明显可视缺陷，核对软管标志应清晰、正确，检查软管组合件接头应装配正确。 | 符合要求 | 符合要求 |
| 尺寸与公差，mm | 外径40，长度1040，适用钻孔直径50 | 符合要求 | 符合要求 |
| 长度变化，mm | 将软管组合件放入适用钻孔直径的能承受相应软管验证压力的无缝钢管中，软管组合件承受最大工作压力3min时，标记组合件两端部的初始位置，再计时10 min，测量组合件两端部的位移量，长度变化应小于等于5mm。 | 0mm | 1mm |
| 膨胀外径，mm | 软管注水至最大工作压力，测量其自由膨胀外径，应符合60～75mm | 63mm | 64mm |
| 验证压力，MPa | 注水至压力为48MPa，保持5min，应无无材料和加工不均匀的泄露、裂口、急剧变形现象或其它破坏的迹象。 | 无破裂和损坏 | 无破裂和损坏 |
| 最小爆破压力，MPa | 注水至压力为64MPa，保持5min，应无破裂 | 无破裂 | 无破裂 |
| 阻燃性能，s | - 有焰燃烧时间和无焰燃烧时间都≤30s，任一试样有焰燃烧时间和无焰燃烧时间之和不大于60s。 | 15s | 16s |
| 电性能,Ω | 外壁表面电阻应≤25×108/d(Ω) | 4.07×106 | 3.9×106 |

通过两家具有检验资质的实验室对同规格、同批次产品进行检验，检验结果符合《煤层注水、瓦斯抽放及钻孔封堵用橡胶软管和软管组合件》标准的要求。说明本标准规定的指标可实现，本标准具有可使用性。

6 与有关的现行法律、法规和强制性国家标准的关系

本标准在编制过程中注意到了与现行法律和法规的一致性，不存在任何矛盾。本标准贯彻了国家的方针、政策，符合国家法律、法规的规定，没有与强制性标准相抵触内容。

7 标准作为强制性标准或推荐性标准的建议

本标准按标准规定的格式编写，力求周密严谨、全而不繁，是指导企业从事煤层注水、瓦斯抽放及钻孔封堵用橡胶软管和软管组合件生产的有效技术文件。建议本标准作为推荐性国家标准。

2014年08月28日