ICS 点击此处添加ICS号

点击此处添加中国标准文献分类号

中华人民共和国国家标准

GB/T ×××××—××××

平板型太阳能集热器用橡胶密封条

Rubber strips used in flat-plate solar collectors

点击此处添加与国际标准一致性程度的标识

×××× - ×× - ××发布

×××× - ×× - ××实施

前  言

本标准按照GB/T 1.1-2009给出的规则起草。

本标准由中国石油和化学工业联合会提出。

本标准由全国橡胶与橡胶制品标准化技术委员会密封制品分技术委员会（SAC/TC35/SC3）归口。

本标准起草单位：临沂双丰橡塑制品有限公司、江阴海达橡塑股份有限公司、西北橡胶塑料研究设计院有限公司。

本标准主要起草人：（略）。

平板型太阳能集热器用橡胶密封条

- 范围

本标准规定了用于平板型太阳能集热器的橡胶密封条的要求、试验方法、检验规则及标志、包装、运输和贮存。

本标准适用于平板式太阳能集热器用橡胶密封条(以下简称密封条)。

- 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 528  硫化橡胶或热塑性橡胶 拉伸应力应变性能的测定

GB/T 531.1  硫化橡胶或热塑性橡胶 压入硬度试验方法 第1部分：邵氏硬度计法（邵尔硬度）

GB/T 1682  硫化橡胶低温脆性的测定  单试样法

GB/T 2941-2006  橡胶物理试验方法试样制备和调节通用程序

GB/T 3512 硫化橡胶或热塑性橡胶  热空气加速老化和耐热试验

GB/T 3672.1-2002  橡胶制品的公差  第1部分：尺寸公差

GB/T 5721-93  橡胶密封制品标志、包装、运输、贮存的一般规定

GB/T 7759  硫化橡胶、热塑性橡胶  常温、高温和低温下压缩永久变形测定

GB/T 7762  硫化橡胶或热塑性橡胶  耐臭氧龟裂  静态拉伸试验

GB/T 9881  橡胶  术语

GB/T 12936  太阳能热利用  术语

GB/T 16422.2-1999  塑料实验室光源暴露试验方法 第二部分：氙弧灯

GB/T 6424-2007 平板型太阳能集热器

GB/T 24798-2009 太阳能热水系统用橡胶密封件

- 术语和定义

GB/T 9881和GB/T 12936中确定的术语和定义适用于本标准。

- 要求

  - 混炼胶

    - 密封条应采用以三元乙丙橡胶（EPDM）为基的混炼胶制造。

    - 胶料性能应符合表1规定的要求。

- 平板太阳能集热器用橡胶胶料的要求

| 序号 | 项目 | 性能指标 | 试验方法 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 硬度，邵尔A | 70±5 |  | GB/T 531.1 |
| 2 | 拉断伸长率，最小，％ | 250 |  | GB/T 528 |
| 3 | 压缩永久变形，B型试验（最大），％ 70℃，72h -10℃，72h | 50 90 |  | GB/T 7759 |
| 4 | 耐热老化,100℃，72h 硬度变化，最大 拉断伸长率变化率，最大,％ 挥发减量，最大，％ 挥发凝结，最大，％ | 10 50 1 0.1 |  | GB/T 3512 |
|  |  |  |  | GB/T 24798 |
| 5 | 耐臭氧 伸长率20%，臭氧浓度100*10-8，温度40℃，相对湿度65%，72h | 无龟裂 |  | GB/T 7762 |
| 6 | 低温脆性，最大℃ | -40 |  | GB/T 1682 |
| 7 | 耐太阳辐射 氙弧灯使用条件为辐照度550W/m2、波长290-800nm 黑标准温度65±3℃，相对温度65%，每次喷水时间18min，喷水间隔102min，暴露期1000h。 | 允许有轻微的表面粉化和发浑，不允许发脆、龟裂、失去伸长率、发粘或其他影响其使用性能的老化现象。 |  | GB/T 16422.2 |

  - 外观不应有气泡、破皮、表皮龟裂、缺胶以及其他可能影响其水密封性能的缺陷。

  - 尺寸和公差

- 密封条的截面尺寸及公差应符合图样要求，未注公差应符合GB/T 3672.1-2002的E3级要求。

- 检验规则

  - 组批规则

密封条混炼胶以同一班级、同一生产线、相同原料、相同工艺所生产的同一配方的胶料为一批；密封条以同一生产线、相同原料、相同工艺所生产的同一规格的产品为一批。

  - 出厂检验及判定规则

5.2.1 混炼胶每批随机应抽取适当的混炼胶对表1中硬度、拉断伸长率进行检验。

5.2.2 密封条每批100%进行外观质量和尺寸检验。

- 5.2.3胶料检测中任何一项试验不合格时，应对不合格项目进行双倍试验，双倍试验仍不合格时，则为不合格品，不合格品不允许流入下道工序。密封条外观和尺寸如有一项不合格即为不合格品。

  - 型式检验及判定规则

    - 当有下列情况之一时，应对本标准第4章规定的所有项目进行型式试验：

- 新产品定型鉴定时；

- 正式生产后，如原材料、工艺有较大改变，可能影响产品性能时；

- 产品长期停产三个月以上，恢复生产时；

- 出厂检验结果与上次型式检验有较大差异时；

- 国家质量监督机构提出型式试验要求时。

    - 密封条外观和尺寸如有一项不合格，则本次型式试验不合格。胶料性能检测后如有项目不合格，应对不合格项目进行双倍试验，双倍试验仍不合格时，则本次型式试验不合格。

- 标志、包装、运输和贮存

  - 产品包装根据类型、规格的不同由供需双方共同协商确定。

  - 标志、运输、贮存按GB/T 5721规定执行。

_________________________________