平板型太阳能集热器用橡胶密封条

征求意见稿编制说明

2014年7月

目  录

一、工作简况

二、标准编制原则和确定标准主要内容的论据

三、主要试验的分析等

四、采用国际标准的情况

五、与有关的现行法律、法规和强制性标准的关系

六、重大分歧意见的处理经过和依据

七、标准性质的建议

八、贯彻标准的要求和建议措施

九、废止现行有关标准的建议

十、其他应予以说明的事项

平板型太阳能集热器用橡胶密封条

征求意见稿编制说明

一、工作简况

1、制定本标准的意义

我国拥有全球最大的太阳能热水器（系统）生产能力，也是全球最大的太阳能热水器（系统）的应用市场。根据我国的可再生能源发展规划，

2020年太阳能热水器（系统）的安装量将达到3亿m2，每千人拥有量为203 m2。目前，随着世界能源价格的不断上涨和全世界环保意识的增强，面对严峻的节能减排形势，我国正在加速发展和利用可再生能源，太阳能技术和产品的进步以及太阳能热水器与建筑结合技术的发展，将使太阳能热水器（系统）继续保持快速增长的势头。

近年来由于使用中出现炸管、冻裂、管内结垢和泥沙沉积、密封胶圈漏水以及热水工程不能承压运行等问题，直插式全玻璃真空管集热器在实际使用中受到了限制。于是，平板集热器得到了一个新的发展机会。

平板太阳集热器和热水器在太阳能光热利用中，特别是在应对世界环境和完成节能减排的指标中有着极大的优势。随着社会和技术的不断进步,在太阳能与建筑一体化方面,平板太阳能热水器近年来已取得了较大的技术进步。随着技术的进步，平板集热器及热水器的高效涂层、高透过率盖板及密封保温等技术已达到较高的水平，产品的性能大幅提高，市场竞争力也在进一步增强。我国平板太阳能集热器、热水器的发展已呈现出诱人的前景。做为平板太阳能集热器进行防水处理的关键件---橡胶密封条，就显的至关重要了。因为密封胶条既要保证产品密封效果和产品美观，又要保证产品使用寿命，如果密封胶条质量不过关，就会造成平板集热器漏水，降低使用效果和使用年限，另外对于环境温度的骤冷和骤热变化，还要求密封胶条具有较好的耐高温、耐低温性能，以及耐候性，这就对该密封胶条提出了较高的要求，而国内到目前为止还没有平板集热器密封胶条的标准，给生产厂家和用户都带来了很大的不便，迫切需要制定标准来规范市场，其目的是满足国内市场需求，提高产品质量，杜绝伪劣产品。该标准的制定对节能\节水和环保都有积极的意义。

2、任务来源

国家标准化管理委员会综合[2013]56号《关于下达2013年第一批国家

标准制修订计划的通知》，下达了国家标准《平板型太阳能集热器用橡胶密封条》的编制计划（编号为20131015-T-606），由全国橡胶与橡胶制品标准化技术委员会归口管理。

3、协作单位

根据国家标准化管理委员会综合[2013]56号文，全国橡胶与橡胶制品

标准化技术委员会下文，由临沂双丰橡塑制品有限公司负责组织本标准的

起草工作，临沂双丰橡塑制品有限公司接到任务后，首先成立了由西北橡胶塑料研究设计院、江阴海达橡塑股份有限公司组成的工作组，并按全国橡胶与橡胶制品标准化技术委员会密封制品分技术委员会的工作进度要求制定了工作计划。

4、主要工作过程

（1）预阶段

2013.10-2014.3

临沂双丰橡塑制品有限公司在接到负责组织本标准起草工作任务后，于2013年11月在全国橡胶与橡胶制品标准化技术委员会年会上成立了该标准起草工作小组，工作组成员包括江阴海达橡塑股份有限公司、西北橡胶塑料研究设计院，并对标准的起草工作进行了前期调研。

美国材料与试验协会标准ASTM D 3667-2000《用于平板式太阳能集热器上的橡胶密封件》规定了美国平板式太阳能集热器橡胶密封件的材料的一般要求。

通过预阶段的调研了解到，美国已有用于平板式太阳能集热器上的橡胶密封件标准，但国内没有相关标准。

（2）起草阶段

2014．3-2014.7

通过预阶段的调研，标准起草小组确定了使用重新起草法修改采用ASTM D 3667-2000《用于平板式太阳能集热器上的橡胶密封件》的方法起草本标准，在起草过程中，标准起草小组查阅了国内橡胶密封件的相关标准，在参考国际和国内密封件相关技术标准的基础上，编制完成了标准的征求意见稿。

二、标准编制原则和确定标准主要内容

标准起草小组确定了使用重新起草法修改采用ASTM D 3667-2000《用于平板式太阳能集热器上的橡胶密封件》的方法起草本标准。修改过程遵循科学、合理及与国际接轨的原则，修改后的标准既与国外标准保持一致，同时还兼顾国内行业已有的共识和一些约定俗成的说明。

确定标准的主要内容包括平板型太阳能集热器用橡胶密封条的范围、规范性引用文件、术语定义、要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存的内容。

三、主要试验（或验证）的分析、综述报告，技术经济论证，预期的经济效果

临沂双丰橡塑制品有限公司对密封条各项技术指标委托西北橡胶塑料研究设计院（国家橡胶密封制品质量监督检验中心）和青岛科技大学进行了检验，主要试验验证数据如下：

平板太阳能集热器用橡胶胶料试验验证数据

| 项目 | 指标 | 样品1 | 样品2 | 样品3 | 样品4 | 样品5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 硬度，邵尔A | 70±5 | 72 | 73 | 71 | 70 | 72 |
| 拉断伸长率，最小，％ | 250 | 356 | 402 | 368 | 379 | 388 |
| 压缩永久变形，B型试验（最大），％ 70℃，72h -10℃，72h | 50 90 | 49 79 | 46 77 | 46 81 | 48 78 | 45 79 |
| 耐热老化,100℃，72h 硬度变化，最大 拉断伸长率变化率，最大,％ 挥发减量，最大，％ 挥发凝结，最大，％ | 10 50 1 0.1 | ＋6 24.7 0.5 0.02 | ＋5 20．2 0.3 0.03 | ＋6 23.6 0.2 0.02 | ＋7 22.8 0.1 0.02 | ＋5 22.2 0.3 0.03 |
| 耐臭氧 伸长率20%，臭氧浓度100*10-8，温度40℃，相对湿度65%，72h | 无龟裂 | 无龟裂 | 无龟裂 | 无龟裂 | 无龟裂 | 无龟裂 |
| 低温脆性，最大℃ | -40 | －40正常 | －40正常 | －40正常 | －40正常 | －40正常 |
| 耐太阳辐射 氙弧灯使用条件为辐照度550W/m2、波长290-800nm 黑标准温度65±3℃，相对温度65%，每次喷水时间18min，喷水间隔102min，暴露期1000h。 | 允许有轻微的表面粉化和发浑，不允许发脆、龟裂、失去伸长率、发粘或其他影响其使用性能的老化现象。 | 符合 | 符合 | 符合 | 符合 | 符合 |

本标准规定了平板型太阳能集热器用橡胶密封条的要求，为平板型太阳能集热器用橡胶密封条的设计和选用提供依据，为密封条的制造业提供可靠的密封条提供了支持，将产生良好的间接经济效益。

四、采用国际标准和国外先进标准的情况

本标准修改采用了ASTM D3667-2000《用于平板式太阳能集热器上的橡胶密封件》。本标准与ASTM D3667-2000的主要技术差异如下：

----标准名称改为“平板型太阳能集热器用橡胶密封条”，与我国行业及各企业的称呼对应。

----第1章“范围”的表述改为适用于国家标准的表述；

将“橡胶密封件材料”改为“橡胶密封条”，与标准名称一致，与国内企业正常使用一致。

----第2章规范性引用文件中的引用标准转化为我国的国家标准；删除了C717等不影响正确使用本标准的引用标准；

用采用国际标准的国家标准代替对应的美国标准；

----第3章术语和定义中，采用国内对于橡胶、太阳能热利用等方面的术语和定义。

----删减美国标准中对于密封件级别和类别的内容，与国内行业习惯不符，不影响标准的正常使用。

----增加对密封条材料的要求。

----在胶料性能的要求中，增加对于硬度的要求和对耐太阳辐射的要求，根据国内实际情况修改了胶料性能的压变性能和耐热性能。

----修改对于尺寸和公差的要求。

----试验方法的相关标准采用国家标准。

----其他方面按相关国家标准和国内行业共识进行了适当修改。

五、与有关的现行法律、法规和强制性标准的关系

本标准符合现行法律、法规和相关政策的要求。

六、重大分歧意见的处理经过和依据

本标准无重大分歧意见。

七、标准性质的建议

建议本标准为推荐性国家标准。

八、贯彻标准的要求和建议措施

本标准为平板型太阳能集热器用橡胶密封条提供了要求，为推荐性国家标准，鼓励生产和销售、选用平板太阳能集热器用橡胶密封条的相关方积极采用。

九、废止现行有关标准的建议

本标准为新增标准，没有需要废止的现行标准。

十、其他应予以说明的事项

无其他应予以说明的事项。

本编制说明，为征求意见稿，请各位专家审阅并提出修改意见。