《儿童雨靴（鞋）》国家标准编制说明

（一）任务来源

根据国家标准委《国家标准委关于下达2013年第二批国家标准制修订计划的通知》（国标委综合（2013）90号），《儿童雨靴（鞋）》为新制定的推荐性国家标准，计划编号为：20131485-T-606，计划于2015年底完成。

（二）制定背景及原则依据

目前随着制鞋业的迅猛发展，款式、花色、材料的快速更新，大大推动了儿童雨靴（鞋）的发展，有必要制订适应儿童生理、心理及安全特征的标准；另外，使用的制鞋材料和在制鞋过程中加入的各种化学材料中有些是限量物质，因此，儿童的脚部健康不仅在物理性能方面应给予重视，也应重视物理安全和有毒有害物质限量对脚部乃至整个身体健康的影响，目前国内只有HG/T 2019《黑色雨靴（鞋）》和HG/T 2020《彩色雨靴（鞋）》2个化工行业标准，所涉及的技术要求均为物理耐用性性能方面，不能满足日趋发展的行业趋势，急需制定儿童雨靴（鞋）产品标准，规范市场，确保儿童的人身安全。

本标准文本根据GB/T 1.1-2009《标准化工作导则 第1部分：标准的结构和编写》进行编辑。

（三）标准制定过程

国家标准委下达了《儿童雨靴（鞋）》标准制定计划后，全国橡胶标委员会胶鞋分技术委员会秘书处组织由福建省莆田市欣达鞋业有限公司组成起草小组负责起草该标准。起草小组成员参考了化工行业标准HG/T 2019《黑色雨靴（鞋）》和HG/T 2020《彩色雨靴（鞋）》，于2014年8月完成了《休闲胶鞋》的讨论稿，2014年8月全国橡胶标委员会胶鞋分技术委员会组织相关专家在哈尔滨召开该标准讨论会，与会专家经过认真细致讨论，起草小组根据专家意见，于2015年2月完成了该标准的草案稿，2015年3月20日全国橡胶与橡胶制品标准技术委员会胶鞋分技术委员会在上海召开全国橡标委胶鞋分技术委员会第五届第二次会议暨标准审查会上通过各专家讨论该标准草案稿，根据各位专家意见于2015年3月26日完成该标准的征求意见稿。

（四）主要内容

1、范围

本标准规定了儿童雨靴（鞋）的术语和定义 、分类 、要求 、试验方法 、检验规则 、标志 、包装 、运输和贮存。

本标准适用于弹性材料制成的一般防水穿用的儿童雨靴（鞋）。

2、标准中主要技术内容

- 2.1物理安全性能(见表1)

表1 物理安全性能要求

| 检验部位 | 项目 | 要求 |
| --- | --- | --- |
| 全鞋 | 断针检测 | 不得检出 |
|  | 可触及的锐利边缘（鞋上装饰件等部件） | 不应有 |
|  | 可触及的锐利尖端（鞋上装饰件等部件） | 不应有 |
| 外底（前掌） | 防滑性能 | ≥0.5 |

2.2 物理性能（见表2）

表2 物理性能技术要求

| 检验部位 | 项目 | 技术要求 |
| --- | --- | --- |
| 外底 | 拉伸强度/MPa ≥ | 6.5 |
|  | 拉断伸长率/% ≥ | 300 |
|  | 硬度/Shore A ≤ | 70 |
|  | 磨耗量/cm3 ≤ | 1.6 |
| 靴（鞋）面 | 粘合强度/(N/mm) ≥ | 0.4 |
| 白色或浅色部件 | 耐黄变性能/级 ≤ | 3-4 |

2.3 健康安全性能

健康安全性能应符合GB 25038要求。

- 2.4 厚度

2.4.1 外底厚度

表4 外底厚度技术要求

| 项目 | 技术要求 |  |
| --- | --- | --- |
| 外底性质 | 压延底 | 模压底 |
| 前掌着力部位最厚处厚度/mm ≥ | 3.0 | 5.0 |
| 底板厚度/mm ≥ | 1.6 | 2.0 |
| 后跟着力部位最厚处厚度/mm ≥ | 4.0 | 6.0 |
| 注：前、后掌着力部位最厚处厚度包含凸起处厚度。 |  |  |

2.4.2 靴（鞋）面厚度

靴（鞋）面厚度应大于等于1.0 mm。

- 2.5耐渗水性能

靴（鞋）内应无漏水、渗水现象。靴（鞋）内应无空气漏出（充气法），或无水渗入靴（鞋）内（浸泡法）。

（五）检测项目的确定

1、物理安全性能项目的确定

加入世贸组织以后,据有关部门提供信息及国外资料介绍,欧美等国对童鞋的安全性能非常重视, 为此本标准参照 GB 6675.2—2014《玩具安全 第2部分：机械和物理性能》的有关规定,对童鞋进行安全性规范。儿童雨靴顾名思义主要用于雨天穿着，所以鞋底的湿式防滑性能尤为重要，由于本文不涉及婴幼儿童鞋，参考GB 25036-2010《布面童胶鞋》标准，物理安全性能项目确定为：断针检测、可触及的锐利边缘、可触及的锐利尖端和外底防滑性能。

2、物理性能项目的确定

由于目前雨靴所采用的材料多数为PVC材质，只有少量采用橡胶或其他材料，靴面上已无明显漆膜处理，且本身已考量了其整鞋的耐渗水性能，所以不考虑其漆膜伸长率性能，对于儿童雨靴其耐用性能要求与普通雨靴相比应更低些，所以也不考虑靴面和鞋底的拉伸强度老化性能保持率，且目前多数雨靴均采用PVC一次注塑成型，本文不考虑靴面的物理性能要求，参考HG/T 2019-2011《黑色雨靴（鞋）》和HG/T 2020-2011《彩色雨靴（鞋）》标准，物理性能项目确定为：外底拉伸强度、拉断伸长率、硬度、磨耗量，白色及浅色部位的耐黄变性能。

3、健康安全性能项目的确定

使用的制鞋材料和在制鞋过程中加入的各种化学材料中有些是限量物质，因此，儿童的脚部健康不仅在物理性能方面应给予重视，也应重视有毒有害物质限量对脚部乃至整个身体健康的影响，本文的健康安全性能应符合标准GB 25038《胶鞋健康安全技术规范》要求。

4、厚度项目的确定

参考HG/T 2019-2011《黑色雨靴（鞋）》和HG/T 2020-2011《彩色雨靴（鞋）》标准，厚度项目确定为外底厚度和靴面厚度，外底厚度包括前掌着力部位最厚处厚度、底板厚度和后跟着力部位最厚处厚度。

5、耐渗水项目的确定

防水是雨靴（鞋）相当关键的使用性能，其耐渗水性能好坏直接关系着产品能否穿用。如果雨靴（鞋）耐渗水性差，则失去了雨靴（鞋）这品种的防水意义，也失去了消费者购买雨靴（鞋）的初衷。耐渗水性能差，不仅穿着极其不舒适，还可能因渗水导致脚下滑脱而摔跤。所以本文明确规定了其耐渗水性能，即靴（鞋）内应无漏水、渗水现象。靴（鞋）内应无空气漏出（充气法），或无水渗入靴（鞋）内（浸泡法）。

（六）项目指标的确定

1、物理安全性能

1.1、布面童胶鞋上不准有缝纫针、缝纫针尖。这要求是用来降低刺伤皮肤等的所产生的危险。

1.2、全鞋不得有可触及的锐利尖端。这要求是用来降低胶鞋上能刺伤皮肤等的锐利尖端所产生的危险。

1.3、全鞋不得有可触及的锐利边缘。这要求是用来降低胶鞋上能划伤皮肤等的锐利边缘所产生的危险。

1.4、外底防滑性能

| 样品编号 | 测试结果（摩擦系数） | 样品编号 | 测试结果（摩擦系数） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0.62 | 11 | 0.57 |
| 2 | 0.55 | 12 | 0.60 |
| 3 | 0.55 | 13 | 0.54 |
| 4 | 0.51 | 14 | 0.58 |
| 5 | 0.60 | 15 | 0.52 |
| 6 | 0.62 | 16 | 0.61 |
| 7 | 0.91 | 17 | 0.57 |
| 8 | 0.86 | 18 | 0.55 |
| 9 | 0.57 | 19 | 0.56 |
| 10 | 0.62 | 20 | 0.54 |

从上表数据得出，不管是橡胶材质还是PVC材质，其湿式静态防滑性能均大于0.5，参考国际上大的鞋类贸易商（如PSS等）针对有防滑要求的鞋底一般要求干式要大于0.7，湿式大于0.5，结合起草小组所收集样品的试验结果，确定其指标为湿式静态防滑系数≥0.5。

2、物理性能

2.1、外底的拉伸强度、拉断伸长率、硬度项目指标的确定

表5外底拉伸强度、拉断伸长率和硬度试验结果一览表

| 样品编号 | 测试结果 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 拉伸强度/MPa | 扯断伸长率/% | 硬度(邵尔A型) |
| 1 | 9.9 | 494 | 61 |
| 2 | 10.8 | 493 | 59 |
| 3 | 9.2 | 562 | 53 |
| 4 | 7.2 | 411 | 62 |
| 5 | 9.8 | 538 | 60 |
| 6 | 10.9 | 377 | 70 |
| 7 | 10.4 | 254 | 70 |
| 8 | 10.1 | 316 | 70 |
| 9 | 10.2 | 367 | 70 |
| 10 | 9.6 | 634 | 70 |
| 11 | 4.3 | 491 | 67 |
| 12 | 6.1 | 677 | 70 |
| 13 | 8.6 | 506 | 58 |
| 14 | 8.8 | 400 | 63 |
| 15 | 6.7 | 528 | 66 |
| 16 | 8.0 | 356 | 60 |
| 17 | 9.7 | 353 | 68 |
| 18 | 8.7 | 342 | 73 |
| 19 | 8.6 | 415 | 72 |
| 20 | 7.6 | 363 | 73 |

从上表数据得出，拉伸强度结果小于7.0MPa的有3个，小于6.5 MPa的有2个；拉断伸长率小于320％的有2个，小于300％的1个；鞋底硬度大于70度（邵尔A）有3个，参考HG/T 2019-2011《黑色雨靴（鞋）》和HG/T 2020-2011《彩色雨靴（鞋）》标准（指标：拉伸强度≥7.0MPa，拉断伸长率≥320%，硬度≤70度），由于目前雨靴多采用PVC材质，考虑童鞋物理性能指标应比成人低，并结合起草小组所收集样品的试验结果，确定其指标为拉伸强度≥6.5 MPa，扯断伸长率≥300%，硬度≤70度（邵尔A）。

2.2 粘合强度指标的确定

表6 粘合强度试验结果一览表

| 样品编号 | 测试结果（N/mm） | 样品编号 | 测试结果（N/mm） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0.31 | 11 | 0.40 |
| 2 | 0.50 | 12 | 1.90 |
| 3 | 0.53 | 13 | 0.40 |
| 4 | 0.37 | 14 | 1.16 |
| 5 | 1.60 | 15 | 1.00 |
| 6 | 2.00 | 16 | 1.16 |
| 7 | 0.50 | 17 | 1.90 |
| 8 | 2.10 | 18 | 0.85 |
| 9 | 2.70 | 19 | 0.56 |
| 10 | 2.20 | 20 | 0.91 |

从上表数据得出，靴面织物贴衬与靴面的粘合强度试验结果小于0.4N/mm的有2个，参考HG/T 2019-2011《黑色雨靴（鞋）》和HG/T 2020-2011《彩色雨靴（鞋）》标准（指标：粘合强度≥0.4N/mm），并结合起草小组所收集样品的试验结果，确定其指标为≥0.4N/mm。

2.3 耐黄变性能指标的确定

表7 耐黄变性能试验结果一览表

| 样品编号 | 测试结果（级） | 样品编号 | 测试结果（级） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 4-5 | 11 | 4-5 |
| 2 | 4-5 | 12 | 4-5 |
| 3 | 3-4 | 13 | 4-5 |
| 4 | 4-5 | 14 | 4-5 |
| 5 | 4 | 15 | 4-5 |
| 6 | 4-5 | 16 | 4 |
| 7 | 4-5 | 17 | 4-5 |
| 8 | 4 | 18 | 3-4 |
| 9 | 4-5 | 19 | 4-5 |
| 10 | 4-5 | 20 | 4 |

上表结果均大于3-4级，参考之前的国内鞋类产品标准（如HG/T 3084-2010《注塑鞋》、HG/T 3085-2011《橡塑冷粘鞋》等该性能指标均设定≥3-4级）和HG/T 2020-2011《彩色雨靴（鞋）》标准（指标亦为≥3-4级），所以确定浅色材料耐黄变性能指标≥3-4级。

3、厚度

厚度试验结果见表15。

表15 厚度试验结果一览表

| 样品编号 | 测试结果 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 前掌着力部位最厚处厚度/mm | 底板厚度/mm | 后跟着力部位最厚处厚度/mm | 靴（鞋）面厚度/mm |
| 1 | 5.3 | 2.6 | 7.4 | 2.2 |
| 2 | 5.3 | 2.3 | 7.2 | 2.2 |
| 3 | 5.1 | 2.8 | 7.3 | 2.2 |
| 4 | 6.8 | 3.1 | 12.7 | 2.3 |
| 5 | 7.4 | 5.3 | 16.3 | 2.0 |
| 6 | 5.1 | 3.5 | 10.8 | 2.8 |
| 7 | 5.4 | 4.0 | 10.5 | 2.1 |
| 8 | 5.2 | 3.9 | 10.5 | 1.8 |
| 9 | 5.6 | 4.0 | 8.1 | 2.8 |
| 10 | 6.7 | 3.1 | 9.6 | 2.0 |

上表结果均能满足HG/T 2019-2011《黑色雨靴（鞋）》和HG/T 2020-2011《彩色雨靴（鞋）》标准中对于鞋号小于230的指标要求，参考HG/T 2019-2011《黑色雨靴（鞋）》和HG/T 2020-2011《彩色雨靴（鞋）》标准，该项目指标定为：

| 项目 | 技术要求 |  |
| --- | --- | --- |
| 外底性质 | 压延底 | 模压底 |
| 前掌着力部位最厚处厚度/mm ≥ | 3.0 | 5.0 |
| 底板厚度/mm ≥ | 1.6 | 2.0 |
| 后跟着力部位最厚处厚度/mm ≥ | 4.0 | 6.0 |

4、耐渗水性能

防水是雨靴（鞋）相当关键的使用性能，其耐渗水性能好坏直接关系着产品能否穿用。如果雨靴（鞋）耐渗水性差，则失去了雨靴（鞋）这品种的防水意义，也失去了消费者购买雨靴（鞋）的初衷。耐渗水性能差，不仅穿着极其不舒适，还可能因渗水导致脚下滑脱而摔跤。所以本文明确规定了其耐渗水性能按HG/T 3664标准规定执行，即靴（鞋）内应无漏水、渗水现象。靴（鞋）内应无空气漏出（充气法），或无水渗入靴（鞋）内（浸泡法）。