ICS 61.060

Y78

中华人民共和国国家标准

GB/T XXXXX—XXXX

儿童雨靴（鞋）

Children's rain boots(shoes)

（本稿完成日期：2015年3 月26日）

XXXX - XX - XX发布

XXXX - XX - XX实施

前  言

本标准按照GB/T 1.1—2009给出的规则起草。

本标准的附录A为规范性附录。

本标准由中国石油和化学工业协会提出。

本标准由全国橡胶与橡胶制品标准化技术委员会胶鞋分技术委员会归口。

本标准起草单位：福建省莆田市欣达鞋业有限公司、上海回力鞋业有限公司、莆田出入境检验检疫局综合技术服务中心、台州宝利特鞋业有限公司、青岛环球集团股份有限公司、东莞恒宇仪器有限公司。

本标准主要起草人：唐振华、马庆华、唐朝阳、孙旭、刘龙。

儿童雨靴（鞋）

- 范围

本标准规定了儿童雨靴（鞋）的术语和定义 、分类 、要求 、试验方法 、检验规则 、标志 、包装 、运输和贮存。

本标准适用于弹性材料制成的一般防水穿用的儿童雨靴（鞋）。

- 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 528-2009  	硫化橡胶或热塑性橡胶拉伸应力应变性能的测定

GB/T 531.1－2008  硫化橡胶或热塑性橡胶 压人硬度试验方法 第 1 部分 ：邵氏硬度计法（邵尔硬度）

GB/T 532-2008  硫化橡胶或热塑性橡胶与织物粘合强度的测定

GB/T 1689－2014  硫化橡胶耐磨性能的测定（用阿克隆磨耗机）

GB/T 2941-2006  橡胶物理试验方法试样制备和调节通用程序

GB/T 3293. 1  鞋号（idt ISO 9407:1991)

GB 6675.2－2014  玩具安全 第2部分：机械与物理性能

GB 25038  胶鞋健康安全技术规范

HG/T 2198-1991  硫化橡胶物理试验方法的一般要求

HG/T 2403  胶鞋检验规则 、标志 、包装 、运输 、贮存

HG/T 3664－2015  胶面胶靴（鞋）耐渗水试验方法

HG/T 3689-2014  鞋类耐黄变试验方法

HG/T 3780-2005  鞋类静态防滑性能试验方法

- 术语和定义

下列术语和定义适用于本标准。

儿童雨靴（鞋） children’s rain boots(shoes)

鞋号不大于245 mm，供14周岁以下儿童穿用的雨靴（鞋）。

底板厚度 base thickness

外底扣除花纹后最薄的厚度。

- 要求

  - 分类

    - 雨靴

统高为125 mm以上（包括125mm半统胶面雨鞋）。

    - 雨鞋

统高为125 mm以下。

  - 鞋号、型号

鞋号 、型号符合GB/T 3293.1要求。

  - 物理安全性能

物理安全性能应符合表1规定。

表1 物理安全性能要求

| 检验部位 | 项目 | 要求 |
| --- | --- | --- |
| 全鞋 | 断针检测 | 不得检出 |
|  | 可触及的锐利边缘（鞋上装饰件等部件） | 不应有 |
|  | 可触及的锐利尖端（鞋上装饰件等部件） | 不应有 |
| 外底（前掌） | 防滑性能 | ≥0.5 |

  - 物理性能

物理性能技术要求应符合表2规定。

表2 物理性能技术要求

| 检验部位 | 项目 | 技术要求 |
| --- | --- | --- |
| 外底 | 拉伸强度/MPa ≥ | 7.0 |
|  | 拉断伸长率/% ≥ | 320 |
|  | 硬度/Shore A ≤ | 70 |
|  | 磨耗量/cm3 ≤ | 1.6 |
| 靴（鞋）面 | 粘合强度/(N/mm) ≥ | 0.4 |
| 白色或浅色部件 | 耐黄变性能/级 ≤ | 3-4 |

  - 健康安全性能

健康安全性能应符合GB 25038要求。

  - 厚度

    - 外底厚度

外底厚度应符合表4规定。

表4 外底厚度技术要求

| 项目 | 技术要求 |  |
| --- | --- | --- |
| 外底性质 | 压延底 | 模压底 |
| 前掌着力部位最厚处厚度/mm ≥ | 3.0 | 5.0 |
| 底板厚度/mm ≥ | 1.6 | 2.0 |
| 后跟着力部位最厚处厚度/mm ≥ | 4.0 | 6.0 |
| 注：前、后掌着力部位最厚处厚度包含凸起处厚度。 |  |  |

    - 靴（鞋）面厚度

靴（鞋）面厚度应大于等于1.0 mm。

  - 耐渗水性能

靴（鞋）内应无漏水、渗水现象。靴（鞋）内应无空气漏出（充气法），或无水渗入靴（鞋）内（浸泡法）。

  - 外观质量

靴（鞋）外观质量应符合表5规定。

表5 外观质量技术要求

| 部位 | 缺陷名称 | 要 求 |
| --- | --- | --- |
| 靴（鞋）面 | 砂眼 | 不应有 |
|  | 杂质 、硬粒 | 弯曲处不应有，其他部位直径不超2. 0 mm |
|  | 粘伤 、痕迹 | 靴（鞋）前部不应有，其他部位面积不超过50 mm2，限一处，高半统限二处 |
|  | 气泡 | 弯曲处不应有，其他部位直径不超过2.0 mm，限二处，高半统限四处 |
|  | 表层纤维 | 鞋前部不应有，其他部位长度不超过25 mm，限一处，高半统限二处 |
|  | 上口线脱胶， 修坏 、接头洞 | 上口线脱胶不应有，剪边修坏深度不超过1 mm，限一处，接头洞长度不超过2.5 mm |
|  | 疙瘩 | 鞋前部、统前部直径不超过1.5 mm，限一处，其他部位直径不超过2 mm，限二处，4 mm 限一处，但后两项不能同时都存在 |
|  | 亮油擦伤 | 靴（鞋） 前部不应有，其他部位长不超过15 mm，限二处，或累计面积不超过50 mm2，高半统加倍 |
|  | 亮油影条 | 靴（鞋）前部位不明显者，其他部位长度不超过全鞋长的1/3 |
|  | 缺油 | 不低于上口线下沿 |
| 靴（鞋）里布 | 与靴（鞋）面脱壳 | 累计面积不超过400 mm2，但不准集中于统口处 |
|  | 破洞开线 | 直径不超过6 mm，限一处，开线长度不超过8 mm，限一处 |
|  | 污渍 | 累计面积不超过600 mm2 |
|  | 漏油 | 不应有 |
|  | 亮油灌统 | 长度不超过统四周长1/2，深度不超过25 mm，高半统不超过30 mm |
| 中底布 | 污渍 | 累计面积不超过300 mm2 |
|  | 与内底脱壳 | 累计面积不超过400 mm2 |
| 内底 | 歪斜脱空 | 边缘脱空不超过6 mm |
|  | 高低不平 | 高或低不超过2 mm，限三处 |
|  | 与外底脱壳 | 累计面积不超过200 mm2 |
| 后跟 | 与外底弹开 | 一次硫化跟与外底弹开深度不超过2 mm |
|  | 切边气孔 | 直径不超过1.5 mm，限四处（包括一次硫化后跟） |
| 外底 | 弹开 | 深度不超过1 mm，长不超过10 mm，限一处 |
|  | 底围条 | 国条露出外底不低于2 mm |
|  | 砂粒杂质气泡 | 弯曲处不应有，其他部位直径不超过3 mm，限二处 ，高或深度不超过外底厚度1/3 |
|  | 粘着痕迹 | 面积不超过400 mm2，限一处，花纹基本清晰 |
|  | 切边气孔 | 直径不超过2 mm，限四处 |
| 整靴（鞋） | 外底后跟花纹长短 | 同双靴（鞋）差距不超过12 mm，鞋号195以下差距不超过8 mm |
|  | 统口高低不平 | 同双靴上口处高低差不超过10 mm，鞋类不超过5 mm |
|  | 喷霜 | 不应有 |
| 注 ：上表未列入的质量缺陷 ，按上表类似项目处理 ，严重影响美观或穿着的应为不合格品 |  |  |

- 试验方法

  - 物理安全性能

    - 断针检测，用金属检测仪（灵敏度未1.2mm）进行检测。

    - 可触及锐利边缘的测试，按GB6675.2—2014规定执行。

    - 可触及锐利尖端的测试，按GB6675.2—2014规定执行。

    - 外底防滑性能按HG/T 3780-2005中8.2条款规定执行。

  - 物理性能

    - 橡股物理性能试验方法的一般要求

橡胶物理性能试验方法的一般要求按HG/T 2198－1991的规定执行，其中成品试样取样可顺外底长度方向裁取。

    - 试验条件

橡胶试样停放和试验的标准温度、、湿度和时间按GB/T 2941－2006的规定执行，其中试验前放置时间不应少于6 h。

    - 拉伸性能、拉断伸长率

按GB/T 528-2009规定执行，试样形状规定为I型哑铃状裁刀。当试样厚度未达到测试方法标准时，按试样实际厚度试验。

    - 硬度

按 GB/T 531.1－2008规定执行，如试片厚度达不到要求时，可多层重叠直至达到试验厚度要求。

    - 磨耗量

按照GB/T 1689－2014规定执行。应保证磨面为外底着地面，试片长度不够时，应顺外底方向搭接。当试样厚度未达到测试方法标准时，按试样实际厚度试验。

    - 粘合强度

粘合强度按GB/T 532-2008的规定执行。试样取片位置：鞋取两腮，靴取两侧的纵向，各取一个样，有效宽度为（10±0.5）mm，长为100 mm～200 mm，沿试样在有效宽度将试样割透至40 mm～50 mm长（即试样有效试验长度），再用小刀沿试样一端的有效宽将试样靴（鞋）里布与面开口。

    - 耐黄变性能

白色或浅色部件耐黄变性能按HG/T 3689－2001中A方法规定执行，试验时间为6 h。

  - 厚度

    - 外底厚度

从试样靴（鞋）剥取外底，切除外底的边缘部分，剥离中底、中芯，以获得靴（鞋）底胶片。沿靴（鞋）底胶片纵向中心轴线解剖，用游标卡尺分别测量前掌着力处、后跟着力处和底板厚度最薄处的厚度，所得数据取最小值，保留小数点后一位。

    - 靴（鞋）面厚度

从试样靴（鞋）上切取靴（鞋）面，并剥离衬里，得到靴（鞋）面胶片。用橡胶测厚仪测靴（鞋）面厚度，所得数据取最小值，保留小数点后一位。

  - 耐渗水性能

按 HG/T 3664－2015 规定执行。

- 检验规则、标志、包装、运输、贮存

检验规则、标志、包装、运输、贮存按HG/T 2403 规定执行。

_________________________________