ICS 83.140.99

G 47

中华人民共和国国家标准

GB/T ×××××—××××

再利用橡胶地垫

Reclaimed rubber mats

点击此处添加与国际标准一致性程度的标识

×××× - ×× - ××发布

×××× - ×× - ××实施

再利用橡胶地垫

- 范围

- 本标准规定了再利用橡胶地垫的技术要求、试验方法、检验规则、使用以及标志、包装、贮存与运输。

- 本标准适用于由再利用橡胶颗粒与胶粘剂混合后，再压制而成的橡胶地垫。

- 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 2941  橡胶物理试验方法试样制备和调节通用程序

GB/T 3512  硫化橡胶或热塑性橡胶   热空气加速老化和耐热试验

GB/T 6343  泡沫塑料及橡胶表观密度的测定

GB/T 10654  高聚物多孔弹性体材料  拉伸强度和拉断伸长率的测定

GB/T 14833-2011  合成材料跑到面层

GB/T 16422.2-2014  塑料  实验室光源暴露试验方法  第2部分：氙弧灯

- 技术要求

  - 外观

产品应色泽均匀，无明显色差；颗粒大小均匀，表面平整，无开裂、缺口、异物、分层等现象。

  - 规格尺寸

规格尺寸应符合客户要求，优选尺寸见表1。

表1地垫优选尺寸                 单位为毫米

| 制品类型 规格 | 长度 | 宽度 | 厚度 |
| --- | --- | --- | --- |
| 块材地垫 | 300 | 300 | 15 |
|  |  |  | 25 |
|  |  |  | 50 |
|  | 500 | 500 | 15 |
|  |  |  | 25 |
|  |  |  | 50 |
|  | 1000 | 1000 | 15 |
|  |  |  | 25 |
|  |  |  | 50 |
| 卷材地垫 | \ | 800 | 5 |
|  |  |  | 10 |
|  |  |  | 15 |
|  |  | 1000 | 5 |
|  |  |  | 10 |
|  |  |  | 15 |
|  |  | 1500 | 5 |
|  |  |  | 10 |
|  |  |  | 15 |

  - 偏差

产品尺寸偏差应满足表2的规定。

- 表2 尺寸、垂直度偏差

| 长度/% | 宽度/% | 厚度/mm | 垂直度/mm |
| --- | --- | --- | --- |
| ±1.0 | ±1.0 | ±2.0 | ≤2.0 |

  - 物理性能

产品物理性能及相应的试验方法应符合表3要求。

- 表3 物理性能

| 序号 | 检测项目 |  | 技术指标 | 适用试验条目 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 表观密度/(kg/m³) |  | 600-900 | 4.3 |
| 2 | 拉伸强度/MPa ≥ |  | 0.35 | 4.4 |
| 3 | 拉断伸长率/% ≥ |  | 50 | 4.4 |
| 4 | 冲击吸收/% ≥ |  | 15 | 4.5 |
| 5 | 阻燃性 |  | Ⅰ级 | 4.6 |
| 6 | 渗水率/% ≥ |  | 28 | 4.7 |
| 7 | 热空气老化 80℃×96h | 拉伸强度变化（降低），% ≤ | 20 | 4.8 |
|  |  | 拉断伸长率变化（降低），% ≤ | 20 | 4.8 |
| 8 | 耐久性能 | 拉伸强度变化（降低），% ≤ | 25 | 4.9 |
|  |  | 拉断伸长率变化（降低），% ≤ | 25 | 4.9 |

- 试验方法

  - 外观

在自然光下用目测的方法进行检测。

  - 尺寸、垂直度的测量

    - 尺寸

      - 试样的环境调节和试验的温度及湿度应符合GB/T 2941的规定。

      - 测量：制品厚度用精度不低于0.02mm的游标卡尺测量。长度、宽度用精度不低于0.5mm的钢直尺和精度不低于1mm的钢卷尺进行测量。

      - 测量时，块材地垫每个测量点的间距应不低于50mm；卷材地垫宽度测量点的间距应不低于1m，每10米间距内至少取3个点。每个被测尺寸至少取三个点进行测量，结果取其算术平均值。

    - 垂直度

直角尺和试样置于磨光的平板玻璃或不锈钢板上，将试样一边轻轻地靠近直角尺的一边上，试样的另一边与直角尺的另一直角边的最大间隙用塞尺（0.2mm-0.55mm）测量，试样各边均进行测量，结果取最大值。

  - 表观密度

按GB/T 6343的规定执行，其中试样尺寸为：30mm×30mm×试样厚度(mm)。

  - 拉伸强度、拉断伸长率

按 GB/T 10654的规定执行，拉伸速度为（100±10）mm/min，试样厚度不足10mm的按照实际测量值计算。

  - 冲击吸收

按GB/T 14833-2011中附录A的规定执行。

  - 阻燃性

按 GB/T 14833-2011中的附录D的规定执行。

  - 渗水率的测定

    - 试验步骤

取三块样品，在每块上各裁取尺寸为200mm×200mm，厚度为25mm的方块试样一块，将全部试样放入（105±2）℃的烘箱中干燥1h后取出冷却至室温，再将每个试样面层朝上水平放入已称重的干燥方形容器上部（见图1），称取50g水均匀的倒在试样上，静止5min，将试样取出，称量方形容器和其中水的总质量。

- 方形盛水容器

    - 试验结果

- 渗水率X（%）计算：

- 式（1）中：

- m1——干燥的方形容器的质量，单位为克（g）；

- m2——方形容器和其中水的总质量，单位为克（g）；

- 取三个试样结果的算术平均值为样品的渗水率。

  - 热空气老化

- 按 GB/T 3512的规定执行。

  - 耐久性能

按GB/T 16422.2-2014中表4中方法A的规定进行，老化周期168h。

- 检验规则

  - 组批与抽样

相同配方、相同工艺、相同规格的产品以每3000m2为一批。不足3000m2的以一个订单的需求量为一批量计。每批至少抽取8块进行性能测试。样品密封保存，并置于阴凉干燥处，包装上须注明产品名称、批号、取样日期、取样部位、现场气候条件、取样人及有关特殊说明。样品有效期为六个月。

  - 检测分类

    - 出厂检验

外观、尺寸及偏差、垂直度偏差应进行百分之百检验；拉伸强度、拉断伸长率、冲击吸收、阻燃性、渗水率按批进行抽检。

    - 型式检验

本标准所列全部技术要求为型式检验项目。通常在下列情况之一时应进行型式检验

a) 新产品或老产品转厂生产的试制定型鉴定；

b) 正式生产后，如结构、材料、工艺有较大改变，可能影响产品性能时；

c) 正式生产时，定期或积累一定产量后，一年进行一次检验；

d) 产品长期停产后，恢复生产时；

e) 出厂检验结果与上次型式检验有较大差异时；

f) 国家质量监督机构提出进行型式检验要求时。

  - 判定规则

外观、尺寸及偏差、垂直度如有一项不合格，则该块地垫为不合格品。

表3所列物理性能，当有一项检验结果不合格时，应在同批产品内取双倍试样进行该项复试；若仍不合格，则判该批产品不合格。

- 包装、标志、运输与贮存

  - 包装标志上应标明：

a.制造厂名；

b.产品名称；

c.产品重量；

d.商标；

e.制造日期或产品批号；

f.保管和运输注意事项；

  - 运输中严防日晒雨淋，禁止接近火源，轻拿轻放，防止与利器物品碰撞，保持包装完好无损。

  - 产品应存放于通风、干燥阴凉处，禁止接近火源。

  - 在符合上述条件下，再利用橡胶地垫自生产之日起，在不超过一年的贮存期内产品性能应符合本标准的规定。

_________________________________