《橡胶防老剂7PPD》行业标准

编制说明

编制单位： 安徽圣奥化学科技有限公司

编制日期： 二零一五年九月

《橡胶防老剂7PPD》行业标准编制说明

# 一、工作简介

1.1、任务来源

依据工信厅科【2014】51号文“工业与信息化部办公厅关于印发2014年第一批行业标准制修订计划的通知”，行业标准《橡胶防老剂 N-1,4-二甲基戊基-N，-苯基-对苯二胺（7PPD）》计划编号为2014-0467T-AH，《防老剂7PPD》行业标准的负责起草单位为安徽圣奥化学科技有限公司，参加起草单位淄博市临淄恒立助剂有限公司，技术归口单位为全国橡胶与橡胶制品标准化技术委员会化学助剂分技术委员会。该项标准完成时间为2015年。

1.2、产品概况

橡胶防老剂7PPD是一种对苯二胺类型橡胶防老剂，化学名称为N-1,4-二甲基戊基-N，-苯基-对苯二胺，CAS RN: 3081-01-4。本产品为天然橡胶及各种合成橡胶及制品的有效抗臭氧化防护助剂，由于其分子量较高，要比防老剂4010NA和4020分子量高，基本不溶于水，抗水溶性方面，明显优于防老剂4010NA和4020，防老剂7PPD是液体，易于分散，在橡胶的溶解度非常高，因而即使高浓度也不会向4010NA一样出现喷霜，也不容易从胶料析出。可以单独使用于环境潮湿、臭氧老化性能要求苛刻的某些橡胶制品。在合成橡胶、电线电缆、橡胶减震、汽车用橡胶制品和一些特殊环境下的橡胶制品中应用具有良好的市场前景。

由于7PPD价格奇高，国内外主要用于与防老剂6PPD复配成(6PPD/7PPD复配物)即EPPD（国内）、BLEND、Santoflex134PD等使用。不但可以发挥7PPD优异的耐抽提性能，又可以降低成本，其配合物即N-1,3-二甲基丁基-N’-苯基对苯二胺（6PPD）与N-1,4-二甲基戊基-N’-苯基对苯二胺（7PPD）复配物（简称橡胶防老剂6PPD/7PPD复配物） ，是一种广泛使用的橡胶防老剂品种，胶防老剂6PPD/7PPD复配物）该产品行业标准已于2014年报批到工信部。

# 二、标准制定的意义

随着我国交通运输业、采矿业、航空航天、农业机械化的发展,对不同环境和条件下使用的橡胶制品和车辆轮胎提出了更高的要求，刺激和带动了我国橡胶助剂的生产与发展,品种与质量大幅度提高。目前国内橡胶助剂生产与应用主要集中在一些通用和传统品种上,对新品种开发与生产较少。由于防老剂7PPD合成技术难度大，原材料国内以前没有供给，以前国内没有生产，因此国内应用比较少，部分企业需要少量防老剂7PPD时候，一般向国外公司进口，价格较高。安徽圣奥化学科技有限公司成功开发该产品新技术，打破国外对该产品的垄断，为我国橡胶行业专、特、精产品做出贡献。

防老剂7PPD作为国内自主研发的新产品，目前还没有国家标准和行业标准，没有一个统一的鉴定标准，生产厂家也很难把握，客户更加难以评判。随着技术的进步，国内技术创新已经达到一定的高度，国内企业研究重点放在一般防老剂的制备上，特别是国外的公司，更是利用市场的缺陷，误导消费者。因此，也急需制定出一部能指导客户选型的行业标准，这样才能推动我国橡胶防老剂健康稳健发展。在此背景下特提出制定《防老剂7PPD》行业标准项目计划。

另外，随着环保理念的不断深入人心，致癌性萘胺类防老剂(防甲、防丁)，逐步被淘汰。7PPD具有毒性小，性能优异，几乎不溶于水，非常适合乳聚丁苯胶的生产、储存和加工。完全替代目前还在使用的防老剂（防甲、防丁）。

# 三、标准制定的简要过程

2015年3月初化学助剂分委会向国内相关生产单位发出该项行业标准制定工作的调查函3封，收到回函3封，它们是安徽圣奥化学科技有限公司、江苏圣奥化学科技有限公司、淄博市临淄恒立助剂有限公司，收集到企业标准汇总。从防老剂7PPD三家企标可看出各家企标的检测项目均为外观、4—氨基二苯胺、纯度（GC法）、加热减量、灰分，但具体试验方法有差异，本次行业标准制定将对该项行标的检测项目及试验方法进行统一。

2015年5月在山西太原市召开了防老剂7PPD 行业标准制定工作会议，到会的企业和专家就标准制定工作、试验方案（草案）中的采标依据、检测项目设置和试验方法的确定展开充分讨论，会议最终确定了本标准检测项目和试验方法及各阶段工作进度要求。并决定由安徽圣奥化学科技有限公司、江苏圣奥化学科技有限公司、淄博市临淄恒立助剂有限公司共同参与验证工作。

工作会议后，参加试验验证单位互寄样品，完成统一样品的验证及20批次各生产企业累积数据试验工作，在上述工作完成后，7月底由安徽圣奥化学科技有限公司和化学助剂分会共同完成本行业标准（征求意见稿）和标准编制说明的编写，提交化学助剂分委会。10月在助剂分委会委员及相关生产、用户单位中广泛征求意见。

………

# 四、标准采标情况说明

本标准在制定过程中未查到对应的国际标准和国外先进标准，查到美国富莱克斯公司（已被伊斯曼收购）Santo flex7PPD。根据产品的市场占用率和客户要求，本行业标准和美国富莱克斯公司产品质量规格对比（见表1）。

- 行业标准《橡胶防老剂7PPD》和富莱克斯公司质量规格对比表

| 项 目 | 本 标 准 指 标 | 富莱克斯 |
| --- | --- | --- |
| (1) 外观 | 棕红色油状液体 | Dark oil |
| (2) 纯度（GC法），% ≥ | 95.0 | 95.0 |
| (3) 4-氨基二苯胺含量，% ≤ | 1.0 | - |
| (4) 加热减量，% ≤ | 0.50 | 0.5 |
| (5) 灰分，% ≤ | 0.10 | 0.1 |

五、标准制定的主要内容和依据

5.1、编写格式

本标准按GB/T 1.1-2009 《标准化工作导则  第1部分:标准的结构和编写》给出的规则编写。

5.2 、标准名称

GB/T21871-2008《橡胶配合剂  缩略语》中6.2，N-1,4-二甲基戊基-N，-苯基-对苯二胺对应的缩略语为7PPD，所以本次起草标准时，采用《橡胶防老剂 N-1,4-二甲基戊基-N，-苯基-对苯二胺（7PPD）》 标准名称。

5.3、标准检测项目

依据GB/T 11409—2008  《橡胶防老剂、硫化促进剂试验方法》，结合国内外产品标准及公司产品规格，确定检测项目为；外观、纯度、4-氨基二苯胺含量，加热减量、灰分五项。具体见表1。

5.4、试验验方法

# 5.4.1 外观的测定

在自然光线下采用目视评定

5.4.2 纯度及4—氨基二苯胺的测定

见行业标准。

# 5.4.3 加热减量的测定

按GB/T 11409—2008中3.4的规定进行测定，电热恒温干燥箱的温度控制在（68±2） ℃，试样量约3 g（精确至0.0001 g），加热时间3 h。两次平行测定结果的差值不大于0.04 ％，取其算术平均值作为测定结果。

5.4.4  灰分的测定

按GB/T 11409—2008中3.7的规定进行，高温炉的温度控制在（750±25）℃，试样量约2 g（精确至0.0001 g），灼烧时间2 h。两次平行测定结果的差值不大于0.04 ％，取其算术平均值作为测定结果。

# 5.5  标准指标的确定

根据国内外产品的技术指标，征求用户意见，经过统一的样品试验验证，各参加试验单位连续20批次的全部检测项目的累积数据试验结果（见附表1、附表2）确定橡胶防老剂7PPD 的技术指标如表2。

- 行业标准《橡胶防老剂7PPD》的质量要求

| 项 目 | 指标标准 |
| --- | --- |
| (1) 外观 | 暗红色油状液体 |
| (2) 纯度（GC法），% ≥ | 95.0 |
| (3) 4-氨基二苯胺含量，% ≤ | 1.0 |
| (4) 加热减量，% ≤ | 0.50 |
| (5) 灰分·，% ≤ | 0.10 |

5.6 采样

按GB/T6680—2003的规定采样，采样量不应少于500mL。混合均匀后，分别装入两个清洁、干燥的磨口瓶中，瓶口加封并注明：生产厂名称、产品名称、批号、采样日期、采样人。一份由检验部门检验，另一份密封保存三个月备查。

5.7 检验规则

本标准检验规则分检验分类，出厂检验，组批分类，采样，复检。

# 6、标准属性

本标准属行业推荐标准

# 7、标准评价

由表1可见，国内标准于国外先进公司的质量规格基本一致。加热减量、灰分与福莱克斯技术指标完全相同。根据产品使用的要求增加杂质4-氨基二苯胺含量控制，比美国富莱克斯标准增加一项，保障产品在不同环境下使用的范围。本标准达到国际先进水平。

# 8、知识产权

本标准所有技术指标及检验方法均未涉及专利问题。

# 9、与其他法律法规的协调性

本标准未涉及国内相关的法律法规

10、贯彻标准的要求和措施。

制定“橡胶防老剂7PPD ”的技术标准，用户以此作为验收标准，可降低对国外产品的依赖，有利于提升我国自主创新技术产品的国际竞争力，增强我国橡胶工业的整体竞争力。

建议技术归口单位在标准推出后，及时组织生产企业和用户学习和宣贯本标准，为标准推行做好指导和服务工作。

“橡胶防老剂7PPD”行业标准编写组

二零一五年九月

附表1

# 《橡胶防老剂7PPD》统一样品验证试验数据汇总表

| 样品 | 检测项目 | 安徽圣奥化学科技有限公司 |  | 江苏圣奥化学科技有限公司 |  | 淄博市临淄恒立助剂公司 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 试验1 | 试验2 | 试验1 | 试验2 | 试验1 | 试验2 |
| A | 外观 | 暗红色液体 | 暗红色液体 | 暗红色液体 | 暗红色液体 | 暗褐色粘稠液体 | 暗褐色粘稠液体 |
|  | 纯度，% | 97.19 | 97.33 | 97.66 | 97.69 | 97.79 | 97.72 |
|  | 4-氨基二苯胺含量，% | 0.43 | 0.47 | 0.47 | 0.49 | 0.83 | 0.82 |
|  | 加热减量，% | 0.24 | 0.21 | 0.1 | 0.09 | 0.22 | 0.24 |
|  | 灰分，% | 0.02 | 0.03 | 0.05 | 0.04 | 0.07 | 0.06 |
| B | 外观 | 暗红色液体 | 暗红色液体 | 暗红色液体 | 暗红色液体 | 暗褐色粘稠液体 | 暗褐色粘稠液体 |
|  | 纯度，% | 96.74 | 96.76 | 97.04 | 97.05 | 98.26 | 98.19 |
|  | 4-氨基二苯胺含量，% | 1.06 | 1.04 | 1.24 | 1.26 | 0.33 | 0.37 |
|  | 加热减量，% | 0.38 | 0.39 | 0.30 | 0.28 | 0.17 | 0.15 |
|  | 灰分，% | 0.03 | 0.03 | 0.08 | 0.09 | 0.05 | 0.04 |

附表1-1

《橡胶防老剂 7PPD》统一样品验证试验数据表

试验单位：安徽圣奥化学科技有限公司                试验方法：见本方案           试验日期：2014年6月30日

| 样品 项目 | A |  | B |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 1 | 2 |
| 外观 | 暗红色液体 | 暗红色液体 | 暗红色液体 | 暗红色液体 |
| 纯度，% | 97.19 | 97.33 | 96.74 | 96.76 |
| 4-氨基二苯胺 含量，% | 0.43 | 0.47 | 1.06 | 1.04 |
| 加热减量，% | 0.24 | 0.21 | 0.38 | 0.39 |
| 灰分，% | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |

分析人员（签字）：王珍                                           质检负责人（签字盖章）：李平华

附表1-2

《橡胶防老剂 7PPD》统一样品验证试验数据表

试验单位：江苏圣奥化学科技有限公司                试验方法：见本方案           试验日期：2014年6月30日

| 样品 项目 | A |  | B |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 1 | 2 |
| 外观 | 暗红色液体 | 暗红色液体 | 暗红色液体 | 暗红色液体 |
| 纯度（GC法），% | 97.66 | 97.69 | 97.04 | 97.05 |
| 4-氨基二苯胺含量，% | 0.47 | 0.49 | 1.24 | 1.26 |
| 加热减量（68±2℃），% | 0.1 | 0.09 | 0.30 | 0.28 |
| 灰分（750±25℃），% | 0.05 | 0.04 | 0.08 | 0.09 |

分析人员（签字）：王桃玲                                           质检负责人（签字盖章）： 李锋伟

附表1-3

《橡胶防老剂 7PPD》统一样品验证试验数据表

试验单位：淄博市临淄恒立助剂有限公司              试验方法：见本方案           试验日期：2014年6月30日

| 样品 项目 | A |  | B |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 1 | 2 |
| 外观 | 暗褐色粘稠液体 | 暗褐色粘稠液体 | 暗褐色粘稠液体 | 暗褐色粘稠液体 |
| 纯度，% | 97.79 | 97.72 | 98.26 | 98.19 |
| 4-氨基二苯胺含量，% | 0.83 | 0.82 | 0.33 | 0.37 |
| 加热减量，% | 0.22 | 0.24 | 0.17 | 0.15 |
| 灰分，% | 0.07 | 0.06 | 0.05 | 0.04 |

分析人员（签字）：刘明刚                                         质检负责人（签字盖章）： 唐行强

附表2—1

# 《橡胶防老剂7PPD》累积试验数据表

试验单位：安徽圣奥化学科技有限公司              试验方法：见本方案

试验日期：2015年6月30日

| 项目 批次 | 外观 | 纯度 | 4-氨基二苯胺 含量，% | 加热减量，% | 灰分，% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 暗红色液体 | 97.29 | 0.38 | 0.26 | 0.06 |
| 2 | 暗红色液体 | 97.40 | 0.43 | 0.17 | 0.04 |
| 3 | 暗红色液体 | 97.42 | 0.44 | 0.16 | 0.06 |
| 4 | 暗红色液体 | 97.27 | 0.48 | 0.19 | 0.05 |
| 5 | 暗红色液体 | 97.21 | 0.44 | 0.20 | 0.04 |
| 6 | 暗红色液体 | 97.22 | 0.45 | 0.27 | 0.03 |
| 7 | 暗红色液体 | 97.36 | 0.50 | 0.25 | 0.04 |
| 8 | 暗红色液体 | 97.17 | 0.45 | 0.22 | 0.07 |
| 9 | 暗红色液体 | 97.45 | 0.47 | 0.23 | 0.05 |
| 10 | 暗红色液体 | 97.18 | 0.46 | 0.24 | 0.06 |
| 11 | 暗红色液体 | 97.43 | 0.48 | 0.22 | 0.04 |
| 12 | 暗红色液体 | 97.38 | 0.46 | 0.21 | 0.06 |
| 13 | 暗红色液体 | 97.30 | 0.41 | 0.22 | 0.04 |
| 14 | 暗红色液体 | 97.56 | 0.42 | 0.24 | 0.05 |
| 15 | 暗红色液体 | 97.41 | 0.41 | 0.28 | 0.07 |
| 16 | 暗红色液体 | 97.39 | 0.42 | 0.31 | 0.06 |
| 17 | 暗红色液体 | 97.27 | 0.41 | 0.27 | 0.03 |
| 18 | 暗红色液体 | 97.18 | 0.46 | 0.26 | 0.04 |
| 19 | 暗红色液体 | 97.19 | 0.43 | 0.24 | 0.04 |
| 20 | 暗红色液体 | 97.19 | 0.49 | 0.23 | 0.05 |

分析人员（签字）：王珍                质检负责人（签字盖章）：李平华

附表2—2

# 《橡胶防老剂7PPD》累积试验数据表

试验单位：江苏圣奥化学科技有限公司            试验方法：见本方案

试验日期：2015年6月30日

| 项目 批次 | 外观 | 纯度 | 4-氨基二苯胺 含量，% | 加热减量，% | 灰分，% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 暗红色液体 | 97.25 | 0.44 | 0.26 | 0.06 |
| 2 | 暗红色液体 | 97.27 | 0.43 | 0.17 | 0.04 |
| 3 | 暗红色液体 | 97.42 | 0.39 | 0.16 | 0.06 |
| 4 | 暗红色液体 | 97.24 | 0.42 | 0.19 | 0.05 |
| 5 | 暗红色液体 | 97.19 | 0.44 | 0.20 | 0.04 |
| 6 | 暗红色液体 | 97.27 | 0.40 | 0.27 | 0.03 |
| 7 | 暗红色液体 | 97.26 | 0.38 | 0.25 | 0.04 |
| 8 | 暗红色液体 | 97.16 | 0.45 | 0.22 | 0.07 |
| 9 | 暗红色液体 | 97.41 | 0.44 | 0.23 | 0.05 |
| 10 | 暗红色液体 | 97.22 | 0.46 | 0.24 | 0.06 |
| 11 | 暗红色液体 | 97.23 | 0.46 | 0.22 | 0.04 |
| 12 | 暗红色液体 | 97.38 | 0.46 | 0.21 | 0.06 |
| 13 | 暗红色液体 | 97.30 | 0.41 | 0.22 | 0.04 |
| 14 | 暗红色液体 | 97.46 | 0.42 | 0.24 | 0.05 |
| 15 | 暗红色液体 | 97.26 | 0.41 | 0.28 | 0.07 |
| 16 | 暗红色液体 | 97.39 | 0.42 | 0.31 | 0.06 |
| 17 | 暗红色液体 | 97.16 | 0.44 | 0.27 | 0.03 |
| 18 | 暗红色液体 | 97.25 | 0.47 | 0.26 | 0.04 |
| 19 | 暗红色液体 | 97.18 | 0.38 | 0.24 | 0.04 |
| 20 | 暗红色液体 | 97.29 | 0.48 | 0.23 | 0.05 |

分析人员（签字）：王桃玲            质检负责人（签字盖章）：李锋伟

附表2—3

# 《防老剂7PPD》累积试验数据表

试验单位：淄博市临淄恒立助剂有限公司          试验方法：见本方案

试验日期：2015年7月30日

| 项目 批次 | 外观 | 纯度 | 4-氨基二苯胺 含量，% | 加热减量，% | 灰分，% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 暗褐色粘稠液体 | 97.89 | 0.89 | 0.18 | 0.05 |
| 2 | 暗褐色粘稠液体 | 97.71 | 0.92 | 0.13 | 0.05 |
| 3 | 暗褐色粘稠液体 | 97.92 | 0.86 | 0.16 | 0.07 |
| 4 | 暗褐色粘稠液体 | 97.80 | 1.04 | 0.09 | 0.05 |
| 5 | 暗褐色粘稠液体 | 97.69 | 0.76 | 0.15 | 0.04 |
| 6 | 暗褐色粘稠液体 | 97.76 | 1.09 | 0.14 | 0.08 |
| 7 | 暗褐色粘稠液体 | 97.83 | 1.16 | 0.21 | 0.07 |
| 8 | 暗褐色粘稠液体 | 97.70 | 0.94 | 0.18 | 0.04 |
| 9 | 暗褐色粘稠液体 | 97.66 | 1.15 | 0.14 | 0.06 |
| 10 | 暗褐色粘稠液体 | 97.76 | 0.86 | 0.07 | 0.06 |
| 11 | 暗褐色粘稠液体 | 97.61 | 0.94 | 0.16 | 0.03 |
| 12 | 暗褐色粘稠液体 | 97.76 | 0.77 | 0.16 | 0.06 |
| 13 | 暗褐色粘稠液体 | 97.24 | 0.97 | 0.23 | 0.07 |
| 14 | 暗褐色粘稠液体 | 97.52 | 0.92 | 0.14 | 0.04 |
| 15 | 暗褐色粘稠液体 | 97.31 | 0.96 | 0.12 | 0.05 |
| 16 | 暗褐色粘稠液体 | 97.22 | 0.91 | 0.11 | 0.03 |
| 17 | 暗褐色粘稠液体 | 97.19 | 1.14 | 0.14 | 0.08 |
| 18 | 暗褐色粘稠液体 | 97.45 | 1.15 | 0.17 | 0.07 |
| 19 | 暗褐色粘稠液体 | 97.73 | 0.94 | 0.10 | 0.04 |
| 20 | 暗褐色粘稠液体 | 97.32 | 0.88 | 0.13 | 0.05 |

分析人员（签字）：刘明刚            质检负责人（签字盖章）：唐行强