《GB/T 14905-XXXX 橡胶和塑料软管 各层间粘合强度的测定》

编制说明

- （征求意见稿)

一、任务来源

根据国家标准化管理委员会国标委发（2018）83号文件，国家标准委下达的《2018年第四批国家标准制修订计划的通知》要求，采用国际标准ISO 8033:2016修订国家标准GB/T 14905-2009《橡胶和塑料软管 各层间粘合强度的测定》。计划编号：20184529-T-606。由胜利油田长龙橡塑有限公司、沈阳橡胶研究设计院有限公司等承担GB/T 14905-2009《橡胶和塑料软管 各层间粘合强度的测定》的修订工作。

二、标准起草单位及主要起草人

该标准的主要起草单位：由胜利油田长龙橡塑有限公司、沈阳橡胶研究设计院有限公司等。

该标准的主要起草人：

三、该标准的内容及特点

      - 该标准内容

软管各层间充分的粘合是软管在使用期间能否良好工作的基础。本标准规定了软管内衬层和增强层、外覆层和增强层、增强层间、外覆层和外贴层（位于外覆层之外起保护作用的薄层）以及内衬层和镶衬层（位于内衬层之内起降低流体对内衬层渗透作用的薄层）之间的粘合强度的测定方法。本标准包含所有尺寸的软管并包含以下型别的软管结构。

——机织织物；

——编织织物；

——针织织物；

——圆织织物；

——织物缠绕；

——帘子布；

——钢丝编织；

——钢丝缠绕。

      - 标准特点

- 2.1 在规定条件下，用标准尺寸的试样测定内衬层和增强层，外覆层和增强层，各增强层间，外覆层和外贴层以及内衬层和镶衬层之间的粘合强度。

- 2.2该标准详细描述了每种试验方法，具体体现在以下方面：

2.2.1试验仪器

2.2.2试样

2.2.3程序；

2.2.4 结果的表示；

2.2.5试验报告。

四、标准之间的差异

- 该标准与ISO 8033:2016的差异：

该标准等同翻译ISO 8033:2016。为了便于使用，该标准还作了以下编辑性修改：

- “本国际标准本部分”一词改为“该标准本部分”；

- 用小数点“.”代替国际标准中作为小数点的逗号“,”；

- 删除国际标准前言；

- 该标准与GB/T 14905-2009的差异：

——增加了“术语和定义”一章（见第3章）；

——扩大了7型试样的适用范围，不仅适用于相邻螺旋线间距大于10mm的软管，还给出了相邻螺旋线间距小于10mm时制备试样方法的建议（见第6.3.8， 2009版的第5.3.8）；

——修改绘制了图1至图8，使这些图的表示更加准确、减少标准使用者的误解（见图1至图8，2009版的图1至图8）。

五、工作过程

1、翻译、校对起草标准草案

首先完成了对ISO 8033:2016的翻译和校对工作。经过翻译和比对，本标准中规范性引用的国际文件有一致性对应关系的我国文件如下：

——GB/T 2941-2006 橡胶物理试验方法试样制备和调节通用程序（ISO 23529:2004，IDT）；

——GB/T 12833-2006 橡胶和塑料 撕裂强度和粘合强度测定中的多峰曲线分析（ISO 6133:1998，IDT）；

——GB/T 17200-2008 橡胶塑料拉力、压力和弯曲试验机（恒速驱动） 技术规范（ISO 5893:2002， IDT）；

——删除了国际标准的前言；

2019年3月，在成都召开了标准起草小组会议，会议要求根据标准所采用的ISO原文重新整理草案，在《编制说明》中增加相应的检验报告。确定了该标准的相关内容，并提出了宝贵的建议和意见，我们根据这些建议和意见对标准工作组讨论稿进行了修改，形成《征求意见稿》。

2、试验和验证阶段

（1）设备照片

（2）试验工装

3、试验报告

| 胜利油田长龙橡塑有限责任公司 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 检 验 报 告 |  |  |  |  |  |  |
| 产品名称 |  | 空气胶管 |  | 规格型号 | 1A/N-T/13/1.0MPa |  |
| 取样地点 |  | 胶管车间 |  | 取样日期 | 2019.5.20 |  |
| 取样数量 |  | 1条 |  | 取样基数 | 60条 |  |
| 取 样 者 |  | 陈小云 |  | 检验时的环境条件 |  | 22℃ |
| 依据标准代号名称 |  |  | GB1186-2016压缩空气用织物增强橡胶软管 |  |  |  |
| 主要实验仪器名称 |  | 拉力试验机 |  |  | 仪器编号 | 94705 |
| 检 验 内 容 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 检验项目 |  |  | 技术要求 | 检验结果 | 单项评价 |
| 1 | 层间粘合强度kN/m |  | 内胶—线编层 | ≥2.0 | 2.37 | 合格 |
|  |  |  | 线编层—外胶 | ≥2.0 | 2.12 | 合格 |
| 检验结论： |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 合格 |  | （检验专用章） |  |
|  |  |  |  | 签发日期： 2019 年 4月 23 日 |  |  |
| 备注： |  |  |  |  |  |  |
| 批准： |  |  | 审核： |  | 检验： |  |

| 胜利油田长龙橡塑有限责任公司 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 检 验 报 告 |  |  |  |  |  |  |
| 产品名称 |  | 空气胶管 |  | 规格型号 | 1A/N-T/19/1.0MPa |  |
| 取样地点 |  | 胶管车间 |  | 取样日期 | 2019.5.20 |  |
| 取样数量 |  | 1条 |  | 取样基数 | 60条 |  |
| 取 样 者 |  | 陈小云 |  | 检验时的环境条件 |  | 22℃ |
| 依据标准代号名称 |  |  | GB1186-2016压缩空气用织物增强橡胶软管 |  |  |  |
| 主要实验仪器名称 |  | 拉力试验机 |  |  | 仪器编号 | 94705 |
| 检 验 内 容 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 检验项目 |  |  | 技术要求 | 检验结果 | 单项评价 |
| 1 | 层间粘合强度kN/m |  | 内胶—线编层 | ≥2.0 | 2.45 | 合格 |
|  |  |  | 线编层—外胶 | ≥2.0 | 2.26 | 合格 |
| 检验结论： |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 合格 |  | （检验专用章） |  |
|  |  |  |  | 签发日期： 2019 年 4 月 23 日 |  |  |
| 备注： |  |  |  |  |  |  |
| 批准： |  |  | 审核： |  | 检验： |  |

| 胜利油田长龙橡塑有限责任公司 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 检 验 报 告 |  |  |  |  |  |  |
| 产品名称 |  | 空气胶管 |  | 规格型号 | 1A/N-T/25/1.0MPa |  |
| 取样地点 |  | 胶管车间 |  | 取样日期 | 2019.5.20 |  |
| 取样数量 |  | 1条 |  | 取样基数 | 60条 |  |
| 取 样 者 |  | 陈小云 |  | 检验时的环境条件 |  | 22℃ |
| 依据标准代号名称 |  |  | GB1186-2016压缩空气用织物增强橡胶软管 |  |  |  |
| 主要实验仪器名称 |  | 拉力试验机 |  |  | 仪器编号 | 94705 |
| 检 验 内 容 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 检验项目 |  |  | 技术要求 | 检验结果 | 单项评价 |
| 1 | 层间粘合强度kN/m |  | 内胶—线编层 | ≥2.0 | 2.34 | 合格 |
|  |  |  | 线编层—外胶 | ≥2.0 | 2.79 | 合格 |
| 检验结论： |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 合格 |  | （检验专用章） |  |
|  |  |  |  | 签发日期： 2019年 4月23 日 |  |  |
| 备注： |  |  |  |  |  |  |
| 批准： |  |  | 审核： |  | 检验： |  |

4、征求意见阶段

5、会议审查阶段

六、国家标准编制原则及推荐性建议

1.该标准按照GB/T 1.1-2009给出的规则起草。

2.该标准为翻译法等同采用ISO 8033:2016《橡胶和塑料软管 各层间粘合强度的测定》。

七、 该标准与有关现行的法律、法规和强制性标准没有冲突。

八、该标准（工作组讨论稿）在制定过程中对分歧意见进行了协调。

九、建议该标准作为推荐性标准发布实施。

十、 标准水平评价

该标准是在征求了国内用户的要求、了解国内外产品水平的基础上编制而成。制定的标准、标准编写规范、技术要求和实验方法等同国际标准，同时方便用户使用。达到国内先进水平。

胜利油田长龙橡塑有限责任公司

2019年4月30日