ICS 83.040.10

G35

中华人民共和国国家标准

GB/T XXXXX—XXXX

液体硅橡胶 婴儿奶嘴用

Lquid silicone rubber — Application for baby nipple

“在提交反馈意见时，请将您知道的相关专利连同支持性文件一并附上。”

（本稿完成日期：）

XXXX - XX - XX发布

XXXX - XX - XX实施

前  言

本标准按照GB/T 1.1-2020给出的规则起草。

本标准由中国石油和化学工业联合会提出。

本标准由全国橡胶与橡胶制品标准化技术委员会（SAC/TC 35）归口。

本标准起草单位：埃肯有机硅（上海）有限公司，江西蓝星星火有机硅有限公司。

本标准主要起草人：

液体硅橡胶 婴儿奶嘴用

- 范围

本文件规定了奶嘴用液体硅橡胶（简称奶嘴用硅橡胶）的分类、技术要求、试验方法、检验规则、包装、标志、运输和贮存。

本文件适用于制造婴幼儿使用的奶嘴、磨牙棒等类似用途制品的液体硅橡胶。

- 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB 4806.2-2015 食品安全国家标准 奶嘴

GB 28482-2012 婴幼儿安抚奶嘴安全要求

GB/T 531.1-2008 硫化橡胶或热塑性橡胶 压入硬度试验方法 第1部分:邵氏硬度计法(邵尔硬度)

GB/T 533-2008 硫化橡胶或热塑性橡胶 密度的测定

GB/T 528-2009 硫化橡胶或热塑性橡胶 拉伸应力应变性能的测定

GB/T 529-2008 硫化橡胶或热塑性橡胶撕裂强度的测定(裤形、直角形和新月形试样)

GB/T 1681-2009 硫化橡胶回弹性的测定

Gb/T 2941 橡胶物理试验方法试样制备和调节通用程序

GB/T 5009.156-2016 食品安全国家标准 食品接触材料及制品迁移试验预处理方法通则

- 术语和定义

本文件没有需要界定的术语和定义。

- 分类和命名

  - 型别

奶嘴用硅橡胶按硫化后的邵氏硬度进行分型：

1) 20级——硬度为20 Shore A；

2) 30级——硬度为30 Shore A；

3) 40级——硬度为40 Shore A；

4）50级——硬度为50 Shore A。

  - 牌号

采用奶嘴用硅橡胶的符号LQ/N和硬度值表示。

示例：

硬度为20 Shore A的奶嘴用硅橡胶的牌号为“LQ/N-20”

LQ/N-20

硫化后硬度

婴儿奶嘴用

液体硅橡胶

- 技术要求

  - 外观

奶嘴用硅橡胶应无色透明、无可见杂质。

  - 硫化胶性能

奶嘴用硅橡胶硫化胶的性能应符合表1的规定。

- 表1 奶嘴用硅橡胶硫化胶的性能要求

| 性能 | 要求 |  |  |  | 试验方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | LQ/N-20 | LQ/N-30 | LQ/N-40 | LQ/N-50 |  |
| 邵氏硬度/Shore A | 20±3 | 30±3 | 40±3 | 50±3 | 6.2.3 |
| 密度/(g/cm3) | 1.08-1.14 |  |  |  | 6.2.4 |
| 拉伸强度/MPa ≥ | 7.0 | 7.0 | 8.0 | 8.0 | 6.2.5 |
| 拉断伸长率/% ≥ | 800 | 700 | 600 | 600 | 6.2.5 |
| 抗撕强度/(kN/m) ≥ | 15 | 20 | 25 | 35 | 6.2.6 |
| 回弹性/% ≥ | 35 | 40 | 50 | 50 | 6.2.7 |
| 卫生理化指标 | 符合GB 4806.2的要求 |  |  |  | 6.2.8 |
| 重金属迁移量 | 符合GB 28482的要求 |  |  |  | 6.2.9 |
| 挥发性化合物含量/% (200℃，4 h ) ≤ | 0.5 |  |  |  | 6.2.10 |

- 试验方法

  - 外观检查

目视检查。

  - 硫化胶性能

    - 试样制备

按照A.3硫化试片。按各试验方法的规定制备试样。

    - 试样的调节

按照GB/T 2941调节试样。

    - 硬度

按照GB/T 531.1测定。

    - 密度

按照GB/T 533测定。

    - 拉伸性能

按照GB/T 528-2009取五个1型试样测定拉伸强度和拉断伸长率。

    - 抗撕裂强度

按照GB/T 529-2008用新月形试样测定。

    - 回弹性

按照GB/T 168测定。

    - 理化卫生标准

按照GB4806.2测定。

    - 重金属迁移量

按照GB 28482测试

    - 挥发性化合物含量的测试

按照附录A测定。

- 检验规则

  - 型式检验

型式检验项目第5章规定的所有项目。有下列情况之一者，应进行型式检验:

- 产品定型、转厂生产或停产半年以上重新生产；

- 原料、配方或工艺条件改变；

- 出厂检验结果与上次型式检验有较大差异；

- 正常生产时，每隔半年。

  - 出厂检验

出厂试验检验项目应包括：外观、硬度、密度、拉伸强度、拉断伸长率、抗撕强度、回弹性。

  - 组批和抽样

以相同原料、相同配方、相同工艺生产的不超过2000 kg产品为一批。

每批随机抽2 kg样品。

  - 合格判据

- 所有检验项目符合第5章要求，则批产品合格。若检验结果有任一项不符合时，允许加倍抽样对不合格项进行复检。复验结果符合要求，则该批产品合格；如复验结果仍不符合要求，则该批产品不合格。

- 标志、包装、运输、贮存

  - 标志

产品或包装表面应至少标明下列信息:

- 制造商名或商标；

- 本标准编号；

- 产品名称；

- 牌号；

- 批号；

- 制造日期。

  - 包装

内包装应密封防潮，外包装采用瓦楞纸箱或木箱。也可采用制造方和用户双方同意的其他包装方式。

每批产品应附有产品合格证和检验报告。

  - 运输

产品运输过程中应避免雨雪淋袭、日光曝晒，严禁与油类、润滑脂、酸、碱等接触。

  - 贮存

产品应在避光、清洁、干燥、通风的库房内密封保存，避免挤压。自生产之日起，贮存期12个月。

附  录  A

（规范性附录）

挥发性化合物含量的测定

A.1 概述

将试样高温烘干，通过质量变化确定挥发性化合物的含量。

A.2 仪器设备

A.2.1 烘箱，200℃±5℃，通风。

A.2.2 干燥器。

A.2.3 天平，精度为0.01mg。

A.2.4 浅铝箔盒。

A.2.5 模具，硫化试片，符合GB/T 6038。

A.3 试样制备

取足够量（约10g±0.5g）的奶嘴用硅胶，各组分按比例混合均匀，真空脱泡。取适量的混合物放入冷模模具（A.2.5）。在150℃下模压10min，脱模。制备的试片应在在室温下冷却至少16h。

试片应平整光洁、厚度均匀、无气泡。

A.4 试验步骤

A.4.1 将硫化胶试片剪成边长约为1cm的小方块，称取约10g的试样，置于干燥器（A.2.2）中室温停放48h。

A.4.2 用天平（A.2.3）称量铝箔盒（A.2.4）的质量，记为M0。从干燥器中取出试样放在铝箔盒中，称量，记为M1。称量后，放入温度为200℃±5℃的烘箱（A.2.1）中，保持4h。取出，放入干燥器中冷却1h。取出并称量，记为M2。

A.4.3 如果试料为糊状物，则只需取10g±0.5g的试样按A.4.2测试。

A.5 结果表示

根据下式计算挥发性化合物（VOC）的百分含量：

_________________________________