中华人民共和国化工行业标准

《滚筒洗衣机观察窗橡胶密封垫》编制说明

（草案稿）

一、工作简况

1、任务来源

工信厅科（2021）25号文工业和信息化部《2021年第一批行业标准制修订和外文版项目计划》下达了《滚筒洗衣机观察窗橡胶密封垫》（计划号为2021-0292T-HG）的制修订任务。计划完成年限为2022年。

该标准由全国橡胶与橡胶制品标准化技术委员会密封制品分技术委员会归口。由河北佰特橡胶有限公司负责起草。

2、目的意义

随着社会的不断发展，滚筒洗衣机已成为人们日常生活中的必需品，而对于滚筒洗衣机而言，观察窗橡胶密封垫是滚筒洗衣机的关键部位，其直接决定了滚筒洗衣机的封水性的好坏，进而直接影响滚筒洗衣机的使用寿命。

目前HG/T 4116-2009标准已经执行了十多年，通过近些年收集消费者使用后的评价和滚筒洗衣机研究者的研究，发现一些不良问题或者需要增加一些新的功能，来满足消费者的需要，而这些问题的改善和新功能的增加，就需要标准中增加一些更高的要求和制定相应功能的标准，而且HG/T 4116-2009中只是对观察窗垫的橡胶材料的性能做出了明确的说明，但是对于观察窗垫产品性能却没有规定要求，所以HG/T 4116-2009中有一些内容需要修订或者补充。

3、协助单位及成员

该标准编制任务下达后，在全国橡标委密封制品分技术委员会秘书处的主导下成立该标准起草工作组，该工作组由以下单位组成：河北佰特橡胶有限公司、安徽中鼎密封件股份有限公司、常州朗博密封科技股份有限公司、广东天城密封件股份有限公司、海信（山东）冰箱有限公司。工作组成员为：高伟、王海涛、柯玉超、芮立涛、吴兴才、李峰、谢宏波、纪亮。

4、主要工作过程

起草阶段（2020年4月—2019年9月）

全国橡标委密封制品分技术委员会秘书处于2021年5月20日～21日在陕西咸阳召开了工作组会议，工作组成员讨论了工作计划及进度，并对标准征求意见稿的草案进行了讨论，工作计划及进度安排如下：

——2021年9月中旬提出征求意见稿及编制说明；

——2021年11月中旬完成征求意见；

——2021年12月底到2022年1月底完成送审稿及相关材料；

——2022年4月底完成送审稿审查及报批材料准备

各单位的工作分工及工作重点：由起草单位河北佰特橡胶有限公司编制标准征求意见稿、送审稿及编制说明、意见汇总处理表、以及报批文件，其他单位参与各阶段标准的修改，并提供试验数据验证和生产使用情况。

会议之后，工作组成员按计划开展工作，负责起草单位河北佰特橡胶有限公司根据会议的讨论对征求意见稿草案稿及其编制说明进行了认真、仔细的研讨，努力使标准更加科学和完善，更具可操作性，现开始对征求意见稿和编制说明进行征求意见。

二、标准的编制原则和确定的主要内容

1.标准编制原则

本标准的编制原则是在HG/T 4116-2009的基础上进行修订，并以目前国内生产和应用情况为基础，以及在国内有研制和生产使用的经验，针对标准的要求及试验方法进行优化完善，修订的本标准具有可行性。

# 2.本标准与 HG/T 4116-2009 的主要技术性差别

(1)本标准与HG/T 4116-2009的主要的技术性差异见表1。

表1 本标准与HG/T 4116-2009的主要技术变化

| 序号 | 本次修订 |  | HG/T 4116-2009版 |  | 原因 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 章条号 | 内容 | 章条号 | 内容 |  |
| 1 | 标准 名称 | 滚筒洗衣机观察窗橡胶密封垫 | 标准 名称 | 滚筒洗衣机橡胶门封 | 名称更准确 |
| 2 | 4 | 窗垫示意图 | 3 | 窗垫示意图 | 结构展示更直观 |
| 3 | 5.2.2、6.2 | 增加“喷涂层厚度公差要求及其测量方法” | -- |  | 增加对喷涂层厚度的要求 |
| 4 | 5.4、6.10 | 增加“密封性能要求及试验方法” | -- |  | 增加密封性能要求 |
| 5 | 5.5、6.11、附录A | 增加“喷涂层磨损试验要求及实验方法” | -- |  | 增加喷涂层磨损试验要求 |
| 6 | 5.6、6.12 | 增加“防霉抗菌要求及其试验方法” | -- |  | 增加防霉抗菌要求 |

- 主要试验情况

该项目在国内有研制和生产使用的经验，已经积累了足够的试验数据，因此确定该标准的原则是以目前国内生产情况为基础。

河北佰特橡胶有限公司调研了滚筒洗衣机观察窗橡胶密封垫的使用厂家，结合产品的特殊工况要求，对滚筒洗衣机观察窗橡胶密封垫的材料性能及成品性能进行了试验验证，试验验证情况如下：

- 表2  Ⅰ型（硬度30~40）橡胶材料的物理性能要求

| 序号 | 项目 |  | 指标 | 试验样品 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 硬度，shoreA |  | 30~40 | 35 | 36 | 35 | 34 | 35 |
| 2 | 拉伸强度，MPa |  | 最小10 | 11.8 | 11.7 | 11.6 | 11.8 | 11.9 |
| 3 | 拉断伸长率，% |  | 最小400 | 693 | 687 | 683 | 694 | 701 |
| 4 | 撕裂强度，kN/m |  | 最小15 | 25.1 | 25.3 | 25.7 | 26.0 | 25.8 |
| 5 | 压缩永久变形（B型）， 70℃*72h，%， |  | 最大40 | 26.7 | 26.1 | 26.8 | 27.1 | 26.5 |
| 6 | 热空气老化 130℃*72h | 硬度变化，shoreA | 0~+10 | 7 | 7 | 7 | 8 | 7 |
|  |  | 拉伸强度变化率，％ | 最大-25 | -15.9 | -15.6 | -15.9 | -15.7 | -15.4 |
|  |  | 拉断伸长率变化率，％ | 最大-40 | -17.7 | -17.9 | -17.1 | -16.9 | -17.5 |
| 7 | 耐1%漂白剂 60℃*168h | 硬度变化，shoreA | ±10 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 |
|  |  | 拉伸强度变化率，％ | ±35 | -15.6 | -15.3 | -15.9 | -15.6 | -15.4 |
|  |  | 拉断伸长率变化率，％ | ±30 | -17.3 | -17.5 | -17.5 | -17.4 | -17.5 |
| 8 | 耐1%洗涤剂 60℃*168h | 硬度变化，shoreA | ±10 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 |
|  |  | 拉伸强度变化率，％ | ±35 | -12.4 | -12.1 | -12.6 | -12.3 | -12.4 |
|  |  | 拉断伸长率变化率，％ | ±30 | -15.6 | -15.4 | -15.6 | -15.5 | -15.5 |
| 9 | 脆性温度，℃ |  | 不高于-35 | -40 | -40 | -40 | -40 | -40 |

- 表3  Ⅰ型（硬度40~50）橡胶材料的物理性能要求

| 序号 | 项目 |  | 指标 | 试验样品 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 硬度，shoreA |  | 40~50 | 45 | 45 | 45 | 44 | 45 |
| 2 | 拉伸强度，MPa |  | 最小10 | 12.7 | 12.5 | 12.5 | 12.6 | 12.5 |
| 3 | 拉断伸长率，% |  | 最小400 | 651 | 656 | 655 | 653 | 657 |
| 4 | 撕裂强度，kN/m |  | 最小15 | 28.4 | 28.3 | 28.4 | 28.4 | 28.8 |
| 5 | 压缩永久变形（B型）， 70℃*72h，%， |  | 最大40 | 29.3 | 29.4 | 29.5 | 29.7 | 29.5 |
| 6 | 热空气老化 130℃*72h | 硬度变化，shoreA | 0~+10 | 8 | 8 | 7 | 8 | 7 |
|  |  | 拉伸强度变化率，％ | 最大-25 | -16.6 | -16.5 | -16.9 | -16.3 | -16.4 |
|  |  | 拉断伸长率变化率，％ | 最大-40 | -18.9 | -18.9 | -18.5 | -18.6 | -18.5 |
| 7 | 耐1%漂白剂 60℃*168h | 硬度变化，shoreA | ±10 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 |
|  |  | 拉伸强度变化率，％ | ±35 | -14.3 | -14.7 | -14.5 | -14.6 | -14.8 |
|  |  | 拉断伸长率变化率，％ | ±30 | -17.5 | -17.7 | -17.5 | -17.3 | -17.9 |
| 8 | 耐1%洗涤剂 60℃*168h | 硬度变化，shoreA | ±10 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 |
|  |  | 拉伸强度变化率，％ | ±35 | -13.5 | -13.1 | -13.8 | -13.7 | -13.4 |
|  |  | 拉断伸长率变化率，％ | ±30 | -16.8 | -16.9 | -16.6 | -16.3 | -16.5 |
| 9 | 脆性温度，℃ |  | 不高于-35 | -38 | -38 | -38 | -38 | -38 |

- 表4  Ⅱ型（硬度30~40）橡胶材料的物理性能要求

| 序号 | 项目 |  | 指标 | 试验样品 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 硬度，shoreA |  | 30~40 | 35 | 35 | 36 | 35 | 35 |
| 2 | 拉伸强度，MPa |  | 最小10 | 11.9 | 11.9 | 11.8 | 11.8 | 11.7 |
| 3 | 拉断伸长率，% |  | 最小400 | 703 | 685 | 697 | 690 | 710 |
| 4 | 撕裂强度，KN/m |  | 最小15 | 26.1 | 25.8 | 25.2 | 25.9 | 25.8 |
| 5 | 压缩永久变形（B型）， 70℃*72h，%， |  | 最大40 | 26.2 | 26.5 | 26.5 | 26.3 | 26.5 |
| 6 | 热空气老化 70℃*72h | 硬度变化，shoreA | 0~+10 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 |
|  |  | 拉伸强度变化率，％ | 最大-25 | -14.3 | -14.7 | -14.9 | -14.3 | -15.1 |
|  |  | 拉断伸长率变化率，％ | -20~+10 | -15.7 | -16.3 | -15.1 | -15.6 | -15.5 |
| 7 | 耐1%漂白剂 60℃*168h | 硬度变化，shoreA | ±10 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 |
|  |  | 拉伸强度变化率，％ | ±35 | -15.7 | -15.6 | -16.2 | -16.3 | -15.4 |
|  |  | 拉断伸长率变化率，％ | ±30 | -17.6 | -17.7 | -17.5 | -17.9 | -17.9 |
| 8 | 耐1%洗涤剂 60℃*168h | 硬度变化，shoreA | ±10 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 |
|  |  | 拉伸强度变化率，％ | ±35 | -13.4 | -13.7 | -13.2 | -13.3 | -13.8 |
|  |  | 拉断伸长率变化率，％ | ±30 | -15.6 | -15.4 | -15.6 | -15.5 | -15.5 |
| 9 | 脆性温度，℃ |  | 不高于-35 | -40 | -40 | -40 | -40 | -40 |

- 表5  Ⅱ型（硬度40~50）橡胶材料的物理性能要求

| 序号 | 项目 |  | 指标 | 试验样品 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 硬度，shoreA |  | 40~50 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
| 2 | 拉伸强度，MPa |  | 最小10 | 12.6 | 12.5 | 12.6 | 12.8 | 12.5 |
| 3 | 拉断伸长率，% |  | 最小400 | 657 | 655 | 661 | 664 | 657 |
| 4 | 撕裂强度，KN/m |  | 最小15 | 28.5 | 28.8 | 28.6 | 28.4 | 28.1 |
| 5 | 压缩永久变形（B型）， 70℃*72h，%， |  | 最大40 | 29.7 | 29.4 | 29.6 | 29.7 | 29.2 |
| 6 | 热空气老化 70℃*72h | 硬度变化，shoreA | 0~+10 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 |
|  |  | 拉伸强度变化率，％ | 最大-25 | -17.6 | -17.3 | -17.9 | -16.9 | -16.4 |
|  |  | 拉断伸长率变化率，％ | -20~+10 | -17.9 | -17.3 | -17.4 | -17.6 | -17.8 |
| 7 | 耐1%漂白剂 60℃*168h | 硬度变化，shoreA | ±10 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 |
|  |  | 拉伸强度变化率，％ | ±35 | -15.3 | -15.5 | -15.2 | -15.7 | -15.5 |
|  |  | 拉断伸长率变化率，％ | ±30 | -18.5 | -18.3 | -18.5 | -18.8 | -18.9 |
| 8 | 耐1%洗涤剂 60℃*168h | 硬度变化，shoreA | ±10 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 |
|  |  | 拉伸强度变化率，％ | ±35 | -14.3 | -14.8 | -14.6 | -14.3 | -14.7 |
|  |  | 拉断伸长率变化率，％ | ±30 | -17.8 | -17.6 | -17.9 | -17.9 | -17.8 |
| 9 | 脆性温度，℃ |  | 不高于-35 | -38 | -38 | -38 | -38 | -38 |

表6 成品性能要求

| 序号 | 项目 | 指标 | 试验样品 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 喷涂层磨损试验 | 不能脱层、掉渣 | OK | OK | OK | OK | OK |
| 2 | 水密封 | 密封可靠、无渗水、无漏水 | OK | OK | OK | OK | OK |
| 3 | 防霉 抗菌 | 大肠杆菌抗菌率不小于90% | OK | OK | OK | OK | OK |
|  |  | 金黄色葡萄球菌抗菌率不小于90% | OK | OK | OK | OK | OK |
|  |  | 防霉等级不小于1级 | OK | OK | OK | OK | OK |

根据上述试验验证结果，结合河北佰特橡胶有限公司多年的供货历史和售后市场无不良投诉的表现，本标准规定的滚筒洗衣机观察窗橡胶密封垫的材料性能和成品性能可满足产品的使用和设计要求。

四、标准中涉及专利的情况

河北佰特橡胶有限公司发明专利：滚筒洗衣机用覆膜视窗密封垫的制备工艺，专利号：ZL 2012 1 0000807.6；滚筒洗衣机用覆膜视窗密封垫，专利号：ZL 2010 1 0545882.1；滚筒洗衣机覆膜视窗密封垫用自动喷涂机，专利号：ZL 2010 2 0608942.5。

五、预期达到的社会效益、对产业发展的作用等情况

本标准规定的标准化对象“滚筒洗衣机观察窗橡胶密封垫”，是目前国内行业普遍采用的，本标准的修订可以促进相关企业按照统一的规范进行设计、生产，为制造方和使用方提供了统一的考核和验收标准，这有利于稳定和提高产品技术性能，对提升行业产品整体水平以及行业发展等均有很好的促进作用。

六、与国际、国外对比情况

该标准项目有相关的行业标准：HG/T 4116——2009滚筒洗衣机橡胶门封，此标准项目是对HG/T 4116——2009标准进行修订。

七、在标准体系中的位置，与现行相关法律、法规、规章及相关标准，特别是强制性标准的协调性

《滚筒洗衣机观察窗橡胶密封垫》在橡胶制品领域中属于“橡胶密封制品”，不是列入体系表的项目,但在体系表内属于体系表中编号为01-035-09-02-04的产品。

本标准符合现行法律、法规和相关政策的要求。

八、重大分歧意见的处理经过和依据

无

九、标准性质的建议的说明

本标准为推荐性行业标准。

十、贯彻标准的要求和措施建议

待本标准批准发布后，建议由标委会组织相关生产企业、检测机构等有关单位进行宣贯。

十一、废止现行相关标准的建议

本标准是对体系内的HG/T 4116-2009标准进行修订。

十二、其他应予说明的事项

无其他说明事项。