| ICS | 83.040.10 |
| --- | --- |
| CCS | B 72 |

中华人民共和国国家标准

GB/T 8292—XXXX

代替 GB/T 8292—2008

浓缩天然胶乳 挥发脂肪酸值的测定

Natural rubber latex concentrate—Determination of volatile fatty acid number

(ISO 506:2020，Rubber latex，natural，concentrate—Determination of volatile fatty acid number，MOD)

（本草案完成时间：2024-04-28）

XXXX - XX - XX发布

XXXX - XX - XX实施

`

目次

前言	II

1  范围	1

2  规范性引用文件	1

3  术语和定义	1

4  原理	1

5  试剂	2

6  仪器	2

7  取样	4

8  试验步骤	4

9  结果表示	4

10  精密度数据	5

11  试验报告	5

附录A（资料性）  精密度	6

参考文献	7

前言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

本文件代替GB/T 8292—2008《浓缩天然胶乳 挥发脂肪酸值的测定》，与GB/T 8292—2008相比，除结构调整和编辑性改动外，主要技术变化如下：

更改了范围（见第1章，2008年版的第1章）；

更改了氢氧化钡标准滴定溶液的标定要求，增加了关于标准滴定溶液重新标定的建议（见5.3，2008年版的5.3）；

更改了指示剂溶液的配制方法（见5.4，2008年版的5.4）；

增加了聚硅氧烷消泡剂（见5.5）；

增加了氢氧化钙饱和溶液（见5.6）；

将“移液管”改为“单标线吸量管”并增加了规范性引用文件GB/T 12808（见6.4，2008年版的6.4）；

删除了滴定管，容量适宜”（见2008年版的6.5）；

增加了定性滤纸及规范性引用文件GB/T 1914 （见6.5）；

增加了气泵及其使用方法（见6.6、8.2）；

更改了试验步骤（见8.2，2008年版的8.2）；

增加了指示剂颜色变化说明（见8.2）；

增加了精密度数据（见第10章、附录A）。

- 本文件修改采用ISO 506:2020《浓缩天然胶乳 挥发脂肪酸值的测定》。

- 本文件与ISO 506:2020相比在结构上有调整，具体章条编号如下：

在“仪器”中删除了“滴定管，容量适宜”一条并调整了条顺序（见6.5）。

- 本文件与ISO 506:2020的技术差异和原因如下：

规定了邻苯二甲酸氢钾溶液的浓度（见5.3）；

增加了规范性引用文件GB/T 1914（见6.4）；

增加了规范性引用文件GB/T 12808（见6.5）；

用规范性引用的GB/T 8290替换了ISO 123（见第7章），以适应我国对胶乳取样的规定；

用规范性引用的GB/T 8298替换了ISO 124（见8.1），以适应我国对胶乳总固体含量测定的规定；

用规范性引用的GB/T 8299替换了ISO 125（见8.1），以适应我国对浓缩天然胶乳干胶含量测定的规定。

- 本文件做了下列编辑性改动：

更改了文件的英文名称，以使用规范的术语；

增加了试剂的CAS号（见第5章），以更好地满足GB/T 20001.4—2015的规定；

根据重新组织的实验室间试验结果，更改了精密度数据（见附录A，ISO 506:2020的附录A）。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由中国石油和化学工业联合会提出。

本文件由全国橡胶与橡胶制品标准化技术委员会天然橡胶分技术委员会（SAC/TC 35/SC 8）归口。

本文件起草单位：

本文件主要起草人：

本文件于1987年首次发布，2001年第一次修订,2008年第二次修订，本次为第三次修订。

浓缩天然胶乳 挥发脂肪酸值的测定

警示——使用本文件的人员需有正规实验室工作的实践经验。本文件并未指出所有可能的安全问题。使用者有责任采取适当的安全和健康保护措施，并保证符合国家有关法规规定的条件。

范围

本文件描述了浓缩天然胶乳挥发脂肪酸值的测定方法。

本方法不一定适用于巴西三叶橡胶树之外来源的天然胶乳。

本方法不适用于配合胶乳、硫化胶乳、人造橡胶分散体或者合成胶乳。

规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 1914 化学分析滤纸

GB/T 8290 胶乳 取样（GB/T 8290—2021，ISO 123:2001，MOD）

GB/T 8298 胶乳 总固体含量的测定（GB/T 8298—2017，ISO 124:2014，MOD）

GB/T 8299 浓缩天然胶乳 干胶含量的测定（GB/T 8299—2008，ISO 126:2005，IDT）

GB/T 12808 实验室玻璃仪器 单标线吸量管

术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

挥发脂肪酸值  volatile fatty acid number；VFA number

与含有100g总固体的胶乳中的挥发性脂肪酸等当量的氢氧化钾的克数。

注：如果胶乳中已加入某些用硫酸酸化时产生挥发酸的物质，则挥发脂肪酸值偏高，未经校准不代表挥发脂肪酸含量。

原理

试样用硫酸铵溶液凝固后，将分离出来的全部乳清的一部分用硫酸溶液酸化。酸化后的乳清经蒸汽蒸馏，馏出液用氢氧化钡标准溶液滴定，从而测得试样中的挥发性脂肪酸值。

试剂

- 仅使用确认的分析纯试剂以及蒸馏水或纯度与之相当的水。

硫酸铵（CAS 7783-20-2）溶液，约30 %（质量分数）溶液。

硫酸（CAS 7664-93-9）溶液，约50 %（质量分数）溶液。

氢氧化钡（CAS 17194-00-2）标准滴定溶液，c[Ba(OH)2]=0.005 mol/L，用0.05 mol/L的邻苯二甲酸氢钾（CAS 877-24-7）作为基准物采用滴定法进行标定，储存于无二氧化碳的瓶中。如在该溶液中发现碳酸钡沉淀物，建议重新标定。

溴百里酚蓝或酚酞指示剂溶液，0.5 %（质量分数）溶液，将溴百里酚蓝或酚酞溶解于大约等体积的乙醇和水组成的混合物中制备。

聚硅氧烷（CAS 63148-62-9）消泡剂，需要时。

氢氧化钙（CAS 1305-62-0）饱和溶液，约5 %（质量分数）溶液。

仪器

实验室常规仪器以及下列仪器设备。

马氏蒸馏器（Markham 蒸馏器），基本上如图1和表1所示。除了图1所示的一件式蒸馏器之外，也可在蒸馏容器与冷凝器之间插入一个磨砂玻璃接头。

蒸汽浴。

水浴，能保持70℃额定的温度。

单标线吸量管，容量5 mL、10 mL、25 mL和50 mL，应符合GB/T 12808要求。

定性滤纸，具有中等的粒子保留率和中等的流速，应符合GB/T 1914要求。

气泵，空气流速至少为200 mL/min。

单位为毫米

标引序号说明：

L——玻璃棒Φ7～Φ8                           Q——孔口Φ5

M——塞子                                     R——进水口

N——磨砂玻璃接头                             S——蒸汽进口

O——12～15                                   T——蒸汽出口

P——孔Φ3                                    U——出水口

表1给出蒸馏器的尺寸。

蒸汽夹套式蒸馏器[马氏(markham)蒸馏器]

蒸汽夹套式蒸馏器尺寸

单位为毫米

| 符号 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 外径 | 29～32 | 13～14 | 9～10 | 5～6 | 25～27 | 44～48 | 9～10 | 15～17 | 20～22 | 11～12 | 9～10 |
| 壁厚 | 1.0～1.5 | 1.0～1.5 | 0.75～1.25 | 0.75～1.25 | 1.0～1.5 | 1.0～2.0 | 0.75～1.25 | 1.5～2.0 | 1.0～1.5 | 0.75～1.25 | 0.75～1.25 |

取样

按GB/T 8290规定的方法取样。

试验步骤

如果未知浓缩天然胶乳的总固体含量和干胶含量,则按GB/T 8298和GB/T 8299 的规定分别进行测定。

称取约50 g浓缩天然胶乳放入烧杯中，精确至0.1 g。一边搅拌浓缩天然胶乳，一边用单标线吸量管（6.4）准确加入50 mL硫酸铵溶液（5.1）。将烧杯放在蒸汽浴（6.2）或水浴（6.3）中，温度控制在70℃，并继续搅拌浓缩胶乳，直至凝固为止。用表面皿盖住烧杯，在蒸汽浴或水浴中继续放置到总时间达15 min。

慢慢倾出乳清并通过干定性滤纸（6.5）过滤。将凝块移入研钵中，用研杵压出更多的乳清，并通过上述的滤纸过滤。用单标线吸量管（6.4）吸取25 mL过滤后的乳清放入一个干的50 mL锥形烧瓶中，准确加入5.0 mL硫酸溶液（5.2）进行酸化，回旋烧瓶使其混合均勺。

对于某些浓缩天然胶乳，特别是用氢氧化钾保存的浓缩胶乳，乳清酸化时会形成细小的沉淀物。应用一张新的干滤纸过滤除去沉淀物，然后再进行蒸馏操作。

将蒸汽通过马氏蒸馏器（6.1）至少15 min，然后让蒸汽通过蒸馏器外套（蒸汽出口打开），同时用单标线吸量管（6.4）吸取10mL的酸化乳清加入内管中。如果发泡严重，可加入一滴适当的聚硅氧烷消泡剂(5.5)。在冷凝管末端下面放一个100 mL的量筒以接受馏出液。部分关闭蒸汽出口，使蒸汽转入内管。开始时让蒸汽缓慢通过，然后完全关闭蒸汽出口，以3 mL/min～5 mL/min的速度连续蒸馏，直到收集100 mL的馏出液为止。

将馏出液移入一个250 mL锥形烧瓶中，然后使用气泵（6.6）以200 mL/min～300 mL/min的速率将空气先通入氢氧化钙饱和溶液（5.6）中，然后再通入馏出液中约3 min，以除去任何溶解在馏出液中的二氧化碳。用氢氧化钡标准滴定溶液（5.3）进行滴定，以规定的指示剂溶液（5.4）中的一种作指示剂。如果使用溴百里酚蓝溶液作指示剂，颜色由黄色变为蓝色；如果使用酚酞溶液作指示剂，则颜色由无色变为淡粉红色。

另取50 g浓缩天然胶乳试样做重复测定（见8.2）。

结果表示

浓缩天然胶乳的挥发脂肪酸（VFA）值按式（1）计算：

VFA=[134.64cVm×TSC]×[50+m(100-DRC)100ρ]………………………（1）

式中：

c     ——氢氧化钡溶液（5.3）的实际浓度，单位为摩尔每升（mol/L）；

V     ——中和馏出液所需氢氧化钡溶液的体积，单位为毫升（mL）；

DRC   ——浓缩天然胶乳的干胶含量，以质量分数（%）表示；

m     ——试样的质量，单位为克（g）；

TSC   ——浓缩天然胶乳的总固体含量，以质量分数（%）表示；

ρ    ——乳清的密度，单位为兆克每立方米（Mg/m3），对于离心和膏化浓缩天然胶乳ρ=1.02Mg/m3。

134.64——系数，由氢氧化钾的相对分子质量、氢氧化钾对氢氧化钡的价数比以及酸化乳清和蒸馏乳清的份量比推算出来的。

双份测定结果若不满足下列条件，则重新测定：

实际VFA值等于或小于0.10单位时相差在0.01单位以内；

实际VFA值大于0.10单位时相差在10%以内。

精密度数据

见附录A。

试验报告

试验报告应包括以下信息:

- 本文件编号；

- 识别试样所需的全部细节；

- 结果及其表示单位；

- 在测定过程中注意到的任何异常现象；

- 不包括在本文件及其引用文件中的任何操作，以及任何被认为是可选的操作；

- 试验日期。

（资料性）
精密度

总则

全国橡胶与橡胶制品标准化技术委员会天然橡胶分技术委员会于2024年按ISO 19983:2022的6.7.1中方法A组织了实验室间试验方案（ITP），评估了1型精密度。

有8家国内实验室参与了ITP的试验工作。ITP采用2种浓缩天然胶乳（样品A和样品B）。这些实验室在两日一组试验的每日进行了三次重复测定。每一试验日相隔一周。

精密度结果

表A.1列出了精密度结果。采用ISO 19983所述的离群值剔除程序获得这些结果。

- 重复性：在正常和正确地操作本试验方法下，用标称相同材料的样品得到的两次试验平均值之差，平均每20次不多于1次超过表列的日内重复性。

日间重复性：在正常和正确地操作本试验方法下，用标称相同材料的样品得到的两次试验平均值之差，平均每20次不多于1次超过表列的日间重复性。

再现性：在正常和正确地操作本试验方法下，用标称相同材料的样品在两个实验室得到的两次独立测定的试验平均值之差，平均每20次不多于1次超过表列的再现性。

精密度数据

| 材料 | 平均值 | 实验室内 （日内） |  |  | 实验室内 （日间） |  |  | 实验室间 |  |  | 实验室 数量a |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | sr | r | (r) | srD | rD | (rD) | SR | R | （R） |  |
| 样品A | 0.021 5 | 0.000 6 | 0.001 8 | 8.37 | 0.000 7 | 0.001 9 | 8.84 | 0.001 0 | 0.002 9 | 13.49 | 6 |
| 样品B | 0.067 7 | 0.001 6 | 0.004 4 | 6.50 | 0.001 7 | 0.004 8 | 7.09 | 0.003 0 | 0.008 5 | 12.56 | 7 |
| a ——剔除离群值后的实验室最终数量； sr ——重复性标准差； r ——重复性，以测定单位表示； （r） ——相对重复性，以百分数表示； srD ——日间重复性标准差； rD ——日间重复性，以测定单位表示； （rD）——相对日间重复性，以百分数表示； SR ——再现性标准差； R ——再现性，以测定单位表示； （R）——相对再现性，以百分数表示。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

参考文献

[1] ISO 19983:2022 Rubber—Determination of precision of test methods