国家标准

GB/T 8292—XXXX《浓缩天然胶乳 挥发性脂肪酸值的测定》

（征求意见稿）

编

制

说

明

《浓缩天然胶乳 挥发性脂肪酸值的测定》

修订工作组

2024年04月

## GB/T 8292—XXXX《浓缩天然胶乳 挥发性脂肪酸值的测定》（征求意见稿）编制说明

1 工作简况

1.1 任务来源

根据国标委发〔2023〕58号《国家标准化管理委员会关于下达2023年第三批推荐性国家标准计划及相关标准外文版计划的通知》，国家标准修订项目《浓缩天然胶乳 挥发脂肪酸的测定》（项目编号20231119-T-606）由中国石油和化学工业联合会提出，全国橡胶与橡胶制品标准化技术委员会天然橡胶分技术委员会（SAC/TC 35/SC 8）（以下简称全国橡标委天然橡胶分会）归口，中国热带农业科学院农产品加工研究所负责起草，广东省广垦橡胶集团有限公司、上海海关工业品与原材料检测技术中心、海南省天然橡胶质量检验站、海南省先进天然橡胶复合材料工程研究中心有限公司、中国化工株洲橡胶研究设计院有限公司、云南省天然橡胶及咖啡产品质量监督检验站和云南天然橡胶产业集团有限公司参加起草。

1.2 修订背景

挥发脂肪酸值能敏感地反映浓缩天然胶乳保存状况，特别是早期保存的好坏。浓缩胶乳中挥发脂肪酸含量的多少，标志着其受微生物作用而发生腐败的程度。挥发脂肪酸值高的胶乳，由于胶乳离子强度增加，其机械稳定性往往较低；同时，因其溶解氧化锌的能力较强，化学稳定性也较低；挥发脂肪酸含量高的浓缩天然胶乳，其凝块含量也会较高；此外，挥发脂肪酸值对胶乳制品性能(如海绵橡胶的压缩模数)也有一定的影响。

由于挥发脂肪酸值与浓缩天然胶乳的机械稳定性、化学稳定性和贮存稳定性的关系，不仅可以用来控制加工工艺和了解浓缩天然胶乳的保存情况，对胶乳制品工艺也有重要的意义。因此，挥发脂肪酸值是浓缩天然胶乳质量控制的关键指标，为浓缩天然胶乳产品标准GB/T 8289《浓缩天然胶乳 氨保存离心或膏化胶乳 规格》中性能项目之一，而其测定标准则是浓缩天然胶乳标准体系主要标准之一，具有不可或缺的作用，对浓缩天然胶乳质量控制和贸易具有重要意义。

本项目拟修改采用ISO 506:2020对GB/T 8292—2008进行修订，更改部分试剂和试验步骤要求，增加部分仪器和试验结果精密度数据。本次修订将使标准技术内容更加规范，并尽量与相应的国际标准保持一致，从而有利于对国产和进口浓缩天然胶乳的质量监管，并为我国天然橡胶生产和国际贸易提供技术保障。

1.3 起草过程

2023年12月，在国家标准修订项目计划下达后，成立了标准修订工作组，拟定工作大纲，进行任务分工。

根据本标准拟修订的技术要求，通过与相关单位的技术人员和管理人员讨论《浓缩天然胶乳 挥发脂肪酸值的测定》标准制定的技术内容，听取了各单位的意见。针对修改采用国际标准 ISO 506:2020的技术内容，全国橡标委天然橡胶分会秘书处组织开展了验证试验，参与单位有农业部热带作物产品加工重点实验室(实验室 1)、海南省天然橡胶重点研究实验室(实验室 2)、广东省广垦橡胶集团有限公司（实验室3）、上海海关工业品与原材料检测技术中心(实验室4)、海南省天然橡胶质量检验站(实验室5)、海南省先进天然橡胶复合材料工程研究中心有限公司（实验室6）、中国化工株洲橡胶研究设计院有限公司（实验室7）和云南省天然橡胶及咖啡产品质量监督检验站（实验室8）。按照 ISO 506:2020 的技术要求，对2种浓缩天然胶乳（样品A、样品B）的挥发脂肪酸值进行测定，每个实验室被要求间隔一周进行两天不同的测试，每天进行3次测定，使用 IS0 19983:2022 的进行精密度分析。在上述工作的基础上，经过综合分析，确定了本标准的征求意见稿。

2 国家标准编制原则、主要内容及其确定依据

2.1 编制原则

2.2.1按 GB/T 1.1-2020《标准化工作导则第1部分:标准化文件的结构和起草规则》和 GB/T 1.2-2020《标准化工作导则第2部分:以 ISO/IEC 标准化文件为基础的标准化文件起草规则》的规定编制，使标准在结构、语言表述和编排格式上符合统一的要求。

2.1.2 根据我国浓缩天然胶乳测定的技术要求以及当前技术水平，遵循科学性、合理性、经济性和可操作性的原则，对原标准的技术内容进行了修订。

2.1.3在标准的名称、技术要求结构和内容、用语等方面与橡胶和橡胶制品标准体系(特别是天然橡胶系列标准)保持一致。

2.2主要内容及其确定依据

2.2.1主要内容

本文件修改采用ISO 506:2020。本文件描述了浓缩天然胶乳挥发脂肪酸值的测定方法，主要内容包括范围、规范性引用文件、术语和定义、 原理、试剂、仪器、取样、试验步骤、结果表示、精密度数据、试验报告、附录A（资料性）精密度等。在试验验证的基础上，经过综合分析（见第3章），确定了上述主要技术内容。

2.2.2对修改的技术内容逐条说明

本文件代替GB/T 8292—2008《浓缩天然胶乳 挥发脂肪酸值的测定》，与GB/T 8292—2008相比，主要技术变化说明如下：

（1）关于更改了范围的说明

浓缩天然橡胶不仅仅是指来源于巴西三叶橡胶树的天然胶乳，还有可能是其衍生品，如配合胶乳、硫化胶乳，还有可能是浓缩天然胶乳仿生品，如人造橡胶分散体或者合成胶乳。因此，本文件进一步明确了“本文件描述了浓缩天然胶乳挥发脂肪酸值的测定方法。本方法不一定适用于巴西三叶橡胶树之外来源的天然胶乳。本方法不适用于配合胶乳、硫化胶乳、人造橡胶分散体或者合成胶乳。”的范围。

（2）关于更改了氢氧化钡标准滴定溶液的标定配制要求，增加了关于标准滴定溶液重新标滴定的建议说明

GB/T 8292—2008版本中只规定了氢氧化钡溶液浓度和滴定方式以及“标定当天使用”的要求。实际上，可能因为试剂中氢氧化钡不纯或者在配制过程中与二氧化碳发生化学反应产生白色沉淀导致其浓度变化从而影响实验结果；同时，氢氧化钡溶液如果没有产生白色沉淀，代表其浓度没有发生变化，可以继续使用，节约了实验成本和时间。因此，本文件更改了标准滴定溶液配制要求和重新滴定的建议。

（3）关于更改了指示剂溶液的配制方法的说明

相较于GB/T 8292—2008版本，本文件对指示剂溶液配制方法进行重新描述方法，但配制方法是一致的。

（4）关于增加了“聚硅氧烷消泡剂”的说明

在浓缩天然胶乳挥发性脂肪酸测试过程中，因高温蒸汽可能产生其胶清产生大量泡沫，为防止泡沫进入到接收的容量瓶中影响实验结果，本文件增加了聚硅氧烷消泡剂。

（5）关于增加了“氢氧化钙饱和溶液”的说明

为了防止在采用气泵鼓入空气到胶清的过程中带入大量二氧化碳到溶液中对实验结果产生影响，因此在空气进入到胶清前，采用氢氧化钙饱和溶液除去空气中的二氧化碳。

（6）将“移液管”改为“单标线吸量管”并增加了规范性引用文件GB/T 12808的说明

单标线吸量管用来准确移取一定体积的溶液，单标线吸量管标线部分管径较小，准确度较高；移液管读数的刻度部分管径大，准确度稍差，因此本文件改用单标线吸量管取代移液管，并对单标线吸量管做了明确要求。

（7）关于删除了“滴定管，容量适宜”的说明

在本文件试验步骤阶段没有具体体现采用滴定管的使用过程，因此删除了“滴定管，容量适宜”。

（8）关于增加了“定性滤纸”及规范性引用文件的说明

为了规范明确定性滤纸的规格参数，使定性滤纸的使用更加规范、科学。

（9）关于增加了气泵及其使用方法的说明

增加气泵是为了排除胶清中二氧化碳，屏除二氧化碳的影响。

（10）关于更改了规范性引用文件的说明

用规范性引用的GB/T 8290替换了ISO 123，是为了可以适应我国对胶乳取样的规定；用规范性引用的GB/T 8290替换了ISO 124，为了适应我国对胶乳总固体含量测定的规定；用规范性引用的GB/T 8299替换了ISO 125，为了适应我国对浓缩天然胶乳干胶含量测定的规定，替换后规范性引用文件内容更能满足国内检测结构和科研单位的操作要求，提高国内产品质量控制。

（11）关于增加了指示剂颜色变化说明

相较于GB/T 8292—2008版本，本文件明确了滴定过程中指示剂颜色变化，更有利于实验过程中操作人员对滴定终点的判断。

（12）关于增加了精密度数据的说明

根据ISO 19983:2022的6.7.1中方法A的要求, 组织修订了本标准的实验室间试验方案（ITP），邀请国内多家实验室进行了实验室间比对试验，确定了本标准中的精密度。

3 试验验证的分析、综述报告，技术经济论证，以及预期的经济效益、社会效益和生态效益

3.1 主要试验或验证的分析、综述报告

针对本标准的内容，标准起草小组组织开展了验证试验。参与单位有农业部热带作物产品加工重点实验室(实验室1)、海南省天然橡胶重点研究实验室(实验室 2)、广东省广垦橡胶集团有限公司（实验室 3）、上海海关工业品与原材料检测技术中心(实验室4)、海南省天然橡胶质量检验站(实验室5)、海南省先进天然橡胶复合材料工程研究中心有限公司（实验室6）、中国化工株洲橡胶研究设计院有限公司（实验室7）和云南省天然橡胶及咖啡产品质量监督检验站（实验室8）。按照 ISO 506:2020 的技术要求，采用2种浓缩天然胶乳(样品A、样品B)对挥发脂肪酸值进行测定，这些实验室在两天一组试验的每天进行了三次重复测定，每一试验天相隔一周。因 ISO/TR 9272 无现行有效版本，按IS0 19983:2022(代替 ISO/TR 9272:2005)的6.7.1中方法A组织了实验室间试验方案(ITP)，ITP 结果及补充统计数据见表1~表2。

表1 样品A的ITP结果及补充统计数据

| 实验室p,p=5 | 天q，q=2 | 测量n,n=3 |  |  | 平均值yij. | 天平均值yi. | 天标准差Si |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | 0.0213 | 0.0213 | 0.0207 | 0.0211 | 0.0211 | 0.0001 |
|  | 2 | 0.0214 | 0.0214 | 0.0203 | 0.0210 |  |  |
| 2 | 1 | 0.0207 | 0.0212 | 0.0215 | 0.0211 | 0.0214 | 0.0004 |
|  | 2 | 0.0216 | 0.0221 | 0.0213 | 0.0217 |  |  |
| 3 | 1 | 0.0228 | 0.0217 | 0.0212 | 0.0219 | 0.0222 | 0.0005 |
|  | 2 | 0.0229 | 0.0224 | 0.0224 | 0.0232 |  |  |
| 4 | 1 | 0.0217 | 0.0211 | 0.0232 | 0.0220 | 0.0221 | 0.0001 |
|  | 2 | 0.0223 | 0.0224 | 0.0216 | 0.0221 |  |  |
| 5 | 1 | 0.0266 | 0.0266 | 0.0266 | 0.0266 | 0.0265 | 0.0002 |
|  | 2 | 0.0266 | 0.0266 | 0.0259 | 0.0264 |  |  |
| 6 | 1 | 0.0193 | 0.019 | 0.0205 | 0.0196 | 0.0202 | 0.0008 |
|  | 2 | 0.0205 | 0.0208 | 0.0208 | 0.0207 |  |  |
| 7 | 1 | 0.0246 | 0.0250 | 0.0296 | 0.026400 | 0.0380 | 0.0164 |
|  | 2 | 0.0549 | 0.0464 | 0.0474 | 0.049567 |  |  |
| 8 | 1 | 0.0232 | 0.0217 | 0.0228 | 0.0226 | 0.0222 | 0.0005 |
|  | 2 | 0.0224 | 0.021 | 0.0222 | 0.0219 |  |  |

表2 样品B的ITP结果及补充统计数据

| 实验室p，p=5 | 天q，q=2 | 测量n,n=3 |  |  | 平均值yij. | 天平均值yi. | 天标准差Si |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | 0.0682 | 0.0664 | 0.0688 | 0.0678 | 0.0687 | 0.0013 |
|  | 2 | 0.0704 | 0.0677 | 0.0709 | 0.0697 |  |  |
| 2 | 1 | 0.0694 | 0.0678 | 0.0663 | 0.0678 | 0.0679 | 0.0001 |
|  | 2 | 0.0664 | 0.0682 | 0.0691 | 0.0679 |  |  |
| 3 | 1 | 0.0701 | 0.0701 | 0.0701 | 0.0701 | 0.0728 | 0.0038 |
|  | 2 | 0.0753 | 0.0759 | 0.0753 | 0.0755 |  |  |
| 4 | 1 | 0.0660 | 0.0667 | 0.0657 | 0.0661 | 0.0677 | 0.0022 |
|  | 2 | 0.0693 | 0.0664 | 0.0719 | 0.0692 |  |  |
| 5 | 1 | 0.0725 | 0.0716 | 0.0716 | 0.0719 | 0.0710 | 0.0013 |
|  | 2 | 0.0698 | 0.0701 | 0.0701 | 0.0701 |  |  |
| 6 | 1 | 0.0644 | 0.0650 | 0.0638 | 0.0644 | 0.0647 | 0.0004 |
|  | 2 | 0.0657 | 0.0645 | 0.0645 | 0.0649 |  |  |
| 7 | 1 | 0.0715 | 0.0701 | 0.0680 | 0.0699 | 0.0698 | 0.0001 |
|  | 2 | 0.0660 | 0.0711 | 0.0721 | 00697 |  |  |
| 8 | 1 | 0.0636 | 0.0621 | 0.0636 | 0.0631 | 0.0639 | 0.0011 |
|  | 2 | 0.0651 | 0.0651 | 0.0636 | 0.0646 |  |  |

评价离群值时，使用孟德尔h统计量和k统计量这两种度量。模型的h和k统计量是通过当天重复测试数据的平均值计算出来的。使用表1和表2中的数据，实验室离散度之间的h值和实验室离散度之间的k值由以下公式确定。

得到的h值和k值见表3。

表3 获得的h值和K值

| 实验室 | 样品A |  | 样品B |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | hi | ki | hi | ki |
| 1 | -0.53 | 0.00 | 0.13 | 0.76 |
| 2 | -0.48 | 0.01 | -0.14 | 0.03 |
| 3 | -0.33 | 0.01 | 1.50 | 2.20 |
| 4 | -0.37 | 0.00 | -0.20 | 1.25 |
| 5 | 0.39 | 0.00 | 0.90 | 0.77 |
| 6 | -0.69 | 0.02 | -1.21 | 0.20 |
| 7 | 2.35 | 0.36 | 0.50 | 0.05 |
| 8 | -0.34 | 0.01 | -1.48 | 0.61 |

根据ISO 19983：2022，当p为8时，临界h值为1.75，临界k值为1.88。将表3中h和k值与相应的临界值进行比较。发现实验室3在样品B测试中k=2.20>1.88，实验室7在样品A测试中h=2.35>1.57，因此，对这两组数据进行摒弃处理后，重新使用表1和表2中的数据重新计算实验室离散度之间的h值和实验室离散度之间的k值，得到的h值和k值见表4。

表4 获得的h值和K值

| 实验室 | 样品A |  | 样品B |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | hi | ki | hi | ki |
| 1 | -0.57 | 0.11 | 0.40 | 1.13 |
| 2 | -0.41 | 0.89 | 0.09 | 0.04 |
| 3 | 0.00 | 1.12 | / | / |
| 4 | -0.09 | 0.17 | 0.01 | 1.86 |
| 5 | 2.11 | 0.39 | 1.31 | 1.15 |
| 6 | -1.03 | 1.84 | -1.17 | 0.30 |
| 7 | / | / | 0.84 | 0.08 |
| 8 | -0.01 | 1.17 | -1.48 | 0.91 |

根据ISO 19983：2022，当p为7时，临界h值为1.71，临界k值为1.87。将表4中h和k值与相应的临界值进行比较。对于样品1，7家实验室没有一个超过临界值，表明结果中没有异常值，所有数据都是有效的；而样品A中实验室5所获得h=2.11>1.71，因此该实验室所获得数据不符合精密度，所获得的数据是无效的。继续摒弃样品A中实验室5数据，计算实验室离散度之间的h值和实验室离散度之间的k值，所获得的样品2的h值和k值见表5。

表5 样品A获得的h值和K值

| 实验室 | 样品A |  |
| --- | --- | --- |
|  | hi | ki |
| 1 | -0.55 | 0.10 |
| 2 | -0.15 | 0.84 |
| 3 | 0.87 | 1.04 |
| 4 | 0.65 | 0.16 |
| 5 | / | / |
| 6 | -1.67 | 1.72 |
| 7 | / | / |
| 8 | 0.85 | 1.10 |

根据ISO 19983：2022，当p为6时，临界h值为1.66，临界k值为1.85。将表5中h和k值与相应的临界值进行比较。6家实验室没有一个超过临界值，表明结果中没有异常值，所有数据都是有效的

采用ISO 19983：2022的方法A对ITP结果进行精密度分析，需要来自两天试验[以j (j = 1, 2, …, q) 表示]的数据[以k (k = 1, 2, …, n) 表示] 以产生精密度表（见表10）；本文件中q = 2，因此在p间实验室[以 i (i =1, 2, ..., p) 表示]中(j = 1, 2)进行的。表6显示了样品使用方法A进行精度评价所需的补充统计数据。

表6 样品A和样品B的补充统计数据

| 实验室p,p=5 | 天q，q=2 | 样品A |  | 样品B |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 数据总和Tij | 天总和Ti | 数据总和Tij | 天总和Ti |
| 1 | 1 | 0.0633 | 0.1264 | 0.2034 | 0.4124 |
|  | 2 | 0.0631 |  | 0.2090 |  |
| 2 | 1 | 0.0634 | 0.1284 | 0.2035 | 0.4072 |
|  | 2 | 0.0650 |  | 0.2037 |  |
| 3 | 1 | 0.0657 | 0.1334 | 0.2103 | 0.4368 |
|  | 2 | 0.0677 |  | 0.2265 |  |
| 4 | 1 | 0.0660 | 0.1323 | 0.1984 | 0.4060 |
|  | 2 | 0.0663 |  | 0.2076 |  |
| 5 | 1 | 0.0798 | 0.1589 | 0.2157 | 0.4257 |
|  | 2 | 0.0791 |  | 0.2100 |  |
| 6 | 1 | 0.0588 | 0.1209 | 0.1932 | 0.3879 |
|  | 2 | 0.0621 |  | 0.1947 |  |
| 7 | 1 | 0.0792 | 0.2279 | 0.2096 | 0.4188 |
|  | 2 | 0.1487 |  | 0.2092 |  |
| 8 | 1 | 0.0677 | 0.1333 | 0.1893 | 0.3831 |
|  | 2 | 0.0656 |  | 0.1938 |  |
| 注：实验室总数量为 p 每间实验室总共有两天结果：j = 1, 2。 每天进行了总共 r 次测量：k = 1, 2,3。 |  |  |  |  |  |

将表1~表6的这些值分别应用于方差分析表（例如表7），以生成各个样品的方差分析表（见表8和表9）。

表7得到的样品的方差分析表

| 来源 | 平方和 | 自由度 | 均方 | 预期平均值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 实验室 | SL | p-1 | VL= SL/(p–1) | σM2+3σD2+6σL2 |
| 天 | SD | p | VD= SD/ p | σM2+3σD2 |
| 测量 | SM | 2p(n-1) | VM= SM/2p(n-1) | σM2 |
| 总和 | ST | 2pn-1 |  |  |
| 注： ST=ijkyijk2-T2pqn SL=iTi2qn-T2pqn SD=ijTij2n-iTi2qn SM=ijkyijk2-ijTij2n |  |  |  |  |

表8 得到的样品A的方差分析表

| 来源 | 平方和 | 自由度 | 均方 | 预期平均值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 实验室 | 0.24×10-2 | 5 | 0.04×10-4 | 0.04×10-4 |
| 天 | 0.04×10-4 | 6 | 0.06×10-5 | 0.08×10-5 |
| 测量 | 0.10×10-4 | 24 | 0.04×10-5 | 0.04×10-5 |
| 总和 | 0.24×10-2 | 35 |  |  |

表9 得到的样品B的方差分析表

| 来源 | 平方和 | 自由度 | 均方 | 预期平均值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 实验室 | 2.4×10-4 | 6 | 0.40×10-4 | 0.40×10-4 |
| 天 | 0.29×10-4 | 7 | 0.04×10-4 | 0.04×10-4 |
| 测量 | 0.66×10-4 | 28 | 0.02×10-4 | 0.02×10-4 |
| 总和 | 3.36×10-4 | 41 |  |  |

根据各个样品的方差分析表（表8和表9），得到样品的方差分量估计（见表10）。

表10 样品的方差分量估计

| 方差分量 | 样品B | 样品A |
| --- | --- | --- |
| 实验室间方差分量，σL2 | 0.10×10-5 | 0.60×10-5 |
| 日间方差分量，σD2 | 0.01×10-5 | 0.06×10-5 |
| 重复性方差分量，σM2 | 0.04×10-5 | 0.24×10-5 |
| 日间重复性方差，SrD2 | 0.05 ×10-5 | 0.29×10-5 |
| 再现性方差SR2 | 0.10×10-5 | 0.90×10-5 |
| 重复性，r | 0.0018 | 0.0044 |
| 日间重复性，rD | 0.0019 | 0.0048 |
| 再现性，R | 0.0029 | 0.0085 |

根据以上数据，确定精密度数据，见表11。

表11精密度数据

| 材料 | 平均值 | 实验室内 （日内） |  |  | 实验室内 （日间） |  |  | 实验室间 |  |  | 实验室数量a |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | sr | r | (r) | srD | rD | (rD) | sR | R | (R) |  |
| 样品A | 0.0215 | 0.0006 | 0.0018 | 8.37 | 0.0007 | 0.0019 | 8.84 | 0.0010 | 0.0029 | 13.49 | 6 |
| 样品B | 0.0677 | 0.0016 | 0.0044 | 6.50 | 0.0017 | 0.0048 | 7.09 | 0.0030 | 0.0085 | 12.56 | 7 |
| a——剔除离群值后的实验室最终数量； sr——实验室内标准差； r ——重复性（以测定单位表示）； (r)——相对重复性； srD——日间重复性标准差； rD——日间重复性； (rD)——相对日间重复性； sR——实验室间标准差； R——再现性（以测定单位表示）； (R)——相对再现性。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

3.2 技术经济论证和预期的经济效益、社会效益和生态效益

本次标准修订将使浓缩天然胶乳中挥发脂肪酸值的测定技术内容更加规范，且与国际标准保持一致，从而有利于对国产和进口浓缩天然胶乳的质量监管，进一步提高国产浓缩天然胶乳的质量，促进国产高性能天然橡胶的研发，加快我国橡胶行业的发展，并为我国天然橡胶生产和国际贸易提供技术保障，具有较好的经济效益、社会效益和生态效益。

4 与国际、国外同类标准技术内容的对比情况，或者与测试的国外样品、样机的有关数据对比情况

本文件修改采用ISO 506:2020。

本文件与ISO 506:2020相比在结构上有调整，在“6.5仪器”中删除了“滴定管，容量适宜”一条并调整了条顺序。

本文件与ISO 506:2020的技术差异和原因如下：

- 增加了试剂的CAS号（见第5章），以更好地满足GB/T 20001.4—2015的规定；

- 规定了邻苯二甲酸氢钾溶液的浓度（见5.3）；

- 增加了规范性引用文件GB/T 1914 （见6.4）；

- 增加了规范性引用文件GB/T 12808（见6.5）；

- 用规范性引用的GB/T 8290替换了ISO 123（见第7章，ISO 506:2020的第7章），以适应我国对胶乳取样的规定；

- 用规范性引用的GB/T 8298替换了ISO 124（见8.1，ISO 506:2020的8.1），以适应我国对胶乳总固体含量测定的规定；

- 用规范性引用的GB/T 8299替换了ISO 125（见8.1，ISO 506:2020的8.1），以适应我国对浓缩天然胶乳干胶含量测定的规定；

- 根据重新组织的实验室间试验结果，更改了精密度数据（见附录A，ISO 506:2020的附录A）。

5 以国际标准为基础的起草情况，以及是否合规引用或者采用国际国外标准，并说明未采用国际标准的原因

# 本标准拟修改采用ISO 506:2020对GB/T 8292—2008进行修订，更改部分试剂和试验步骤要求，增加规范性引用文件和试验结果精密度数据，在结构与技术内容上基本与ISO 506:2020保持一致，属于合规采用国际标准。

6 与有关法律、行政法规及相关标准的关系

# 本标准与有关现行的法律、法规和强制性标准没有冲突。

7 重大分歧意见的处理经过和依据

# 本标准修订过程中尚未出现重大分歧意见。

8 涉及专利的有关说明

# 本标准内容未涉及专利。

9 实施标准的要求，以及组织实施、技术措施、过渡期和实施日期的建议等措施建议

9.1本标准宣贯时应包括系列内容：

  - 介绍本标准修订的原因、过程及意义；

  - 介绍和解释本标准的主要技术内容；

  - 本标准实施过程中可能遇到的问题及解决办法。

9.2本标准宣贯时建议采用下列形式：

  - 举办有关生产使用企业和检验机构的有关人员参加的标准宣贯培训班；

  - 由本标准起草人员到有关企业和检验机构，对相关人员进行现场宣讲、示范操作。

9.3 本标准建议的实施日期:

本标准发布后半年实施。

10 其他应予说明的事项

# 本标准计划项目原拟等同采用 ISO 506:2020。但是，由于在结构上有调整，删除了“滴定管，容量适宜”一条并调整了条顺序，技术内容上采用规范性引用文件GB/T 8290、GB/T 8298、GB/T 8299替换了ISO 123、ISO 124、ISO 125，增加了试剂的CAS号、增加了规范性引用文件GB/T 1914、GB/T 12808，增加了邻苯二甲酸氢钾溶液的浓度和更改了精密度数据等，使本标准与 ISO 506:2020 相比产生了较大技术差异。因此本标准改为修改采用 ISO 506:2020。