国家标准

GB/T 18396—XXXX

《胶乳 表面张力的测定》

（征求意见稿）

编制说明

《胶乳 表面张力的测定》

修订工作组

二○二四年四月

GB/T 18396—XXXX《胶乳 表面张力的测定》（征求意见稿）

编制说明

1 工作简况

1.1 任务来源

根据国标委发〔2023〕58号《国家标准化管理委员会关于下达2023年第三批推荐性国家标准计划及相关标准外文版计划的通知》，国家标准修订项目《胶乳 表面张力的测定》（项目编号20231129-T-606），由中国石油和化学工业联合会提出，全国橡胶与橡胶制品标准化技术委员会天然橡胶分技术委员会（以下简称全国橡标委天然橡胶分会）归口，中国石油天然气股份有限公司石油化工研究院和中国热带农业科学院农产品加工研究所负责起草，浙江天晨胶业股份有限公司、黄山华兰科技有限公司、山纳合成橡胶有限责任公司参加起草。

1.2 修订背景

表面张力是橡胶胶乳的一个重要特性参数，也是产品质量控制的关键指标之一。表面张力对橡胶胶乳的黏接、湿润、发泡、涂布及渗透性等应用性能有较大影响，不同表面张力的橡胶胶乳用途也不相同。

目前测定胶乳表面张力的国际标准为ISO 1409:2020，代替ISO 1409:2006，新发布的标准在原铂金环法的基础上增加了铂金板法。传统测定橡胶胶乳表面张力的铂金环法存在以下不足：不易测定黏度大于200 mPa·s的橡胶胶乳的表面张力；其次，铂金环丝半径较小容易变形，影响表面张力的测定结果；此外，铂金环法还需要试样密度数据，测试结果需经换算才能得到表面张力值。随着科学技术的进步、检测仪器和方法不断的完善，依托于全自动表面张力仪的铂金板法已在表面张力的测定中得到普遍应用。该方法能够克服以上铂金环法的不足，如能够直接测定中高黏度胶乳的表面张力；由于铂金板不易变形因此能够提供可比较性数据；此外，铂金板法可直接测量表面张力值，也不需要测定密度，从而能够简化实验步骤。

我国目前测定胶乳表面张力的标准存在两个问题，一是标准不协调一致，国家标准GB/T 18396—2008《天然胶乳 环法测定表面张力》及石化行业标准SH/T 1156—2014《合成橡胶胶乳表面张力的测定》均修改采用ISO 1409：2006制定，因此有必要对两个标准进行整合，即修订国家标准GB/T 18396—2008，将合成胶乳的内容纳入该标准中。二是测定天然胶乳表面张力采用的GB/T 18396—2008仅规定了铂金环法。但随着国内天然胶乳应用领域的不断扩大，国内用户急需一种更为简便，快速测定天然胶乳表面张力的方法，因此修订该标准是非常必要的；同时修订该标准将对我国标准与国际标准接轨，减少技术性贸易壁垒，适应国际贸易的需要具有重要意义。

1.3 起草过程

1.3.1 成立工作组

2023年12月，在国家标准修订项目计划下达后，成立了标准修订工作组，拟定工作方案，进行了任务分工。

1.3.2 工作组讨论稿阶段

2024年1月，修改完善了GB/T 18396《胶乳 表面张力的测定》工作组讨论稿。

2024年2月-3月，制定了详细的精密度试验方案，完成试验用样品的准备和初步测试，组织开展了方法A铂金环法的精密度试验并完成试验总结报告。

1.3.3 征求意见阶段

2024年4月，完成征求意见稿（包括标准文本、编制说明）。

2 编制原则、主要内容及其确定依据

2.1  编制原则

2.1.1按GB/T 1.1—2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》和GB/T 1.2—2020《标准化工作导则 第2部分：以ISO/IEC标准化文件为基础的标准化文件起草规则》的规定编制，使标准在结构、语言表述和编排格式上符合统一的要求。

2.1.2根据我国天然胶乳和合成胶乳表面张力测定的技术要求以及当前技术水平，遵循科学性、合理性、经济性和可操作性的原则，对原标准的技术内容进行修订。

2.1.3在标准的名称、技术要求结构和内容、用语等方面与橡胶和橡胶制品标准体系保持一致。

2.2 主要内容

本文件规定了两种测定胶乳（天然胶乳和合成胶乳）表面张力的方法，方法A为铂金环法（Du noüy环法）；方法B为铂金板法（Wilhelmy板法）。

方法A适用于粘度小于200mPa.s的胶乳。方法B适用于不含阳离子表面活性剂的胶乳。方法A和方法B也适用于预硫化胶乳和配合胶乳。

2.3 确定主要内容的依据

按照ISO 1409:2020《塑料/橡胶 聚合物分散体、天然胶乳和合成胶乳表面张力的测定》规定的技术内容进行本文件的修订，规定了采用铂金环法和铂金板法测定橡胶胶乳表面张力的相关技术内容，包括对试剂和仪器的要求、取样、仪器准备和校准、试样的制备和测试程序、结果表述及精密度等。

2.4 国家标准修订前后技术内容对比

国家标准修订前后的主要技术内容及编辑性，结构性对比见表2。

表2  GB/T 18396修订前后版本对比

| 序号 | 修订内容 | GB/T 18396—2008（修订前） | GB/T 18396—XXXX（修订后） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 文件名称 | 天然胶乳 环法表面张力的测定 | 胶乳 表面张力的测定 |
| 2 | 1范围 | 1）仅规定了铂金环法； 2）仅适用于天然胶乳。 | 1）将铂金环法更改为方法A；增加了方法B铂金板法； 2）更改了适用界限，增加了适用于合成胶乳。 |
| 3 | 2规范性引用文件 | 1）关于黏度的测定，仅规定了天然胶乳的相关标准； 2）确定精密度的标准为ISO/TR 9272。 | 1）增加了合成胶乳黏度测定标准SH/T 1152《合成橡胶胶乳表观黏度的测定》； 2）将已废止的ISO/TR 9272《橡胶与橡胶制品试验方法标准-精密度的确定》更改为参考文献ISO 19983:2022。 |
| 4 | 3术语和定义 | 无 | 增加了第三章“术语和定义”，其后章编号按顺序调整。 |
| 5 | 4原理，6仪器，8试验步骤，9结果表示，附录A | 仅对铂金环法相关内容进行了规定。 | 增加了方法B铂金板法的原理、仪器，试验步骤、结果表示和精密度。 |
| 6 | 5试剂 | 4.1“蒸馏水” | 更改为5.1“水” |
| 7 | 6仪器 | 未规定清洁铂金板或铂金环的仪器 | 增加了仪器6.5“本生灯或酒精灯” |
| 8 | 8.1.4测定 | 7.4测定 手动测定和自动测定未细分。 | 8.1.4测定 8.1.4.1“手动表面张力仪测定” 8.1.4.2“自动表面张力仪测定” 将关于采用自动表面张力仪测定的相关内容移至8.1.4.2。 |
| 9 | 附录A | 附录A（资料性附录）“校正系数” | 附录A（资料性附录）“精密度” A.1 方法A的精密度 A.2 方法B的精密度 |
| 10 | 附录B | 无 | 附录B（资料性附录）“方法A的校正系数” |
| 11 | 参考文献 | 无 | 增加了确定精密度的标准： [1] ISO 19983:2022，Rubber—Determination of precision of test methods； [2] ISO 19983:2017，Rubber—Determination of precision of test methods。 |

3 试验验证的分析、综述报告、技术经济论证以及预期的经济效益、社会效益和生态效益

3.1试验验证的分析和综述报告

见附件：修订GB/T 18396《胶乳 表面张力的测定》试验总结。

3.2 预期的经济效益、社会效益和生态效益

橡胶胶乳作为橡胶产品重要的组成部分，与人们的日常生活息息相关，用途十分广泛。天然胶乳用途广泛，可以用于海绵制品、压出制品和浸渍制品等；丁苯胶乳主要用于纸涂布和纤维（以地毯为主）处理；聚丁二烯胶乳主要用于抗冲树脂（ABS，HIPS等）的合成；丁腈胶乳主要用于以手套为代表的浸渍制品；氯丁胶乳主要用于胶粘剂。因此，橡胶胶乳在橡胶工业中占有重要地位，未来前景也十分广阔。表面张力是橡胶胶乳的一个重要特性参数，其对橡胶胶乳的黏接、湿润、发泡、涂布及渗透性等应用性能有较大影响；此外表面张力也是橡胶胶乳产品质量控制的关键指标之一，对于橡胶胶乳生产厂，需要对产品进行日常检验和出厂检验，稳定并促进产品质量的提高；对于橡胶胶乳制品公司而言，需要对产品质量进行评价和验收，根据表面张力结果确定用途。

针对全球天然橡胶胶乳和合成橡胶胶乳庞大的市场，采用本文件中规定的铂金板法进行表面张力的测定，能够显著缩短测试时间，大幅提高检测效率，从而降低人工成本，具有间接的经济效益。同时，由于铂金板法测试更为简便，因此本文件的实施将促进橡胶胶乳表面张力检测水平的提高；同时，由于该方法能够更加准确和直观的反映产品的表面张力，从而可以更好的控制产品质量。

4 与国际、国外同类标准技术内容的对比情况，或者与测试的国外样品、样机的有关数据对比情况

本文件修订前，我国分别采用国家标准GB/T 18396—2008 《天然胶乳 环法测定表面张力》和行业标准SH/T 1156—2014 《合成橡胶胶乳表面张力的测定》测定天然胶乳和合成胶乳的表面张力，其中GB/T 18396—2008仅规定了铂金环法，SH/T 1156—2014同时规定了铂金板法和铂金环法。本标准修订后，1）将天然胶乳和合成胶乳表面张力测定标准整合，2）测定方法同时包括了铂金环法和铂金板法。

国际上测定橡胶胶乳的标准有国际标准ISO 1409:2020《塑料/橡胶-聚合物分散体和橡胶胶乳（天然和合成）-表面张力的测定》及ASTM D1417-16（2021）《测试合成橡胶胶乳的标准方法》，ISO 1409:2020同时规定了铂金环法和铂金板法测定聚合物分散体和橡胶胶乳表面张力，ASTM D1417-16（2021）仍采用铂金环法测定橡胶胶乳的表面张力。国内外标准情况见表3。

表3  国内外测定橡胶胶乳表面张力标准对比情况

|  | 标准编号和名称 | 主要技术内容 |
| --- | --- | --- |
| 国内 | GB/T 18396—2008胶乳 表面张力的测定 | 1）同时规定了铂金板法和铂金环法测定橡胶胶乳（天然和合成）表面张力； 2）按照ISO 19983的规定给出了两种方法的精密度。 |
|  | SH/T 1156—2014合成橡胶胶乳表面张力的测定 | 同时规定了铂金板法和铂金环法测定合成胶乳表面张力 |
| 国外 | ISO 1409:2020 Plastics/rubber — Polymer dispersions and rubber latices (natural and synthetic) — Determination of surface tension | 1）同时规定了铂金板法和铂金环法测定聚合物分散体和橡胶胶乳（天然和合成）的表面张力； 2）铂金环法的精密度未更新。 |
|  | ASTM D1417-16(2021) Standard Test Methods for Rubber Latices—Synthetic | 仅规定了铂金环法测定合成胶乳表面张力 |

本文件与ISO 1409:2020的具体差异如下：

（1）技术性差异及其原因：

- a) 更改了范围，以适应我国的试验需求和技术条件；

- b) 用规范性引用的GB/T 8290代替了ISO 123，以适应我国对胶乳取样的规定；

- c) 用规范性引用的GB/T 8298代替了ISO 124，以适应我国对胶乳总固体含量测定的规定；

- d) 用规范性引用的GB/T 17821代替了ISO 705，以适应我国对胶乳密度测定的规定；

- e) 用规范性引用的NY/T 1037和SH/T 1152代替了ISO 1652，以适应我国对天然胶乳和合成胶乳表观黏度的规定；

- f) 删除了ISO 2555和ISO 3219，因其不适用于天然胶乳和合成胶乳表观黏度的测定；

- g) 删除了表1中关于胶乳缩写的脚注，增加了确定最大测量时间的脚注，便于标准的使用。

- （2）结构调整：

- a) 增加了8.1.4.2“自动表面张力仪测定”，将ISO 1409:2020 8.1.4中关于采用自动表面张力仪测定的内容移至该条；

- b) 增加了8.2.4.4“自动表面张力仪测定”，将ISO 1409:2020 8.2.4.3中关于采用自动表面张力仪测定的内容移至该条。

- （3）编辑性修改：

- a) 更改了文件的名称；

- b) 增加了采用自动表面张力仪能够获得更加可靠结果的注；

- c) 更改了方法A的精密度；

- d) 增加了参考文献。

5 以国际标准为基础的起草情况，以及是否合规引用或者采用国际国外标准

本文件修改采用ISO 1409:2020《塑料/橡胶 聚合物分散体、天然胶乳和合成胶乳表面张力的测定》，符合国际标准修改采用规则。与国际标准的主要区别是：1）更改了范围，删除了聚合物分散体的内容，仅保留天然胶乳和合成胶乳的内容，以适应我国的检测需求和技术条件；2）更改了规范性引用文件，采用与国际标准有一致性对应关系的我国文件代替；3）更新了铂金环法的精密度，按照ISO 19983:2022在国内组织开展了铂金环法的精密度试验，给出了XSBRL，XNBRL和NRL三种材料的重复性和再现性，方便用户使用。

6 与有关的法律、行政法规及相关标准的关系

本标准是对已有橡胶类国家标准的补充、完善，是对现有国家标准和行业标准的整合，与现行相关法律、法规、规章及相关标准协调一致。

7 重大分歧意见的处理经过和依据

本标准在修订过程中未出现重大意见分歧。

8 涉及专利的有关说明

本标准修订的内容未涉及专利。

9 实施国家标准的要求，以及组织措施、技术措施、过渡期和实施日期的建议等措施建议

9.1 本标准宣贯时应包括系列内容：

（1）介绍本标准修订的原因、过程及意义；

（2）介绍和解释本标准的主要技术内容；

（3）本标准实施过程中可能遇到的问题及解决办法。

9.2本标准宣贯时建议采用下列形式：

（1）举办有关生产使用企业和检验机构的有关人员参加的标准宣贯培训班；

（2）由本标准起草人员到有关企业和检验机构，对相关人员进行现场宣讲、示范操作。

10 其他应当说明的事项

无。

附件

修订GB/T 18396《胶乳 表面张力的测定》

试验总结报告

前言

本试验总结报告包括了两部分内容，第一部分内容为在2024年，由全国橡胶与橡胶制品标准化技术委员会天然橡胶分技术委员会按ISO19983:2022的6.7.1在国内组织开展的关于方法A铂金环法的精密度试验；第二部分为在2018年，由我国（主导修订国际标准单位：中国石油石油化工研究院）牵头修订国际标准ISO 1409:2006时，按照ISO 19983:2017的6.7.1组织开展的关于方法B铂金板法的精密度试验。 ISO19983:2022的6.7.1和ISO 19983:2017的6.7.1的技术要求一致。

第一部分 方法A精密度试验

一、样品

三种胶乳样品，其中两种合成胶乳，一种天然胶乳。样品的总固物、表观黏度及密度见下表。

表1.1  胶乳样品

| 样品 | 总固物/% | 表观黏度/(mPa⋅s) | 密度（g/cm3） |
| --- | --- | --- | --- |
| XSBRL | 49.34 | 108.5 | 1.01 |
| XNBRL | 43.36 | 27.6 | 1.00 |
| NRL | 63.58 | 126.5 | 0.98 |

二、设备

2.1表面张力仪（Du Noüy型），配有铂金或铂-铱合金环。

2.2玻璃器皿，容量约50 mL，内径至少为45 mm或与表面张力仪恒温槽相匹配。

2.3恒温浴，或其他调温装置，能将试样温度调节到23 ℃±1 ℃。

2.4本生灯或酒精灯，或其他加热和清洁环或板的方法。

三、试验程序

3.1精密度类型的确定

ISO 19983:2022规定了1型和2型两种精密度类型。1型精密度是直接在目标材料上确定的精密度，所制备的目标材料的试样为同一来源，试验前无需加工或进行其他操作。2型精密度是间接在目标材料上确定的精密度，目标材料通常与一些辅助材料相结合形成复合材料，用此样品测定目标材料的相应性能。由于在测定橡胶胶乳表面张力前，胶乳无需再经过加工，可直接进行试验，因此确定精密度的类型为1型。

3.2试验方案的确定

选择6家实验室进行精密度试验，参与实验室情况见表1.12。每个样品开展2次精密度试验，2次精密度试验间隔7天。在同一天进行重复性试验时，每个样品重复测定3次，表面张力的结果为3次测定结果的平均值。

表1.2  参与精密度的实验室

实验室名称

国家合成橡胶质量检验检测中心

上海微谱检测科技集团股份有限公司

日照锦湖金马化学有限公司

杭州龙驹合成材料有限公司

中国石油兰州化工研究中心

江苏亚泰化工有限公司

3.3 精密度方法的选择

ISO 19983:2022规定了方法A和方法B两种精密度计算方法。方法A需计算一天内的重复性，不同天的重复性和再现性，并规定如果一天内重复测试可获得两个或更多结果，则方法A适用于评估测量误差的方差。由于试验方案已确定样品表面张力需在一天内重复测定三次，因此选择方法A作为精密度的计算方法。

四、试验步骤

4.1按标准草案8.1进行试验。

4.2试验前用新鲜蒸馏水验证仪器状态。23℃时，蒸馏水表面张力测定结果宜在72.28 mN/m±0.30 mN/m，以确保样品皿及白金环清洁。

4.3 XSBRL和NRL总固体含量较高，先用蒸馏水将试样稀释到40 %±1 %再进行表面张力测定。

五、试验结果及讨论

5.1 离群值的判定

采用曼德尔h和k统计法判定离群值，其中h值代表实验室间数据的分散性，k值代表实验室内数据的分散性。将计算出的h和k与临界值进行比较，如果大于临界值，则存在离群值；如果小于临界值，则没有离群值，所以数据可用于精密度的计算。6家实验室的ITP结果及相应的数据处理结果见表1.3~1.5。

表1.3  XSBRL 的精密度试验结果及离群值判定的相关数据处理

mN/m

| 实验室 | 天 | 测试结果 |  |  | 每天平均值 | 实验室 平均值 | 标准偏差 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | si |
| 1 | 第1天 | 43 | 43.27 | 43.46 | 43.24 | 43.37 | 0.217 |
|  | 第2天 | 43.55 | 43.59 | 43.37 | 43.50 |  |  |
| 2 | 第1天 | 43.77 | 43.89 | 43.76 | 43.81 | 43.69 | 0.201 |
|  | 第2天 | 43.31 | 43.76 | 43.63 | 43.57 |  |  |
| 3 | 第1天 | 45.01 | 44.51 | 44.84 | 44.79 | 44.82 | 0.170 |
|  | 第2天 | 44.84 | 44.81 | 44.93 | 44.86 |  |  |
| 4 | 第1天 | 45.01 | 45.93 | 45.37 | 45.44 | 45.01 | 0.552 |
|  | 第2天 | 44.6 | 44.64 | 44.52 | 44.59 |  |  |
| 5 | 第1天 | 44.95 | 44.34 | 44.43 | 44.57 | 44.76 | 0.394 |
|  | 第2天 | 45.43 | 44.71 | 44.71 | 44.95 |  |  |
| 6 | 第1天 | 43.57 | 43.15 | 43.28 | 43.33 | 43.32 | 0.172 |
|  | 第2天 | 43.12 | 43.45 | 43.35 | 43.31 |  |  |

表1.4  XNBRL 的精密度试验结果及离群值判定的相关数据处理

mN/m

| 实验室 | 天 | 测试结果 |  |  | 每天平均值 | 实验室 平均值 | 标准偏差 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | si |
| 1 | 第1天 | 31.42 | 31.49 | 31.79 | 31.57 | 31.66 | 0.162 |
|  | 第2天 | 31.78 | 31.76 | 31.72 | 31.75 |  |  |
| 2 | 第1天 | 31.94 | 31.88 | 32.42 | 32.08 | 32.01 | 0.489 |
|  | 第2天 | 32.04 | 31.93 | 31.81 | 31.93 |  |  |
| 3 | 第1天 | 33.26 | 33.19 | 33.18 | 33.21 | 33.36 | 0.228 |
|  | 第2天 | 33.79 | 33.31 | 33.40 | 33.50 |  |  |
| 4 | 第1天 | 32.85 | 32.89 | 32.94 | 32.89 | 32.82 | 0.134 |
|  | 第2天 | 32.69 | 32.62 | 32.93 | 32.75 |  |  |
| 5 | 第1天 | 32.19 | 32.1 | 32.10 | 32.13 | 32.15 | 0.049 |
|  | 第2天 | 32.19 | 32.1 | 32.19 | 32.16 |  |  |
| 6 | 第1天 | 31.18 | 31.21 | 31.34 | 31.24 | 31.30 | 0.480 |
|  | 第2天 | 31.21 | 31.31 | 31.52 | 31.35 |  |  |

表1.5  NRL 的精密度试验结果及离群值判定的相关数据处理

mN/m

| 实验室 | 天 | 测试结果 |  |  | 每天平均值 | 实验室 平均值 | 标准偏差 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | si |
| 1 | 第1天 | 36.18 | 36.3 | 36.84 | 36.44 | 36.44 | 0.222 |
|  | 第2天 | 36.44 | 36.45 | 36.45 | 36.45 |  |  |
| 2 | 第1天 | 36.91 | 36.67 | 36.06 | 36.55 | 36.67 | 0.308 |
|  | 第2天 | 36.76 | 36.82 | 36.79 | 36.79 |  |  |
| 3 | 第1天 | 37.82 | 37.74 | 37.83 | 37.80 | 38.07 | 0.304 |
|  | 第2天 | 38.27 | 38.27 | 38.46 | 38.33 |  |  |
| 4 | 第1天 | 37.55 | 37.88 | 37.38 | 37.60 | 37.31 | 0.398 |
|  | 第2天 | 36.99 | 37.27 | 36.76 | 37.01 |  |  |
| 5 | 第1天 | 37.57 | 38.2 | 38.11 | 37.96 | 38.27 | 0.443 |
|  | 第2天 | 38.75 | 38.75 | 38.25 | 38.58 |  |  |
| 6 | 第1天 | 40.15 | 39.97 | 40.51 | 40.21 | 37.37 | 3.127 |
|  | 第2天 | 34.72 | 34.65 | 34.19 | 34.52 |  |  |

由同一天内重复测试数据的平均值计算h和k统计量。将表3~5中的数据分别代入式（1）和式（2）计算h和k的统计值，计算出的结果分别见表1.6和表1.7。

（1）

（2）

式中，为第i个实验室各个单元的平均值；为所有单元的平均值；为第i个实验室的单元标准偏差；p为实验室的数量，是6。ISO19983:2022规定，当实验室个数为6个，显著性水平为5%时的临界值h=1.66；k=1.85。

表1.6  h统计量

| 实验室 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | XSBRL | XNBRL | NRL |
| 1 | -1.01 | -0.42 | -1.25 |
| 2 | -0.61 | 0.07 | -0.94 |
| 3 | 0.84 | 1.52 | 0.98 |
| 4 | 1.08 | 0.42 | -0.06 |
| 5 | 0.76 | -0.07 | 1.27 |
| 6 | -1.08 | -1.52 | 0.02 |

表1.7  k统计量

| 实验室 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | XSBRL | XNBRL | NRL |
| 1 | 0.68 | 0.53 | 0.17 |
| 2 | 0.63 | 1.59 | 0.23 |
| 3 | 0.54 | 0.74 | 0.23 |
| 4 | 1.74 | 0.43 | 0.30 |
| 5 | 1.24 | 0.16 | 0.34 |
| 6 | 0.54 | 1.56 | 2.38 * |

将计算所得的每个实验室的h和k的统计量与临界值进行比较。表1.6中h的统计量均小于临界值1.66，所有实验室的平均值没有离群值；而表1.7中实验室6的NRL样品的k统计量2.39大于临界值1.85，说明对于NRL，该实验室的标准偏差是离群值。

5.2 离群值的处理

ISO 19983:2022给出了几种可以用于处理离群值的方法，如数据删除、数据替换、参数替换、参数删除和重新测试等。本次离群值的处理采用数据删除的方法，将实验室6关于NRL的试验数据删除。删除后重新对剩余5个实验室进行h和k检验。当实验室个数为5个，显著性水平为5%时的临界值h=1.57；k=1.81。检验结果见表1.8。

表1.8  删除实验室6离群值后的h和k统计量

| 实验室 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | -1.11 | 0.65 |
| 2 | -0.84 | 0.90 |
| 3 | 0.88 | 0.88 |
| 4 | -0.06 | 1.16 |
| 5 | 1.13 | 1.29 |

由表1.8可知，删除实验室6关于NRL的试验数据后，h和k的统计量均小于临界值，因此对于NRL，采用剩余5个实验室的数据进行精密度计算；对于XSBRL和XNBRL，采用6个实验室的数据进行精密度计算。

5.3 精密度的计算

采用ISO 19983:2022中的方法A进行精密度的计算，表1.10～1.12为三个样品与精密度计算相关的基本数据处理结果。

表1.10  XSBRL 的ITP结果及用于计算精密度的数据处理

mN/m

| 实验室 | 天 | 测试结果 |  |  | 每天的测试结果和 | 实验室的测试结果和 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 第1天 | 43.00 | 43.27 | 43.46 | 129.73 | 260.24 |
|  | 第2天 | 43.55 | 43.59 | 43.37 | 130.51 |  |
| 2 | 第1天 | 43.77 | 43.89 | 43.76 | 131.42 | 262.12 |
|  | 第2天 | 43.31 | 43.76 | 43.63 | 130.70 |  |
| 3 | 第1天 | 45.01 | 44.51 | 44.84 | 134.36 | 268.94 |
|  | 第2天 | 44.84 | 44.81 | 44.93 | 134.58 |  |
| 4 | 第1天 | 45.01 | 45.93 | 45.37 | 136.31 | 270.07 |
|  | 第2天 | 44.60 | 44.64 | 44.52 | 133.76 |  |
| 5 | 第1天 | 44.95 | 44.34 | 44.43 | 133.72 | 268.57 |
|  | 第2天 | 45.43 | 44.71 | 44.71 | 134.85 |  |
| 6 | 第1天 | 43.57 | 43.15 | 43.28 | 130.00 | 259.91 |
|  | 第2天 | 43.12 | 43.45 | 43.35 | 129.92 |  |

表1.11  XNBRL 的ITP结果及用于计算精密度的数据处理

mN/m

| 实验室 | 天 | 测试结果 |  |  | 每天的测试结果和 | 实验室的测试结果和 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 第1天 | 31.42 | 31.49 | 31.79 | 94.70 | 189.96 |
|  | 第2天 | 31.78 | 31.76 | 31.72 | 95.26 |  |
| 2 | 第1天 | 31.94 | 31.88 | 32.42 | 96.25 | 192.03 |
|  | 第2天 | 32.04 | 31.93 | 31.81 | 95.79 |  |
| 3 | 第1天 | 33.26 | 33.19 | 33.18 | 99.63 | 200.13 |
|  | 第2天 | 33.79 | 33.31 | 33.40 | 100.50 |  |
| 4 | 第1天 | 32.85 | 32.89 | 32.94 | 98.68 | 196.92 |
|  | 第2天 | 32.69 | 32.62 | 32.93 | 98.24 |  |
| 5 | 第1天 | 32.19 | 32.10 | 32.10 | 96.39 | 192.87 |
|  | 第2天 | 32.19 | 32.10 | 32.19 | 96.48 |  |
| 6 | 第1天 | 31.18 | 31.21 | 31.34 | 93.73 | 187.77 |
|  | 第2天 | 31.21 | 31.31 | 31.52 | 94.04 |  |

表1.12  NRL 的ITP结果及用于计算精密度的数据处理

mN/m

| 实验室 | 天 | 测试结果 |  |  | 每天的测试结果和 | 实验室的测试结果和 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 第1天 | 35.18 | 35.30 | 34.84 | 94.3 | 211.66 |
|  | 第2天 | 35.44 | 35.45 | 35.45 | 95.0 |  |
| 2 | 第1天 | 35.91 | 35.67 | 35.06 | 94.1 | 214.01 |
|  | 第2天 | 35.76 | 35.82 | 35.79 | 94.1 |  |
| 3 | 第1天 | 38.82 | 38.74 | 38.83 | 94.8 | 231.39 |
|  | 第2天 | 38.27 | 38.27 | 38.46 | 94.3 |  |
| 4 | 第1天 | 37.55 | 37.88 | 37.38 | 94.2 | 223.83 |
|  | 第2天 | 36.99 | 37.27 | 36.76 | 94.9 |  |
| 5 | 第1天 | 38.57 | 38.20 | 38.11 | 94.4 | 231.13 |
|  | 第2天 | 38.75 | 38.75 | 38.75 | 95.2 |  |

首先用表格中的数据计算平方和，主要公式见（3）~（7）：

（3）

（4）

（5）

（6）

（7）

式中，T为所有单元的和；为每个单元的值为第i个实验室每天的单元和；为第i个实验室的总单元和；为所有单元的平方和；为实验室间的平方和；为不同天的平方和；为重复性的平方和；p为实验室数量；q为测试天数；n为每天测试次数；在此次精密度试验中，p、q、n分别是6、2和3。

将上述计算结果总结于表1.13～1.15得方差分析表。

表1.13  XSBRL方差分析表

| 数据来源 | 平方和 | 自由度 | 均方 | 均方的期望 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| XSBRL的方差分析. 实验室; SL=18.470; p-1=5; VL= SL/(p–1)=3.694; σM2+3σD2+6σL2. 天; SD=1.493; p=6; VD= SD/ p=0.249; σM2+3σD2. 测量; SM=1.535; 2p(n-1)=24; VM= SM/2p(n-1)=0.064; σM2. 总和; ST=21.498; 2pn-1=35. |
| 注： VL 试验时间再现性均方； VD 不同天重复性均方； VM 重复性均方； 实验室间再现性方差分量； 不同天重复性方差分量； 重复性方差分量。 |  |  |  |  |

表1.14  XNBRL方差分析表

| 数据来源 | 平方和 | 自由度 | 均方 | 均方的期望 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| XNBRL的方差分析. 实验室; SL=17.213; p-1=5; VL= SL/(p–1)=3.443; σM2+3σD2+6σL2. 天; SD=0.263; p=6; VD= SD/ p=0.044; σM2+3σD2. 测量; SM=0.548; 2p(n-1)=24; VM= SM/2p(n-1)=0.023; σM2. 总和; ST=18.025; 2pn-1=35. |
| 注：符号含义同表13。 |  |  |  |  |

表1.15  NRL方差分析表

| 数据来源 | 平方和 | 自由度 | 均方 | 均方的期望 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| NRL的方差分析. 实验室; SL=15.897; p-1=4; VL= SL/(p–1)=3.974; σM2+3σD2+6σL2. 天; SD=1.638; p=5; VD= SD/ p=0.328; σM2+3σD2. 测量; SM=1.321; 2p(n-1)=20; VM= SM/2p(n-1)=0.066; σM2. 总和; ST=18.855; 2pn-1=29. |
| 注：符号含义同表13。 |  |  |  |  |

根据方差分析表格，按式（8）~（10）计算出重复性方差分量、不同天重复性方差分量和实验室间再现性方差分量，再将计算出的结果代入式（11）~（12）计算不同天重复性方差 和再现性方差，计算结果见表1.16。

（8）

（9）

（10）

（11）

（12）

表1.16 方差分量及方差

| 方差分量/方差 | 计算结果 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | XSBRL | XNBRL | NRL |
|  | 0.574 | 0.566 | 0.608 |
|  | 0.062 | 0.007 | 0.087 |
|  | 0.064 | 0.023 | 0.066 |
|  | 0.700 | 0.596 | 0.761 |
|  | 0.126 | 0.030 | 0.153 |

最后，根据重复性方差分量，不同天重复性方差 和再现性方差分别计算重复性 r，不同天重复性rD和再现性R：其中r=2.83σM；rD=2.83srD；R=2.83sD。最终计算出的精密度结果见表1.17。

表1.17 方法A的精密度

| 材料 | 平均值 | 实验室内 日内重复性 |  |  | 实验室内 日间重复性 |  |  | 再现性 |  |  | 实验室数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | sr | r | (r) | srD | rD | (rD) | sR | R | (R) |  |
| XSBRL | 44.16 | 0.253 | 0.72 | 1.63 | 0.354 | 1.00 | 2.26 | 0.837 | 2.37 | 5.37 | 6 |
| XNBRL | 32.24 | 0.151 | 0.43 | 1.33 | 0.173 | 0.49 | 1.52 | 0.772 | 2.19 | 6.79 | 6 |
| NRL | 37.35 | 0.257 | 0.73 | 1.95 | 0.391 | 1.11 | 2.97 | 0.872 | 2.47 | 6.61 | 5 |
| 注： sr 重复性标准偏差； r 重复性，用测量单位表示； (r) 相对重复性，用百分比表示； srD 不同天重复性标准偏差； rD 不同天重复性，用测量单位表示； (rD) 不同天相对重复性，用百分比表示； sR 再现性标准偏差； R 再现性，用测量单位表示； (R) 相对再现性，用百分比表示。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

6  结论

按照ISO 19983:2022开展了三个胶乳样品的环法精密度试验，确定了精密度类型为1型。6家实验室参与此次精密度试验，每个实验室在间隔7的不同两天进行测试；每个样品每天重复测定三次，试验结果为三次测量结果的平均值。采用ISO 19983:2022中的方法A对试验结果进行了计算，并对离群值进行了处理，最终获得了环法的精密度结果。

第二部分 方法B精密度试验

一、样品

三种胶乳样品，其中两种合成胶乳，一种天然胶乳。样品的总固物见下表。

表2.1  胶乳样品

| 样品 | 总固物/% |
| --- | --- |
| XSBRL | 49.22 |
| NBRL | 43.74 |
| NRL | 61.93 |

二、设备

2.1表面张力仪（Wilhelmy型），配有铂或铂/铱合金制成的平薄板，尺寸与表面张力仪相匹配。

2.2玻璃器皿，容量约50 mL，内径至少为45 mm或与表面张力仪恒温槽相匹配。

2.3恒温浴，或其他调温装置，能将试样温度调节到23 ℃±1 ℃。

2.4本生灯或酒精灯，或其他加热和清洁环或板的方法。

三、试验程序

3.1精密度类型的确定

ISO 19983:2017规定了1型和2型两种精密度类型。1型精密度是直接在目标材料上确定的精密度，所制备的目标材料的试样为同一来源，试验前无需加工或进行其他操作。2型精密度是间接在目标材料上确定的精密度，目标材料通常与一些辅助材料相结合形成复合材料，用此样品测定目标材料的相应性能。由于在测定橡胶胶乳表面张力前，胶乳无需再经过加工，可直接进行试验，因此确定精密度的类型为1型。

3.2实验室及试验仪器的确定

确定了进行精密度试验的9家国内外实验室，各实验室试验仪器见表2.2。

表2.2  实验室仪器

| 实验室 | 制造商及型号 |
| --- | --- |
| 1 | 上海衡平仪器仪器厂 /BZY-2 |
| 2 | 德国KRUSS公司/K11 |
| 3 | 德国KRUSS公司/K100 |
| 4 | 德国KRUSS公司/K11 |
| 5 | 德国KRUSS公司/K11 |
| 6 | 上海衡平仪器仪器厂/BZY-1 |
| 7 | 上海衡平仪器仪器厂/QBZY-1 |
| 8 | 德国KRUSS公司/K100 |
| 9 | 德国KRUSS公司/K100 plus TJ50 |

3.3试验方案的确定

ISO 19983:2017规定不同天重复试验的间隔一般是1~7，但是多数情况下为7天。因此本次ITP试验也将不同天重复试验的间隔确定为7天。在同一天进行重复性试验时，每个样品重复测定三次，表面张力的结果为三次测定结果的平均值。

3.4精密度方法的选择

ISO 19983:2017规定了方法A和方法B两种精密度计算方法。方法A需计算一天内的重复性，不同天的重复性和再现性，并规定如果一天内重复测试可获得两个或更多结果，则方法A适用于评估测量误差的方差。由于铂金板法测定橡胶胶乳的表面张力需要在一天内重复测定3次，因此选择方法A作为精密度的计算方法。

四、试样制备

在试验样品分发到各个实验室前，先用180μm ± 10μm的网筛过滤，再进行总固物和表面张力的测定，考察其均匀性，结果见图2.1。

由图2.1可知，三种胶乳的总固物含量的结果极差在0.03%~0.09%，满足总固物含量测定方法标准ISO 124:2014规定的不大于0.2%的允许差；表面张力的结果极差在0.33mN/m~0.46mN/m，满足表面张力测定方法标准ISO 1409:2006规定的不大于1.0mN/m的重复性要求，说明样品均匀，可以用于精密度试验。

—最大值；  —最小值；  —平均值。

图 2.1  样品的均匀性

五、分析测试

自动表面张力仪按表2.3设置参数。测定结果为到达最大测量时间时，最后5个测量值的平均值。

表2.3  全自动表面张力仪参数设置

| 参数 | 设定值 |
| --- | --- |
| 最大测量时间/s | 600（XSBRL） 300（NBRL） 300（NRL） |
| 测试次数 | 600 |
| 浸没深度/mm | 2 |
| 测试速度/( mm/min) | 10 |
| 平均值个数 | 5 |
| 标准偏差 | 不设置 |

六、结果与讨论

6.1 离群值的判定

采用曼德尔h和k统计法判定离群值，将计算出的h和k与临界值进行比较，如果大于临界值，则存在离群值，对离群值的处理是直接剔除或是让出现可疑值的实验室在相同试验条件下重复试验；如果小于临界值，则没有离群值，所有数据可用于精密度的计算。9家实验室的ITP结果及相应的数据处理结果见表2.4~2.6。

表2.4  XSBRL 的精密度试验结果及离群值判定的相关数据处理

mN/m

| 实验室 | 天 | 测量结果 |  |  | 每天平均值 | 实验室 平均值 | 标准偏差 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | si |
| 1 | 第1天 | 42.5 | 42.5 | 42.5 | 42.50 | 42.40 | 0.12 |
|  | 第2天 | 42.3 | 42.4 | 42.2 | 42.30 |  |  |
| 2 | 第1天 | 42.3 | 42.3 | 42.2 | 42.27 | 42.17 | 0.12 |
|  | 第2天 | 42.0 | 42.0 | 42.2 | 42.07 |  |  |
| 3 | 第1天 | 42.8 | 42.8 | 42.6 | 42.73 | 42.80 | 0.10 |
|  | 第2天 | 42.8 | 42.9 | 42.9 | 42.87 |  |  |
| 4 | 第1天 | 41.6 | 41.2 | 41.2 | 41.33 | 41.40 | 0.19 |
|  | 第2天 | 41.6 | 41.3 | 41.6 | 41.50 |  |  |
| 5 | 第1天 | 42.2 | 42.1 | 42.2 | 42.17 | 42.27 | 0.11 |
|  | 第2天 | 42.4 | 42.4 | 42.3 | 42.37 |  |  |
| 6 | 第1天 | 42.6 | 42.4 | 42.6 | 42.53 | 42.63 | 0.12 |
|  | 第2天 | 42.8 | 42.7 | 42.7 | 42.73 |  |  |
| 7 | 第1天 | 42.5 | 42.8 | 42.6 | 42.63 | 42.66 | 0.20 |
|  | 第2天 | 42.4 | 42.7 | 43.0 | 42.70 |  |  |
| 8 | 第1天 | 42.3 | 42.4 | 42.5 | 42.40 | 42.36 | 0.11 |
|  | 第2天 | 42.5 | 42.3 | 42.2 | 42.33 |  |  |
| 9 | 第1天 | 41.4 | 41.1 | 41.4 | 41.30 | 41.32 | 0.16 |
|  | 第2天 | 41.4 | 41.1 | 41.5 | 41.33 |  |  |

表2.5  NRL 的精密度试验结果及离群值判定的相关数据处理

mN/m

| 实验室 | 天 | 测量结果 |  |  | 每天平均值 | 实验室 平均值 | 标准偏差 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | si |
| 1 | 第1天 | 35.3 | 35.6 | 35.7 | 35.53 | 35.56 | 0.12 |
|  | 第2天 | 35.6 | 35.6 | 35.6 | 35.60 |  |  |
| 2 | 第1天 | 35.2 | 35.0 | 35.2 | 35.13 | 35.13 | 0.07 |
|  | 第2天 | 35.1 | 35.2 | 35.1 | 35.13 |  |  |
| 3 | 第1天 | 35.6 | 35.1 | 35.4 | 35.37 | 35.47 | 0.18 |
|  | 第2天 | 35.6 | 35.6 | 35.5 | 35.57 |  |  |
| 4 | 第1天 | 34.9 | 34.6 | 34.6 | 34.70 | 34.90 | 0.23 |
|  | 第2天 | 35.1 | 35.0 | 35.2 | 35.10 |  |  |
| 5 | 第1天 | 35.1 | 34.8 | 34.8 | 34.90 | 35.24 | 0.35 |
|  | 第2天 | 35.5 | 35.6 | 35.6 | 35.57 |  |  |
| 6 | 第1天 | 35.7 | 35.6 | 35.6 | 35.63 | 35.60 | 0.08 |
|  | 第2天 | 35.5 | 35.5 | 35.7 | 35.57 |  |  |
| 7 | 第1天 | 35.9 | 35.7 | 36.1 | 35.90 | 35.75 | 0.31 |
|  | 第2天 | 35.4 | 36.1 | 35.3 | 35.60 |  |  |
| 8 | 第1天 | 35.5 | 35.4 | 35.2 | 35.37 | 35.34 | 0.09 |
|  | 第2天 | 35.3 | 35.3 | 35.3 | 35.30 |  |  |
| 9 | 第1天 | 35.3 | 35.1 | 35.1 | 35.17 | 35.07 | 0.17 |
|  | 第2天 | 35.2 | 34.9 | 34.8 | 34.97 |  |  |

表2.6  NBRL 的精密度试验结果及离群值判定的相关数据处理

mN/m

| 实验室 | 天 | 测试结果 |  |  | 每天平均值 | 实验室 平均值 | 标准偏差 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | si |
| 1 | 第1天 | 31.6 | 31.3 | 31.4 | 31.43 | 31.55 | 0.21 |
|  | 第2天 | 31.7 | 31.4 | 31.9 | 31.67 |  |  |
| 2 | 第1天 | 31.4 | 31.5 | 31.2 | 31.37 | 31.37 | 0.12 |
|  | 第2天 | 31.5 | 31.4 | 31.2 | 31.37 |  |  |
| 3 | 第1天 | 31.8 | 31.5 | 31.5 | 31.60 | 31.52 | 0.15 |
|  | 第2天 | 31.3 | 31.5 | 31.5 | 31.43 |  |  |
| 4 | 第1天 | 31.4 | 31.3 | 31.5 | 31.40 | 31.52 | 0.21 |
|  | 第2天 | 31.8 | 31.8 | 31.3 | 31.63 |  |  |
| 5 | 第1天 | 31.4 | 31.6 | 31.4 | 31.47 | 31.60 | 0.15 |
|  | 第2天 | 31.8 | 31.7 | 31.7 | 31.73 |  |  |
| 6 | 第1天 | 31.3 | 31.3 | 31.4 | 31.33 | 31.38 | 0.13 |
|  | 第2天 | 31.6 | 31.5 | 31.2 | 31.43 |  |  |
| 7 | 第1天 | 31.1 | 30.8 | 31.2 | 31.03 | 31.02 | 0.24 |
|  | 第2天 | 30.7 | 31.4 | 30.9 | 31.00 |  |  |
| 8 | 第1天 | 30.8 | 30.7 | 30.9 | 30.80 | 31.02 | 0.29 |
|  | 第2天 | 31.6 | 31.1 | 31.0 | 31.23 |  |  |
| 9 | 第1天 | 31.2 | 31.2 | 31.4 | 31.27 | 31.24 | 0.17 |
|  | 第2天 | 31.5 | 31.0 | 31.1 | 31.20 |  |  |

由当日内重复测试数据的平均值计算曼德尔的h和k统计量。h值代表实验室间数据的分散性，k值代表实验室内数据的分散性。将表4~6中的数据分别代入式（1）和式（2）计算h值和k值，计算出的结果见表2.7。

（1）

（2）

式中，为第i个实验室的平均值；为所有单元的平均值；为第i个实验室的标准偏差；p为ITP试验实验室的数量，值为9。

表2.7  h和k的统计量

| 实验室 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | XSBRL | NRL | NBRL | XSBRL | NRL | NBRL |
| 1 | 0.32 | 0.82 | 0.86 | 0.82 | 0.61 | 1.07 |
| 2 | -0.11 | -0.75 | 0.05 | 0.89 | 0.37 | 0.64 |
| 3 | 1.08 | 0.46 | 0.72 | 0.71 | 0.88 | 0.76 |
| 4 | -1.54 | -1.57 | 0.72 | 1.33 | 1.14 | 1.09 |
| 5 | 0.08 | -0.39 | 1.08 | 0.79 | 1.72 | 0.79 |
| 6 | 0.76 | 0.93 | 0.09 | 0.89 | 0.40 | 0.69 |
| 7 | 0.84 | 1.46 | -1.53 | 1.44 | 1.55 | 1.24 |
| 8 | 0.27 | -0.04 | -1.53 | 0.79 | 0.46 | 1.50 |
| 9 | -1.73 | -0.96 | -0.59 | 1.12 | 0.84 | 0.88 |

将计算所得的每个实验室的h值和k值与临界值进行比较。当实验室数量为9，在5%的显著性水平时，h 的临界值是1.78，k的临界值是1.90。表2.7中的h值和k值均小于临界值，因此没有离群值，所有数据均可以用于精密度的计算。

6.2 精密度的计算

采用ISO 19983:2017中的方法A进行精密度的计算，表2.8~2.10为XSBRL、NRL和NBRL的精密度试验结果及相应的数据处理结果。

表2.8  XSBRL 的ITP结果及用于计算精密度的数据处理

mN/m

| 实验室 | 天 | 测试结果 |  |  | 每天的测试结果和 | 实验室的测试结果和 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 第1天 | 42.5 | 42.5 | 42.5 | 127.5 | 254.4 |
|  | 第2天 | 42.3 | 42.4 | 42.2 | 126.9 |  |
| 2 | 第1天 | 42.3 | 42.3 | 42.2 | 126.8 | 253.0 |
|  | 第2天 | 42.0 | 42.0 | 42.2 | 126.2 |  |
| 3 | 第1天 | 42.8 | 42.8 | 42.6 | 128.2 | 256.8 |
|  | 第2天 | 42.8 | 42.9 | 42.9 | 128.6 |  |
| 4 | 第1天 | 41.6 | 41.2 | 41.2 | 124.0 | 248.5 |
|  | 第2天 | 41.6 | 41.3 | 41.6 | 124.5 |  |
| 5 | 第1天 | 42.2 | 42.1 | 42.2 | 126.5 | 253.6 |
|  | 第2天 | 42.4 | 42.4 | 42.3 | 127.1 |  |
| 6 | 第1天 | 42.6 | 42.4 | 42.6 | 127.6 | 255.8 |
|  | 第2天 | 42.8 | 42.7 | 42.7 | 128.2 |  |
| 7 | 第1天 | 42.5 | 42.8 | 42.6 | 127.9 | 256.0 |
|  | 第2天 | 42.4 | 42.7 | 43.0 | 128.1 |  |
| 8 | 第1天 | 42.3 | 42.4 | 42.5 | 127.2 | 254.2 |
|  | 第2天 | 42.5 | 42.3 | 42.2 | 127.0 |  |
| 9 | 第1天 | 41.4 | 41.1 | 41.4 | 123.9 | 247.9 |
|  | 第2天 | 41.4 | 41.1 | 41.5 | 124.0 |  |

表2.9  NRL 的ITP结果及用于计算精密度的数据处理

mN/m

| 实验室 | 天 | 测试结果 |  |  | 每天的测试结果和 | 实验室的测试结果和 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 第1天 | 35.3 | 35.6 | 35.7 | 106.6 | 213.4 |
|  | 第2天 | 35.6 | 35.6 | 35.6 | 106.8 |  |
| 2 | 第1天 | 35.2 | 35.0 | 35.2 | 105.4 | 210.8 |
|  | 第2天 | 35.1 | 35.2 | 35.1 | 105.4 |  |
| 3 | 第1天 | 35.6 | 35.1 | 35.4 | 106.1 | 212.8 |
|  | 第2天 | 35.6 | 35.6 | 35.5 | 106.7 |  |
| 4 | 第1天 | 34.9 | 34.6 | 34.6 | 104.1 | 209.4 |
|  | 第2天 | 35.1 | 35.0 | 35.2 | 105.3 |  |
| 5 | 第1天 | 35.1 | 34.8 | 34.8 | 104.7 | 211.4 |
|  | 第2天 | 35.5 | 35.6 | 35.6 | 106.7 |  |
| 6 | 第1天 | 35.7 | 35.6 | 35.6 | 106.9 | 213.6 |
|  | 第2天 | 35.5 | 35.5 | 35.7 | 106.7 |  |
| 7 | 第1天 | 35.9 | 35.7 | 36.1 | 107.7 | 214.5 |
|  | 第2天 | 35.4 | 36.1 | 35.3 | 106.8 |  |
| 8 | 第1天 | 35.5 | 35.4 | 35.2 | 106.1 | 212.0 |
|  | 第2天 | 35.3 | 35.3 | 35.3 | 105.9 |  |
| 9 | 第1天 | 35.3 | 35.1 | 35.1 | 105.5 | 210.4 |
|  | 第2天 | 35.2 | 34.9 | 34.8 | 104.9 |  |

表 2.10  NBRL 的ITP结果及用于计算精密度的数据处理

mN/m

| 实验室 | 天 | 测试结果 |  |  | 每天的测试结果和 | 实验室的测试结果和 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 第1天 | 31.6 | 31.3 | 31.4 | 94.3 | 189.3 |
|  | 第2天 | 31.7 | 31.4 | 31.9 | 95.0 |  |
| 2 | 第1天 | 31.4 | 31.5 | 31.2 | 94.1 | 188.2 |
|  | 第2天 | 31.5 | 31.4 | 31.2 | 94.1 |  |
| 3 | 第1天 | 31.8 | 31.5 | 31.5 | 94.8 | 189.1 |
|  | 第2天 | 31.3 | 31.5 | 31.5 | 94.3 |  |
| 4 | 第1天 | 31.4 | 31.3 | 31.5 | 94.2 | 189.1 |
|  | 第2天 | 31.8 | 31.8 | 31.3 | 94.9 |  |
| 5 | 第1天 | 31.4 | 31.6 | 31.4 | 94.4 | 189.6 |
|  | 第2天 | 31.8 | 31.7 | 31.7 | 95.2 |  |
| 6 | 第1天 | 31.3 | 31.3 | 31.4 | 94.0 | 188.3 |
|  | 第2天 | 31.6 | 31.5 | 31.2 | 94.3 |  |
| 7 | 第1天 | 31.1 | 30.8 | 31.2 | 93.1 | 186.1 |
|  | 第2天 | 30.7 | 31.4 | 30.9 | 93.0 |  |
| 8 | 第1天 | 30.8 | 30.7 | 30.9 | 92.4 | 186.1 |
|  | 第2天 | 31.6 | 31.1 | 31.0 | 93.7 |  |
| 9 | 第1天 | 31.2 | 31.2 | 31.4 | 93.8 | 187.4 |
|  | 第2天 | 31.5 | 31.0 | 31.1 | 93.6 |  |

首先用表格中的数据计算平方和，主要公式见（3）~（7），

（3）

（4）

（5）

（6）

（7）

式中，T为所有单元的和；为每个单元的值；为第i个实验室当天的单元和；为第i个实验室的总单元和；为所有单元的平方和；为实验室间的平方和；为不同天的平方和；为重复性的平方和；p为实验室数量；q为测试天数；n为每天测试次数；在此次ITP试验中，p、q、n分别是9、2和3。

以XSBRL为例，计算得：

=2280.2；

；；；。

将上述计算结果总结于表2.11得XSBRL的方差分析表。同理，经公式（3）~（7）计算后，NRL和NBRL的方差分析结果见表2.11。

表2.11  方差分析表

| 数据来源 |  | 平方和 |  | 自由度 | 均方 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| XSBRL的方差分析 |  |  |  |  |  |  |  |
| 实验室 |  | SL=4.91 |  | p-1=8 |  | VL= SL/(p–1)=0.61 |  |
| 天 |  | SD=0.32 |  | p=9 |  | VD= SD/ p=0.04 |  |
| 测量 |  | SM=0.74 |  | 2p(n-1)=36 |  | VM= SM/2p(n-1)=0.02 |  |
| 总和 |  | ST=5.97 |  | 2pn-1=53 |  |  |  |
| NRL的方差分析. 实验室; SL=3.76; p-1=8; VL= SL/(p–1)=0.47. 天; SD=1.17; p=9; VD= SD/ p=0.13. 测量; SM=1.06; 2p(n-1)=36; VM= SM/2p(n-1)=0.03. 总和; ST=5.99; 2pn-1=53. |
| NBRL的方差分析 |  |  |  |  |  |  |  |
| 实验室 | SL=3.76 |  | p-1=8 |  |  |  | VL= SL/(p–1)=0.30 |
| 天 | SD=1.17 |  | p=9 |  |  |  | VD= SD/ p=0.07 |
| 测量 | SM=1.06 |  | 2p(n-1)=36 |  |  |  | VM= SM/2p(n-1)=0.04 |
| 总和 | ST=5.99 |  | 2pn-1=53 |  |  |  |  |
| 注： VL 实验室间再现性均方； VD 不同天重复性均方； VM 重复性均方。 |  |  |  |  |  |  |  |

根据方差分析表格，按式（8）~（10）计算出实验室间再现性方差分量、不同天重复性方差分量和重复性方差分量，再将计算出的结果代入式（11）~（12）计算不同天重复性方差 和再现性方差，计算结果见表2.12。

（8）

（9）

（10）

（11）

（12）

表2.12 方差分量及方差

| 方差分量/方差 | 计算结果 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | XSBRL | NRL | NBRL |
|  | 0.095 | 0.057 | 0.038 |
|  | 0.007 | 0.033 | 0.010 |
|  | 0.02 | 0.03 | 0.04 |
|  | 0.122 | 0.120 | 0.088 |
|  | 0.027 | 0.063 | 0.050 |

最后，计算重复性 r，不同天重复性rD和再现性R：其中r=2.83σM；rD=2.83srD；R=2.83sD。最终计算出的精密度结果见表2.13。

表2.13  方法B的精密度

| 材料 | 平均值 | 实验室内 日内重复性 |  |  | 实验室内 日间重复性 |  |  | 再现性 |  |  | 实验室数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | sr | r | (r) | srD | rD | (rD) | sR | R | (R) |  |
| XSBRL | 42.2 | 0.14 | 0.40 | 0.95 | 0.16 | 0.45 | 1.07 | 0.35 | 0.99 | 2.35 | 9 |
| NRL | 35.3 | 0.17 | 0.48 | 1.36 | 0.25 | 0.71 | 2.01 | 0.35 | 0.99 | 2.80 | 9 |
| NBRL | 31.4 | 0.20 | 0.57 | 1.82 | 0.22 | 0.62 | 1.97 | 0.30 | 0.85 | 2.71 | 9 |
| 注： sr 重复性标准偏差； r 重复性，用测量单位表示； (r) 相对重复性，用百分比表示； srD 不同天重复性标准偏差； rD 不同天重复性，用测量单位表示； (rD) 不同天相对重复性，用百分比表示； sR 再现性标准偏差； R 再现性，用测量单位表示； (R) 相对再现性，用百分比表示。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

7 总结

按照ISO 19983:2017开展了三个胶乳样品的方法B铂金板法精密度试验，确定了精密度类型为1型。国内外9家实验室参与此次精密度试验，每个实验室在间隔7的不同两天进行测试；每个样品每天重复测定三次，试验结果为三次测量结果的平均值。采用ISO 19983:2017中的方法A对试验结果进行了计算，9家实验室试验结果没有离群值，最终获得了方法B铂金板法的精密度结果。