| ICS | 83.140.50 |
| --- | --- |
| CCS | G43 |

中华人民共和国国家标准

GB/T 33154—XXXX

代替 GB/T 33154-2016

风力发电机偏航轴承及变桨轴承橡胶密封圈

Rubber seal rings for yaw and pitch bearings of wind turbine generator

(点击此处添加与国际标准一致性程度的标识)

（本草案完成时间：2024.06.04）

XXXX - XX - XX发布

XXXX - XX - XX实施

`

前言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

本文件代替GB/T 33154-2016《风电回转支承用橡胶密封圈》，与GB/T 33154-2016相比，除结构调整和编辑性改动外，主要技术变化如下:

- 更改文件名称为“风力发电机偏航轴承及变桨轴承橡胶密封圈”；

- 更改了文件的范围（见第1章，2016版第1章）；

- 增加了规范性引用文件GB/T 4199 、GB/T 6930 、GB/T 13279、GB/T 29717、JB/T 12935 和JB/T 13316（见第3章，A.2.5、A.2.7、A.2.8、A.2.9）；

- 增加了“术语和定义”一章及内容（见第3章）；

- 增加了多唇密封圈断面结构示意图（见4.1及图1）；

- 增加了多唇密封圈尺寸及公差，并将GB/T 33154-2016中“密封圈的尺寸公差”中单唇密封圈和双唇密封圈的尺寸公差内容整理后一并纳入（见4.3，2016版3.5.2、3.5.3）；

- 更改了材料性能要求中耐紫外线老化的试验条件（见4.4.2，2016版3.2.2）；

- 增加了成品性能要求，并将GB/T 33154-2016中“密封圈的长度变化率”相关内容整理后一并纳入（见4.5，2016版3.3）；

- 增加了“试验方法”一章及内容（见第5章）；

- 更改了检验规则中组批与抽样的规定（见6.1，2016版4.1）；

- 增加了密封圈性能试验方法（见附录A）；

- 增加了密封圈的安装及安装示意图（见7.4，附录B）。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由中国石油和化学工业联合会提出。

本文件由全国橡胶与橡胶制品标准化技术委员会密封制品分技术委员会（SAC/TC35/SC3）归口。

本文件起草单位：铁岭五星密封研究所有限公司、成都天马精密机械有限公司、南京利德东方橡塑科技有限公司、瓦房店轴承集团风电轴承有限责任公司、明阳智慧能源集团股份公司、安徽中鼎密封件股份有限公司、江阴海达橡塑股份有限公司、成都盛帮密封件股份有限公司、马鞍山宏力橡胶制品有限公司、四川道弘新材料有限公司、马鞍山经纬回转支承股份有限公司、中车山东风电有限公司、辽宁省铁岭橡胶工业研究设计院、湖南橡塑密封件厂有限公司、四川佳世特橡胶有限公司。

本文件主要起草人：胡清志、吴魏明、王亮燕、张丽娜、曾军林、柯玉超、宁夏、王林、黄良根、周武刚、范兆方、王京丽、钱爱东、昌盛昌、严林、要宇辰、文逢春、李学广、赵铭、曹奇、田友峰、承凯、程石之、常勤辉、尹吉磊、赵航、郑君、饶文、岳清、侯家瑞。

本文件及其所代替文件的历次版本发布情况为：

——2016年首次发布为GB/T 33154-2016；

——本次为第一次修订。

风力发电机偏航轴承及变桨轴承橡胶密封圈

范围

本文件规定了风力发电机偏航轴承及变桨轴承橡胶密封圈的要求、试验方法、检验规则以及标志、包装、运输、贮存与安装。

本文件适用于风力发电机偏航轴承及变桨轴承橡胶密封圈（以下简称密封圈）。

规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 528 硫化橡胶或热塑性橡胶  拉伸应力应变性能的测定

GB/T 529  硫化橡胶或热塑性橡胶撕裂强度的测定（裤形、直角形和新月形试样）

GB/T 531.1  硫化橡胶或热塑性橡胶  压入硬度试验方法  第1部分：邵氏硬度计法（邵尔硬度）

GB/T 1682  硫化橡胶  低温脆性的测定  单试样法

GB/T 1689  硫化橡胶  耐磨性能的测定(用阿克隆磨耗试验机)

GB/T 1690-2010  硫化橡胶或热塑性橡胶 耐液体试验方法

GB/T 2941  橡胶物理试验方法试样制备和调节通用程序

GB/T 3512  硫化橡胶或热塑性橡胶  热空气加速老化和耐热试验

GB/T 4199  滚动轴承公差  定义

GB/T 6930  滚动轴承  词汇

GB/T 7759.1  硫化橡胶或热塑性橡胶 压缩永久变形的测定  第1部分：在常温及高温条件下

GB/T 7762   硫化橡胶或热塑性橡胶  耐臭氧龟裂  静态拉伸试验

GB/T 10125  人造气氛腐蚀试验  盐雾试验

GB/T 13279  一般用固定的往复活塞空气压缩机

GB/T 16585  硫化橡胶人工气候老化(荧光紫外灯)试验方法

GB/T 29717  滚动轴承  风力发电机组偏航、变桨轴承

JB/T 12935  扭矩传感器

JB/T 13316  电动润滑泵装置

术语和定义

GB/T 4199、GB/T 6930界定的以及下列术语和定义适用于本文件。

- 偏航轴承 yaw bearing

用于连接机舱与塔筒的轴承，起到追踪风向进而调整迎风面的作用。

- 变桨轴承 pitch bearing

用于连接叶片与轮毂的轴承，起到改变气流对叶片攻角进而影响空气动力转矩的作用。

技术要求

基本结构

密封圈包括但不限于以下3种结构型式，主要有单唇密封、双唇密封、多唇密封。密封圈断面结构示意图见图1。

  - 单唇密封                                  b)  双唇密封

c)  多唇密封

密封圈断面结构示意图

外观

密封圈的外观应符合表1的规定。

- 密封圈的外观要求

| 序号 | 要求 |
| --- | --- |
| 1 | 密封圈表面不应有明显错位、变形；不应有裂纹、飞边、毛刺；不应修整过度。 |
| 2 | 密封圈工作面不应有凹凸、气泡、杂质及胶边。 |
| 3 | 密封圈非工作面气泡、疙瘩或凹陷缺陷面积不应大于4 mm2，杂质面积不应大于2 mm2。 |

断面尺寸

密封圈断面尺寸应符合产品图样和相关技术规范要求。

单唇密封圈断面尺寸公差应符合图样的规定，未注公差应符合表2的规定。

- 单唇密封圈的断面尺寸公差

单位为毫米

| 名义尺寸 | 公差 | 名义尺寸 | 公差 |
| --- | --- | --- | --- |
| A | ±0.4 | E | ±0.5 |
| B | ±0.3 | F | ±0.6 |
| C | ±0.4 | G | ±0.1 |
| D | ±0.3 | H | ±0.3 |

双唇密封圈断面尺寸公差应符合图样的规定，未注公差应符合表3的规定。

- 双唇密封圈的断面尺寸公差

单位为毫米

| 名义尺寸 | 公差 | 名义尺寸 | 公差 |
| --- | --- | --- | --- |
| A | ±0.35 | F | ±0.5 |
| B | ±0.4 | G | ±1.0 |
| C | ±0.5 | H | ±1.0 |
| D | ±0.7 | I | ±0.5 |
| E | ±0.8 | J | ±0.4 |

多唇密封圈断面尺寸公差应符合图样的规定，未注公差应符合表4的规定。

- 多唇密封圈的断面尺寸公差

单位为毫米

| 名义尺寸 | 公差 | 名义尺寸 | 公差 |
| --- | --- | --- | --- |
| A | ±0.5 | F | ±1.0 |
| B | ±0.4 | G | ±0.5 |
| C | ±0.5 | H | ±1.0 |
| D | ±0.7 | I | ±0.5 |
| E | ±0.8 |  |  |

材料

制造密封圈的橡胶材料主要分为FD-Ⅰ、FD-Ⅱ两类。FD-Ⅰ为以丁腈橡胶为基的材料；FD-Ⅱ为以氢化丁腈橡胶为基的材料。

材料性能要求见表5。

- 材料性能要求

| 序号 | 性 能 | 单位 | 指 标 |  | 试验方法章条号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | FD-Ⅰ | FD-Ⅱ |  |
| 1 | 硬度，Shore A | — | 70±5 | 70±5 | 5.3.2.1 |
| 2 | 拉伸强度，最小 | MPa | 16 | 20 | 5.3.2.2 |
| 3 | 拉断伸长率，最小 | % | 260 | 280 |  |
| 4 | 撕裂强度，直角形试样（无割口），最小 | kN/m | 35 | 38 | 5.3.2.3 |
| 5 | 压缩永久变形，热空气，100 ℃，24 h，最大 | % | 20 | 20 | 5.3.2.4 |
| 6 | 热空气老化 100 ℃，24 h 硬度变化，Shore A，最大 拉伸强度变化率，最大 拉断伸长率变化率，最大 | — % % | +6 -20 -30 | +4 -15 -25 | 5.3.2.5 |
| 7 | 阿克隆磨耗，最大 | cm³ | 0.4 | 0.2 | 5.3.2.6 |
| 8 | 低温脆性 | —— | -45 ℃无破坏 | -50 ℃无破坏 | 5.3.2.7 |
| 9 | 耐IRM901，100 ℃，72 h 硬度变化，Shore A 拉伸强度变化率，最大 拉断伸长率变化率，最大 体积变化率 | — % % % | -8～+5 -10 -20 -10～+5 | -8～+3 -8 -15 -10～+4 | 5.3.2.8 |
| 10 | 耐润滑脂a，100 ℃，72 h 质量变化率，最大 | % | 5 | 3 |  |
| 11 | 耐臭氧老化：拉伸20%，50×10-8，40℃，72h | —— | 表面无龟裂 | 表面无龟裂 | 5.3.2.9 |
| 12 | 耐紫外线老化：采用2型（UV-B）灯，试验周期为60 ℃紫外光暴露8 h与50 ℃冷凝暴露4 h相交替，辐照度不大于50 W/(m²)，不应低于270 nm波长，600 h | —— | 表面无龟裂 | 表面无龟裂 | 5.3.2.10 |
| 13 | 盐雾老化，中性盐雾试验（NSS），720 h 硬度变化，Shore A 拉伸强度变化率，最大 拉断伸长率变化率，最大 | — % % | —— —— —— | 0～+3 -15 -25 | 5.3.2.11 |

表5 材料性能要求（续）

注：序号6、序号9、序号13中拉伸强度变化率和拉断伸长率变化率指标中负号代表性能下降，负号后面的数值代表性能下降的最大值。

a 润滑脂为Fuchs grease STABYL EOS E2、Fuchs Gleitmo 585K、Shell Gadus S5 V110KP、Shell Rhodina BBZ、Kluberplex BEM 41-141、Mobil SHC Grease 460 WT、Mobil SHC 681WT，也可使用由供需双方协商的润滑脂。

成品性能要求

密封圈成品性能要求见表6。

- 密封圈的成品性能要求

| 序号 | 性 能 | 单位 | 指标 | 试验方法章条号 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 长度变化率 | % | 0～+1.5（FD-Ⅰ材料） 0～+1.0（FD-Ⅱ材料） | 5.4.1 |
| 2 | 摩擦力矩 | N·m | —— | A.4.1 |
| 3 | 耐压，最小 | MPa | 0.15（双唇结构） 0.25（多唇结构） | A.4.2、A.4.3 |
| 4 | 应变 | — | —— | A.4.4 |
| 注：序号2、序号4的指标与轴承规格、密封结构形式有关，应由供需双方协商确定。 |  |  |  |  |

试验方法

外观

采用目视法检验外观。

断面尺寸

断面尺寸检测样品取样：延长米形式密封圈，在密封圈的两端用刀片或其它工具取0.5 mm～3 mm胶片；整圈形式密封圈，在密封圈任意处用刀片或其它工具取0.5 mm～3 mm胶片。胶片需静置16 h以上，用光学测量仪进行尺寸测量。

材料性能

试样的制备

样品按GB/T 2941的规定采用模压法制备。

材料性能试验

硬度按GB/T 531.1的规定进行试验。

拉伸强度和拉断伸长率按GB/T 528的规定进行试验，采用1型试样。

撕裂强度按GB/T 529的规定进行试验，采用直角形（无割口）试样。

压缩永久变形按GB/T 7759.1的规定进行试验，采用A型试样。

热空气老化按GB/T 3512的规定进行试验。

阿克隆磨耗按GB/T 1689的规定进行试验。

低温脆性按GB/T 1682程序B的规定进行试验。

耐IRM901号油和耐润滑脂按GB/T 1690的规定进行试验。

耐臭氧老化按GB/T 7762的规定进行试验。

耐紫外线老化按GB/T 16585的规定进行试验。

盐雾老化按GB/T 10125的盐雾配备方法，按照GB/T 1690的规定进行试验。

成品性能试验

长度变化率裁取三段1 m±0.05 m长的密封圈为试样，测量试样长度（l0）并记录，然后将三个试样放入长方形容器内，在容器内注入润滑脂（润滑脂见表5末）至密封圈完全没入润滑脂，放置在室温下，经过1440 h 后，用汽油清洗密封圈表面，停放30min，测量浸泡油脂后的长度（li），按GB/T 1690-2010的公式（5）计算长度变化百分率，取三个试样结果的平均值作为试验结果。

摩擦力矩按A.4.1进行试验。

耐压按A.4.2 和A.4.3进行试验。

应变按A.4.4进行试验。

检验规则

材料检验

橡胶材料以同班同机台生产的不多于800 kg为一批。

每批橡胶材料应对表5中的序号1～4项进行出厂检验；每年抽一批对表5的性能进行全项检验。

橡胶材料性能检验出现不符合时，应取双倍试样对不符合项进行复验，复验仍有不符合时，允许对该批橡胶材料进行修炼，修炼后应进行全项性能检验，如仍然有一项不符合，则该批橡胶材料不合格。

密封圈检验

同一批橡胶材料生产的相同规格的密封圈，整圈形式以不超过350件为一批，延长米形式以不超过2000米为一批。

密封圈的外观应进行100%的检验。

每批密封圈抽取3件（延长米形式按每200 m为1件）按5.2进行断面尺寸检验，断面尺寸检出现不合格时，再取10件进行检验，若仍有1件不合格，则该批密封圈不合格。

型式检验

当有下列情况之一时，应对本文件第4章规定的要求进行全项检验：

——密封圈转厂生产或新产品定型鉴定生产时；

——正式生产后，如结构、材料、工艺有较大改变可能影响产品性能时；

——模具及硫化设备有较大改变可能影响产品性能时；

——产品停产三个月以上，恢复生产时；

——出厂检验结果与上次型式检验有较大差异时；

标识、包装、运输、贮存与安装

标识

密封圈出厂前，应在密封圈的非工作面明显的位置进行喷码标识，喷码间隔1 m～1.2 m，喷码标识应包括下列内容：

- 产品名称；

- 制造单位；

- 制造日期；

- 规格型号；

- 批号。

包装

密封圈按数量用塑料袋或其它形式包装，延长米形式的盘卷后包装。包装箱内应附有产品合格证、检测报告、装箱单。

运输、贮存

密封圈在运输与贮存过程中，应保持清洁，避免阳光直射、雨淋水浸，禁止与酸、碱、油类、有机溶剂等影响产品质量的物质接触，并距离热源1 m以外。在遵守本文件的情况下，制造厂应保证产品自制造之日起，贮存2年内满足使用要求。

安装

密封圈的安装参见附录B。

- （规范性附录）

- 密封圈性能试验方法

试验原理

本试验模拟轴承工况中的扭矩、耐压值、承受载荷，来确定密封圈是否能够满足风力发电机偏航轴承或变桨轴承的使用要求。

试验装置

扭矩台架试验装置示意图见图A.1，涉及到的试验设备为推荐使用。

标引序号说明：

1——基座；

2——轴承套圈；

3——扭矩传感器；

4——数显仪；

5——密封圈。

图A.1 扭矩台架试验装置示意图

气压台架试验装置示意图见图A.2，涉及到的试验设备为推荐使用。

标引序号说明：

1——基座；

2——压力表；

3——螺塞；

4——轴承套圈；

5——密封圈；

6——注气连接装置；

7——气泵。

图A.2 气压台架试验装置示意图

油压台架试验装置示意图见图B.3，涉及到的试验设备为推荐使用。

标引序号说明：

1——基座；

2——压力表；

3——螺塞；

4——轴承套圈；

5——密封圈；

6——注油连接装置；

7——自动注油机。

图A.3 油压台架试验装置示意图

应变台架试验装置示意图见图A.4，涉及到的试验设备为推荐使用。

标引序号说明：

1——基座；

2——径向加压支座；

3——径向加压油缸；

4——加压梁；

5——轴向力油缸；

6——密封圈；

7——轴承套圈；

8——螺塞；

9——倾覆力矩油缸；

10——过渡座；

11——轴承座。

图A.4 应变台架试验装置示意图

试验用轴承

轴承型号的选取由制造厂根据要求自行确定，密封圈接触面的粗糙度应符合GB/T 29717中的规定。

油脂

轴承注入的油脂按表4中列举选取。

扭矩传感器

扭矩传感器型号选取依据扭矩传感器JB/T 12935。

自动注油机

自动注油机选取依据电动润滑泵装置JB/T 13316。

气泵

气泵型号选取依据一般用固定的往复活塞空气压缩机GB/T 13279。

试样

根据客户要求选取指定结构型式的密封圈，常见密封圈安装型式参见附录B。

摩擦力矩试验要求整圈形式密封圈两件。

承压试验和载荷试验均要求整圈形式密封圈，密封圈长度按照轴承安装部位的周长选取，每次试验需要三件整圈产品测试，测试的平均值为最终的测量结果。

程序

密封圈摩擦力矩试验

在温度23±5 ℃、湿度不超过85 %的环境下，按图A.1装配待试验轴承套圈、基座、传感器，驱动轴承并记录未安装密封圈状态下的初始启动力矩与初始运行力矩。

在轴承两侧依次安装整体密封圈，驱动轴承并记录轴承启动力矩、平均力矩，重复进行三次试验，并求出平均值，记录表参见表A.1。

表A.1密封圈摩擦力矩试验记录表

| 密封圈试样基本信息 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 试样名称 |  |  |  | 试样图号 |  |  |  | 试样材料 |  |  |
| 轴承基本信息 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 轴承型号 |  |  |  |  |  | 接触面粗糙度（Ra） |  |  |  |  |
| 轴承第一侧 密封型号 |  |  |  |  |  | 轴承第二侧 密封型号 |  |  |  |  |
| 试验条件 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 试验温度（℃） |  |  |  | 轴承转速（r/min） |  |  |  | 转动角度（°） |  |  |
| 油脂牌号 |  |  |  | 初始启动力矩 （N·m） |  |  |  | 初始运行力矩（N·m） |  |  |
| 试验结果 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 安装密封圈 |  | 第1次 |  |  | 第2次 |  | 第3次 |  | 平均值 |  |
| 启动力矩（N·m） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 平均力矩（N·m） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 试验人员 |  |  |  |  |  | 试验日期 |  |  |  |  |

密封圈气压试验

在温度23±5 ℃、湿度不超过85 %的环境下，按图A.2装配密封圈与轴承。

用螺塞将轴承外圈上的排油孔封闭，剩余两个相对90°或180°的注脂孔和排脂孔不安装螺塞。

将注脂孔连接气泵，排脂孔连接压力表。

启动气泵，持续向轴承腔体内注气，直至压力表数值达到试验要求，稳压15s，观察密封情况，重复进行三次试验，记录表参见表A.2。

表A.2密封圈气压试验记录表

| 密封圈试样基本信息 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 试样名称 |  |  |  | 试样图号 |  | 试样材料 |  |  |  |  |
| 轴承基本信息 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 轴承型号 |  |  |  |  | 接触面粗糙度（Ra） |  |  |  |  |  |
| 轴承第一侧密封型号 |  |  |  |  | 轴承第二侧密封型号 |  |  |  |  |  |
| 试验条件 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 试验温度（℃） |  |  |  |  | 稳压时间（s） |  |  |  |  |  |
| 油脂牌号 |  |  |  |  | 涂抹油脂重量（kg） |  |  |  |  |  |
| 试验结果 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 试样编号 |  | 1 |  |  | 2 |  |  |  | 3 |  |
| 压力（MPa） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 漏气情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 试验人员 |  |  |  |  | 试验日期 |  |  |  |  |  |

密封圈油压试验

在温度23±5 ℃、湿度不超过85 %的环境下，按图A.3装配密封圈与轴承。

用螺塞将轴承外圈上的排油孔封闭，剩余两个相对90°或180°的注脂孔和排脂孔不安装螺塞。

注脂孔与自动注油机连接，排脂孔处安装压力表。

将轴承水平放置在装配工作台上, 固定轴承外圈，旋转轴承内圈。

启动自动注脂机，持续向轴承腔体内注脂，注脂过程中压力要求平稳、不间断，直至压力表的显示数值达到试验要求，稳压15s，观察密封情况，重复进行三次试验，记录表参见表A.3。

表A.3密封圈油压试验记录表

| 密封圈试样基本信息 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 试样名称 |  |  |  | 试样图号 |  |  |  | 试样材料 |  |  |  |  |
| 轴承基本信息 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 轴承型号 |  |  |  |  |  | 接触面粗糙度（Ra） |  |  |  |  |  |  |
| 轴承第一侧密封型号 |  |  |  |  |  | 轴承第二侧密封型号 |  |  |  |  |  |  |
| 试验条件 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 试验温度（℃） |  |  |  |  | 转动角度（°） |  |  | 稳压时间（s） |  |  |  |  |
| 油脂牌号 |  |  |  |  |  | 涂抹油脂重量（kg） |  |  |  |  |  |  |
| 试验结果 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 试样编号 |  | 1 |  |  |  | 2 |  |  |  | 3 |  |  |
| 压力（MPa） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 漏脂情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 试验人员 |  |  |  |  |  | 试验日期 |  |  |  |  |  |  |

密封圈应变试验

在温度23±5 ℃、湿度不超过85 %的环境下，按图A.4装配密封圈与轴承。

将轴承装配工作台架上，注入轴承空腔体积的50 %～70 %的油脂。

启动载荷台架，对轴承内外圈加载一定的载荷，使轴承内外圈产生一定的轴向和径向位移。

保持转动轴承，变桨轴承在±45°范围内，以一定速度正转和反转；偏航轴承要求在±180°范围内，以一定的速度正转和反转。

逐级加载试验装置，使轴向位移和径向位移分别达到最大值，继续转动轴承到规定时间。

试验结束后观察是否有油脂泄漏，并记录相关数据，记录表参见表A.4。

表A.4密封圈应变试验记录表

| 试样名称： 试样图号： 试样材料： 油脂牌号： |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 类 别 | 单位 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 轴承型号 | — |  |  |  |  |  |  |
| 密封圈长度 | mm |  |  |  |  |  |  |
| 轴向位移 | mm |  |  |  |  |  |  |
| 轴向力 | kN/MPa |  |  |  |  |  |  |
| 径向位移 | mm |  |  |  |  |  |  |
| 径向力 | kN/MPa |  |  |  |  |  |  |
| 转速 | r/min |  |  |  |  |  |  |
| 持续时间 | min |  |  |  |  |  |  |
| 转向 | 正/反 |  |  |  |  |  |  |
| 是否漏脂 | 是/否 |  |  |  |  |  |  |
| 试验人员 |  |  |  | 试验日期 |  |  |  |

试验报告

试验报告应包括下列内容：

- 本试验依据的标准名称及编号；

- 密封圈试样的详细情况：

- 密封圈试样来源和详细描述；

- 密封圈材料的类别；

- 密封圈制备的方法，例如：模压或挤出；

- 试验的详细说明：

- 试验温度；

- 试验方法；

- 试验所用轴承型号；

- 试验时间；

- 非标准规定的方法；

- 试验结果：

- 扭矩平均值；

- 承压平均值；

- 载荷各项数据平均值；

- 试验日期、试验人员。

（资料性）
密封圈安装示意图

常用密封圈结构有单唇密封、双唇密封及多唇密封，安装示意图见图B.1、图B.2和图B.3。

图B.1单唇密封圈安装示意图                 图B.2 双唇密封圈安装示意图

图B.3 多唇密封圈安装示意图