| ICS | 01.040.83; 83.060 |
| --- | --- |
| CCS | G40 |

中华人民共和国国家标准

GB/T 9881—XXXX

代替 GB/T 9881—2008

橡胶  术语

Rubber — Vocabulary

（ISO/DIS 1382:2024，MOD）

（本草案完成时间：）

XXXX - XX - XX发布

XXXX - XX - XX实施

`

前言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

本文件代替GB/T 9881—2008《橡胶  术语》，与GB/T 9881—2008相比，除结构和编辑性改动外，主要技术变化如下：

增加了109条术语和定义；

增加了3个拒用术语；

更改了35条术语或定义的内容；

删除了3条术语和定义；

合并了3条同义词，将其列入对应的优选术语下一行，不单列词条；

删除了附录A符号列表；

增加了第4章符号。

- 本文件修改采用ISO/DIS 1382:2024《橡胶  术语》。

- 本文件与ISO/DIS 1382:2024的技术差异如下：

增加了44条合成橡胶术语及橡胶物理和化学试验术语，列于3.556之后；

对于一些英文术语对应的中文术语，给出了同义词，同义词列于优选术语下一行，不单列词条。

- 本文件做了下列编辑性改动：

- ——增加了中文索引；

- ——删除了英文索引。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由中国石油和化学工业联合会提出。

本文件由全国橡胶与橡胶制品标准化技术委员会（SAC/TC 35）归口。

本文件起草单位：

本文件主要起草人：

本文件及其所代替标准的历次版本发布情况为：

1988年首次发布为GB/T 9881-1988,2003年第一次修订；

2008年第二次修订时，并入了GB/T 7359-1999《合成橡胶术语》和GB/T 6039-1997《	橡胶物理试验和化学试验术语》的内容（GB/T 7359-1999的历次版本发布情况为：GB/T 7359-1987，GB/T 6039-1997的历次版本发布情况为：GB/T 6039-1985、GB/T 6039-1988）；

本次为第三次修订。

引言

本文件将对不熟悉橡胶术语的人们有所帮助，也可作为在橡胶工业的指南来选用恰当的被推荐的术语以减小可能的混淆。同时，也可用于橡胶及其他与之有关的标准、出版物和报告中。

本文件中的术语只限于橡胶工业通用的那些词汇。本文件不对预定用于特殊橡胶制品的术语进行定义，也不对在其他易获取资源（如通用字典）中被广泛理解的或经充分定义的术语进行定义。

许多橡胶产品领域已经针对其特定产品和工艺过程制定了标准术语，这些术语的标准在参考文献中列出。

还需关注GB/T 2035《塑料术语及其定义》以及ISO 18064《热塑性弹性体 命名和缩略语》，因为其中包含许多橡胶工业和塑料工业共同关注的术语。

橡胶  术语

范围

本文件确立了在整个橡胶工业中通用的术语。

本文件未定义预定用于特殊橡胶制品的术语，对于这些术语，请参见参考文献所列标准。

本文件未定义在其他现有来源中（如通用字典）通普遍被理解或被充分定义的术语。

术语按照英文术语字母顺序排列，并附有相应的英文术语索引。

符号给出了完整描述。

规范性引用文件

本文件没有规范性引用文件。

术语和定义

ISO和IEC设立术语数据库，以供标准化之用，网址如下：

——ISO在线浏览平台（ISO Online browsing platform）：https://www.iso.org/obp

——IEC电工百科（IEC Electropedia）：http://www.electropedia.org/

磨耗  abrasion

磨损

由于摩擦力引起的材料表面的损失。

- 耐磨性  abrasion resistance

抵抗由于机械作用使材料表面产生磨损的性能。

注：耐磨性通常以耐磨指数表示。

耐磨指数  abrasion resistance index

在相同的规定条件下测量的标准橡胶与试验橡胶的体积磨耗损失之比，用百分数表示。

注：国家标准GB/T 9867给出了利用旋转辊筒式磨耗机进行耐磨损测定的方法。

加速老化  accelerated ageing

在一种旨在以较短的时间周期产生自然老化效果的试验环境中的老化。

注：通常用升高温度的方法提高降解速率，有时结合升高空气或氧气压力、提高湿度及其他条件的变化。

促进剂  accelerator

和硫化剂一起使用的用以提高硫化速度和（或）硫化橡胶物理性能的小剂量配合剂。

丙烯腈-丁二烯橡胶  acrylonitrile-butadiene rubber

- 丁腈橡胶  nitrile rubber

- NBR

由丙烯腈和丁二烯共聚制得的耐油橡胶。

注：耐油性随着丙烯腈含量的增加而增加，在商用丁腈橡胶等级中丙烯腈含量从18%到49%不等。

活化剂  activator

为增加促进剂效力所使用的小剂量配合剂。

活性氧化锌  active zinc oxide

促进硫磺硫化用的细粒子氧化锌活化剂。

注：在需要低锌浓度时，如生产透明、半透明硫化胶或低锌含量硫化胶时，活性氧化锌比普通氧化锌更有效。

加[成]聚[合]  addition polymerization

单体之间联接聚合而不生成水或其他单分子的反应。

参见聚加成反应。

加聚反应的过程主要有两种：不饱和化合物的加聚，例如烯烃和二烯烃；环状结构的加聚，通过开环而形成大分子，例如内酰胺和环醚。

添加剂  additive

添加到橡胶混炼胶（3.105）中以改善混炼或改变硫化橡胶性能的物质。

粘(zhān)合 adhesion

# 粘着

利用化学力或物理力或者两者的共同作用将两表面结合在一起的状态。

粘合促进剂  adhesion promoter

为促进橡胶与其他材料间更好的粘合，在未硫化橡胶中加入的一种配合剂。

参见粘接剂。

粘合强度  adhesion strength

使试样或产品的粘接部件界面分离所需的力

后硫化 aftercure

残余硫化

在能源撤除之后硫化过程的延续。

老化  ageing

<行为或结果>将材料在一种环境中暴露一段时间后其性能不可逆的变化。

附聚体  agglomerate

<炭黑及其他干填料颗粒>通过正常橡胶加工易于分开的由相互连结的聚集体构成的块。

附聚  agglomeration

<胶乳>胶乳粒子可逆或不可逆地连结在一起。

聚集体  aggregate

<炭黑及其他干填料颗粒>由粒子结成通过正常橡胶加工能分散的最小刚性单元。

麻孔air checks

laking

箱式热空气老化  air oven ageing

在高温、常压和无光照条件下，于封闭系统循环空气中进行的老化过程。

各向异性  anisotropic

在不同方向上表现出不同物理性质的。

[来源：ISO 24817:2017，3.1]

抗粘连剂  anti-blocking agent

防止或减轻橡胶表面之间产生不必要的粘连的材料。

抗凝固剂  anticoagulant

<天然胶乳>添加到田间胶乳中迟延细菌作用，以防胶乳迅速凝固的物质。

抗降解剂  antidegradant

用于迟延老化变质的配合剂。

抗降解剂是某些添加剂如抗氧剂、抗臭氧剂、蜡和其他防护材料的通称。

抗屈挠龟裂剂  anti-flex-cracking agent

用于延缓因循环变形而产生龟裂的配合剂。

消泡剂  anti-foaming agent

<胶乳>用于防止配合胶乳形成气泡的配合剂，这种气泡可能会使成品中出现气泡或针眼。

抗氧剂  antioxidant

用于迟延氧化变质的配合剂。

抗臭氧剂  antiozonant

用于迟延臭氧引起的变质的配合剂。

抗静电剂  antistatic agent

防止制品表面产生静电荷聚集倾向的物质。

抗蹼剂  anti-webbing agent

<胶乳>防止配合胶乳在浸渍产品相邻部位结蹼的配合剂。

参见蹼。

表观硬度  apparent hardness

在非标准尺寸试样（3.517）或曲面上测量的硬度。

覆皮  applied skin

<多孔材料>敷在多孔制品表面的弹性体材料薄层。

芳烃油  aromatic oil

通常指至少含有35%（以质量计）芳香烃的烃类操作油。

人工天候老化  artificial weathering

将材料暴露于加速天然天候老化作用的实验室条件之下。

灰分  ash

在规定条件下材料灼烧后的残余物。

沥青橡胶  asphalt rubber

沥青膏、再生胶和某些添加剂的混合物，其中橡胶成分至少占总混合物的15％，并与热熔沥青膏充分反应至橡胶颗粒膨胀。

此术语广泛用于沥青铺面工业，但是此产品不是弹性体。

硫化罐  autoclave

用蒸汽或气体硫化橡胶所使用的压力容器。

平均粒径  average particle diameter

<炭黑>通过电子显微镜测量的若干单个粒子直径的算术平均值。

开模缩裂  back-rind，retracted spew

飞边附近的橡胶回缩到模制品表面以内的缺陷。

脱辊 bagging

由于缺乏对开炼机辊筒（3.415）的附着力，混炼中的橡胶在辊筒下方发生下垂和旋转的趋势。

巴拉塔树胶  balata

从各种山榄科Sapotaceae树，尤其是Mimusops globosa树的汁液中提取的，含有大约同比例反式聚异戊二稀和树脂的柔韧粘稠的热塑性物质。

胶包涂层  bale coating

涂覆到天然橡胶胶包表面防止与其他表面粘连并有利于标志的涂层。

球磨机  ball mill

通常水平安装，内含自由滚动硬球，用于研磨粗粒材料的旋转滚筒。

堆积胶  bank

在开炼机或压延机滚筒之间的缝隙处或者涂胶机的涂胶棒或刮胶刀处堆积的材料。

缺胶  bareness

由于橡胶不能完全填充模具的所有花纹而导致的缺陷。

批料  batch

<配合>一次混炼操作的产品。

湾区氢  bay region hydrogen

带有三个或多个稠环的非线性多环芳烃特征三面凹区中的氢。

更多信息参见ISO 21461。

标记　bench mark, reference mark

标线

涂在试片上用于测量应变的已知间距的标志。

生物基含量  biobased content

产品中来源于生物成分的量，由碳占总碳百分比或质量占总产品质量百分比表示。

生物质  biomass

生物来源的材料，不包括嵌入地质构造和（或）化石的材料。

炭黑焦烧  black scorch

混炼胶在加工过程中，由于聚合物与炭黑之间的相互作用而发生的严重硬化。

与焦烧类似，且是挤出过程中的特殊问题，通常出现于EPDM混炼胶中。

胶坯  blank

形状和体积适合于填充模具的混炼胶块（片）。

渗出  bleeding

液体配合剂或材料渗析到橡胶表面。

- 参见喷霜（3.60）。

此术语也用于液体和固体着色剂（3.100）的迁移。

气泡  blister

由空腔或气囊造成的表面变形所显示的橡胶制品缺陷。

嵌段  block

由许多构造单元组成的至少有一个构造或构型特征不在相邻部分出现的聚合物分子的一部分。

有时此术语前置“软”字，表示弹性相，前置“硬”字表示玻璃相或结晶相。

[来源：IUPAC]

嵌段共聚物  block copolymer

由多于一种结构的单体（3.301）型组成的聚合物。

嵌段聚合物  block polymer

不同单体（3.301）按顺序线性连接的聚合物。

[来源：IUPAC]

粘连  blocking

不希望发生的材料间的粘合现象。

喷霜  bloom

迁移到橡胶表面上的液体或固体材料。

喷霜使橡胶表面状况发生变化。

喷出  blooming

液体或固体材料向橡胶表面的迁移。

参见渗出。

发泡剂  blowing agent

在制造中空或多孔制品时通过化学作用和（或）热作用产生气体的配合剂。

除氨  blowing down

<胶乳>通过搅拌胶乳并将空气流吹过胶乳液面以除去胶乳中多余的氨的过程。

粘接剂  bonding agent

通常为液态的涂覆于其他材料上用于使该材料与橡胶之间产生良好粘接效果的物质。

参见化学粘接（3.85）和粘合促进剂（3.12）。

结合单体  bound monomer

在聚合（3.370）反应中，自身或与其他种类分子结合或反应生成聚合物的单个分子。

该术语用于合成橡胶（3.502），结合单体通常以整个聚合物的百分数表示。

结合橡胶  bound rubber

混炼胶中，与填料紧密结合，以致不被一般橡胶溶剂所萃取分离的那部分橡胶。

辊、辊筒  bowl

构成压延机（3.74）旋转部件的两个或多个圆筒。

支化聚合物  branched polymer

由具有分支结构，分支接点之间或链端与分支接点之间呈链状的分子所构成的聚合物。

双辐芯型支座  bridge

用于支撑压出机机头中心的二辐部件。

参见多辐芯型支座（3.466）。

脆性温度  brittleness temperature

在规定的条件下一组试样（3.517）不产生低温破坏的最低温度。

ISO 812给出了脆性温度的测定方法。

橡胶屑  buffing

<回收>打磨橡胶制品时，尤其是在轮胎翻新过程中产生的微粒硫化橡胶。

堆积密度  bulk density

包括所有空隙在内的单位体积材料的质量。

该术语适用于多孔材料，也适合于粒状材料。

放气  bumping，breathing

在硫化过程的早期阶段，以极短的时间释放一次模具上的压力以使气体或水蒸汽逸出。

丁基橡胶  butyl rubber

异丁烯橡胶  isobutylene rubber

异丁烯-异戊二烯橡胶  isobutylene-isoprene rubber, isobutene-isoprene rubber

IIR

由异丁烯与少量异戊二烯共聚（3.115）而成的高阻尼、低渗透橡胶。

异戊二烯含量可与硫磺硫化（3.542）。

压延机  calender

带有两个或两个以上基本平行的辊筒（3.415）的机器，以选择的表面速度、辊距（3.224）和温度进行操作，这些操作如压片（3.446）、贴合、贴胶（3.445）和擦胶（3.219），使制品达到一可控厚度和(或)可控表面特性。

炭黑  carbon black

一种由95%以上碳元素组成的配合剂，以近似于球形的粒子形式存在，粒子直径大部分小于1μm，通常聚结成聚集体。

炭黑由烃类经不完全燃烧或热裂解产生。

炭黑聚集体  carbon black aggregate

离散的、刚性的胶体物质，是炭黑在正常橡胶加工中的最小可分散单元。

由许多粒子（3.341）结合形成。

[来源：ISO 15825:2017，3.1.1]

浇铸  casting

将流体材料倾注或导入到模具里或备制好的表面上，不施加外压让其固化的过程。

模腔  cavity

<指模具>模具内用来填充以形成模制品的空间。

孔眼  cell

<多孔材料>部分或全部为孔眼薄壁所包围的单个小空腔。

多孔柔性聚合物材料  cellular polymeric flexible material

由橡胶、聚氨酯类或其他塑料材料制成的，其内分布着许多孔眼（开孔的、闭孔的或两者兼有）的柔软多孔的材料。

多孔线带  cellular striation

与特性孔眼结构有很大区别的多孔材料内部的层。

离心浓缩胶乳  centrifuged latex

通过离心力脱除乳清而提高橡胶浓度的胶乳。

粉化  chalking

<工业>因表面降解而在橡胶表面形成粉末状残渣。

化学抗臭氧剂  chemical antiozonant

通过橡胶表面的化学反应赋予耐臭氧性的配合剂（3.106）。

化学粘接 chemical bonding

先在底层材料上涂抹一层化学混合物，再与橡胶接触，形成的橡胶与金属、纺织物或塑料的粘接，这种粘接通常在硫化（3.542）过程中或硫化之后进行。

参见粘接剂（3.63）。

橡胶碎片 chip rubber

<回收>在机械加工过程产生的硫化橡胶碎片。

- 橡胶碎片的大小通常为10mm～50mm。

参见拉长橡胶粒（3.170）、超细橡胶粉（3.199）、橡胶粒（3.237）和硫化橡胶粉（3.241）。

氯丁二烯橡胶  chloroprene rubber

聚氯丁二烯  polychloroprene

CR

由2-氯-1,3-丁二烯聚合制成的耐老化耐天候聚合物。

闭孔  closed cell

整个由其薄壁封闭因而与其他孔眼互不连通的孔眼。

闭孔多孔材料  closed-cell cellular material

闭孔海绵

几乎所有孔眼互不连通的多孔材料。

布纹  cloth mark

织物留在橡胶上的印痕。

活性助剂  coagent

在低浓度下使用，用于提高非硫磺硫化体系的交联效率或改进该体系性能的配合剂。

该术语通常等同于改善有机过氧化物硫化作用所使用的添加剂。

凝固剂  coagulant，coagulating agent

<胶乳>能使胶乳凝固的物质。

凝固剂浸渍  coagulant dipping

<胶乳>先将模型浸入凝固剂溶液，取出干燥，再浸入配合胶乳中的浸渍过程。

凝固  coagulation

<胶乳>由于原来分散在胶乳中的粒子不可逆凝聚，从而形成聚合物连续相和乳清分散相的过程。

涂覆织物  coated fabric

在纺织物单面或双面上带有一层或多层橡胶和（或）塑料粘合层而形成的柔韧性制品。

冷流  cold flow

在室温或低于室温时，受重力作用而缓慢变形的现象。

塌泡  collapse

<多孔材料>海绵材料在其制造期间因其孔眼结构破坏而引起的偶然压实。

颜色指数  colour index

通过与拉维邦色标对比，或采用颜色分光光度计测定的天然生胶颜色的的数字等级。

GB/T 14796给出了天然生胶颜色指数的测定方法。

颜色污染  colour staining

<指纤维和泡沫背衬织物>纤维或织物对颜色产生的不希望有的吸收。

例如，当浸泡在水、干洗溶剂或含有并非预定用于着色的染料或着色材料的类似液体中时这类颜色的附着，或者因与已染材料相接触而通过渗透或升华从这种材料将颜色传递过去所产生的着色。

着色剂  colourant

使橡胶着色的颜料或颜料配合剂。

曝光色牢度 colour-fastness on exposure to light

耐光牢度  light fastness

抵抗因光照而颜色发生变化的性能。

色牢度通常通过目测（对比标准参比色标）或者通过仪器评价。

结合硫  combined sulfur

用规定的方法萃取之后仍然保留在硫化胶中的硫。

这种硫被结合到有机组份上（为有机结合硫，例如在硫化的橡胶或油膏中），或者被结合到无机组份上（为无机结合硫，例如硫酸钡），或者同时被结合到这两种组份上。

复数剪切模量  complex shear modulus

G*

剪切应力与剪切应变之比，其中每一项都可以用复数表示。

复数杨氏模量  complex Young’s modulus

E*

法向应力与法向应变之比，其中每一项都可以用复数表示。

混炼胶   compound

橡胶（拒用）  rubber

制造成品所需要的一种或多种橡胶或其他生成聚合物的材料与所有配合剂的均匀混合物。

配合剂  compounding ingredient

加到橡胶或胶乳中形成胶料或配合胶乳的物质。

压缩样品吸油值  COAN

oil absorption number of compressed sample

用来表征压缩后炭黑（3.75）结构（3.493）的值。

- COAN是炭黑的结构对复合橡胶性能增强的指标。GB/T 3780.4给出了试验方法。

- 参见吸油值（3.330）。

模压  compression moulding

将胶坯直接放在模腔中，闭合模具压制成形的模制过程。

压缩永久变形  compression set

完全释放产生压缩变形的外力之后所剩余的变形。

- 对于密实橡胶，在规定的条件下测定的压缩永久变形通常用原始变形的百分数表示。

- 对于多孔材料，在规定的条件下测定的压缩永久变形通常用原始厚度的百分数表示。

调节  conditioning

在试验前，将试样（3.517）或材料暴露于受控的环境下或进行机械处理以改善试验结果的再现性。

具体定义见环境调节（3.175）和机械调节（3.287）。

接触污染  contact stain

<橡胶>在直接与橡胶相接触的那部分物体表面上出现的污染。

连续硫化  continuous vulcanization

在连续通过专门设计的能量传递设备的过程中使橡胶硫化的方法。

普通硫磺硫化体系  conventional sulfur vulcanizing system

<二烯烃橡胶>一种通用硫化体系，该体系采用相对高剂量的元素硫作为硫化剂，在最适硫化时产生的网络中，结合硫主要以多硫键和双硫键的形式存在，也以主链变体的形式存在。

共聚物  copolymer

由一种以上单体产生的聚合物。

在橡胶工业，本术语通常表示由两种单体产生的聚合物。

[来源：IUPAC]

共聚合  copolymerization

由两种或两种以上单体生成聚合物的过程。

铜斑  copper staining

因与铜或含铜物质接触造成铜和二硫代氨基甲酸盐类促进剂（3.5）发生反应导致橡胶表面的染色。

空心多孔材料  cored cellular material

含有大量的以某种形状模制或切削形成于材料中的孔洞（通常但不一定为圆柱形）的多孔材料，孔洞通常垂直于最大表面并部分延伸进或贯穿整个材料的厚度。

偶联剂  coupling agent

<填料>通过在填料粒子与橡胶之间形成化学键从而提高补强性能的配合剂。

最常用的是硅烷（3.449）或钛混合物（3.105）。

破胶机  cracker

破碎机

带有两个有深沟槽或金字塔状刻槽的辊的重型碾磨机，用于破碎橡胶或混炼胶，或者将橡胶或混炼胶切割成片。

浅坑  crater

麻点  pit

麻坑  pockmark

模制品表面上无意留下的浅坑洼。

微裂  crazing

通常因光降解作用而在橡胶表面形成无规则的浅裂纹。

与臭氧龟裂不同，微裂不取决于橡胶中存在拉伸应变。

膏化胶乳  creamed rubber latex

通过膏化和分离乳清而使橡胶浓度提高的胶乳。

参见膏化（3.123）。

膏化  creaming

<胶乳>胶乳底部或顶部被乳清包裹的橡胶粒子在重力作用下的可逆聚集过程。

这过程通常靠加入膏化剂实现。

膏化剂  creaming agent

<胶乳>加到胶乳中以提高膏化速度的物质。

蠕变  creep

因施加应力而产生的应变随时间的增大。

直角机头 cross-head

T型机头 T-head

使橡胶流改变方向与螺杆轴成直角而环绕芯型直接挤出的T型挤出机机头。

交联键  crosslink

通过硫化将两个橡胶链或同一橡胶链的两部分连接起来的原子或化学键。

在硫化橡胶中，链的缠结能起物理交联键的作用并对交联键密度有贡献。

交联键密度  crosslink density

单位体积或单位质量的硫化橡胶中交联键数。

交联  crosslinking

为形成网络结构而在橡胶链之间或橡胶链内嵌入交联键。

中高度  crown

- 为补偿辊筒（3.415）在压力下的偏转而在压延机（3.74）辊筒中部增加的直径。

[来源：ISO 472:2013，2.238]

- 粒状生胶  crumb

<原材料>小颗粒状的弹性体（3.167）。

粒状硫化橡胶  crumb rubber-vulcanized

由造粒机和（或）破胶机（3.119）（3.295）制造的回收硫化橡胶（3.541）颗粒，可选择借助低温技术减小颗粒的尺寸。

低温粉碎  cryogenic size reduction

低温研磨  cryo-grinding，cryogenic grinding

使用液氮或其他制冷剂使橡胶脆化，然后加工减小颗粒的尺寸。

冲压凹痕  cupping,

- dishing

由于裁刀或冲模的压力而在裁取的试片的厚度方向留下的凹痕。

硫化速率  cure rate

在达到起始硫化点之后混炼胶硫化的速度。

硫化仪  curemeter

在硫化温度下，测量试样硫化进程的试验装置。

割口  cut

在开炼机（3.295）混炼过程中，为促进混合和分散（3.154）用刀或切刀沿着胶料宽度部分切割的开口。

杯凝胶  cup lump；field coagula

胶杯中新鲜胶乳自然凝固形成的胶膜和凝块。

阻尼常数 damping constant

c

与变形在相位上相差90°的那个施加力的分力除以变形速度。

板距  daylight

平板硫化机相邻平板工作面之间的空间。

修边   deflashing

除去飞边（3.204）的过程。

后效性促进剂  delayed-action accelerator

在硫化温度下，可使前期无显著交联，而在后期形成快速交联的促进剂。

此类型促进剂可保障加工和硫化过程中的焦烧安全性。

δ门尼值  delta Mooney value

用门尼剪切圆盘粘度计对橡胶加工性能的度量。

标准ISO 289-3给出了δ门尼值的测定方法。

解聚  depolymerization

聚合物分解为组成它的单体或低相对分子量聚合物的过程。

干燥剂  desiccant

用于吸收混炼胶或胶料中水分以减少制成品气孔率的配合剂。

脱硫橡胶  devulcanizate

脱硫化的产品。

参见再生橡胶（3.396）。

脱硫  devulcanization

已硫化橡胶的化学交联键破坏的过程。

脱硫通常用于碎硫化橡胶的回收。因循环回收是通过热、机械或化学手段进行的，这与再生类似，但交联键的损失会伴有少量橡胶聚合物的降解。

口型  die

挤出机部件，受力材料通过该部件形成挤出物断面形状。

口型线  die line

特意在挤出物上形成的凸起的纵向标识线。

挤出膨胀率  die swell

<挤出物>挤出物截面尺寸与对应口型模口尺寸之差，通常用截面面积增加的百分数表示。

二烯烃橡胶  diene rubber

橡胶的一种，具有由丁二烯或取代丁二烯形成的不饱和碳主链。

浸渍  dipping

<胶乳>通过浸泡在配合胶乳浴中而在模具或模型上面沉积一层橡胶的过程。

分散剂  dispersing agent

<胶乳>用于促进固体配合剂分散在水体系中而使用的表面活性物质。

分散  dispersion

<行为>为了得到最佳和均一性能，以剪切力将一种或多种配合剂分布于橡胶、橡胶共混物或材料连续相中。

胶浆  dough

<橡胶>用于涂覆的由橡胶胶料和溶剂构成的质地均匀的糊状物质。

干胶含量  dry rubber content

<胶乳>乳胶或配合胶乳中橡胶的浓度，通常由质量分数表示。

硬度计  durometer

测量橡胶压痕硬度的仪器。

撒粉 dusting，chalking

<行为> 向橡胶表面扑撒一种粉末，通常用以防止与另一个表面粘附。

染料  dyestuff

赋予颜色所使用的可溶性配合剂。

动态硫化  dynamic vulcanization

将热塑性聚合物与存在有硫化体系的适宜的反应性橡胶聚合物均匀熔融混合，形成一种带有化学交联橡胶相的热塑性弹性体的过程。与相同的未交联胶料相比，该热塑性弹性体的性能接近传统硫化橡胶的性能。

硬质胶  ebonite

硬质胶（拒用）  hard rubber

用硫磺硫化橡胶制得的硬质材料，其硬度实质上是通过硫磺的作用获得。

当二烯系橡胶与高比例硫磺结合时,其硬度是由于玻璃化转变温度提高所致。

有效硫化体系 efficient vulcanizing system

EV体系  EV system

<二烯烃橡胶>一种硫化体系，该体系有效地利用硫磺作硫化剂并在最适硫化条件下生成一种主要含有热稳定的单硫键网络。

EV体系是由硫磺给予体,或低浓度元素硫，或以上二者与高浓度促进剂结合而组成的。

弹性的  elastic

有弹性的或与弹性有关的。

弹性剪切模量 elastic shear modulus

G′

储能剪切模量 storage shear modulus

同相位的剪切应力分量与剪切应变之比。

弹性杨氏模量 elastic Young’s modulus

E′

储能杨氏模量 storage Young’s modulus

同相位的法向应力分量与法向应变之比。

弹性  elasticity

材料受力显著形变，力释放则迅速恢复到接近其原有形状和尺寸的性质。

弹性体  elastomer

由微弱应力引起显著形变,且该应力消除之后能迅速回复到接近其原有尺寸和形状的高分子材料。

弹性体相容性指数  elastomer compatibility index

ECI

将试验用橡胶的标准试样（3.517）在规定试验条件下浸没于某种液压流体中时，其体积、硬度（3.247）、拉伸强度（3.510）和拉断伸长率（3.171）具体变化的简单单线指标。

ISO 6072给出了ECI试验方法。

弹性体的  elastomeric

与弹性体（3.167）有关的或具有与弹性体相似性能的。

拉长橡胶粒  elongated fibre-like rubber particle

<回收>具有拉长的纤维状颗粒（3.341）的微粒硫化橡胶（3.541）。

- 颗粒平均长度是其直径的两倍以上，但小于5mm。

参见橡胶碎片（3.86）、超细橡胶粉（3.199）、橡胶粒（3.238）、硫化橡胶粉（3.241）。

拉断伸长率  elongation at break

极限伸长  ultimate elongation

试样断裂时的百分比伸长率。

屈服点伸长率  elongation at yield

应力-应变曲线上出现应变进一步增加而应力不增加的第一个点对应的拉伸应变（3.486）。

[来源：ISO 37:2017，3.9，有修改——删除了注的内容。]

乳化剂  emulsifying agent

<胶乳>用于促进不混溶的液体配合剂悬浮在水系体中的表面活性物质。

乳液聚合  emulsion polymerization

用皂和（或）表面活性剂将一种或多种单体分散成一种稳定的胶体状水分散体，然后反应生成聚合物的聚合方法。

环境调节  environmental conditioning

在规定条件如温度和湿度下将试样或材料贮存一规定时间。

乙烯-丙烯-二烯烃橡胶  ethylene-propylene-diene rubber

乙烯-丙烯三元共聚物  ethylene-propylene terpolymer

EPDM

EPT（拒用）

由乙烯、丙烯和少量可与硫磺硫化(3.542)的二烯烃单体(3.301)共聚(3.115)制成的可与硫磺硫化的、耐热耐臭氧橡胶。

乙烯-丙烯橡胶  ethylene-propylene rubber

EPM

EPR（拒用）

由乙烯和丙烯共聚(3.115)制成的耐热耐臭氧橡胶。

评价方法  evaluation procedure

表征一种橡胶或复合材料或反应产物的特定方法。

蒸发浓缩胶乳  evaporated rubber latex

蒸出部分水分，使橡胶浓度提高的胶乳。

发泡橡胶  expanded rubber

用密实橡胶混炼胶制造的具有封闭孔眼的多孔橡胶。

参见海绵橡胶（3.468）、泡沫橡胶（3.212）。

急剧减压  explosive decompression

因压力的迅速逆转造成橡胶制品内部破裂，导致橡胶中的溶解气体dissolved gases通过表面迅速逸出（的效应）。

填充剂  extender

增量剂

用于替代混炼胶（3.105）中所需的部分橡胶的有机材料。

伸长计  extensometer

在拉伸试验中，测定试样（3.517）应变（3.486）的仪器。

可萃取硫  extractable sulfur

在规定条件下，可用规定溶剂萃取的混炼胶（3.105）或硫化胶（3.541）中的硫。

萃取污染  extraction stain

<橡胶>由于接触到含有橡胶浸出组分的液体而出现在物体表面的污染（3.477）。

挤出物  extrudate

挤出（3.189）过程的产物。

挤出机  extruder

使用螺杆或液压柱塞挤压材料通过一个或多个口型而连续使其成形的机器。

挤出机机头  extruder head

内装口型和口型夹环的挤出机部件。

挤出  extrusion

通过口型使材料连续成形。

硫化油膏   factice

橡胶油膏  rubber substitute （拒用）

不饱和的油（植物油、鱼油或合成酯）与硫或氯化硫相反应而生产的用作加工助剂或增量剂的固体配合剂。

单词”Factice”是北美American cyanamid公司为其符合该定义的特定产品申请的注册商标。

生产废料  factory scrap

在产品制造过程中产生的除回收外不适合进一步使用的或不合格的生橡胶、配合橡胶、硫化橡胶或部分硫化的橡胶。

疲劳破坏  fatigue breakdown

试样或产品因周期性变形而导致的性能下降。

性能下降的速度可受环境因素如温度、氧、臭氧和反应液体的影响。

疲劳寿命  fatigue life

<动态>在设定条件下对试样或产品施加变形，使其产生规定的疲劳破坏程度所需的变形次数。

纤维填料  fibrous filler

具有高长宽比的柔性填料（3.196）。

新鲜胶乳  fresh latex；field latex

- 田间胶乳

含有或不含保存剂的未经浓缩或任何其他加工的天然胶乳。

填料  filler

为了技术或经济目的，可以以相对大的比例加入橡胶或胶乳中的粒状固体配合剂。

填充率、填充系数  fill factor, filling factor

填充的橡胶混炼胶（3.105）占密炼室体积的比例，以百分比表示。

终混炼  final mixing

在橡胶混炼过程中加入硫化剂的生产混炼阶段。

超细橡胶粉  fine powdered rubber

<回收>用做填充剂或填料的颗粒极小的硫化橡胶粉末。

- 它主要由最大不超过0.1mm的非球状小颗粒组成。

参见橡胶碎片（3.86），拉长橡胶粒（3.170），橡胶粒（3.237）和硫化橡胶粉（3.241）。

细粉  fine

<炭黑>在规定的条件下通过孔径为125μm筛子的附聚体、颗粒或颗粒碎片。

标准ISO 1435给出了细粉含量的测定方法。

一级转变  first-order transition

状态的变化，通常与聚合物中的结晶或熔融同义。

裂纹  fissure

<多孔材料>多孔材料中的裂口或裂纹。

阻燃剂  flame retardant

为抑制或延缓火焰的出现和（或）降低传播（蔓延）速度而在橡胶中添加的配合剂或处理剂。

使用阻燃剂并不一定能抑制火灾。

飞边  flash

溢出胶 spew

在模具结合处，超出模制品表面的过量材料。

参见开模回缩，主流道余胶。

合模线  flash line

溢料线  spew line

在模具部件接合处形成的出现在模制品表面的线。

屈挠寿命  flex life

使以规定方式屈挠的试样达到规定的破坏程度所需的循环次数。

屈挠试验机  flexometer

对试样施加循环变形的机器，该循环变形可是压缩、拉伸或剪切，或它们的任何组合，包括弯曲运动。

在一些国家，本术语仅适用于测量温升和（或）生热效应的机器。

絮凝剂  flocculant

<胶乳>加到胶乳中引起絮凝作用的物质。

絮凝作用  flocculation

<胶乳>使橡胶松散凝聚、部分凝结分布于胶乳液相中的过程（该过程有时是可逆的）。

流纹  flow line

<模制>在模制过程中，在流动方向由流动引起的可以看到线痕。

流痕  flow mark

<模制>在模压制品上因流动前沿不完善的熔融而产生的痕迹或线条。

泡沫橡胶  foam rubber

通常为用液体原材料制造的主要由内部互联小泡构成的多孔橡胶。

此术语在商业上也用于由固体材料（如热塑性橡胶）制造的某些发泡产品。

- 海绵橡胶，发泡橡胶，胶乳海绵，聚氨酯海绵。

泡沫稳定剂  foam stabilizer

<胶乳>在制备乳胶泡沫时用以在胶凝、干燥和硫化期间稳定发泡的配合胶乳的配合剂。

发泡剂  foaming agent

<胶乳>在生产乳胶泡沫时,用以促进在乳胶中产生气泡的配合剂。

杂质  foreign matter

污染  contamination

产品中的非预期材料。

模型  former

用以通过浸渍/沉积成型或包覆生产橡胶制品，其后将制品从其上脱下的造型物体。

配方  formulation

制备混炼胶所使用的配合剂及其份额的一览表。

游离硫  free sulfur

在混炼胶和硫化橡胶中未被结合的硫。

实际上，测定游离硫的方法包括元素硫，也可包括一些配位键结合的活性硫，例如在秋兰姆二硫化物和多硫化物中的那种硫。

擦胶  friction coating, frictioning

<行为>在压延机上通过剪切作用将橡胶涂层涂覆到纺织物上，从而使涂覆材料渗透纺织物。

辊筒速比  friction ratio

开炼机、压延机或精炼机的两个相邻辊筒表面速度之比。

起霜  frosting

泛白

在暴露于空气的橡胶表面上因臭氧作用而形成一种无光的霜状外观。

气相二氧化硅  fumed silica

由四氯硅烷高温水解得到的无定形粒子(3.341)组成的物质。

炉法炭黑  furnace carbon black

油炉法炭黑 oil-furnace carbon black

将碳氢化合物注入到高速燃气流中，经裂解反应生成的一类炭黑。

气体渗透  gas permeability

在扩散和吸附作用下气体在物质中的传递。

标距  gauge length

标记之间的已知距离。

凝胶  gel

<胶乳>在人为地凝聚胶乳的初期形成的夹持着液体的胶粒基质。

凝胶体橡胶  gel rubber

不溶于选定溶剂的那部分橡胶。

一种聚合物凝胶（3.226）。

凝胶化  gelling

<胶乳>形成凝胶的过程。

凝胶剂  gelling agent

<胶乳>用于形成胶凝作用的物质。

通用橡胶  general-purpose rubber

大批量生产的非耐油型橡胶。

示例：天然橡胶（3.319）或苯乙烯丁二烯橡胶。

玻璃化转变  glass transition

二级转变 second-order transition

材料由粘流态或橡胶态转变为脆性的玻璃态的可逆物理变化。

通常将发生这种转变的温度范围的中点称为“玻璃化转变温度”。

高夫-朱尔效应  Gough-Joule effect

硫化橡胶凭借在应力下受热收缩所展现出的可逆特性。

如果橡胶在应力下受热，其弹性模量随温度的增加而增加。类似地，如果橡胶在恒定应变下受热，将会承受更大应力。这种效应在低温下不会出现，对于大多数填充混炼胶也不会出现。

接枝共聚物  graft copolymer

有一种以上的单体（3.301）衍生出的接枝聚合物（3.234）。

参见接枝聚合物（2.234）。

[来源：IUPAC]

接枝聚合物  graft polymer

其分子具有作为侧链连接到主链上的一种或一种以上链段的聚合物，除连接点外，这些侧链具有不同于组成其主链的构造单元的构造或构型特征。

[来源：IUPAC]

接枝橡胶  graft rubber

通过反应将给定单体(3.301)或低聚物连接到聚合物链上的改性聚合物。

压延效应  grain

单向性

由橡胶和（或）填料粒子的单向取向导致的材料各向异性现象。

造粒橡胶  granulated rubber

<原材料>由粒化过程制造的颗粒状生胶或配合橡胶。

橡胶粒  granulated rubber

<硫化橡胶><回收> 经粒化废硫化橡胶制造的颗粒尺寸相对较大的粒状硫化橡胶。

- 它主要由大小为1mm～10mm的非球状颗粒组成。

参见橡胶碎片，拉长橡胶粒，超细橡胶粉，硫化橡胶粉。

未硫化的 green

生的

<形容词>混炼胶或产品在其硫化前的最终状态。

未硫化橡胶强度  green strength

胶料强度

生橡胶或未硫化橡胶抗拉伸变形或断裂的性能。是一种衡量生橡胶或未硫化橡胶在加工和制造过程中抗变形能力的量度。

标准ISO 9026给出了生橡胶或未硫化橡胶的胶料强度的测定方法。

硫化橡胶粉 ground vulcanized rubber,  crumb,  powdered rubber

<回收>主要用作填充剂或填料的中等大小颗粒状硫化橡胶粒。

- 它主要由大小为0.1mm～1mm的非球状颗粒组成。

参见橡胶碎片，拉长橡胶粒，超细橡胶粉，橡胶粒。

银菊橡胶  guayule rubber

从灌木银胶菊（Parthenium argentatum）萃取的橡胶或树脂中分离出的顺式聚异戊二烯。

纯胶混炼胶 gum compound

纯胶料 gum stock

只含有必要量的硫化所需的配合剂和少量加工、着色和改进耐老化性能的其他配合剂的混炼胶。

浸胶  gum dipping

通过浸没在橡胶溶液中的方式，用橡胶浸渍织物的过程。

古塔波橡胶  gutta-percha

从山榄科的树得到的以反式聚异戊二烯为主的硬质热塑性物质。

H抽出法试验  H pull test

通过测量将单根帘线从硫化橡胶（3.541）中抽出所需的力来评估硫化橡胶与织物帘线之间粘合强度的方法，此力沿着帘线纵轴方向施加。

两端的橡胶块与中间连接的帘线构成的试样（3.517）形似字母“H”。

硬度  hardness

抗压入性能。

生热  heat build-up

热积累

由于滞后作用，在材料内部产生的导致温度升高的热能的积累。

热敏剂  heat sensitizer

<胶乳>只有在高温度下才起作用的胶凝剂。

热敏浸渍  heat-sensitive dipping

<胶乳>将模具或模型浸泡在含有配合剂的配合胶乳中的浸渍过程，所含的配合剂在高温下能使胶乳胶凝。

加热减量  heating loss

<炭黑>炭黑在规定温度下加热规定时间的质量损失（百分比）。

国家标准GB/T 3780.8给出了加热减量的测定方法。

均聚物  homopolymer

由一种单体生成的聚合物。

[来源：IUPAC]

超弹性模型  hyperelasticity

用于描述橡胶的非线性应力应变（3.486）关系的数学本构模型。

[来源：IUPAC]

滞后  hysteresis

反映在一个完整的变形-松驰的循环内能量损耗的现象。

滞后损失  hysteresis loss

在一个完整的变形-松驰的循环内机械能量的损耗，通常表现为温度的升高。

抗冲击性能  impact resistance

在冲击力下抗破碎性能。

内含物  inclusion

嵌在产品中的物质。

单个颗粒强度  individual pellet crush resistance

<炭黑>在规定条件下破碎或压碎单个炭黑颗粒所需的力。

标准GB/T 14853.6给出了单个颗粒破碎强度的测定方法。

惰性填料  inert filler

无补强作用的填料。

抑制剂  inhibitor

用来防止或抑制化学反应的物质。

注塑成型  injection moulding

用一个与模具闭合力无关的压力将胶料从塑化腔压到闭合模具中的成型方法。

镶块  insert

由金属或其他材料制成的可以放入模具中使模制品形成特定形状的零件。

密炼机  internal mixer

密闭式炼胶机

在封闭腔中装有一个或几个转子的用于塑炼和（或）混合、分散配合剂至橡胶中的带温度控制装置的机器。

橡胶国际硬度  international rubber hardness degrees,

IRHD

硬度的度量，其值由在规定的条件下从给定压头对试样的压入深度导出。

IRHD的标度是：0度表示材料未显示出可测量的抗压入性，100度表示材料未显示出可测量的压入。该标度在标准GB/T 6031中作了充分的描述。

吸碘值  iodine adsorption number

<炭黑>在规定的试验条件下每千克炭黑吸附碘的质量（克）。

此属性是炭黑的表面积。标准ISO 1304给出了一种吸碘值测定的方法。

各项同性  isotropic

在所有方向上都具有相同物理性质的。

熔结痕  knit mark

熔结线  knit line

两股流体流动前沿已经汇聚，但没有密切融合的部位形成的在模制品表面可见的痕迹。

结块  knuckle

聚合物内存在白斑导致天然橡胶混炼胶内出现节结或不均匀。

KOH值  KOH number

<胶乳>与含100克总固物的胶乳中的氨化合的酸根相当的氢氧化钾的克数。

GB/T 8297-2001给出了KOH值测定的方法。

乳胶  latex

聚合物材料的乳化水分散体。

胶乳海绵  latex foam

用胶乳制造的泡沫材料。

沥滤  leaching

<胶乳>为了除掉水溶性物质，从而提高透明度，防止亲水材料喷霜（3.60），提高电阻率和降低吸水性，对胶乳制造的产品进行水洗的过程。

极限阈值应变  limiting threshold strain

<静态臭氧试验>在规定的暴露条件下，低于它出现臭氧龟裂所需的时间就会非常明显地增加并且实际上变成无限长的拉伸应变。

GB/T 7762给出了极限阈值应变的测定方法。

线型聚合物  linear polymer

单体单元之间相互连接形成的并没有分支的链状聚合物。

液体床硫化介质 liquid curing medium

LCM

盐浴   salt bath

无机盐的低共熔混合物，使用其熔融相作为加热介质，用于连续硫化橡胶混炼胶，通常紧接挤出之后。

常用的盐为亚硝酸钠和硝酸钾

对数衰减率 logarithmic decrement

Λ

阻尼振动中同侧两个相邻振幅之比的自然对数。

损耗角  loss angle

δ

在均匀正弦变形中应变滞后于相内应力与异相应力和失量程度的度量，异相应力由材料的黏性引起。

损耗角越大，滞后损失越大。

损耗剪切模量 loss shear modulus

G″

超前剪切应变相位90°的剪切应力分量与剪切应变之比。

损耗杨氏模量 loss Young’s modulus

E″

超前法向量应变相位90°的法向应力分量与法向应变之比。

批  lot

在同一条件下生产的一定数量的材料。

批样品  lot sample

从在同一条件下生产的一定数量的材料中抽取的具有代表性的部分。

主链改性  main-chain modification

作为硫化或其他反应的结果沿着聚合物链导入的不同于交联的化学变化。

硬度递增硫化  marching modulus cure

步进硫化 marching cure

在硫化温度下，模量迅速增高，但未达到最大值时即转为持续慢速提高模量的硫化类型。

母炼胶  masterbatch

母胶  mother stock

预分散  predispersion

橡胶和一种或多种配合剂按规定比例掺合的良好分散的配合料，是制备最终胶料或混炼胶时的原料。

此术语通常用于含有填料和（或）填充剂以及特定的其他配合剂、但不带有硫化体系的橡胶胶料。使用母炼胶能简化加工或（和）提高成品性能。

塑炼  mastication

通过机械功（剪切）和大气中氧的作用，有时辅以塑解剂和热，使生橡胶或混炼的橡胶的分子量不可逆下降的过程。

熟成  maturation

<胶乳>在进一步加工前控制性贮存。在贮存期间，让气泡逸出，橡胶粒子部分预硫化。

机械调节  mechanical conditioning

试验前使试样变形的规定程序。

参见：载荷冲击。

机械疲劳极限  mechanical fatigue limit

<形变循环>在无化学侵蚀且不明显地缩短疲劳寿命的情况下，试样或产品所能承受的最大重复应变。

机械稳定性  mechanical stability

<胶乳>在规定条件下，胶乳受机械剪切时的抗凝结性能。

- 机械稳定度 mechanical stability time; MST

- <浓缩胶乳>在规定的试验条件下，产生可见絮凝所需的时间。

从开始搅拌至终点的时间以秒表示, ,GB/T 8301给出了浓缩天然胶乳机械稳定度的测定方法。

熔融混炼  melt mixing

在热塑性材料熔点以上的温度下进行橡胶和塑料组分混合的热塑性橡胶共混物的生产。

熔融混炼是生产热塑性硫化胶的动态硫化的关键过程。此过程确保硫化橡胶粒嵌入塑料材料基质中的良好的相形态。

记忆  memory

形状记忆  shape memory

橡胶形变后恢复其原始尺寸和形状的能力。

微晶纤维素  micro-crystalline cellulose

酸水解制得的排列纤维素聚合物（粒径为1µm-100µm）。

用作半增强填料（3.438）。

微型硬度  microhardness

使用比常规仪器压头小施力小的仪器测量的因尺寸太小而不能用常规仪器测量的试样或薄胶片的硬度。

微型硬度涉及的是所使用的仪器和程序，而不是橡胶的性能。

迁移污染  migration stain

<橡胶>橡胶在不与其直接接触的物体任一部分表面所产生的污染。

开放式炼胶机  mill, two-roll mill

开炼机

进行塑炼、混炼、掺合、热炼或压片时用的带有两个对转辊筒的机器。该机器的辊筒可频繁加热或冷却，通常以不同的速度驱动，并具有可调的辊距。

矿物填料  mineral filler

矿物源配合剂。

例如：陶土、碳酸盐和硅酸盐。

矿物橡胶  mineral rubber

源自石油沥青, 用作增粘剂、软化剂或增量剂的配合剂。

该术语是个误称，矿物橡胶不是一种橡胶。

胶料  mix

任何形态的橡胶与其他配合剂的混合物。

此术语可用于不完全的橡胶混炼胶。

混炼机  mixer

搅拌机

通过机械功（剪切）的作用，将配合剂混合分散进橡胶以形成胶料或混炼胶的机器。

模量  modulus

在规定的形变条件下刚度的度量。

此术语不宜单独使用，宜前置变形的型式，例如，压缩模量或剪切模量。

单体  monomer

其分子能与同类或不同类的分子反应形成聚合物的低分子量物质。

单体单元  monomeric unit

聚合过程中单个单体分子构成的单元。

门尼焦烧  Mooney scorch

用门尼剪切圆盘黏度计测定的橡胶混炼胶的早期硫化特性的量值。

国家标准GB/T 1233给出了早期硫化特性测定的方法。

门尼黏度  Mooney viscosity

用门尼剪切圆盘式黏度计测定的生橡胶或橡胶混炼胶黏度的量值。

国家标准GB/T 1232.1给出了门尼黏度测定的方法。

模腔  mould cavity

用于橡胶成型的封闭模具内的空间。

模具垢  mould fouling

在模具表面累积的沉淀物。

模痕  mould mark

模具在制品表面留下的压痕。

模具叠合度  mould register

当模具封闭时模具部件的对中精度。

模压  moulding

<过程>通过施加压力，通常伴随加热，使材料在模具中成形的过程。

模压制品  moulding

<产品>模制的产品。

成型周期  moulding cycle

生产一套（3.440）成型制品所需工序的完整操作程序。

模压收缩  moulding shrinkage

在标准温度下测量的模制品与对应模腔的尺寸之差。

马林斯效应  Mullins effect

橡胶样品或组件在使用或测试中经过最初几次载荷循环后发生的挺性损失和弹性模量降低的现象。

参见载荷冲击，机械调节。

多腔模具  multicavity mould

在一个周期内能生产几种产品的模具。

多层平板硫化机  multiplaten press； multidaylight press

上下压板之间有浮动压板（3.364）从而提供多于一个的模压（3.309）空间的平板硫化机（3.383）。

环烷油  naphthenic oil

通常含有30%～45%质量份环烷烃的烃类操作油。

自然老化  natural ageing

在使用条件下的老化。

自然老化发生在室内外，而术语“天候老化”用于室外暴露老化。

浓缩天然胶乳  natural latex concentrate

含有氨和（或）其他保存剂并经过某种工艺浓缩的天然胶乳。

天然橡胶  natural rubber

从植物源巴西三叶橡胶树采集的顺式1，4-聚异戊二烯。

天然橡胶也由其他植物来源。

缩颈  necking

材料在拉伸应力下可能出现的局部断面缩小。

回缩  nerve

生橡胶或未硫化橡胶混炼胶对变形的弹性抵抗。

回缩通常影响压延胶片厚度、挤出胶尺寸及表面特性。

网络  network

通过橡胶分子的链间或链内键合和链缠绕的共同作用形成的三维网络结构。

氮吸附比表面积  nitrogen adsorption specific surface area

通过氮吸附试验设备测得的材料比表面积。

- ISO 18852、ISO 4652和ISO 5794-1给出了氮吸附比表面积测定的规定的试验方法。

材料示例有炭黑、二氧化硅或氧化锌。

辊距  nip

在开炼机或压延机辊筒中心线上辊筒表面之间的径向间隙。

也可定义为，开炼或压延材料用的辊筒间的距离。

额定混炼容量  nominal mixer capacity

可用于混合程序的自由体积。

标准混炼量  nominal mixer capacity

混炼过程中能够使用的总自由容积的一部分；对带有切向转子的密炼机的标准辊炼量是总自由容积的0.75 倍。

非生产性混炼  non-productive mixing

将橡胶与填料（3.196）和（或）填充剂（3.182）以及某些其他成分混炼但无硫化体系（3.544）参与的工艺阶段。

非污染型抗臭氧剂  non-staining antiozonant

主要用于非炭黑混炼胶中以迟延臭氧老化，且变色最小的配合剂。

非硫磺硫化体系  non-sulfur vulcanizing system

不用游离硫或硫给予体交联的硫化体系。

合模错位  off-register, mismatch, off-set

由于模具的一部分相对于另一部分作侧向移动而造成模型制品的结构变形。

吸油值  oil absorption number

OAN

用于表征炭黑（3.75）结构（3.493）的值。

- ISO 4656给出了试验方法。

也可根据ISO 19246用二氧化硅测定OAN。DOA吸油值用于表示二氧化硅填料（3.196）的聚集体和团聚体形成的空隙体积

充油橡胶  oil-extended rubber

含较高比例操作油的生橡胶。

在100质量份的橡胶聚合物中，油的比例通常超过15份。

开孔  open cell

没有完全被其薄壁封闭因此与其他孔眼或外界相连通的孔眼。

开孔多孔材料  open-cell cellular material

基本上所有的孔眼都相互连通的多孔材料。

最适硫化  optimum cure

正硫化

使若干期望性能达到较佳平衡或选定性能达到最佳值所需要的硫化条件。

有机填料  organic filler

从生物来源获得的颗粒物质。

圆盘振荡硫化仪  oscillating-disc curemeter

施加于橡胶混炼胶的力由嵌入试样里的振荡圆盘产生，而试样置于带压的密封模腔内的一种硫化仪。

过硫  overcure

超过正硫化点的硫化状态。

过硫一般起因于硫化时间太长、硫化温度太高、二次硫化、硫化剂过量等。

臭氧龟裂  ozone cracking

在拉伸应变下的橡胶表面因臭氧作用而形成裂纹。

臭氧龟裂垂直于拉伸应变的方向，通常出现在主链不饱和的橡胶上。

浅色绉胶片  pale crepe rubber

新鲜胶乳经漂白、凝固、凝块压绉、50℃热风干燥等工艺步骤制成的浅黄色胶片。

石蜡油  paraffinic oil

大部或全部由链烷烃构成的烃类操作油。

粒子  particle

<炭黑>聚集体中可辨别出的球形或类球形的最小单元。

粒子通常聚结成聚集体。

粒子粗糙度指数  particle rugosity index

轮廓（实际）表面积与表面正交面积之比。

颗粒橡胶  particulate rubber

加工成带或不带防止在生产、运输或储存期间结块隔离剂涂层的颗粒集合体的硫化或未硫化橡胶。

隔离剂  partitioning agent

用于粉末橡胶生产的使颗粒间相互隔离的物质。

配料份数  parts per hundred rubber,

pphr

phr

每一百质量单位的弹性体中加入配合剂的质量。

橡胶胶料配方通常以pphr表示。

- 百万分之（几）parts per million

ppm

phr

NMR谱图中的单位，用于相对于参考标准点0ppm的化学位移。化学位移和氢原子发生共振的频率相关。

核磁共振波谱是原子核对施加的射频吸收的关系图。

佩恩效应  Payne effect

填料（3.196）增强的橡胶混炼胶（3.105）在小应变振幅下动态模量随应变（3.486）振幅（3.487）增大而减小的现象。

颗粒  pellet

<炭黑>为便于输送和加工而制成的附聚物。

颗粒尺寸分布  pellet size distribution

<炭黑> 炭黑颗粒通过一组特制的筛眼逐渐变小的过滤筛，留在筛上的颗粒的百分率。

标准GB/T 14853.5给出了炭黑颗粒尺寸分布的测定方法。

造粒炭黑强度  pelleted carbon black strength

堆积强度  mass strength

在规定条件下炭黑颗粒粘结在一起的能力。

标准ASTM D 1937给出了一种炭黑颗粒强度的测定方法。

穿透污染   penetration stain

<橡胶>与橡胶表面相接触的材料的外表面即另一面产生的污染。

一种回收炭黑（3.75）。

塑解剂  peptizer

在机械力或热或二者协同作用下，为通过化学作用加速橡胶软化而应用的小剂量配合剂。

腐坏  perish

橡胶制品（3.426）的破坏和（或）龟裂。

百分比伸长率  per cent elongation

具有均匀横截面的试样（3.517）或其指定部分的伸长率，以原始长度的百分率表示。

永久变形  permanent set

应力消除后橡胶材料残留的不可恢复的变形。

过氧化物硫化  peroxide cure

利用有机过氧化物产生的自由基进行橡胶交联（3.129），从而在聚合物链之间形成直接的共价键。

颜料  pigment

用于着色的不溶性配合剂。

不鼓励将使用“pigment”作为“compounding ingredient”的代用词。

针眼  pinhole

材料表面上直径非常小的孔眼。

对于薄膜片来说，小孔通常穿透其整个厚度。

塑性  plasticity

用撤除变形力后变形的保持率表示的原料橡胶或未硫化橡胶混炼胶的特性。

高塑性意味着基本上保持变形。

可塑度  plasticity number

塑性的度量，取决于试样在规定的压力、时间和温度条件下经受形变后的高度。

塑性保持指数  plasticity retention index，PRI

抗氧指数

<天然生胶>试样在140℃的热空气中老化30 min后的塑性值与老化前的的塑性值之比。

GB/T 3517规定了塑性保持指数(PRI)的测定方法。

增塑剂  plasticizer

用于提高，特别是在低温下提高橡胶或其制品柔软性的配合剂。

塑性计  plastimeter

测量生橡胶或胶料塑性的仪器。

英文中另有一词，plastometer，往往用作塑性计plastimeter的同义词。但是，有些称为plastometer的商品化仪器并不测量塑性，而是测量在一固定负荷下产品上所产生的压陷深度。

平坦性硫化  plateau cure, flat cure

在硫化温度下，模量达到最大值后在相当长的一段时间内基本上保持不变的硫化类型。

平板  platen

在硫化机中，用来给一个或多个模具的加热加压金属平板（或箱）。

平板硫化机  platen press, daylight press

带有两层或多层重叠加热平板，板间可加压模具的硫化机。

剥胶  plucking

与第二个表面分离时，将分离的部分从橡胶表面撕下。

聚加成反应  polyaddition

多官能单体通过逐步聚合且并不消去其他产物而形成大分子的反应。

- 例如，二异氰酸酯与二醇反应生成聚氨基甲酸酯，二异氰酸酯与二元胺反应生成聚脲。

参见加成聚合（3.9）。

多环芳烃  polycyclic aromatic hydrocarbon

PAH

由两个或多个芳香环组成，其中某些碳原子为两个或多个环所共有的有机化合物（3.105）。

聚合物  polymer

由以一定数量的彼此连接的一类或几类原子或原子团(结构单元)多次重复为特点的分子构成的物质，原子或原子团的数量要足以提供一组在增加或去掉一个或几个结构单元的情况下也无明显变化的性能。

[来源：IUPAC]

聚合  polymerization

将单体或单体的混合物转化成聚合物的过程。

具体定义见加[成]聚[合]，乳液聚合，溶液聚合，定向聚合以及聚加成反应。

[来源：IUPAC]

聚氨酯  polyurethane

聚氨基甲酸酯

多元醇和异氰酸酯的聚合反应产物，具有两个或多个使链延伸的异氰酸酯基团。

分为液体混炼型和固体混炼型。

微孔材料  poromeric material

能透过空气和水蒸汽但通常耐水渗透和耐磨的合成革状材料。

消费后回收物质  post-consumer recycled content

消费后材料  post-consumer material

PCR

家庭或商业、工业和机构设施作为产品的最终用户所产生的不能再用于其预定用途的材料，包括从分销链返回的材料。

二次硫化  post cure

为了完成硫化过程或提高橡胶的一种或几种性能水平而在第一次硫化之后利用余热或者热和（或）辐照进行的处理。

工业后回收物质  post-industrial recycled content

消费前材料  pre-consumer material

PIR

在制造过程中从废物流中转移的并能够在产生的同一过程中回收的材料，不包括在制造过程中产生的如返工、再研磨或废弃材料的再利用。

活性期  pot life

罐存时间

反应液的热固性组分仍保持适合于其预定应用的时间。

倾倒密度  pour density

每单位体积散装胶粉、炭黑颗粒或其他不连续的固体材料的表观质量。

粉末橡胶  powdered rubber

<原材料>颗粒状生胶或配合橡胶。

沉淀二氧化硅  precipitated silica

沉淀水合二氧化硅  precipitated hydrated silica

可溶性硅酸盐水溶液沉淀得到的以无定形粒子存在的物质。

早期凝块  precoagulum

<胶乳>由于胶乳部分偶然凝固而产生的凝结物。

保存剂  preservative

防腐剂

<胶乳>为防止腐败和伴生凝块而在浓缩前后添加到未配合的胶乳中的物质。

防腐胶乳  preserved rubber latex

保存胶乳

为防止腐败和伴生凝块而处理过的胶乳。

平板硫化机  press

由加热平板（3.364）组成的对模具施加压力的设备。

参见平板硫化机（3.365）。

预硫化  prevulcanization, precure

<胶乳>将配合胶乳硫化使其保持分散乳液特性的过程。

预硫化胶乳只需干燥便可形成连续、稳定的产品。

预硫化抑制剂  prevulcanization inhibitor

防焦剂

能延长混炼胶在加工和硫化温度下无明显交联的时间，而在硫化温度下对硫化速度的影响可忽略的配合剂。

预硫化抑制剂与迟延剂的不同之处在于，前者只延长交联开始之前的时间，而许多迟延剂则整个抑制硫化反应因而降低硫化速度。

预硫化胶乳  prevulcanized rubber latex

粒子已部分或完全硫化的胶乳。

预硫化胶乳只需干燥便可形成连续和稳定的胶膜。

主促进剂  primary accelerator

用于硫化体系的基本促进剂。

底层涂料  primer

涂在非橡胶部件上以改进橡胶混炼胶（3.105）与非橡胶部件之间粘合强度的增粘涂层。

操作油  process oil

从石油或其他来源获得的用作增量剂或加工助剂的烃类油。

加工性能  processability

生橡胶或配合橡胶被橡胶加工机械加工的相对难易程度。

加工助剂  processing aid

改善橡胶混炼胶或胶料加工性能的配合剂。

涂覆  proofing

<行为>为阻止流体渗透或提供其他特殊的防护性能而向织物涂覆以适当的橡胶混炼胶的过程。

热裂解炭黑  pyrolitic carbon

主要由炭构成的，由橡胶热降解生成的炭颗粒。

一种回收炭黑（3.75）。

生橡胶  raw rubber, virgin rubber

通常成包提供的作为制造橡胶制品原材料的天然橡胶或合成橡胶。

- 通常不加配合剂，但有时也可含配合剂，例如：加油或填料的母炼胶。

参见充油橡胶。

回弹率  rebound

一个运动物体撞击橡胶试样（3.517）时返回能量与施加能量的百分比。

参见回弹性（3.408）。

再生橡胶  reclaimed rubber, reclaim

经热、机械和（或）化学作用塑化的硫化橡胶，主要用作橡胶稀释剂、增量剂或加工助剂。

参见脱硫，回收橡胶。

再生剂  reclaiming agent

在橡胶再生过程中加入的促进并最佳化该过程的物质。

复原度  recovery

橡胶制品在发生弯曲、扭曲或其他形变后回复到其原来尺寸的程度。

回收物质含量  recycled content

重新加工过的材料组成的橡胶制品（3.426）重量的一部分。

回收橡胶  recycled rubber, recyclate rubber

从废橡胶中得到的可再利用的橡胶材料。

可再利用颗粒硫化橡胶  recycled vulcanized particulate rubber

被加工成具有不同形状、尺寸和尺寸分布的颗粒的可再利用硫化橡胶。

参见橡胶碎片，拉长橡胶粒，超细橡胶粉，橡胶粒，硫化橡胶粉。

精炼机  refiner

加工再生橡胶、加工略有焦烧的混炼胶和破碎杂质这类作业所使用的具有高速比的开炼机。

补强剂  reinforcing agent

用于提高橡胶抗机械力作用的配合剂。

补强填料  reinforcing filler

基本上与硫化过程无关的，增加橡胶的挺度以及撕裂强度和耐磨等性能的填料。

相对体积磨耗量  relative volume loss

经过同样磨耗（3.1）试验后，与标准试样相比橡胶试样（3.517）的体积减小。

ISO 4649给出了用旋转辊筒式磨耗机测定相对体积损失的方法。

脱模剂  release agent, mould lubricant

<模压用>为使产品容易从模具中取出，而涂于模具内表面或加到待模制材料上的物质。

芳香剂  re-odorant

添加到橡胶中以赋予橡胶一种特殊香味的物质。

回弹性  resilience

在变形试样迅速（或瞬时）完全复原时输出能量与输入能量之比。

树脂  resin

分子量较高但不确定的具有一特定熔融范围的有机材料。

树脂可用作软化剂、增粘剂、加工助剂、补强剂和硫化剂。

树脂橡胶  resin rubber

加入了树脂以增加硫化橡胶的硬度，而不引起不期望的加工过程中抑制流动的胶料黏度增加的橡胶混炼胶。

在许多国家，此术语应用于制造鞋靴类的高聚苯乙烯树脂增强的混炼胶。

迟延剂  retarder

防焦剂

减小橡胶混炼胶过早硫化倾向所使用的配合剂。

硫化返原  reversion

由于继续暴露于硫化温度下而引起的过硫时出现的硫化胶模量和与模量有关的性能缺氧性变质。

硫化返原是因交联密度减小所致。

返原硫化  reverting cure

峰形硫化  peaky cure

当硫化胶模量达到最大值之后，再将其继续置于硫化温度下，引起模量下降的硫化类型。

烟胶片  ribbed smoked sheet；RSS

将天然胶乳通过加酸凝固、凝块压片和熏烟干燥等工作步骤，制成的表面有棱形花纹的胶片。

辊筒  roll

构成压延机或炼胶机的主要旋转件的圆筒。

室温硫化 room-temperature vulcanization

冷硫化 cold cure

RTV

在室温或接近室温的温度下进行的硫化。

此硫化通常不发生，需要使用特殊的硫化体系。

均方根应变   root-mean-square strain

一个变形周期内平均应变平方平均值的平方根。

对于对称正弦应变，均方根应变等于应变幅值除以 。

均方根应力  root-mean-square stress

一个变形周期内平均应力平方平均值的平方根。

对于对称正弦应力，均方根应力等于应力幅值除以 。

无转子硫化仪  rotorless curemeter

由构成放置试样的模腔的两模之一振动产生施加到橡胶混炼胶上的力的一种硫化仪。

橡胶  rubber

<产品>柔性并具有弹性（3.163）的聚合物材料族。

- 橡胶在受应力时能够发生显著形变，但当撤除该应力后能迅速回复到接近其原始形状。橡胶通常由（固体或液体）材料的混合物制成，且在大多产品中，主体聚合物由化学键或物理键所交联。

在海关中，“橡胶”在国际协调体系的第40章里定义为“……产品，硫化或未硫化的或硬天然橡胶，巴拉塔树胶，古塔波橡胶，银菊橡胶，糖胶树胶以及类似的天然树胶，合成橡胶，从石油中提炼的硫化油膏和此类回收物质”。参见3.421。

橡胶  rubber

<原材料>构成许多橡胶制品中使用的混炼胶主体的天然或合成弹性聚合物（弹性体）。

胶包  rubber bale

为贸易或运输而加工成的生胶块。

橡胶助剂  rubber chemical

用于硫化（3.524），防止降解、促进加工以及产生特殊性能的配合剂（3.106），通常用量较少。

示例：橡胶助剂包括促进剂（3.5）、抗氧剂、抗臭氧剂和发泡剂（3.61）。

橡胶烃  rubber hydrocarbon

仅由碳和氢构成的弹性体。

此术语用于化学分析和作为在橡胶配料中除去其他物质后橡胶含量的度量。

胶乳  rubber latex

橡胶粒子的胶体水分散体。

橡胶制品  rubber product

因某一特殊用途而设计并通过配合和（或）模制、挤出、涂胶、浸胶或其他方法由橡胶或胶乳制成的成品或半成品。

某一橡胶制品可几乎全部由橡胶制成，例如：医用手套；或者也可以包含除橡胶外的其他构成（如增强材料），例如，在橡胶涂覆织物，轮胎，钢板层压桥梁支座，或装配金属接头的橡胶软管中。橡胶制品通常由橡胶工业制造。

橡胶加工烟气  rubber process fumes

橡胶混炼胶（3.105）在工业加工过程中排放到工作场所大气中的各种挥发性物质，其成分取决于混炼胶的配方（3.217）、采用的加工技术以及相关的工艺参数。

术语“橡胶加工产生的挥发性物质”具有相同的含义，可用于代替“橡胶加工烟气”

上胶  rubberize

用橡胶混炼胶来浸渍和（或）涂覆基材。

样品  sample

从一批（3.280）中取得的一件或几件产品，旨在提供该批产品的信息，并可作为判定该批产品及其生产工艺的依据。

斯瓦兹值  Schwartz value

在特定的机械调节（3.287）后，胶乳（3.425）丝模量（3.300）的测量值。

ISO 2321规定了橡胶丝试验方法。

焦烧  scorch

硫化的过早开始。

通常指不希望出现的橡胶混炼胶的过早硫化。

熟粒子  scorch mark

加工过程中由过早硫化产生的表面缺陷。

载荷冲击  scragging

<行为>使产品或试样在应力作用下经受若干次机械形变周期，该应力大于随后动态测试过程中使用的应力。

参见马林斯效应，机械调节。

废橡胶  scrap rubber

寿终橡胶产品或生产废料形式的生胶，混炼胶，硫化或部分硫化橡胶。

螺杆  screw

用带有一条或几条螺旋沟槽沿着挤出机机筒推进橡胶的旋转部件。

第二促进剂  secondary accelerator,

助促进剂  booster

为获得最适硫化速度和硫化胶性能而与主促进剂一起使用的一种低浓度促进剂。

半有效硫化体系  semi-efficient vulcanizing system, semi-EV system

<二烯烃橡胶>用于二烯烃橡胶的含硫硫化体系，该体系含或不含硫给予体，其促进剂浓度介于普通硫磺硫化体系和有效硫化（EV）体系之间。

半补强填料  semi-reinforcing filler

具有介于补强填料（3.404）和稀释剂（非补强）填料之间属性的颗粒材料。

粒径、表面积、结构（3.493）、极性和反应性介于稀释剂和补强填料之间。

乳清  serum

<胶乳>胶乳的分散介质。

变形  set

完全释放产生变形的力之后剩余的变形。

拉断永久变形  set after break

试样拉伸至断裂后的永久变形。

参见永久变形。

形状因子  shape factor

当橡胶被压缩时，受载荷表面的面积与横向自由扩展表面的组合面积之比。

剪切模量  shear modulus

剪切应力（3.445）除以对应的弹性（3.163）剪切应变（3.486）的商。

剪切强度  shear strength

当橡胶材料处于断裂点时耐剪切力的能力。

剪切应力  shear stress

作用在物体或表面上的外力，产生平行于横截面的应力分矢量；趋向于产生剪切的应力

压片  sheeting

<行为>将橡胶或橡胶混炼胶、浓胶浆或凝固胶乳转变成厚度比长度小的形状的过程。

贮存老化  shelf ageing

在生产与最终使用之间贮存期间的老化。

注射量  shot

在一个模塑周期中将材料注入到模具组合件中的量。

硅烷  silane

四氢化硅（SiH4）。

- 不是有机硅烷偶联剂（3.450）。

在橡胶工业，硅烷通常用于表示有机硅烷。

硅烷偶联剂  silane coupling agent

有机硅烷偶联剂  organosilane coupling agent

通过化学作用使橡胶和硅填料发生键合的物质。

硅烷烃  silanes

化学式为Si(n)H(2n+2)或Si(n)X(2n+2)的一类化学物质，其中X可以是任何非氢原子或分子。

粉碎  size reduction

在室温或高于室温下通过机械手段将硫化橡胶（3.541）磨碎成为更小粒子（3.341）的过程。

硅橡胶  silicone rubber

聚硅氧烷  polysiloxane

由硅原子和氧原子交替组成主要聚合物链（3.369）的耐热橡胶。

银染色  silver staining

与含有游离硫（3.218）的橡胶接触而发生的银表面变色。

贴胶  skim coating,

- topping

<行为>在橡胶与片材之间不产生明显剪切应力的情况下向片材铺放一薄层橡胶混炼胶或胶料的过程。

胶清橡胶  skim rubber

从天然胶乳浓缩过程中分离的胶清中得到的橡胶。

结皮  skin

<多孔材料>在多孔材料表面上比较密实的胶层。

残渣  sludge

<胶乳>未配合的胶乳中的沉积物。

软化剂  softener

为降低胶料的挺性或硫化胶的硬度的而使用的小剂量配合剂。

溶胶体橡胶  sol rubber

可溶于选用溶剂的那部分橡胶。

溶液聚合  solution polymerization

一种或多种单体溶解在溶剂体系中并反应生成聚合物的过程。

溶剂变色  solvent discolouration

<炭黑>与纯溶剂透光率相比，从炭黑溶剂萃取液中获得的滤液在特定波长中的透光率。

标准GB/T 3780.15给出了甲苯萃取液透光率的测定方法（ISO 3858）。

火花试验  spark test

用高压探头测定装配在金属上的橡胶内衬完整性的方法。

专用橡胶  special-purpose rubber

具有能满足特殊工况需求的性能独特的橡胶。

特种橡胶  speciality rubber

一种具有特殊性能的用于苛刻条件的橡胶。

多辐芯型支座 spider

花盘

支撑挤出机机头中心部分的带有三条或更多条筋的部件。

参见双辐芯型支座（3.68）。

辐条纹  spider line

挤出物截面上与芯型支座上的辐相对应的纹路。

海绵橡胶  sponge rubber

用干橡胶混炼胶制造的以开口孔结构为主的多孔橡胶。

参见泡沫橡胶，发泡橡胶。

涂胶机  spreader

使用刮刀将浓胶浆或胶乳分布到片型材料表面上的机器。

涂胶刀  spreader bar, doctor blade, spreader knife

刮刀

用于平整均匀地涂铺浓胶浆或胶乳的刀片。

弹簧常数  spring constant

K

与变形同相的所施加力的分量除以变形。

主流道   sprue

<模具>橡胶混炼胶流入模具的主要进料通道。

主流道余胶  sprue

<材料>在模具通道处从模压制品表面凸出来的多余材料。

参见飞边。

稳定胶乳  stabilized rubber latex

为抑制过早凝固而处理过的胶乳。

稳定剂  stabilizer

<橡胶>为了在干燥、加工和贮存过程中保持或基本保持生橡胶的原始性能值而存在于或添加到生橡胶中的物质。

稳定剂  stabilizer

<胶乳> 混合到胶乳中，防止胶乳中的橡胶粒子特别是在配合和随后的加工过程产生附聚或凝固的物质。

稳定剂可自然地存在于天然胶乳中。

污染  stain

对于特定的定义，见接触污染、萃取污染、迁移污染和渗透污染。

标准混炼胶  standard compound

按照规定的配方，采用标准的参比配合剂和混炼程序制备的混炼胶。

硫化程度   state of cure

根据其结构或性质测量的硫化橡胶在硫化过程中的状态。

硫化罐  steam pan

- 蒸汽硫化罐  steam autoclave

由蒸汽加压的容器。

- 参见硫化罐（3.37）。

用于预成型橡胶制品（3.426）的硫化。

硬脂酸  stearic acid

<橡胶工业> 主要由直链饱和脂肪酸组成的混合物，主要成分包括硬脂酸（C17H35COOH）和软脂酸（C15H31COOH）。

定向聚合  stereospecific polymerization

生成有规立构聚合物的聚合反应。

参见有规立构聚合物。

[来源：IUPAC]

硬化剂  stiffener

用于增加未硫化胶料粘度的配合剂。

贮存硬化  storage hardening

生橡胶和未硫化橡胶在贮存过程中粘度的增加。

贮存硬化可发生在非粘度稳定化的天然橡胶中，与低温结晶不同，热处理对贮存硬化的影响是不可逆的。

贮存期限  storage life, shelf life

贮存寿命

材料或制品生产后在规定条件下存放仍保持其规定性能的时间期限。

应变  strain

物体内因应力而部分形变。

应变幅度  strain amplitude

由平均变形测量的最大变形与未应变试验的自由尺寸之比（仅一侧的平均值）。

应变诱导结晶  strain-induced crystallization

应力应变结晶  stress-strain crystallization

某一些聚合物（3.369）在应力或应变（3.486）作用下部分结晶的能力。

天然橡胶或氯丁橡胶。

滤胶机  strainer

设计用于迫使橡胶或橡胶胶料通过一片或几片筛网以除去固体外来杂质的挤出机型机器。

应力  stress

通过物体的一点作用于给定平面的内力(或力的分量)在该点上的强度。

应力以单位面积力表示。当拉伸、压缩或剪切试验时，应力根据试样相应断面的原尺寸计算。

应力松弛  stress relaxation

恒定应变下应力随时间而下降。

透胶  strike-through

橡胶从涂覆表面向未涂覆表面的透出。

结构  structure

<炭黑>聚集体的性能或特性，由每个聚集体的粒子数、尺寸、形状和粒子结合的紧密程度的总和表示。

苯乙烯-丁二烯橡胶  styrene-butadiene rubber

SBR

由苯乙烯和丁二烯共聚（3.115）制成的通用橡胶（3.230）。

硫化物型硫  sulfide sulfur

作为无机或有机硫化物存在于硫化橡胶中的硫。

硫磺硫化  sulfur cure

通过硫元素[联合活化剂（3.7）、促进剂（3.5）]使二烯烃橡胶（3.151）发生交联（3.129），主要在聚合物（3.369）链之间形成低聚硫键。

硫磺给予体硫化体系  sulfur donor vulcanizing system

没有元素硫存在、硫化时使用的全部硫均由含硫物质提供的硫化体系。

这种硫化体系有时称为“无硫硫化体系”。

日光龟裂  sunlight checking, sunlight cracking

拒用术语：sun checking

橡胶表面由于暴露于阳光下而产生的银纹或龟裂。

表面凹陷  surface depression

由模具垢（3.306）、麻孔、缺胶（laking/lacking？）、滞留空气或局部粘接失效造成的模压制品（3.310）局部轻微凹陷。

表面活性剂  surfactant

加入到胶乳或水分散体中有助于其稳定状态的表面活性助剂。

溶胀  swelling

浸泡在液体中或暴露于蒸汽中的试样的体积增大。

合成橡胶  synthetic rubber

通过非生物方法聚合一种或几种单体生产的橡胶。

黏性  tack

<未硫化橡胶>使未硫化橡胶即混炼胶的接触表面相互粘附的性能。

增黏剂  tackifier

为提高未硫化橡胶黏性所使用的配合剂。

有规立构聚合物   tactic polymer

其分子能够在单一有序排列中以唯一的构型重复单元描述的规整聚合物。[IUPAC]

损耗角δ的正切 tan delta

tanδ

黏性模量与弹性模量之比。

tanδ是耗损因子的度量，也是转化为热量时能量损失的度量。

撕裂  tear

由于在切口、锐利棱角或局部变形处高应力集中引起的橡胶机械性破裂。

撕裂强度  tear strength

沿基本平行于试样主轴方向撕裂规定试样所需要的力。

技术分级橡胶  technically specified rubber；TSR

由巴西三叶橡胶树的胶乳制成的，具有与其相应等级相符性能的天然生胶。

技术分级橡胶通常加工成块状，其级别包括全乳胶、浅色胶、恒黏胶、低黏恒黏胶、5号胶、10号胶、20号胶、10号恒黏胶和20号恒黏胶，见GB/T 8081—2018。

拉伸强度  tensile strength

试样拉伸至断裂过程中的最大拉伸应力。

拉伸应力  tensile stress

拉伸试样所施加的应力。

由施加的力除以试样试验长度原始横截面面积计算。

定伸应力  tensile stress at a given elongation

拉伸模量  tensile modulus

将试样的有效部分拉伸到给定伸长率所需的应力。

参见拉伸应力。

屈服点拉伸应力  tensile stress at yield

应力-应变曲线上出现的应变（3.486）进一步增加而应力不再增加的第一点对应的应力（3.511）。

拉伸疲劳  tension fatigue

在承受反复拉伸应力的试样或制品中通过裂纹增长而引发破裂的过程。

拉伸永久变形  tension set

试样经过拉伸并自由回缩后剩余的伸长。

三元聚合物  terpolymer

由三种不同单体形成的聚合物。

[来源：IUPAC]

试样  test piece

具有合适形状和尺寸的、制备用于试验的材料。

一般也广泛使用单词“test specimen”以及"specimen"表示"试样"。

热裂法炭黑  thermal carbon black

在受控条件下，液态或气态烃类化合物或二者的混合物经在无空气无火焰的情况下，热裂解生产的一类炭黑（3.75）。

热降解  thermal degradation

由于外部供热或内部生热导致的温度升高而造成的降解。

热弹性   thermoelasticity

由温度增加导致的类橡胶弹性。

热塑性弹性体 thermoplastic elastomer

TPE

热塑性橡胶  thermoplastic rubber

在其使用温度下具有类似于硫化橡胶性能的聚合物或聚合物共混物，但可以像热塑性塑料一样在温度提升后进行加工或再加工。

热塑性硫化橡胶   thermoplastic vulcanizate

由动态硫化产生的带有化学交联橡胶相的热塑性弹性体。

热固性聚合物   thermoset

通过加热或其他手段硫化后转变成明显不熔不溶物的聚合物。

热固性的   thermosetting(adj.)

<形容词>能够不可逆地变成基本上不可溶的材料或制品的。

增稠剂  thickener

<胶乳>为增加胶乳或配合胶乳粘度而使用的小剂量配合剂。

临界应变  threshold strain

<静态臭氧试验>橡胶在一给定温度下暴露于给定臭氧浓度的空气中经一给定时间后在其上面不发生臭氧龟裂的最高拉伸应变。

标准GB/T 7762给出了一种临界应变测定的方法。

着色强度  tinting strength

<炭黑>在规定条件下，与一参比炭黑相比，降低白色糊料反射率的能力。

着色强度通常表示为标准糊料与样品糊料反射率的无量纲比，两种糊料都是在规定条件下制备和试验的。标准GB/T 3780.6给出了着色强度的测试方法。

总自由体积  total free volume

转子就位时密炼机（3.263）腔室的容积。

总固体含量  total solids, residue after drying

由质量百分数表示的，在试验条件下不挥发的物质的比例。

国家标准GB/T 8298给出了乳胶总固体含量的测定方法。

总硫含量  total sulfur

存在于材料中的全部硫，不考虑硫的化学形式或来源。

通常用于硫磺硫化橡胶的测量，也可用于单个配合剂。

传递模制  transfer moulding

通过由合模力而形成的压力将与模具成一整体的箱中的橡胶混炼胶压进一个或几个封闭模腔中的模压方法。

超促进剂  ultra-accelerator

快速硫化用的高活性促进剂，常用于低温硫化。

欠硫  undercure

未达最适硫化的硫化状态。

欠硫通常是由于硫化、二次硫化时间过短，硫化温度过低，硫化剂用量不足等因素引起的。

未硫化橡胶  unvulcanized rubber

硫化（3.542）前完全或部分混合的橡胶。

逆混炼  upside down mixing

密炼时在橡胶聚合物前先加入分散填料和油的过程。

聚氨酯海绵  urethane foam

基质材料为聚氨酯的多孔材料。

紫外线吸收剂  UV absorber

通过其吸收紫外线的能力迟延因阳光和/或其他光源的紫外线引起的变质的配合剂。

黏弹性  viscoelasticity

材料中黏性和弹性变形特性的组合，每种特性的相对影响取决于时间、温度、应力和应变速率。

空洞  void

<多孔材料>在海绵材料中无意形成的比特性个体孔眼大得多的空穴。

挥发脂肪酸值  volatile fatty acid number

VFA值  VFA number

<胶乳>与100g总固体物中挥发性脂肪酸相当的氢氧化钾克数。

国家标准GB/T 8292给出了测定挥发脂肪酸（VFA）值的方法。

硫化胶  vulcanizate

硫化橡胶 vulcanized rubber

橡胶混炼胶的硫化产物。

硫化橡胶是描述由硫化而生产的一类橡胶的通用术语，用于分类。

硫化  vulcanization, cure

通过改变橡胶的化学结构（例如交联）而赋予橡胶弹性，或改善、提高并使橡胶弹性扩展到更宽温度范围的过程，该过程通常包括加热。

在某些情况下，此过程进行到橡胶硬化为止，如，硬质胶。

硫化剂  vulcanizing agent, curative, curing agent

在橡胶中产生交联的配合剂。

硫化体系  vulcanizing system

为生产期望的硫化特性和硫化胶性能所使用的硫化剂与按需要添加的促进剂、活化剂、迟延剂等的组合。

热炼  warm-up

<加工>通过机械功（剪切）和加热，降低橡胶或胶料的挺性，而使其更适合进一步加工的过程。

这一操作预定以分子量变化最小的方式进行。

水蒸汽传输率  water vapour transmission rate

在恒定蒸汽压差下在给定的时间内透过试样的另一面的水蒸汽的单位面积质量。

标准ISO 15105-1和ISO 15105-2给出了水蒸汽传输率的测定方法。

天候老化  weathering

<行为>室外环境对材料的综合有害影响，包括阳光、臭氧、氧气、湿度、温度等。(08ISO有，国标没有)

蹼  webbing

<胶乳>从配合胶乳中取出模型时，在模型与配合胶乳表面之间形成的薄而湿润的膜。

湿润剂  wetting agent

<胶乳>用以降低配合胶乳的表面张力从而促进配合胶乳在表面上浸润和扩散的配合剂。

白斑  white spots

湿斑  wet spots

生橡胶中高水分含量造成的局部白色斑点。

- 湿斑在塑炼时往往阻碍破胶，在湿炼时不像干橡胶那样容易吸纳炭黑。

参见结块。

全胎再生胶  whole-tyre reclaim

用除去金属和纤维的碎轮胎制造的再生胶。

芯吸  wicking

由于压差或毛细作用气体或其他流体沿着纤维渗透，例如，涂覆织物的织布部分。

Williams Landell Ferry方程  Williams Landell Ferry equation

WLF方程

测定橡胶动态性能与温度和频率关系的方程。

划痕  witness mark

由注入口或进料口造成的管道或其他外来橡胶碎片，或因有意或意外拆除管道而产生的麻点。

50%脆性温度  50% brittleness temperature

在规定条件下试验时，一组试样（3.517）的一半因低温脆化而断裂的温度。

ISO 812给出了测定脆性的方法。

- 氧化锌稳定度 zinc oxide stability time；ZST

加入氧化锌的浓缩天然胶乳在高速搅拌下产生可见絮凝所需的时间。

氧化锌稳定度以秒表示，ISO 16947给出了浓缩天然胶乳氧化锌稳定度的测定方法。

- 氧化锌黏度 Zinc oxide viscosity；ZOV

在标准试验条件下，含稳定剂和胶凝剂的浓缩天然胶乳经氧化锌处理后粘度的变化。

氧化锌粘度以毫帕斯卡-秒（mPa.s）表示，ISO 16956给出了浓缩天然胶乳氧化锌黏度的测定方法。。

磨耗量  abrasion loss

在规定条件下试样被磨损的体积。

给定力真值的准确度  accuracy for a given true force

用重复加力的方法得到一系列读数，计算这些读数的算术平均值，求出力真值与读数的算术平均值之差并除以力真值。

阴离子胶乳  anionic latex

胶乳粒子表面带负电荷的胶乳。

结合丙烯腈  bound acrylonitrile

以丙烯腈为一组分的共聚物中所结合的丙烯腈的质量百分数。

结合苯乙烯  bound styrene

以苯乙烯为一组分的共聚物中所结合的苯乙烯的质量百分数。

脆性温度  brittleness temperature

在规定条件下一定数量的试样不产生破坏的最低温度。

阳离子胶乳  cationic latex

胶乳粒子表面带正电荷的胶乳。

凝固物含量  coagulum content

<胶乳>在试验条件下，胶乳通过规定孔径不锈钢网后的残留固体(包括凝固的橡胶絮凝块、结皮及杂质)含量。

柔量增量  compliance increment

在恒定作用力和恒定温度下规定时间间隔内应变增加量与试样上施加的恒定应变之比。

压缩模量  compression modulus

由原始截面积计算的应力除以施加应力方向上产生的总应变。

压缩应变  compression strain

试样在应力方向上的形变除以该方向的原始尺寸，通常表达为试样原始尺寸的百分数。

压缩应力  compression stress

施加在应力方向上产生形变的力，其值为所施加的力与垂直于施力方向的试样原始截面积之比。

压缩应力松弛  compression stress relaxation

在恒定压缩应变下压缩作用力随时间增加而减少的现象，}亥值表达为压缩作用力与初始作用力之比的百分数。

蠕变增量  creep increment

在恒定作用力和恒定温度下规定时间间隔内应变的增加。它表达为间隔时间后形变增加量与初始的无应变厚度之比。

蠕变指数  creep index

在恒定作用力和恒定温度下规定时间间隔内应变的相对增量。它表达为间隔时间后应变增加量与初始应变之比。

结晶  crystallization

描述一级相转变的物理过程，其表现是橡胶的硬度和刚度增加、复原性减少。

密度  density

一定温度下单位体积橡胶的质量。以兆克每立方米表示(Mg/m3 ) 。

胶乳密度  density of latex

在测量温度下，胶乳质量与其体积之比。

粒径分布  distribution of particle size

<胶乳>反映胶乳粒子大小的分散情况。分布越窄说明粒径均一。

动态疲劳  dynamic fatigue

在周期性应力和周期性应变下材料的力学性能永久性下降的现象。

动态应变  dynamic strain

在选定的重复速度或频率下以正弦形式随时间变化的应变(一般是拉伸应变)。

定应力伸长率  elongation at a given stress

试样在给定拉伸应力下的伸长率。

疲劳变形  fatigue defomability

与一定的疲劳寿命对应的周期性应变振幅。

疲劳应力  fatigue stress

与一定的疲劳寿命对应的周期性应力振幅。

屈挠龟裂  flex cracks

由于周期性形变硫化橡胶表面产生裂口的现象。

冻融稳定性  freeze-thaw stability（rubber latex）

<胶乳>在一定温度条件下，以胶乳反复冻结和融化后生成凝固物量的多少来表示胶乳的稳定程度。

凝胶含量  gel content

在生胶中凝胶体的含量。

结晶半周期  half-time to crystallization

恢复到最终值的整一半时所需的时间。

极限疲劳变形  limiting fatigue deformability

当疲劳寿命曲线变得与logN轴基本平行时相应的周期性应变振幅。

极限疲劳应力  limiting fatigue stress

当疲劳寿命曲线变得与logN轴基本平行时相应的周期性应力振幅。

无机酸含量  mineral acid content，inorganic acid content

合成橡胶中所含游离无机酸的量。

最低成膜温度  minimum film forming temperature

聚合乳液粒子能聚集成连续而透明薄膜的最低温度。

有机酸含量  organic acid content

合成橡胶中所含游离有机酸的量。

渗透系数  permeability coefficient

在标准温度和标准压力的稳定状态下，单位压差和一定温度下通过单位立方体的密实橡胶两相对面的气流体积速率。

预应变  pre-strain

试验中试样上被预加的恒定静态应变。

预应力  pre-stress

试验中试样所受到的恒定静态应力。

残余丙烯腈含量  residual acrylonitrile content

丙烯腈单体在共聚物中的残留量(按质量百分数计)。

残余苯乙烯含量  residual styrene content

苯乙烯单体在共聚物中的残留量(按质量百分数计)。

剪切模量  shear modulus

按标准方法所规定的试件的橡胶部分粘接面积计算得到的剪切应力除以应力方向上的总剪切应变。

邵尔A硬度  Shore A hardness degrees

橡胶硬度的一种量度。在一定条件下，用特定的压入器压入试样的初始压入深度。

皂含量  soap content

乳液聚合时，加入的脂肪酸皂、松香酸皂等残留在橡胶中的量。

应力振幅  stress amplitude

从平均作用力测出的最大作用力与试样无应力时的截面积之比(在时间坐标轴的一边，应力从零到峰值的量为最大作用力)。

溶胀度  swellbility

将硫化胶试片浸入介质中，在规定温度下，经一定时间试片所增加的质量百分数。

拉断强度  tensile strength at break

试样拉伸至断裂时刻所记录的拉伸应力。

符号

C――阻尼常数

E*――复数杨氏模量

E′――弹性杨氏模量

E″――损耗杨氏模量

G*――复数剪切模量

G′――弹性剪切模量

G″――损耗剪切模量

K――弹簧常数

Λ――对数衰减率

δ――损耗角

tanδ――损耗角δ的正切

参考文献

[1]　ISO 35, Natural rubber latex concentrate — Determination of mechanical stability

[2]　ISO 48, Rubber, vulcanized or thermoplastic — Determination of hardness (hardness between 10 IRHD and 100 IRHD)

[3]　ISO 124, Latex, rubber — Determination of total solids content

[4]　ISO 127, Rubber, natural latex concentrate — Determination of KOH number

[5]　ISO 289-1, Rubber, unvulcanized — Determinations using a shearing-disc viscometer — Part 1: Determination of Mooney viscosity

[6]　ISO 289-2, Rubber, unvulcanized — Determinations using a shearing-disc viscometer — Part 2: Determination of pre-vulcanization characteristics

[7]　ISO 289-3, Rubber, unvulcanized — Determinations using a shearing-disc viscometer — Part 3: Determination of the Delta Mooney value for non-pigmented, oil-extended emulsion-polymerized SBR

[8]　ISO 472, Plastics — Vocabulary

[9]　ISO 506, Rubber latex, natural, concentrate — Determination of volatile fatty acid number

[10] ISO 812, Rubber, vulcanized or thermoplastic — Determination of low-temperature brittleness

[11] ISO 1126, Rubber compounding ingredients — Carbon black — Determination of loss on heating

[12] ISO 1304, Rubber compounding ingredients — Carbon black — Determination of iodine adsorption number

[13] ISO 1431-1, Rubber, vulcanized or thermoplastic — Resistance to ozone cracking — Part 1: Static and dynamic strain testing

[14] ISO 1435, Rubber compounding ingredients — Carbon black (pelletized) — Determination of fines content

[15] ISO 2000, Rubber, raw natural — Guidelines for the specification of technically specified rubber (TSR)

[16] ISO 2321, Rubber threads — Methods of test

[17] ISO 2930, Rubber, raw natural — Determination of plasticity retention index (PRI)

[18] ISO 3858, Rubber compounding ingredients — Carbon black — Determination of light transmittance of toluene extract

[19] ISO 4649, Rubber, vulcanized or thermoplastic — Determination of abrasion resistance using a rotating cylindrical drum device

[20] ISO 4656, Rubber compounding ingredients — Carbon black — Determination of oil absorption number (OAN) and oil absorption number of compressed sample (COAN)

[21] ISO 4660, Rubber, raw natural — Colour index test

[22] ISO 5435, Rubber compounding ingredients — Carbon black — Determination of tinting strength

[23] ISO 6072, Rubber — Compatibility between hydraulic fluids and standard elastomeric materials

[24] ISO 8511, Rubber compounding ingredients — Carbon black — Determination of pellet size distribution

[25] ISO 8942, Rubber compounding ingredients — Carbon black — Determination of individual pellet crushing strength

[26] ISO 9026, Raw rubber or unvulcanized compounds — Determination of green strength

[27] ISO 15105-1, Plastics — Film and sheeting — Determination of gas-transmission rate — Part 1: Differential-pressure methods

[28] ISO 15105-2, Plastics — Film and sheeting — Determination of gas-transmission rate — Part 2: Equal-pressure method

[29] ISO 18064, Thermoplastic elastomers — Nomenclature and abbreviated terms

[30] ISO 19246, Rubber compounding ingredients — Silica — Oil absorption of precipitated silica

[31] ISO 21461, Rubber — Determination of the aromaticity of oil in vulcanized rubber compounds

[32] ASTM D1937, Standard Test Method for Carbon Black, Pelleted — Mass Strength

[33] International Standards of Quality and Packing for Natural Rubber Grades The Green Book. 1969. New York

[34] ISO 4223-1, Definitions of some terms used in the tyre industry — Part 1: Pneumatic tyres

[35] ISO 4223-2, Definitions of some terms used in the tyre industry — Part 2: Solid tyres

[36] ISO 6194-2, Rotary shaft lip-type seals incorporating elastomeric sealing elements — Part 2: Vocabulary

[37] ISO 8330, Rubber and plastics hoses and hose assemblies — Vocabulary

[38] ISO/TR 8517, Rubber- or plastics-covered rollers — Glossary

[39] ISO 10335, Rubber and plastics footwear — Vocabulary

| 汉语拼音索引 |  |
| --- | --- |
| 50%脆性温度 | 3.557 |
| Mechanical stability time | 3.290 |
| δ | 3.277 |
| δ门尼值 | 3.143 |
| Λ | 3.276 |
| B |  |
| 巴拉塔树胶 | 3.41 |
| 白斑 | 3.552 |
| 百分比伸长率 | 3.355 |
| 百万分之（几） | 3.347 |
| 板距 | 3.140 |
| 半补强填料 | 3.440 |
| 半有效硫化体系 | 3.439 |
| 保存剂 | 3.383 |
| 保存胶乳 | 3.384 |
| 杯凝胶 | 3.138 |
| 苯乙烯-丁二烯橡胶 | 3.496 |
| 比色指数 | 3.98 |
| 闭孔 | 3.88 |
| 闭孔多孔材料 | 3.89 |
| 闭孔海绵 | 3.89 |
| 变形 | 3.442 |
| 标记 | 3.48 |
| 标距 | 3.225 |
| 标线 | 3.48 |
| 标准混炼胶 | 3.480 |
| 标准混炼量 | 3.326 |
| 表观硬度 | 3.31 |
| 表面凹陷 | 3.501 |
| 表面活性剂 | 3.502 |
| 丙烯腈-丁二烯橡胶 | 3.6 |
| 玻璃化转变 | 3.231 |
| 剥胶 | 3.368 |
| 补强剂 | 3.405 |
| 补强填料 | 3.406 |
| 布纹 | 3.90 |
| 步进硫化 | 3.283 |
| C |  |
| c | 3.139 |
| COAN | 3.107 |
| CR | 3.87 |
| 擦胶 | 3.219 |
| 残余苯乙烯含量 | 3.597 |
| 残余丙烯腈含量 | 3.596 |
| 残余硫化 | 3.14 |
| 残渣 | 3.460 |
| 操作油 | 3.391 |
| 超促进剂 | 3.534 |
| 超弹性模型 | 3.253 |
| 超细橡胶粉 | 3.199 |
| 沉淀二氧化硅 | 3.381 |
| 沉淀水合二氧化硅 | 3.381 |
| 成型周期 | 3.312 |
| 迟延剂 | 3.413 |
| 冲压凹痕 | 3.134 |
| 充油橡胶 | 3.332 |
| 臭氧龟裂 | 3.339 |
| 除氨 | 3.62 |
| 穿透污染 | 3.352 |
| 传递模制 | 3.533 |
| 纯胶混炼胶 | 3.243 |
| 纯胶料 | 3.243 |
| 促进剂 | 3.5 |
| 脆性温度 | 3.69 |
| 脆性温度 | 3.565 |
| 萃取污染 | 3.185 |
| D |  |
| DRC | 3.156 |
| 单个颗粒强度 | 3.258 |
| 单体 | 3.302 |
| 单体单元 | 3.303 |
| 单向性 | 3.236 |
| 弹簧常数 | 3.473 |
| 弹性 | 3.166 |
| 弹性的 | 3.163 |
| 弹性剪切模量 | 3.164 |
| 弹性体 | 3.167 |
| 弹性体的 | 3.169 |
| 弹性体相容性指数 | 3.168 |
| 弹性杨氏模量 | 3.165 |
| 氮吸附比表面积 | 3.324 |
| 低温粉碎 | 3.133 |
| 低温研磨 | 3.133 |
| 底层涂料 | 3.390 |
| 第二促进剂 | 3.438 |
| 丁基橡胶 | 3.73 |
| 丁腈橡胶 | 3.6 |
| 定伸应力 | 3.514 |
| 定向聚合 | 3.484 |
| 定应力伸长率 | 3.581 |
| 动态硫化 | 3.160 |
| 动态疲劳 | 3.579 |
| 动态应变 | 3.580 |
| 冻融稳定性 | 3.585 |
| 堆积胶 | 3.44 |
| 堆积密度 | 3.71 |
| 堆积强度 | 3.351 |
| 对数衰减率 | 3.276 |
| 多层平板硫化机 | 3.316 |
| 多辐芯型支座 | 3.468 |
| 多环芳烃 | 3.370 |
| 多孔柔性聚合物材料 | 3.80 |
| 多孔线带 | 3.81 |
| 多腔模具 | 3.315 |
| 惰性填料 | 3.259 |
| E |  |
| E* | 3.104 |
| E′ | 3.165 |
| E″ | 3.279 |
| ECI | 3.168 |
| EPDM | 3.176 |
| EPM | 3.177 |
| EPR（拒用） | 3.177 |
| EPT（拒用） | 3.176 |
| EV体系 | 3.162 |
| 额定混炼机容量 | 3.326 |
| 二次硫化 | 3.376 |
| 二级转变 | 3.231 |
| 二烯烃橡胶 | 3.151 |
| F |  |
| 发泡剂 | 3.61 |
| 发泡剂 | 3.214 |
| 发泡橡胶 | 3.180 |
| 返原硫化 | 3.415 |
| 泛白 | 3.221 |
| 芳烃油 | 3.33 |
| 芳香剂 | 3.409 |
| 防腐剂 | 3.383 |
| 防腐胶乳 | 3.384 |
| 防焦剂 | 3.387 |
| 防焦剂 | 3.413 |
| 放气 | 3.72 |
| 飞边 | 3.204 |
| 非硫磺硫化体系 | 3.329 |
| 非生产性混炼 | 3.327 |
| 非污染型抗臭氧剂 | 3.328 |
| 废橡胶 | 3.436 |
| 分散 | 3.154 |
| 分散剂 | 3.153 |
| 粉化 | 3.83 |
| 粉末橡胶 | 3.380 |
| 粉碎 | 3.454 |
| 峰形硫化 | 3.415 |
| 辐条纹 | 3.469 |
| 腐坏 | 3.354 |
| 附聚 | 3.17 |
| 附聚体 | 3.16 |
| 复数剪切模量 | 3.103 |
| 复数杨氏模量 | 3.104 |
| 复原度 | 3.400 |
| 覆皮 | 3.32 |
| G |  |
| G* | 3.103 |
| G′ | 3.164 |
| G″ | 3.278 |
| 干胶含量 | 3.156 |
| 干燥剂 | 3.145 |
| 高夫-朱尔效应 | 3.232 |
| 膏化 | 3.123 |
| 膏化剂 | 3.124 |
| 膏化胶乳 | 3.122 |
| 割口 | 3.137 |
| 隔离剂 | 3.345 |
| 各向异性 | 3.21 |
| 各项同性 | 3.266 |
| 给定力真值的准确度 | 3.561 |
| 工业后回收物质 | 3.377 |
| 共聚合 | 3.115 |
| 共聚物 | 3.114 |
| 古塔波橡胶 | 3.245 |
| 刮刀 | 3.472 |
| 硅烷 | 3.451 |
| 硅烷偶联剂 | 3.452 |
| 硅烷烃 | 3.453 |
| 硅橡胶 | 3.455 |
| 辊、辊筒 | 3.66 |
| 辊距 | 3.325 |
| 辊筒 | 3.417 |
| 辊筒速比 | 3.220 |
| 过硫 | 3.338 |
| 过氧化物硫化 | 3.357 |
| H |  |
| H抽出法试验 | 3.246 |
| 海绵橡胶 | 3.470 |
| 合成橡胶 | 3.504 |
| 合模错位 | 3.330 |
| 合模线 | 3.205 |
| 后硫化 | 3.14 |
| 后效性促进剂 | 3.142 |
| 花盘 | 3.468 |
| 划痕 | 3.556 |
| 化学抗臭氧剂 | 3.84 |
| 化学粘接 | 3.85 |
| 环境调节 | 3.175 |
| 环烷油 | 3.317 |
| 灰分 | 3.35 |
| 挥发性脂肪酸值 | 3.542 |
| 回弹率 | 3.397 |
| 回弹性 | 3.410 |
| 回收物质含量 | 3.401 |
| 回收橡胶 | 3.402 |
| 回缩 | 3.322 |
| 混炼机 | 3.300 |
| 混炼胶 | 3.105 |
| 活化剂 | 3.7 |
| 活性期 | 3.378 |
| 活性氧化锌 | 3.8 |
| 活性助剂 | 3.91 |
| 火花试验 | 3.465 |
| I |  |
| IIR | 3.73 |
| IRHD | 3.264 |
| J |  |
| 机械疲劳极限 | 3.288 |
| 机械调节 | 3.287 |
| 机械稳定性 | 3.289 |
| 极限疲劳变形 | 3.588 |
| 极限疲劳应力 | 3.589 |
| 极限阈值应变 | 3.273 |
| 急剧减压 | 3.181 |
| 挤出 | 3.189 |
| 挤出机 | 3.187 |
| 挤出机机头 | 3.188 |
| 挤出膨胀率 | 3.150 |
| 挤出物 | 3.186 |
| 记忆 | 3.292 |
| 技术分级橡胶 | 3.511 |
| 加[成]聚[合] | 3.9 |
| 加工性能 | 3.392 |
| 加工助剂 | 3.393 |
| 加热减量 | 3.251 |
| 加速老化 | 3.4 |
| 剪切模量 | 3.445 |
| 剪切模量 | 3.598 |
| 剪切强度 | 3.446 |
| 剪切应力 | 3.447 |
| 交联 | 3.129 |
| 交联键 | 3.127 |
| 交联键密度 | 3.128 |
| 浇铸 | 3.77 |
| 胶包 | 3.424 |
| 胶包涂层 | 3.42 |
| 胶浆 | 3.155 |
| 胶料 | 3.299 |
| 胶料强度 | 3.240 |
| 胶坯 | 3.52 |
| 胶清橡胶 | 3.458 |
| 胶乳 | 3.427 |
| 胶乳海绵 | 3.271 |
| 胶乳密度 | 3.577 |
| 焦烧 | 3.433 |
| 搅拌机 | 3.300 |
| 接触污染 | 3.111 |
| 接枝共聚物 | 3.233 |
| 接枝聚合物 | 3.234 |
| 接枝橡胶 | 3.235 |
| 结构 | 3.495 |
| 结合苯乙烯 | 3.564 |
| 结合丙烯腈 | 3.563 |
| 结合单体 | 3.64 |
| 结合硫 | 3.102 |
| 结合橡胶 | 3.65 |
| 结晶 | 3.575 |
| 结晶半周期 | 3.587 |
| 结块 | 3.268 |
| 结皮 | 3.459 |
| 解聚 | 3.144 |
| 浸胶 | 3.244 |
| 浸渍 | 3.152 |
| 精炼机 | 3.404 |
| 聚氨基甲酸酯 | 3.373 |
| 聚氨酯 | 3.373 |
| 聚氨酯海绵 | 3.538 |
| 聚硅氧烷 | 3.455 |
| 聚合 | 3.372 |
| 聚合物 | 3.371 |
| 聚集体 | 3.18 |
| 聚加成反应 | 3.369 |
| 聚氯丁二烯 | 3.87 |
| 均方根应变 | 3.419 |
| 均方根应力 | 3.420 |
| 均聚物 | 3.252 |
| 开放式炼胶机 | 3.296 |
| 开孔 | 3.333 |
| 开孔多孔材料 | 3.334 |
| 开炼机 | 3.296 |
| 开模缩裂 | 3.39 |
| K |  |
| K | 3.473 |
| KOH值 | 3.269 |
| 抗冲击性能 | 3.256 |
| 抗臭氧剂 | 3.28 |
| 抗降解剂 | 3.24 |
| 抗静电剂 | 3.29 |
| 抗凝固剂 | 3.23 |
| 抗蹼剂 | 3.30 |
| 抗屈挠龟裂剂 | 3.25 |
| 抗氧剂 | 3.27 |
| 抗粘连剂 | 3.22 |
| 颗粒 | 3.342 |
| 颗粒 | 3.349 |
| 颗粒尺寸分布 | 3.350 |
| 颗粒橡胶 | 3.344 |
| 可萃取硫 | 3.184 |
| 可塑度 | 3.361 |
| 可再利用颗粒硫化橡胶 | 3.403 |
| 空洞 | 3.541 |
| 空心多孔材料 | 3.117 |
| 孔眼 | 3.79 |
| 口型 | 3.148 |
| 口型线 | 3.149 |
| 矿物填料 | 3.297 |
| 矿物橡胶 | 3.298 |
| 矿物源配合剂 | 3.297 |
| L |  |
| LCM | 3.275 |
| 拉断强度 | 3.603 |
| 拉断伸长率 | 3.171 |
| 拉断永久变形 | 3.443 |
| 拉伸模量 | 3.514 |
| 拉伸疲劳 | 3.516 |
| 拉伸强度 | 3.512 |
| 拉伸应力 | 3.513 |
| 拉伸永久变形 | 3.517 |
| 拉长橡胶粒 | 3.170 |
| 老化 | 3.15 |
| 冷流 | 3.96 |
| 离心浓缩胶乳 | 3.82 |
| 沥滤 | 3.272 |
| 沥青橡胶 | 3.36 |
| 粒径分布 | 3.578 |
| 粒状硫化橡胶 | 3.132 |
| 粒状生胶 | 3.131 |
| 粒子粗糙度指数 | 3.343 |
| 连续硫化 | 3.112 |
| 裂纹 | 3.202 |
| 林间凝聚胶 | 3.138 |
| 临界应变 | 3.528 |
| 流痕 | 3.211 |
| 流纹 | 3.210 |
| 硫化 | 3.544 |
| 硫化程度 | 3.481 |
| 硫化返原 | 3.414 |
| 硫化罐 | 3.37 |
| 硫化罐 | 3.482 |
| 硫化剂 | 3.545 |
| 硫化胶 | 3.543 |
| 硫化速率 | 3.135 |
| 硫化体系 | 3.546 |
| 硫化物型硫 | 3.497 |
| 硫化橡胶 | 3.543 |
| 硫化橡胶粉 | 3.241 |
| 硫化仪 | 3.136 |
| 硫化油膏 | 3.190 |
| 硫磺给予体硫化体系 | 3.499 |
| 硫磺硫化 | 3.498 |
| 炉法炭黑 | 3.223 |
| 螺杆 | 3.437 |
| 氯丁二烯橡胶 | 3.87 |
| 滤胶机 | 3.491 |
| M |  |
| MST | 3.290 |
| 麻点 | 3.120 |
| 麻坑 | 3.120 |
| 麻孔 | 3.19 |
| 马林斯效应 | 3.314 |
| 门尼焦烧 | 3.304 |
| 门尼黏度 | 3.305 |
| 密闭式炼胶机 | 3.263 |
| 密度 | 3.576 |
| 密炼机 | 3.263 |
| 模痕 | 3.308 |
| 模具叠合度 | 3.309 |
| 模具垢 | 3.307 |
| 模量 | 3.301 |
| 模腔 | 3.78 |
| 模腔 | 3.306 |
| 模型 | 3.216 |
| 模压 | 3.108 |
| 模压 | 3.310 |
| 模压收缩 | 3.313 |
| 模压制品 | 3.311 |
| 磨耗 | 3.1 |
| 磨耗量 | 3.560 |
| 母胶 | 3.284 |
| 母炼胶 | 3.284 |
| N |  |
| NBR | 3.6 |
| 耐光牢度 | 3.101 |
| 耐磨性 | 3.2 |
| 耐磨指数 | 3.3 |
| 内含物 | 3.257 |
| 逆混炼 | 3.537 |
| 黏弹性 | 3.540 |
| 黏性 | 3.505 |
| 凝固 | 3.94 |
| 凝固剂 | 3.92 |
| 凝固剂浸渍 | 3.93 |
| 凝固物含量 | 3.567 |
| 凝胶 | 3.226 |
| 凝胶含量 | 3.586 |
| 凝胶化 | 3.228 |
| 凝胶剂 | 3.229 |
| 凝胶体橡胶 | 3.227 |
| 浓缩天然胶乳 | 3.319 |
| O |  |
| OAN | 3.331 |
| 偶联剂 | 3.118 |
| P |  |
| PAH | 3.370 |
| PCR | 3.375 |
| phr | 3.346 |
| phr | 3.347 |
| PIR | 3.377 |
| pphr | 3.346 |
| ppm | 3.347 |
| PRI | 3.362 |
| 泡沫稳定剂 | 3.213 |
| 泡沫橡胶 | 3.212 |
| 佩恩效应 | 3.348 |
| 配方 | 3.217 |
| 配合剂 | 3.106 |
| 配料份数 | 3.346 |
| 喷出 | 3.60 |
| 喷霜 | 3.59 |
| 批 | 3.280 |
| 批料 | 3.46 |
| 批样品 | 3.281 |
| 疲劳变形 | 3.582 |
| 疲劳破坏 | 3.192 |
| 疲劳寿命 | 3.193 |
| 疲劳应力 | 3.583 |
| 平板 | 3.366 |
| 平板硫化机 | 3.367 |
| 平板硫化机 | 3.385 |
| 平均粒径 | 3.38 |
| 平坦性硫化 | 3.365 |
| 评价方法 | 3.178 |
| 破胶机 | 3.119 |
| 破碎机 | 3.119 |
| 普通硫磺硫化体系 | 3.113 |
| 蹼 | 3.550 |
| 曝光色牢度 | 3.101 |
| Q |  |
| 起霜 | 3.221 |
| 气泡 | 3.54 |
| 气体渗透 | 3.224 |
| 气相二氧化硅 | 3.222 |
| 迁移污染 | 3.295 |
| 浅坑 | 3.120 |
| 浅色绉片橡胶 | 3.340 |
| 欠硫 | 3.535 |
| 嵌段 | 3.55 |
| 嵌段共聚物 | 3.56 |
| 嵌段聚合物 | 3.57 |
| 倾倒密度 | 3.379 |
| 球磨机 | 3.43 |
| 屈服点拉伸应力 | 3.515 |
| 屈服点伸长率 | 3.172 |
| 屈挠龟裂 | 3.584 |
| 屈挠试验机 | 3.207 |
| 屈挠寿命 | 3.206 |
| 全胎再生胶 | 3.553 |
| 缺胶 | 3.45 |
| R |  |
| RSS | 3.416 |
| RTV | 3.418 |
| 染料 | 3.159 |
| 热弹性 | 3.522 |
| 热固性的 | 3.526 |
| 热固性聚合物 | 3.525 |
| 热积累 | 3.248 |
| 热降解 | 3.521 |
| 热解炭 | 3.395 |
| 热炼 | 3.547 |
| 热裂法炭黑 | 3.520 |
| 热敏剂 | 3.249 |
| 热敏浸渍 | 3.250 |
| 热塑性弹性体 | 3.523 |
| 热塑性硫化橡胶 | 3.524 |
| 人工天候老化 | 3.34 |
| 日光龟裂 | 3.500 |
| 溶剂变色 | 3.464 |
| 溶胶体橡胶 | 3.462 |
| 溶液聚合 | 3.463 |
| 溶胀 | 3.503 |
| 溶胀度 | 3.602 |
| 熔结痕 | 3.267 |
| 熔结线 | 3.267 |
| 熔融混炼 | 3.291 |
| 柔量增量 | 3.568 |
| 蠕变 | 3.125 |
| 蠕变增量 | 3.573 |
| 蠕变指数 | 3.574 |
| 乳化剂 | 3.173 |
| 乳胶 | 3.270 |
| 乳清 | 3.441 |
| 乳液聚合 | 3.174 |
| 软化剂 | 3.461 |
| S |  |
| SBR | 3.496 |
| sun checking（拒用） | 3.500 |
| 撒粉 | 3.158 |
| 三元聚合物 | 3.518 |
| 上胶 | 3.430 |
| 邵尔A硬度 | 3.599 |
| 伸长计 | 3.183 |
| 渗出 | 3.53 |
| 渗透系数 | 3.593 |
| 生产废料 | 3.191 |
| 生的 | 3.239 |
| 生热 | 3.248 |
| 生物基含量 | 3.49 |
| 生物质 | 3.50 |
| 生橡胶 | 3.396 |
| 湿斑 | 3.552 |
| 湿润剂 | 3.551 |
| 石蜡油 | 3.341 |
| 试样 | 3.519 |
| 室温硫化 | 3.418 |
| 熟成 | 3.286 |
| 熟粒子 | 3.434 |
| 树脂 | 3.411 |
| 树脂橡胶 | 3.412 |
| 双辐芯型支座 | 3.68 |
| 水蒸汽传输率 | 3.548 |
| 斯瓦兹值 | 3.432 |
| 撕裂 | 3.509 |
| 撕裂强度 | 3.510 |
| 四氢化硅 | 3.451 |
| 塑解剂 | 3.353 |
| 塑炼 | 3.285 |
| 塑性 | 3.360 |
| 塑性保持指数 | 3.362 |
| 塑性计 | 3.364 |
| 损耗剪切模量 | 3.278 |
| 损耗角 | 3.277 |
| 损耗角δ的正切 | 3.508 |
| 损耗杨氏模量 | 3.279 |
| 缩颈 | 3.321 |
| T |  |
| tanδ | 3.508 |
| topping | 3.457 |
| TPE | 3.523 |
| TSR | 3.511 |
| T型机头 | 3.126 |
| 塌泡 | 3.97 |
| 炭黑 | 3.75 |
| 炭黑焦烧 | 3.51 |
| 炭黑聚集体 | 3.76 |
| 特种橡胶 | 3.467 |
| 天候老化 | 3.549 |
| 天然橡胶 | 3.320 |
| 添加剂 | 3.10 |
| 田间胶乳 | 3.195 |
| 填充剂 | 3.182 |
| 填充率、填充系数 | 3.197 |
| 填料 | 3.196 |
| 调节 | 3.110 |
| 贴胶 | 3.457 |
| 通用橡胶 | 3.230 |
| 铜斑 | 3.116 |
| 透胶 | 3.494 |
| 涂覆 | 3.394 |
| 涂覆织物 | 3.95 |
| 涂胶刀 | 3.472 |
| 涂胶机 | 3.471 |
| 脱辊 | 3.40 |
| 脱硫 | 3.147 |
| 脱硫橡胶 | 3.146 |
| 脱模剂 | 3.408 |
| V |  |
| VFA值 | 3.542 |
| W |  |
| Williams Landell Ferry方程 | 3.555 |
| WLF方程 | 3.555 |
| 湾区氢 | 3.47 |
| 网络 | 3.323 |
| 微晶纤维素 | 3.293 |
| 微孔材料 | 3.374 |
| 微裂 | 3.121 |
| 微型硬度 | 3.294 |
| 未硫化的 | 3.239 |
| 未硫化橡胶 | 3.536 |
| 未硫化橡胶强度 | 3.240 |
| 稳定剂 | 3.477 |
| 稳定剂 | 3.478 |
| 稳定胶乳 | 3.476 |
| 污染 | 3.215 |
| 污染 | 3.479 |
| 无机酸含量 | 3.590 |
| 无转子硫化仪 | 3.421 |
| X |  |
| 吸碘值 | 3.265 |
| 吸油值 | 3.331 |
| 细粉 | 3.200 |
| 纤维填料 | 3.194 |
| 线型聚合物 | 3.274 |
| 相对体积磨耗量 | 3.407 |
| 箱式热空气老化 | 3.20 |
| 镶块 | 3.262 |
| 橡胶 | 3.422 |
| 橡胶 | 3.423 |
| 橡胶（拒用） | 3.105 |
| 橡胶国际硬度 | 3.264 |
| 橡胶加工烟气 | 3.429 |
| 橡胶粒 | 3.238 |
| 橡胶碎片 | 3.86 |
| 橡胶烃 | 3.426 |
| 橡胶屑 | 3.70 |
| 橡胶油膏（拒用） | 3.190 |
| 橡胶制品 | 3.428 |
| 橡胶助剂 | 3.425 |
| 消费后材料 | 3.375 |
| 消费后回收物质 | 3.375 |
| 消费前材料 | 3.377 |
| 消泡剂 | 3.26 |
| 芯吸 | 3.554 |
| 形状因子 | 3.444 |
| 修边 | 3.141 |
| 絮凝剂 | 3.208 |
| 絮凝作用 | 3.209 |
| Y |  |
| 压片 | 3.448 |
| 压缩模量 | 3.569 |
| 压缩样品吸油值 | 3.107 |
| 压缩应变 | 3.570 |
| 压缩应力 | 3.571 |
| 压缩应力松弛 | 3.572 |
| 压缩永久变形 | 3.109 |
| 压延机 | 3.74 |
| 压延效应 | 3.236 |
| 烟片胶 | 3.416 |
| 盐浴 | 3.275 |
| 颜料 | 3.358 |
| 颜色污染 | 3.99 |
| 颜色指数 | 3.98 |
| 阳离子胶乳 | 3.566 |
| 氧化锌黏度 | 3.559 |
| 氧化锌稳定时间 | 3.558 |
| 样品 | 3.431 |
| 液体床硫化介质 | 3.275 |
| 一级转变 | 3.201 |
| 乙烯-丙烯-二烯烃橡胶 | 3.176 |
| 乙烯-丙烯三元共聚物 | 3.176 |
| 乙烯-丙烯橡胶 | 3.177 |
| 异丁烯橡胶 | 3.73 |
| 异丁烯-异戊二烯橡胶 | 3.73 |
| 抑制剂 | 3.260 |
| 溢出胶 | 3.204 |
| 溢料线 | 3.205 |
| 阴离子胶乳 | 3.562 |
| 银菊橡胶 | 3.242 |
| 银染色 | 3.456 |
| 应变 | 3.488 |
| 应变幅度 | 3.489 |
| 应变诱导结晶 | 3.490 |
| 应力 | 3.492 |
| 应力松弛 | 3.493 |
| 应力应变结晶 | 3.490 |
| 应力振幅 | 3.601 |
| 硬度 | 3.247 |
| 硬度递增硫化 | 3.283 |
| 硬度计 | 3.157 |
| 硬化剂 | 3.485 |
| 硬脂酸 | 3.483 |
| 硬质胶 | 3.161 |
| 硬质胶（拒用） hard rubber | 3.161 |
| 永久变形 | 3.356 |
| 油炉法炭黑 | 3.223 |
| 游离硫 | 3.218 |
| 有规立构聚合物 | 3.507 |
| 有机硅烷偶联剂 | 3.452 |
| 有机酸含量 | 3.592 |
| 有机填料 | 3.336 |
| 有效硫化体系 | 3.162 |
| 预分散 | 3.284 |
| 预硫化 | 3.386 |
| 预硫化胶乳 | 3.388 |
| 预硫化抑制剂 | 3.387 |
| 预应变 | 3.594 |
| 预应力 | 3.595 |
| 圆盘振荡硫化仪 | 3.337 |
| Z |  |
| ZOV | 3.559 |
| ZST | 3.558 |
| 杂质 | 3.215 |
| 载荷冲击 | 3.435 |
| 再生剂 | 3.399 |
| 再生橡胶 | 3.398 |
| 早期凝块 | 3.382 |
| 皂含量 | 3.600 |
| 造粒炭黑强度 | 3.351 |
| 造粒橡胶 | 3.237 |
| 增稠剂 | 3.527 |
| 增量剂 | 3.182 |
| 增黏剂 | 3.506 |
| 增塑剂 | 3.363 |
| 粘(zhān)合 | 3.11 |
| 粘合促进剂 | 3.12 |
| 粘合强度 | 3.13 |
| 粘接剂 | 3.63 |
| 粘连 | 3.58 |
| 粘着 | 3.11 |
| 着色剂 | 3.100 |
| 着色强度 | 3.529 |
| 针眼 | 3.359 |
| 蒸发浓缩胶乳 | 3.179 |
| 蒸汽硫化罐 | 3.482 |
| 正硫化 | 3.335 |
| 支化聚合物 | 3.67 |
| 直角机头 | 3.126 |
| 滞后 | 3.254 |
| 滞后损失 | 3.255 |
| 中高度 | 3.130 |
| 终混炼 | 3.198 |
| 主促进剂 | 3.389 |
| 主链改性 | 3.282 |
| 主流道 | 3.474 |
| 主流道余胶 | 3.475 |
| 助促进剂 | 3.438 |
| 贮存老化 | 3.449 |
| 贮存期限 | 3.487 |
| 贮存寿命 | 3.487 |
| 贮存硬化 | 3.486 |
| 注射量 | 3.450 |
| 注塑成型 | 3.261 |
| 专用橡胶 | 3.466 |
| 紫外线吸收剂 | 3.539 |
| 自然老化 | 3.318 |
| 总固体含量 | 3.531 |
| 总硫含量 | 3.532 |
| 总自由体积 | 3.530 |
| 阻尼常数 | 3.139 |
| 阻燃剂 | 3.203 |
| 最低成膜温度 | 3.591 |
| 最适硫化 | 3.335 |