| ICS | 83.040.10 |
| --- | --- |
| CCS | B 72 |

中华人民共和国国家标准

GB/T 37498—202X

代替 GB/T 37498—2019

天然生胶 技术分级橡胶（TSR）凝胶含量的测定

Rubber，raw natural—Determination of the gel content of technically specified rubber（TSR）

（ISO 17278:2020，MOD）

（本草案完成时间：2025-8-1）

XXXX - XX - XX发布

XXXX - XX - XX实施

`

目次

前言	II

1  范围	1

2  规范性引用文件	1

3  术语和定义	1

4  原理	1

5  试剂	1

6  仪器	1

7  条件	2

8  试验步骤	2

9  结果表示	3

10  精密度	3

11  试验报告	3

附录A（资料性）  精密度	5

参考文献	6

前言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

本文件代替GB/T 37498—2019《天然生胶 技术分级橡胶（TSR）凝胶含量的测定》。与GB/T 37498—2019相比,除结构调整和编辑性改动外，主要技术变化如下：

更改了技术分级橡胶的定义（见3.1,2019年版的3.1）；

将规范性引用文件GB/T 8081—2018改为GB/T 8081（见8.1,2019年版的8.1）；

更改了凝胶含量的计算公式（见第9章，2019年版的第9章）。

本文件修改采用ISO 17278:2020《天然生胶 技术分级橡胶（TSR）凝胶含量的测定》。

本文件与ISO 17278:2020的技术差异及其原因如下：

增加了文件适用界限（见第1章），以符合GB/T 1.1—2020的要求；

增加了关于具塞的三角烧瓶或试管的规定（见6.6），作为生胶溶解的可选容器；

用规范性引用GB/T 2941替换了ISO 23529（见第7章），以适应我国对橡胶物理试验的试样制备要求；

用规范性引用GB/T 8081替换了ISO 2000（见8.1），以适应我国对技术分级橡胶的规格要求；

增加了采用三角烧瓶或试管溶解样品的规定，以防止因长时间接触甲苯溶剂可能导致离心管溶胀、变形（见8.2.4）；

更改了凝胶含量的计算公式（见第9章），以符合GB/T 20001.4—2015的规定。

- 本文件做了下列编辑性改动：

增加了试剂的CAS号（见第5章,2019年版的第5章）；

根据重新组织的实验室间试验结果，更改了精密度（见附录A）；

将ISO/TR 9272更改为ISO 19983:2024（见附录A、参考文献）。

- 请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由中国石油和化学工业联合会提出。

本文件由全国橡胶与橡胶制品标准化技术委员会（SAC/TC 35）归口。

本文件起草单位：

本文件主要起草人：

天然生胶 技术分级橡胶（TSR）凝胶含量的测定

警示——使用本文件的人员需有正规实验室工作的实践经验。本标准并未指出所有可能的安全问题。使用者有责任采取适当的安全和健康措施，并保证符合国家有关法规规定的条件。

范围

本文件描述了技术分级橡胶（TSR）凝胶含量的测定方法。

本文件适用于技术分级橡胶（TSR）凝胶含量的测定。

规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 2941 橡胶物理试验方法试样制备和调节通用程序（GB/T 2941—2025, ISO 23529：2016, IDT）

GB/T 8081 天然生胶 技术分级橡胶（TSR）规格导则（GB/T 8081—2018, ISO 2000：2014, MOD）

术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

- 技术分级橡胶technically specified rubber；TSR

由巴西三叶橡胶树的胶乳制成的，具有与相应等级相符的性能的天然生胶。

原理

在规定条件下，将技术分级橡胶（TSR）溶解于甲苯溶剂中，以橡胶未溶解部分的质量分数表示凝胶含量。

试剂

警示——甲苯溶剂会从烧瓶或离心管挥发。因此，只应在当地健康保护和安全法规许可的条件下，在通风条件良好的地方处理甲苯溶剂。

仅使用确认的分析纯试剂。

甲苯（CAS 108-88-3）。

丙酮（CAS  67-64-1）。

仪器

实验室离心机，最小转速14 000 r/min。

如果达不到上述转速，也可采用8 000 r/min的转速，但需要延长离心时间（8.2.4）。

当离心转速为14 000 r/min时，重力加速度为22 000 g；当离心转速为8 000 r/min时，重力加速度为7 000  g。

带旋盖离心管，最小容积30 mL，能承受离心力的作用，并能加热至110 ℃以上的温度。

天平，能精确至0.1 mg。

实验室烘箱，重力对流型，温度控制精度为±10 ℃。

称量容器，如称量用铝盒或铝板等。

三角烧瓶或试管，具塞，最小容积50 mL。

条件

应按照GB/T 2941的规定控制实验室条件。

试验步骤

样品数量

按照GB/T 8081的规定，选取两个试样。

试验步骤

从未经塑炼的实验室样品中取样，按每30 mL甲苯溶剂溶解0.1 g橡胶的比例计算样品质量。

当离心管容积为50 mL时，甲苯溶剂用量30  mL（参见8.2.3），样品量为0.1 g。

用干净的剪刀将样品剪成大约1 mm3的碎片。将剪碎的试样称量（m0），精确至0.1 mg，然后置于干净的离心管（6.2）中。该离心管预先在100 ℃加热1 h，然后贮存于干燥器中。

将甲苯溶剂加入离心管（6.2）中，用量为拟使用的离心管总容积的60 %。盖紧离心管，并用手将其摇动几秒钟。然后，于（25±2） ℃避光条件下静置16 h～20 h。静置期间不应搅拌。

随后，将离心管摇动60 s，使底部果冻状沉淀物分散。

为避免离心管因长时间接触溶剂而导致损坏，也可采用具塞三角烧瓶或试管（6.6）按8.2.1～8.2.3的条件对样品进行溶解，随即转移至离心管（6.2）中。用未使用过的甲苯溶剂冲洗三角烧瓶或试管，确保所有沉淀物完全转移到离心管中。

所有离心管放入离心机之前应加满未使用过的甲苯溶剂，以确保所有离心管中溶液的体积相同。

通常，离心管要加满溶液，以便尽量减小离心管顶部因离心过程的负压产生的静空。

扭紧离心管旋盖，将离心管放入离心机，以14 000 r/min转速离心2 h。

如果离心机转速低于14 000 r/min，以8 000 r/min转速离心6 h。

基于安全理由，离心机的使用说明书通常会规定离心温度。如果没有列出，可将离心温度设定在0 ℃～25 ℃。

从离心机中取出离心管，将离心管倾斜大约45o，吸取离心管中的液体。注意避免吸取沉淀物。

向沉淀物中加入1 mL～3 mL丙酮，以使沉淀物容易从离心管底部剥离。将离心管静置30 s以上，然后吸取离心管中的液体。

用刮刀或类似于刮刀的钩子从离心管底部剥离沉淀物，转入干净且已恒重的称量容器(m1，称量精确至0.1 mg）(6.5)中。必要时，可用少量丙酮冲洗刮刀。

将称量容器在通风橱中放置30 min使溶剂挥发，以免加热时溶剂闪燃。随后，将含有沉淀物的称量容器放入烘箱中，于110 ℃干燥1 h。

从烘箱中取出称量容器，于干燥器中冷却30 min。

对含有干沉淀物的称量容器进行称重（m2），精确至0.1 mg。

重复8.2.8、8.2.9和8.2.10的操作，直至两次连续称重差值小于0.2 mg。记录第一个试样所需的干燥时间，以便在系列试验中使用其作为下一试样的干燥时间。记录最终质量（m2）。

结果表示

凝胶含量以质量分数ωG计，按式（1）计算。

ωG=（m2-m1）m0×100%	()

式中：

m2——干沉淀物和称量容器的质量（8.2.10），单位为克（g）；

m1——空称量容器的质量（8.2.7），单位为克（g）；

m0——试样的质量（8.2.2），单位为克（g）。

试验结果以两个试样凝胶含量的平均值表示,修约至小数点后1位。

精密度

参见附录A。

试验报告

试验报告应包括如下内容：

- 本文件编号；

标识试样所需的全部细节；

试验方法；

实验室温度；

离心机直径、离心温度、转速和离心时间；

本标准未规定的任何操作之详情；

试验结果；

样品数；

每个试样的试验结果；

试验结果平均值；

试验过程任何异常现象；

试验日期。

（资料性）
精密度

总则

全国橡胶与橡胶制品标准化技术委员会天然橡胶分技术委员会于2025年按ISO 19983:2024的6.7.1中方法A组织了实验室间试验方案（ITP），评估了1型精密度。

有7家国内实验室参加了ITP的试验工作。ITP采用了3种不同天然生胶（样品A、样品B和样品C）。这些实验室在2日一组试验的每日进行了3次重复测定。每一试验日相隔一周。

精密度结果

按照ISO 19983所述的离群值剔除程序获得精密度结果(见表 A.1),包括下列重复性、日间重复性和再现性：

- 重复性：在正常和正确地操作本试验方法下，用标称相同材料的样品得到的两次试验平均值之差，平均每20 次不多于1 次超过表A.1所列的日内重复性。

- 日间重复性：在正常和正确地操作本试验方法下，用标称相同材料的样品得到的两次试验平均值之差，平均每20次不多于1次超过表C.1所列的日间重复性。

- 再现性：在正常和正确地操作本试验方法下，用标称相同材料的样品在两个实验室得到的两次独立测定的试验平均值之差，平均每20次不多于1次超过表C.1所列的再现性。

精密度数据

| 材料 | 平均值 | 实验室内 （日内） |  |  | 实验室内 （日间） |  |  | 实验室间 |  |  | 实验室数量a |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | sr | r | (r) | srD | rD | (rD) | sR | R | (R) |  |
| 样品A | 6.04 | 0.24 | 0.68 | 11.26 | 0.24 | 0.68 | 11.26 | 0.48 | 1.37 | 22.68 | 6 |
| 样品B | 5.62 | 0.39 | 1.10 | 19.57 | 0.39 | 1.10 | 19.57 | 0.55 | 1.56 | 27.76 | 6 |
| 样品C | 13.86 | 0.48 | 1.70 | 12.27 | 0.70 | 1.70 | 12.27 | 4.07 | 11.46 | 82.68 | 7 |
| sr ——重复性标准差； r ——重复性，以测定单位表示； （r） ——相对重复性，%； srD ——日间重复性标准差； rD ——日间重复性，以测定单位表示； （rD）——相对日间重复性，%； sR ——再现性标准差； R ——再现性，以测定单位表示； （R）——相对再现性,%。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| a 剔除离群值后的实验室最终数量。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

参考文献

[1] ISO 19983:2024 Rubber — Determination of precision for test methods