国家标准

GB/T 37498-XXXX

《天然生胶 技术分级橡胶（TSR）凝胶含量的测定》

（征求意见稿）

编

制

说

明

《天然生胶 技术分级橡胶（TSR）凝胶含量的测定》

修订工作组

2025年8月

GB/T 37498-XXXX《天然生胶 技术分级橡胶（TSR）凝胶含量的测定》（征求意见稿）编制说明

1 工作简况

1.1 任务来源

根据《国家标准化管理委员会关于下达2024年第九批推荐性国家标准计划及相关标准外文版计划的通知》（国标委发〔2024〕53号），国家标准修订项目《天然生胶 技术分级橡胶（TSR）凝胶含量的测定》（计划号20243476-T-606），拟修改采用ISO 17278:2020修订GB/T 37498—2019，项目周期为16个月，应报批日期为2026年4月3日。本项目由中国石油和化学工业联合会提出，全国橡胶与橡胶制品标准化技术委员会（SAC/TC 35）（全国橡标委）归口，全国橡标委天然橡胶分会执行，中国热带农业科学院农产品加工研究所负责起草。

1.2修订背景

天然橡胶作为重要的战略物资和工业原料，广泛应用于国防工业、航空航天、工农业生产以及医疗卫生等诸多领域。通常，刚从橡胶树采集的新鲜天然胶乳中，橡胶烃分子链几乎未发生交联反应，基本不含凝胶成分。然而，在将新鲜胶乳加工成天然生胶的初加工过程，以及后续的贮存与运输环节中，天然橡胶分子链之间不可避免地会发生一定程度的交联反应，导致凝胶的形成。这种凝胶显著影响天然橡胶的整体质量，并对下游橡胶制品的生产工艺控制带来挑战。

凝胶的存在直接关系到天然橡胶的关键技术指标，如门尼粘度、塑性初值（P0）和塑性保持率（PRI）等。对下游制品生产而言，凝胶含量会影响生胶在塑炼和混炼过程中的工艺性能，进而影响硫化配合剂在橡胶基体中的分散均匀性、混炼胶的流动性，以及最终制品的力学性能、抗氧老化性能和收缩率等。因此，准确测定天然橡胶中的凝胶含量，对于科学评价其质量并有效指导下游生产工艺具有重要意义。

目前，GB/T 8081《天然生胶 技术分级橡胶（TSR）规格导则》将凝胶含量列为一项性能指标，可见其对于天然橡胶质量控制的重要性。2013年，ISO首次发布了ISO 17278:2013《天然生胶 技术分级橡胶（TSR）凝胶含量的测定》，随后于2020年进行了第1次修订。我国于2019年修改采用ISO 17278:2013 制定了GB/T 37498—2019《天然生胶 技术分级橡胶（TSR）凝胶含量的测定》。ISO 17278:2020与SO 17278:2013相比，技术要求产生变化有：（1）第4章中的术语“LoV-TSR样品”改为“TSR样品”；（2）在8.1中，“双样品”改为“两个试验样本”；（3）在“试剂”中增加了丙酮的规定。虽然这些技术要求在GB/T 37498—2019中已规定，但由于 GB/T 37498—2019附录A中引用的ISO/TR 9272《橡胶与橡胶制品 试验方法标准 精密度的确定》已废止，并被ISO 19983《橡胶 试验方法精密度的确定》代替，且新版本的ISO 17278:2020并未更新精密度，应按照ISO 19983的规定重新组织实验室间试验，以确定新的精密度。因此，修订工作组经过调研和讨论，确定本次修改采用国际标准ISO 17278:2020对GB/T 37498—2019进行修订。

本次修订进一步提升了天然橡胶凝胶含量测定方法的准确性与可靠性，有助于天然橡胶初加工企业更好地控制技术分级橡胶的产品质量，为下游橡胶制品企业提供更为可靠的工艺参考数据。同时，也有利于规范我国技术分级天然橡胶的生产秩序，并加强对进口技术分级天然橡胶的质量监管。

1.3 起草过程

2024年12月，在国家标准修订项目计划下达后，成立了标准修订小组，拟定工作大纲，进行任务分工。

2024年12月—2025年2月，为了做好采用国际标准ISO 17278:2020修订国家标准GB/T 37498—2019的工作，向一些天然橡胶初加工企业、科研单位和检测机构等标准使用单位，开展了标准使用情况的调查。

2025年3月至8月，标准修订小组依据调研结果制定了工作方案。ISO 17278:2020与GB/T 37498—2019标准中参考的精密度标准ISO/TR 9272已废止，本次修订决定采用现行标准ISO 19983《橡胶 试验方法精密度的确定》的规定，重新确定本标准的精密度。本次修订邀请天然橡胶初加工企业、科研单位和检测机构进行了天然生胶凝胶含量测定结果精密度对比试验。共有7家机构参与了本标准精密度验证试验（见“3.1试验验证的分析和综述报告”）。在上述工作的基础上，经过综合分析，确定了本标准修订后的征求意见稿。

2国家标准编制原则、主要内容及其确定依据

2.1 编制原则

2.1.1 按GB/T 1.1—2020《标准化工作导则第1部分：标准化文件的结构和起草规则》、GB/T 1.2—2020《标准化工作导则第2部分：以ISO/IEC标准化文件为基础的标准化文件起草规则》和GB/T 20001.4—2015《标准编写规则 第4部分：试验方法标准》的规定给出的规则编制，使标准在结构、语言表述和编排格式上符合统一的要求。

2.1.2 根据天然橡胶凝胶含量测定的技术要求以及当前技术水平，遵循科学性、合理性、经济性和可操作性的原则，对原标准的技术内容进行修订。

2.1.3 在标准的名称、技术要求结构和内容、用语等方面与橡胶和橡胶制品标准体系（特别是天然橡胶系列标准）保持一致。

2.2 主要内容及其确定依据

    - 主要内容

本文件拟修改采用ISO 17278:2020。本文件描述了技术分级橡胶（TSR）凝胶含量的测定方法，主要内容包括范围、规范性引用文件、术语和定义、原理、试剂、仪器、条件、试验步骤、结果表示、精密度、试验报告、附录A（资料性）精密度等。在试验验证的基础上，经过综合分析，确定了上述主要技术内容。

    - 修改的技术内容说明

本文件代替GB/T 37498—2019《天然生胶 技术分级橡胶（TSR）凝胶含量的测定》，与GB/T 37498—2019相比，主要技术变化说明如下：

（1）更改了规范性引用文件

为了使本文件中的试验步骤与对应引用标准的最新版本保持一致，将规范性引用的GB/T 8081—2018改为GB/T 8081。

（2）关于更改了技术分级橡胶的定义

为了与GB/T 8081《天然生胶 技术分级橡胶（TSR）规格导则》的术语和定义保持一致，避免标准体系中定义的混乱，将技术分级橡胶的定义与GB/T 8081统一。

（3）关于增加试剂的CAS号

为了使文件中使用的试剂更加明确规范，增加了化学试剂的CAS号。

（4）关于更改结果计算公式的说明

为方便标准使用者对公式的理解，本标准更改了凝胶含量的计算公式，以符合GB/T 20001.4—2015的规定。

（5）关于精密度数据的说明

因为本标准的现行版本GB/T 37498—2019和新版的ISO国际标准ISO 17278:2020的精密度数据都是根据ISO/TR 9272的规定确定的，而ISO/TR 9272的最新版本ISO/TR 9272:2005已经废止，并被ISO 19983《橡胶试验方法精密度的确定》代替，因此，工作组通过多次讨论，决定按照现行的ISO 19983《橡胶试验方法精密度的确定》的规定重新确定本标准的精密度。全国橡标委天然橡胶分会秘书处根据ISO 19983的要求，组织制定了本标准的实验室间试验方案（ITP），邀请7间实验室进行了实验室间比对试验，确定了本标准的精密度。

3试验验证的分析、综述报告、技术经济论证以及预期的经济效益、社会效益和生态效益

3.1试验验证的分析和综述报告

2025年7月，针对本标准的内容，标准起草小组组织开展了验证试验。工作小组制备了3个不同凝胶含量的天然橡胶样品，在农业农村部热带作物产品加工重点实验室（实验室1）、海南省先进天然橡胶复合材料工程研究中心有限公司（实验室2）、广州海关技术中心（实验室3）、上海海关（实验室4）、深圳市美信检测技术股份有限公司（实验室5）、北京橡胶工业研究设计院有限公司（实验室6）和农业农村部食品质量监督检验测试中心（实验室7）七家单位开展了本次验证试验，其中实验室5的A样品和实验室6的B样品因仪器问题未提供有效数据。这些实验室将所有样品在两天一组试验的每天进行了三次重复测定。两个试验天相隔一周。样品A、样品B和样品C的ITP结果和补充统计数据见表1～表3。

表1样品A的ITP结果和补充统计数据

| 实验室p,p=6 | 天q，q=2 | 试验结果 |  |  | 平均值 | 天平均值 | 天标准差 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | M1 | M2 | M3 | yij· | yi·· | si |
| 1 | 1 | 6.4 | 6.1 | 6.6 | 6.37 | 6.23 | 0.19 |
|  | 2 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.10 |  |  |
| 2 | 1 | 6.5 | 7 | 6.1 | 6.53 | 6.42 | 0.17 |
|  | 2 | 6.4 | 6.2 | 6.3 | 6.30 |  |  |
| 3 | 1 | 6.1 | 6 | 6.8 | 6.30 | 6.40 | 0.14 |
|  | 2 | 6.3 | 6.2 | 7 | 6.50 |  |  |
| 4 | 1 | 5.4 | 5.6 | 5.6 | 5.53 | 5.57 | 0.05 |
|  | 2 | 5.5 | 5.7 | 5.6 | 5.60 |  |  |
| 6 | 1 | 2.4 | 2.3 | 2.3 | 2.33 | 2.33 | 0.00 |
|  | 2 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | 2.33 |  |  |
| 7 | 1 | 6.1 | 6.2 | 6.1 | 6.13 | 6.18 | 0.07 |
|  | 2 | 6.2 | 6.2 | 6.3 | 6.23 |  |  |

表2样品B的ITP结果和补充统计数据

| 实验室p,p=6 | 天q，q=2 | 试验结果 |  |  | 数据平均值 | 天平均值 | 天标准差 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | M1 | M2 | M3 | yij· | yi·· | si |
| 1 | 1 | 6.6 | 6.2 | 6.4 | 6.40 | 6.17 | 0.33 |
|  | 2 | 5.9 | 6.0 | 5.9 | 5.93 |  |  |
| 2 | 1 | 5.0 | 5.8 | 5.5 | 5.43 | 5.53 | 0.14 |
|  | 2 | 5.9 | 5.3 | 5.7 | 5.63 |  |  |
| 3 | 1 | 4.2 | 5.1 | 5.1 | 4.80 | 4.97 | 0.24 |
|  | 2 | 5.0 | 5.4 | 5.0 | 5.13 |  |  |
| 4 | 1 | 5.7 | 5.4 | 5.5 | 5.53 | 5.53 | 0.00 |
|  | 2 | 5.6 | 5.5 | 5.5 | 5.53 |  |  |
| 5 | 1 | 5.7 | 5.6 | 5.6 | 5.63 | 5.53 | 0.14 |
|  | 2 | 5.4 | 5.3 | 5.6 | 5.43 |  |  |
| 7 | 1 | 6.4 | 5.8 | 5.5 | 5.90 | 5.98 | 0.12 |
|  | 2 | 6.4 | 5.0 | 6.8 | 6.07 |  |  |

表3样品C的ITP结果和补充统计数据

| 实验室p,p=7 | 天q，q=2 | 试验结果 |  |  | 数据平均值 | 天平均值 | 天标准差 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | M1 | M2 | M3 | yij· | yi·· | si |
| 1 | 1 | 14.1 | 14.8 | 14.5 | 14.47 | 14.87 | 0.57 |
|  | 2 | 15.1 | 15.3 | 15.4 | 15.27 |  |  |
| 2 | 1 | 9.2 | 9.3 | 10.7 | 9.73 | 9.95 | 0.31 |
|  | 2 | 9.8 | 10.5 | 10.2 | 10.17 |  |  |
| 3 | 1 | 16.2 | 18.2 | 18.0 | 17.47 | 17.38 | 0.12 |
|  | 2 | 17.7 | 16.0 | 18.2 | 17.30 |  |  |
| 4 | 1 | 10.2 | 9.8 | 10.3 | 10.10 | 10.40 | 0.42 |
|  | 2 | 10.6 | 10.7 | 10.8 | 10.70 |  |  |
| 5 | 1 | 9.5 | 9.1 | 9.6 | 9.40 | 9.54 | 0.20 |
|  | 2 | 8.9 | 10.0 | 10.1 | 9.68 |  |  |
| 6 | 1 | 19.5 | 19.9 | 19.8 | 19.73 | 19.93 | 0.28 |
|  | 2 | 19.8 | 20.0 | 20.6 | 20.13 |  |  |
| 7 | 1 | 15.4 | 14.4 | 14.1 | 14.63 | 14.57 | 0.09 |
|  | 2 | 15.0 | 13.9 | 14.6 | 14.50 |  |  |

使用表1～表3中的数据，由下列公式确定样品A、样品B和样品C的实验室间离差的h值和实验室内离差的k值。

ℎi=yi∙∙−y1p−1i=1pyi∙−y2

ki=sipi=1psi2

获得的h值和k值见表4。

表4样品A、B和C的h值和k值

| 实验室 | 样品A |  | 样品B |  | 样品C |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | hi | ki | hi | ki | hi | ki |
| 1 | 0.49 | 1.54 | 1.30 | 1.72 | 0.26 | 1.74 |
| 2 | 0.62 | 1.35 | -0.21 | 0.74 | -0.96 | 0.94 |
| 3 | 0.60 | 1.15 | -1.56 | 1.24 | 0.89 | 0.36 |
| 4 | 0.03 | 0.38 | -0.21 | 0 | -0.85 | 1.31 |
| 5 | — | — | -0.21 | 0.74 | -1.06 | 0.62 |
| 6 | -2.19 | 0.00 | — | — | 1.53 | 0.87 |
| 7 | 0.45 | 0.58 | 0.87 | 0.62 | 0.19 | 0.29 |

当实验室数量为6时，ISO 19983规定的临界h值为1.66，临界k值为1.85，当实验室数量为7时，ISO 19983规定的临界h值为1.71，临界k值为1.87，将表4中每一个h值和k值与相应的临界值比较，发现样品A的所有数据中，实验室6的h值为-2.19，超过了临界h值1.66。所有k值均不超过临界k值。因此，结论为样品A的结果中有一个离群值，样品B和样品C结果中没有离群值。

由于实验室6样品A的数据已确定为离群值，应替代这部分数据。表5给出了样品A排除实验室6后的5间实验室的数据。

表5 样品A的5间其余实验室（非离群）的数据

| 实验室 | 数据平均值 |
| --- | --- |
|  | yij· |
| 1 | 6.37 |
|  | 6.10 |
| 2 | 6.53 |
|  | 6.30 |
| 3 | 6.30 |
|  | 6.50 |
| 4 | 5.53 |
|  | 5.60 |
| 7 | 6.13 |
|  | 6.23 |

使用表5的数据计算平均值μ为6.16，标准差σ为0.34，实验室6的数据是偏小的离群值，所以应使用平均值-2×标准差将其替代。

μ−2σ=6.16+2×0.34=5.48

偏差值=5.48−离群值=5.48−2.33=3.14≈3.1

将偏差值3.1加至实验室6的所有数据中以完成修改表6。使用表6进行样品A的精密度分析和计算。

表6 修改后的样品A结果和补充统计数据

| 实验室p,p=6 | 天q，q=2 | 试验结果 |  |  | 平均值 | 天平均值 | 天标准差 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | M1 | M2 | M3 | yij· | yi·· | si |
| 1 | 1 | 6.4 | 6.1 | 6.6 | 6.37 | 6.23 | 0.19 |
|  | 2 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.10 |  |  |
| 2 | 1 | 6.5 | 7 | 6.1 | 6.53 | 6.42 | 0.17 |
|  | 2 | 6.4 | 6.2 | 6.3 | 6.30 |  |  |
| 3 | 1 | 6.1 | 6 | 6.8 | 6.30 | 6.40 | 0.14 |
|  | 2 | 6.3 | 6.2 | 7 | 6.50 |  |  |
| 4 | 1 | 5.4 | 5.6 | 5.6 | 5.53 | 5.57 | 0.05 |
|  | 2 | 5.5 | 5.7 | 5.6 | 5.60 |  |  |
| 6 | 1 | 5.5 | 5.4 | 5.4 | 5.43 | 5.43 | 0.00 |
|  | 2 | 5.3 | 5.5 | 5.5 | 5.43 |  |  |
| 7 | 1 | 6.1 | 6.2 | 6.1 | 6.13 | 6.18 | 0.07 |
|  | 2 | 6.2 | 6.2 | 6.3 | 6.23 |  |  |

表7为样品A使用方法A进行精密度分析所需的ITP结果和补充统计数据。

表7样品A的 ITP结果和补充统计数据（方法A）

| 实验室p,p=6 | 天q，q=2 | 试验结果 |  |  | 数据总和 | 天总和 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | M1 | M2 | M3 | Tij. | Ti.. |
| 1 | 1 | 6.4 | 6.1 | 6.6 | 19.1 | 37.4 |
|  | 2 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 18.3 |  |
| 2 | 1 | 6.5 | 7.0 | 6.1 | 19.6 | 38.5 |
|  | 2 | 6.4 | 6.2 | 6.3 | 18.9 |  |
| 3 | 1 | 6.1 | 6.0 | 6.8 | 18.9 | 38.4 |
|  | 2 | 6.3 | 6.2 | 7.0 | 19.5 |  |
| 4 | 1 | 5.4 | 5.6 | 5.6 | 16.6 | 33.4 |
|  | 2 | 5.5 | 5.7 | 5.6 | 16.8 |  |
| 6 | 1 | 5.5 | 5.4 | 5.4 | 16.3 | 32.6 |
|  | 2 | 5.3 | 5.5 | 5.5 | 16.3 |  |
| 7 | 1 | 6.1 | 6.2 | 6.1 | 18.4 | 37.1 |
|  | 2 | 6.2 | 6.2 | 6.3 | 18.7 |  |

将表7中的数值应用于下列公式以产生ANOVA表。

T=ijkyijk= 217.4

ST=ijkyijk2−T2pqn=1320.06−217.426×2×3=7.21

SL=iTi2qn−T2pqn=7910.302×3−217.426×2×3=5.53

SD=ijTij2n−iTi2qn=3955.963−7910.302×3=0.27

SM=ijkyijk2−ijTij2n=1320.06−3955.963=1.41

表8样品A的ANOVA表

|  | 平方和 | 自由度 | 均方 | 预期平均值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 实验室 | 5.53 | 5 | 1.11 | 15.23 |
| 天 | 0.27 | 6 | 0.05 | 0.05 |
| 测量 | 1.41 | 24 | 0.06 | 0.06 |
| 总和 | 7.21 | 35 |  |  |

根据该ANOVA表（表8），使用下列公式估计样品A的方差分量和计算精密度：

σL2=12nVL−VD=0.18

σD2=1nVD−VM=0

σM2=VM=0.06

srD2=σM2+σD2=0.06

sR2=σM2+σD2+σL2=0.24

r=2.83σM=2.83×0.24=0.68

rD=2.83srD=2.83×0.24 =0.68

R=2.83sR=2.83×0.49=1.37

表9样品B的 ITP结果和补充统计数据（方法A）

| 实验室p,p=6 | 天q，q=2 | 试验结果 |  |  | 数据总和 | 天总和 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | M1 | M2 | M3 | Tij. | Ti.. |
| 1 | 1 | 6.6 | 6.2 | 6.4 | 19.2 | 37 |
|  | 2 | 5.9 | 6.0 | 5.9 | 17.8 |  |
| 2 | 1 | 5.0 | 5.8 | 5.5 | 16.3 | 33.2 |
|  | 2 | 5.9 | 5.3 | 5.7 | 16.9 |  |
| 3 | 1 | 4.2 | 5.1 | 5.1 | 14.4 | 29.8 |
|  | 2 | 5.0 | 5.4 | 5.0 | 15.4 |  |
| 4 | 1 | 5.7 | 5.4 | 5.5 | 16.6 | 33.2 |
|  | 2 | 5.6 | 5.5 | 5.5 | 16.6 |  |
| 5 | 1 | 5.7 | 5.6 | 5.6 | 16.9 | 33.2 |
|  | 2 | 5.4 | 5.3 | 5.6 | 16.3 |  |
| 7 | 1 | 6.4 | 5.8 | 5.5 | 17.7 | 35.9 |
|  | 2 | 6.4 | 5.0 | 6.8 | 18.2 |  |

将表9中的数值应用于下列公式以产生ANOVA表。

T=ijkyijk= 202.30

ST=ijkyijk2−T2pqn=1146.31−202.3026×2×3=9.50

SL=iTi2qn−T2pqn=6852.572×3−202.3026×2×3=5.28

SD=ijTij2n−iTi2qn=3428.253−6852.572×3=0.66

SM=ijkyijk2−ijTij2n=1146.31−3428.253=3.56

表10样品B的ANOVA表

|  | 平方和 | 自由度 | 均方 | 预期平均值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 实验室 | 5.28 | 5 | 1.06 | 1.06 |
| 天 | 0.66 | 6 | 0.11 | 0.11 |
| 测量 | 3.56 | 24 | 0.15 | 0.15 |
| 总和 | 9.50 | 35 |  |  |

根据该ANOVA表（表10），使用下列公式估计样品B的方差分量和计算精密度：

σL2=12nVL−VD=0.16

σD2=1nVD−VM=0

σM2=VM=0.15

srD2=σM2+σD2=0.15

sR2=σM2+σD2+σL2=0.30

r=2.83σM=2.83×0.39=1.10

rD=2.83srD=2.83×0.39 =1.10

R=2.83sR=2.83×0.55=1.56

表11 样品C的 ITP结果和补充统计数据（方法A）

| 实验室p,p=7 | 天q，q=2 | 试验结果 |  |  | 数据总和 | 天总和 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | M1 | M2 | M3 | Tij. | Ti.. |
| 1 | 1 | 14.1 | 14.8 | 14.5 | 43.4 | 89.2 |
|  | 2 | 15.1 | 15.3 | 15.4 | 45.8 |  |
| 2 | 1 | 9.2 | 9.3 | 10.7 | 29.2 | 59.7 |
|  | 2 | 9.8 | 10.5 | 10.2 | 30.5 |  |
| 3 | 1 | 16.2 | 18.2 | 18.0 | 52.4 | 104.3 |
|  | 2 | 17.7 | 16 | 18.2 | 51.9 |  |
| 4 | 1 | 10.2 | 9.8 | 10.3 | 30.3 | 62.4 |
|  | 2 | 10.6 | 10.7 | 10.8 | 32.1 |  |
| 5 | 1 | 9.5 | 9.1 | 9.6 | 28.2 | 57.25 |
|  | 2 | 8.9 | 10.0 | 10.1 | 29.05 |  |
| 6 | 1 | 19.5 | 19.9 | 19.8 | 59.2 | 119.6 |
|  | 2 | 19.8 | 20.0 | 20.6 | 60.4 |  |
| 7 | 1 | 15.4 | 14.4 | 14.1 | 43.9 | 87.4 |
|  | 2 | 15.0 | 13.9 | 14.6 | 43.5 |  |

将表11中的数值应用于下列公式以产生ANOVA表。

T=ijkyijk= 579.85

ST=ijkyijk2−T2pqn=8597.98−579.8527×2×3=592.60

SL=iTi2qn−T2pqn=51513.462×3−579.8527×2×3=580.20

SD=ijTij2n−iTi2qn=25763.363−51513.462×3=2.21

SM=ijkyijk2−ijTij2n=8597.98−25763.363=10.19

表12样品C的ANOVA表

|  | 平方和 | 自由度 | 均方 | 预期平均值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 实验室 | 580.20 | 6 | 96.70 | 96.70 |
| 天 | 2.21 | 7 | 0.32 | 0.32 |
| 测量 | 10.19 | 28 | 0.36 | 0.36 |
| 总和 | 592.60 | 41 |  |  |

根据该ANOVA表（表12），使用下列公式估计样品A（硫酸显色滴定）的方差分量和计算精密度：

σL2=12nVL−VD=16.06

σD2=1nVD−VM=0

σM2=VM=0.36

srD2=σM2+σD2=0.36

sR2=σM2+σD2+σL2=16.43

r=2.83σM=2.83×0.60=1.70

rD=2.83srD=2.83×0.60 =1.70

R=2.83sR=2.83×4.05=11.46

将所得精密度数据汇总，见表13。

表13精密度验证试验结果

| 材料 | 平均值 | 实验室内（日内） |  |  | 实验室内（日间） |  |  | 实验室间 |  |  | 实验室数量a |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | sr | r | (r) | srD | rD | (rD) | sR | R | (R) |  |
| 样品A | 6.04 | 0.24 | 0.68 | 11.26 | 0.24 | 0.68 | 11.26 | 0.48 | 1.37 | 22.68 | 6 |
| 样品B | 5.62 | 0.39 | 1.10 | 19.57 | 0.39 | 1.10 | 19.57 | 0.55 | 1.56 | 27.76 | 6 |
| 样品C | 13.86 | 0.48 | 1.70 | 12.27 | 0.70 | 1.70 | 12.27 | 4.07 | 11.46 | 82.68 | 7 |
| sr ——重复性标准差； r ——重复性，以测定单位表示； （r） ——相对日内重复性，%； srD ——日间重复性标准差； rD ——日间重复性，以测定单位表示； （rD）——相对日间重复性，%； sR ——再现性标准差； R ——再现性，以测定单位表示； （R）——相对再现性%。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| a 剔除离群值后的实验室最终数量。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

3.2技术经济论证和预期的经济效益、社会效益和生态效益

2024年，我国天然橡胶种植面积为1680万亩，天然橡胶产量约95万吨（居世界第5位）。同时，我国也是世界最大的天然橡胶消费国与进口国，进口量超过总消耗量的85%。天然生胶作为天然橡胶初加工产品的主要形式，其产量在天然橡胶总产量中约占85%～90%，广泛应用于工业、农业、国防、交通、运输、机械制造等方面。天然橡胶中凝胶的形成对于下游橡胶制品的生产工艺和性能都有影响，被GB/T 8081《天然生胶 技术分级橡胶（TSR）规格导则》列为性能指标之一，因此，准确测定凝胶含量对于分析天然生胶的质量非常重要。为此，在修订本标准的过程中，对国内主要橡胶生产企业、科研单位和检测机构进行了调研，充分听取了绝大多数企业和机构的相关意见，标准技术上先进，经济上合理。通过本标准的修订，为凝胶含量的检测提供了更加可靠的依据，有助于提高国产天然橡胶的质量，促进国内天然橡胶产业的健康发展，具有显著的社会效益、经济效益和生态效益。

4与国际、国外同类标准技术内容的对比情况，或者与测试的国外样品、样机的有关数据对比情况

本文件修改采用ISO 17278:2020《天然生胶 技术分级橡胶（TSR）凝胶含量的测定》。

本文件与ISO 17278:2020的技术差异及原因如下：

- （1）增加了文件适用界限，以适应GB/T 1.1—2020的要求；

（2）增加了关于具塞的三角烧瓶或试管的规定，以防止因长时间接触甲苯溶剂可能导致离心管溶胀、变形；

（3）用规范性引用的GB/T 2941替换了ISO 23529，以适应我国对橡胶物理试验的试样制备要求；

（4）用规范性引用的GB/T 8081替换了ISO 2000，以适应我国对技术分级橡胶的规格要求；

（5）增加了采用三角烧瓶或试管溶解样品的规定；

（6）更改了凝胶含量的计算公式，以符合GB/T 20001.4—2015的规定。

本文件做了下列编辑性改动：

（1）增加了试剂的CAS号，以更好地满足GB/T 20001.4—2015的规定；

（2）根据重新组织的实验室间试验结果，更改了精密度数据；

（3）将ISO/TR 9272更改为ISO 19983:2024，因为ISO/TR 9272已被ISO 19983代替。

5 以国际标准为基础的起草情况，以及是否合规引用或者采用国际国外标准，并说明未采用国际标准的原因

本标准拟修改采用ISO 17278:2020对GB/T 37498—2019进行修订，增加试剂的CAS号和更改仪器要求，更改了试验结果精密度数据，在结构与技术内容上基本与ISO 17278:2020保持一致，属于合规采用国际标准。

6与有关法律、行政法规及相关标准的关系

本标准与有关现行法律、行政法规和相关标准相协调，无冲突。

7重大分歧意见的处理经过和依据

本标准在修订过程中尚未出现重大意见分歧。

8涉及专利的有关说明

本标准的内容未涉及专利。

9实施标准的要求，以及组织实施、技术措施、过渡期和实施日期的建议等措施建议

9.1本标准宣贯时应包括下列内容：

（1）介绍本标准修订的原因、过程及意义；

（2）介绍和解释本标准的主要技术内容；

（3）本标准实施过程中可能遇到的问题及解决办法。

9.2本标准宣贯时建议采用下列形式：

（1）举办有关生产使用企业和检验机构的有关人员参加的标准宣贯培训班；

（2）由本标准起草人员到有关企业和检验机构，对相关人员进行现场宣讲、示范操作。

9.3 本标准建议的实施日期：

本标准自发布之日起半年后实施，同时废止GB/T 37498—2019。

10 涉及公平竞争审查的有关说明

按照《国家标准化管理委员会关于国家标准起草中开展公平竞争审查的通知》（国标委发〔2025〕18号）文件要求，对本文件是否限制或者变相限制市场准入和退出、是否限制商品要素自由流动、是否影响生产经营成本、是否影响生产经营行为、是否使用《公平竞争审查条例》第十二条规定进行审查。本标准符合公平竞争要求。

11其它应予说明的事项

无。