- 国家标准《橡胶软管及软管组合件 液压用钢丝或织物增强单一型 规范》编制说明

- (征求意见稿)

一、任务来源

根据国标委发函〔2018〕83号《国家标准化管理委员会关于下达第四批推荐性国家标准计划的通知》的要求，由广州胶管厂有限公司和沈阳橡胶研究设计院有限公司负责制订国家标准《橡胶软管及软管组件 液压用钢丝或织物增强单一型 规范》，项目计划编号为20184793-T-606，完成时间2020年。

二、目的和意义

根据《中国制造2025》第三章“战略任务和重点”第四条“加强质量品牌建设”中提出的“加快提升产品质量，组织攻克一批长期困扰产品质量提升的关键共性质量技术，加强可靠性设计、试验与验证技术开发应用”的精神 ，为了提高产品质量、规范服务行为，跟踪国际标准采用最新技术，满足装备制造业的发展需要，有必要制定本国家标准。 该项目是2018年度装备制造业重点领域国际标准转化计划项目。

三、工作过程

自接到修订任务后，我们成立了工作小组，首先查阅了大量的国内、外相关的标准资料，并对国内外生产、使用情况进行了调研，同时完成了对国际标准ISO 18752：2014的翻译和校对工作。

ISO 18752-2014简介：

本标准规定了公称内径为5～102的10种类型、4种级别和7种型别的钢丝或织物增强液压橡胶软管及软管组合件的要求。所有规格每种类型有单一最大工作压力。这些软管适用于：

——ISO 6743-4定义的油基液压流体HH、HL、HM、HR 和HV，其中AS、AC、BS和BC型适用于温度范围从-40℃至+100℃，CS、CC、和DC型适用于温度范围从-40℃至+120℃；

本文件不包括对软管接头的要求，仅限于对软管及软管组合件的要求。软管组合件的最大工作压力由各部件的最大工作压力中的最低值决定。

按最大工作压力的不同，此软管分为10种类型，每种类型有14种公称内径。

按耐脉冲性能的不同，此软管分为A、B、C、D  4种级别，每种级别按外径分为标准型（AS、BS和CS）和致密型（AC、BC、CC和DC）

该国际标准对材料与结构、尺寸、压力和性能提出了要求，性能要求包括：

目视检查（内部和外部）、内径的测量、外径的测量、外覆层厚度的测量、同心度的测量、最小弯曲半径试验、验证试验、爆破试验、长度变化率试验、脉冲试验、泄露试验、低温弯曲试验、粘合试验、真空试验、耐臭氧试验等。

四、标准起草单位及主要起草人

本标准的主要起草单位：广州胶管厂有限公司、沈阳橡胶研究设计院有限公司

本标准的主要起草人：王朋、蔡辉

五、编写说明：

1、本标准按照GB/T 1.1-2009给出的规则起草。

本标准使用翻译法等同采用 ISO 18752-2014《橡胶软管及软管组合件 液压用钢丝或织物增强单一压力型 规范》（英文版）

2、规范性引用文件

与本标准中规范性引用的国际文件有一致性对应关系的我国文件如下

本标准中规范性引用的国际文件有一致性对应关系的我国文件如下：

——GB/T 1690－2010 硫化橡胶或热塑性橡胶  耐液体试验方法（ISO 1817：2005，MOD）

——GB/T 5563-2013 橡胶和塑料软管及软管组合件 静液压试验方法（ISO 1402:2009，IDT）；

——GB/T 5565.1-2017 橡胶和塑料软管及非增强软管 柔性和挺性的测量 第1部分：室温弯曲试验（ISO 10619-1:2011，IDT）；

——GB/T 5567-2013橡胶和塑料软管及软管组合件 耐真空性能的测定（ISO 7233:2006，IDT）；

——GB/T 5568-2013橡胶或塑料软管及软管组合件 无曲挠液压脉冲试验（ISO 6803:2008，IDT）；

——GB/T 7528-2011橡胶和塑料软管及软管组合件 术语（ISO 8330:2007，IDT）；

——GB/T 9573-2013橡胶和塑料软管及软管组合件 软管尺寸和软管组合件长度测量方法（ISO 4671:2007，IDT）；

——GB/T 9576-2013 橡胶和塑料软管及软管组合件 选择、贮存、使用和维护指南（ISO 8331:2007，IDT）；

——IS0 17165-1, 液压传动-软管组件-第1部分：尺寸和要求（Hydraulic fluid power- Hose assemblies- Part 1: Dimensions and requirements）。

4、相关实验数据

表1  35标准型AS（厚壁外覆层）/16检验结果

| 序号 | 检验项目 | 单位 | 标准要求 |  | 检验结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 内径 | mm | 15.5~16.7 |  | 16.3 |
| 2 | 软管外径 | mm | ＜27 |  | 26.3 |
| 3 | 外覆层厚度 | mm | 1.5~3.2 |  | 2.25 |
| 4 | 同心度 | mm | 内径和外径之间＜1.0 |  | 0.6 |
|  |  |  | 内径与增强层直径之间＜0.7 |  | 0.4 |
| 5 | 验证试验 | MPa | 7MPa×1min无渗漏或损坏 |  | 无渗漏或损坏 |
| 6 | 爆破试验 | MPa | ≥14 |  | 17 |
| 7 | 长度变化率 | % | 7MPa压力长度变化率﹣4～﹢2 |  | 0.3 |
| 8 | 最小弯曲半径 | mm | ≤200。 |  | 180 |
| 9 | 脉冲试验 | 次 | 脉冲压力为4.7MPa，温度100℃ 脉冲次数≥200000次。 |  | 20.5万次无异常 |
| 10 | 泄漏试验 | / | 9.8MPa×5min无泄漏或失效现象 |  | 无泄漏或失效 |
| 11 | 低温柔性试验 | / | 在-40℃进行试验时， 内衬层或外覆层应无龟裂。当恢复至室温后，按ISO 1402或ISO 6605进行验证压力试验时，试样应无泄漏或龟裂。 |  | 无泄漏或龟裂。 |
| 12 | 粘合强度 | kN／m | 内衬层与增强层≥2.5 |  | 2.8 |
|  |  |  | 外覆层与增强层≥2.5 |  | 3.1 |
| 13 | 耐真空试验 | / | 按ISO7233试验，负压为0.095 MPa。 |  | 符合标准要求 |
| 14 | 耐油性能（内衬层） | ％ | 编织型结构和织物增强型 | IRM903油，100℃×168h 体积变化率 0%~+25% | 9.3 |
|  |  |  | 钢丝缠绕增强型 | IRM903油，100℃×168h 体积变化率 0%~+60% | 24.5 |
| 15 | 耐臭氧性能 | / | 放大2倍观察，外覆层无龟裂或其他老化现象。 |  | 无龟裂或老化 |

六、与有关的现行法律、法规和强制性国家标准的关系

本标准符合国家《标准化法》等相关法律法规的规定，与其他相关标准没有矛盾和抵触。

七. 重大分歧意见的处理经过和依据

本标准在起草过程中未出现重大分歧意见。

八. 国家标准作为强制性国家标准或推荐性国家标准的建议

建议本标准为推荐性标准。

九. 贯彻国家标准的要求和措施建议

建议以组织培训班、出版标准实施指南等方式宣贯标准。

十. 废止现行有关标准的建议

本标准是第一次制订，未发现有需要废止的现行相关标准。

十一. 其他应予以说明的事项

无。

广州胶管厂有限公司

2019年8月16日