HG/T 3050.1《橡胶或塑料涂覆织物 整卷特性的测定 第1部分：测定长度、宽度和净质量的方法》（征求意见稿）编制说明

- 工作简况

根据《工业和信息化部办公厅关于印发2018年第二批行业标准制修订和外文版项目计划的通知》（工信厅科［2018］31号）的要求，由北京燕阳新材料技术发展有限公司、北京光华纺织集团有限公司、河北燕阳特种纺织品有限公司、沈阳橡胶研究设计院有限公司等承担《橡胶或塑料涂覆织物 整卷特性的测定 第1部分：测定长度、宽度和净质量的方法》推荐性行业标准修订任务（计划编号：2018-0296T-HG）。该标准等同采用ISO 2286-1: 2016。

按照国家标准修订的工作程序，接到任务后迅速成立了以北京燕阳新材料技术发展有限公司为主的标准修订小组，根据各单位从事技术工作特点，明确了不同分工。北京燕阳新材料技术发展有限公司是国内军队橡胶或塑料涂覆织物和橡胶软管的主要供应商和合作单位，拥有研究相关产品的先进技术和先进设备，负责和参与起草了涂覆织物方面的国家标准和国家军用标准，包括GJB5986-2007《聚氨酯软体储油罐用织物规范》、GB/T 34705-2017《橡胶或塑料涂覆织物油扩散性能的测定  杯法》、GJB6660-2009《200m3、400m3储油囊规范》、GJB4219A-2013《25m3、50m3和100m3储油囊规范》等，有良好的国家标准和国家军用标准起草基础。北京光华纺织集团有限公司和河北燕阳特种纺织品有限公司具有丰富的生产经验和全套精密的检测设备，负责收集和制作样品，进行验证试验。沈阳橡胶研究设计院有限公司为标准的编制提供技术服务和专家咨询，规范标准的编制过程。

- 标准编制原则和标准主要内容的确定

本标准按照GB/T1.1-2009《标准化工作导则 第1部分 标准的结构和编写》要求起草。

- 标准编制原则

以国际先进标准为依据，综合考虑国内现状，使该试验方法的可操作性更强，应用范围更广，试验结果更接近实际。

- 试验仪器的选定

依据标准中4.2和4.3的要求，选用斗牛钢卷尺量程10m，最小分度值为1mm；天平选用TCS电子台秤，最小分度值为50g，满足其精确度要求。

- 试验配件的加工

依据标准中4.1的要求，自行设计和制作了测量平台，并能满足实验的需要和精确度的要求。

- 试验步骤按照标准中5的要求进行试验。

- 与前一版的主要技术变化

①增加了规范性引用文件的内容

增加第2章，引用GB/T 24133-2009《橡胶或塑料涂覆织物 调节和试验的标准环境》标准文件。

②增加了5.1通则

在测量时记录环境温度和湿度，同时说明涂覆织物是从布卷取下直接测量还是经过应力松弛后测量的。

控制温度和湿度，当环境可进行试验时，在测量长度、宽度和净质量之前，建议将涂覆织物在符合GB/T 24133-2009调节方法1的环境中调节至少16 h。也建议当测量长度或宽度时，将涂覆织物展开到光滑的平台上，让涂覆织物不受张力调节至少16 h至平衡。

新标准中纳入了环境条件和应力松弛的陈述。

③改变了测量的最终长度的公差

新标准叙述为：测量最终长度，精确到0.1m，除非相关方另有规定。

原标准叙述为：测量最终长度，准确到50mm或±0.2%（取其值大者）。

新标准对于公差的叙述更准确，可操作性更强。

④有效宽度测量和净质量测量增加了有关方规定

新标准叙述为：除非有关方另有规定。

新标准测量公差变的更有灵活性。

⑤修改了试验报告的内容

新标准叙述为：

“试验报告应包括下列内容：

a)本部分的标准编号；

b)测量期间的环境温度和湿度；

c)所测涂覆织物的详细说明；

d)整卷的长度，以m表示(精确到0.1m)；

e)记录的宽度的平均值(精确到5mm)，以及记录的最小有效宽度值；

f)整卷的净质量(精确到100g)；

g)5.2中所用测量长度的设备的详细说明；

h)任何与规定的程序不相符的说明；

i)测定日期。

注：d)、e)和f)项可以根据有关方规定选择测试。”

原标准叙述为：

“试验报告应包括下列内容：

a)本部分的标准编号；

b)所测涂覆织物的详细说明；

c)整卷的长度，以m表示(精确到0.1m)；

d)记录的宽度的平均值(精确到5mm)，以及记录的最小有效宽度值；

e)整卷的净质量(精确到100g)；

f)5.2中所用测量长度的设备的详细说明；

g)任何与规定的程序不相符的说明；

h)测定日期。”

新标准中增加了测量期间的环境温度和湿度以及注的内容。

- 主要验证试验

项目组随机从市场上选取3种涂覆织物样品，对其进行长度、宽度和净质量的试验，测量时环境温度为19℃，湿度为38%。试验结果见表1。

表1 涂覆织物长度、宽度和净质量表

| 涂覆织物 | 长度 m | 有效宽度 |  |  | 总质量 g | 芯或轴 质量 g | 净质量 g |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 宽度1 mm | 宽度2 mm | 宽度3 mm |  |  |  |
| 试样1 | 31.5 | 1350 | 1345 | 1345 | 78300 | 12100 | 66200 |
| 试样2 | 35.3 | 1335 | 1330 | 1330 | 40200 | 12100 | 28100 |
| 试样3 | 33.4 | 1355 | 1360 | 1360 | 65400 | 12100 | 53300 |

- 采用国际标准的程度

等同采用国际标准ISO 2286-1: 2016。

- 与有关现行法律、法规和强制性国家标准的关系

无

- 重大分歧意见的处理经过和依据

由于本标准等同采用ISO 2286-1: 2016，按照国际标准的条款进行重新修订，无重大分歧意见。

- 标准作为强制性标准或推荐性标准的建议

建议本标准作为推荐性行业标准。

- 贯彻国家标准的要求和措施建议

无

- 废止现行有关标准的建议

代替HG/T3050.1-2001。

- 其他应予以说明的事项

无

标准编制组

2019年5月15日