HG/T 3050.2《橡胶或塑料涂覆织物 整卷特性的测定 第2部分：测定单位面积的总质量、单位面积的涂覆质量和单位面积的底布质量的方法》（征求意见稿）编制说明

- 工作简况

根据《工业和信息化部办公厅关于印发2018年第二批行业标准制修订和外文版项目计划的通知》（工信厅科［2018］31号）的要求，由北京燕阳新材料技术发展有限公司、河北燕阳特种纺织品有限公司、北京光华纺织集团有限公司、沈阳橡胶研究设计院有限公司、北京毛纺织科学研究所检验中心等承担HG/T3050.2《橡胶或塑料涂覆织物 整卷特性的测定 第2部分：测定单位面积的总质量、单位面积的涂覆质量和单位面积的底布质量的方法》推荐性行业标准修订任务（计划编号：2018-0297T-HG）。该标准等同采用ISO 2286-2: 2016。

按照国家标准修订的工作程序，接到任务后迅速成立了以北京燕阳新材料技术发展有限公司为主的标准修订小组，根据各单位从事技术工作特点，明确了不同分工。北京燕阳新材料技术发展有限公司是国内军队橡胶或塑料涂覆织物和橡胶软管的主要供应商和合作单位，拥有研究相关产品的先进技术和先进设备，负责和参与起草了涂覆织物方面的国家标准和国家军用标准，包括GJB5986-2007《聚氨酯软体储油罐用织物规范》、GB/T 34705-2017《橡胶或塑料涂覆织物油扩散性能的测定  杯法》、GJB6660-2009《200m3、400m3储油囊规范》、GJB4219A-2013《25m3、50m3和100m3储油囊规范》等，有良好的的国家标准和国家军用标准起草基础。河北燕阳特种纺织品有限公司和北京光华纺织集团有限公司具有丰富的生产经验和全套精密的检测设备，负责收集和制作样品，进行验证试验。沈阳橡胶研究设计院有限公司为标准的编制提供技术服务和专家咨询，规范标准的编制过程，并与北京毛纺织科学研究所检验中心参与标准的验证试验。

- 标准编制原则和标准主要内容的确定

本标准按照GB/T1.1-2009《标准化工作导则 第1部分 标准的结构和编写》要求起草。

- 标准编制原则

以国际先进标准为依据，综合考虑国内现状，使该试验方法的可操作性更强，应用范围更广，试验结果更接近实际。

- 试验仪器的选定

依据标准中3.1的要求，选用ZB01B型圆盘取样器、TP-114型电子天平和SHA-C型恒温水浴振荡器，并能满足其精确度要求。

- 试验步骤按照标准中3.3、4.5和5.1的要求进行试验。

- 本部分等同采用ISO 2286-2: 2016，根据国际标准的修订变化以及实际验证试验的结果，本次修订与前一版的主要技术变化：

4.1修改3.1.1天平的精度

新标准叙述为：精确到1mg或更小。

原标准叙述为：精确到2mg，当用于该方法时，要求读数保持在量程的10%至90%范围内。

4.2明确的规定了样品的有效宽度（见3.2）

新标准叙述为：其位置均匀合理的间隔排列并靠近横跨样品有效宽度的对角线，不包括50 mm宽的样品布边，以便能代表整个涂覆织物的宽度。

原标准叙述为：其位置要靠近横跨样品宽度的对角线，并均匀合理地间隔一定距离，以便能代表整个涂覆织物的宽度。

4.3干燥处理变得可选择

新标准叙述为：将试样在相对湿度不大于10%，温度为65℃±5℃的环境中干燥至质量恒定，除非有关各方同意略过干燥处理。

原标准叙述为：将试样在相对湿度不大于10%，温度为（65±5）℃的环境中干燥至质量恒定。

新标准调节的环境被规定的更详细。

4.4增加了试验报告的内容

新标准中3.5 和4.7中增加了b)项，调节和试验时的环境条件的内容。

4.5修改了调节环境要求

新标准叙述为： 按照GB/T 24133-2009调节方法1的规定调节试样，并测定其质量（精确到5mg），由此计算单位面积的底布质量。

原标准叙述为：按照HG/T2867规定调节试样，并称量其质量（精确到5mg），由此计算单位面积的底布质量。

4.6增加了去除单一聚氯乙烯组分双面涂覆层的方法

新标准附录A.2中增加了如果涂覆层为双面涂覆，将每个试样分别浸泡在200ml四氢呋喃中，在50℃温度下放置30min。然后将溶剂换成新的四氢呋喃溶液，在50℃温度下放置15min。

国际标准中的叙述为：“如果涂覆层是连续的并仅单面涂覆，可用四氢呋喃或丁酮浸湿试样的底布。然后用机械方式将涂覆层从底布上剥开。再将每个试样分别浸泡在100ml四氢呋喃或丁酮中，偶尔搅拌，在室温下放置20 min。”但是在样品采集的过程中，发现存在大量双面涂覆聚氯乙烯组分的织物，按照国际标准中叙述的方法试验，不能达到良好的剥离效果。经过和专家的讨论与实验，增加了去除单一聚氯乙烯组分双面涂覆层的去除方法。

4.7增加了采用二甲基甲酰胺剥离剂去除聚氨酯涂覆层的方法

新标准附录A.4中增加了或将试样分别浸泡在200ml二甲基甲酰胺溶液中，在70℃温度下放置30min。然后将溶剂换成新的二甲基甲酰胺溶液，在70℃温度下放置15min。

国际标准中叙述为：

“将试样分别浸泡在由下列成分组成的溶液中：

1,2 - 丙二醇                 100 质量份

氢氧化钾（固体）              3 质量份

水                            1 质量份

N-甲基-2-吡咯烷酮             25质量份

加热到48℃±2℃，并保持该温度30 min，或直至涂覆层被去除。”选取的聚氨酯涂覆织物在参照此方法去除涂层时浸泡12h涂层不能被机械力完整去除。经过和专家的讨论与实验，增加了采用二甲基甲酰胺剥离剂去除聚氨酯涂覆层的方法。

5. 本部分是等同采用ISO 2286-2:2016，与国际标准相比较，做了下列编辑性修改：

——修改附录A为资料性附录，因在4.3.1的注里提及，不是规范性要求；

——在附录A.2中增加去除单一聚氯乙烯双面涂覆层的方法；

——在附录A.4中增加了采用二甲基甲酰胺剥离剂去除聚氨酯涂覆层的方法。

- 主要验证试验

项目组从市场上随机选取4种涂覆织物样品，对其进行单位面积涂覆织物总质量、底布质量和涂覆质量的测定试验。这4种涂覆织物样品分别为：样品1为绿色500D聚氨酯双面涂覆织物；样品2为聚氯乙烯双面涂覆织物；样品3为1500D聚氨酯双面涂覆织物；样品4为3000D聚氨酯双面涂覆织物。

参照国际标准中的叙述选取对应的试剂，聚氯乙烯双面涂覆织物按照资料性附录A.2的试剂进行处理，效果如图1所示，无法正常实施机械力剥离。

图1聚氯乙烯双面涂覆织物处理前后对比照

项目组与北京毛纺织科学研究所检验中心的专家进行深入交流与讨论，决定将试样浸泡在200ml四氢呋喃中，在50℃温度下放置30min。然后将溶剂换成新的四氢呋喃溶液，在50℃温度下放置15min。效果如图2所示，聚氯乙烯涂层直接溶解在溶液中，被完全剥落。

图2改进实验条件后聚氯乙烯涂覆织物

参照国际标准中的叙述选取对应的试剂，聚氨酯双面涂覆织物按照资料性附录A.4的试剂进行处理，效果如图3所示，无法正常实施机械力剥离。

图3 聚氨酯双面涂覆织物处理前后对比照

项目组与北京毛纺织科学研究所检验中心的专家进行深入交流与讨论，决定采用二甲基甲酰胺溶液进行浸泡处理。将试样浸泡在200ml二甲基甲酰胺溶液中，在70℃温度下放置30min。然后将溶剂换成新的二甲基甲酰胺溶液，在70℃温度下放置15min。效果如图4所示，聚氨酯涂层直接被溶解剥落。

图4二甲基甲酰胺溶液处理后的聚氨酯双面涂覆织物

采用增加了的上述方法进行试验，4种涂覆织物进行单位面积涂覆织物总质量、底布质量和涂覆质量的测试结果见表1。

表1 涂覆织物质量测试结果

| 样品编号 | 试样质量 mg | 单位面积 总质量 g/m2 | 单位面积 总质量 g/m2（平均值） | 剥离处理后 试样质量 mg | 单位面积 底布质量 g/m2 | 单位面积 底布质量 g/m2（平均值） | 单位面积 涂覆质量 g/m2 | 单位面积 涂覆质量 g/m2（平均值） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | 12.2401 | 1224 | 1231 | 4.3225 | 432.3 | 471 | 791.7 | 760 |
| 1.2 | 12.1311 | 1212.1 |  | 4.6518 | 465.2 |  | 747.9 |  |
| 1.3 | 12.1635 | 1216.4 |  | 4.7512 | 475.1 |  | 741.3 |  |
| 1.4 | 12.8695 | 1287 |  | 5.4236 | 542.4 |  | 744.6 |  |
| 1.5 | 12.1457 | 1214.6 |  | 4.3924 | 439.2 |  | 775.4 |  |
| 2.1 | 5.473 | 547.3 | 540 | 1.8512 | 185.1 | 177 | 362.2 | 363 |
| 2.2 | 5.1455 | 514.5 |  | 1.6461 | 164.6 |  | 349.9 |  |
| 2.3 | 5.3742 | 537.4 |  | 1.7386 | 173.9 |  | 363.5 |  |
| 2.4 | 5.3619 | 536.2 |  | 1.687 | 168.7 |  | 367.5 |  |
| 2.5 | 5.6436 | 564.4 |  | 1.9072 | 190.7 |  | 373.7 |  |
| 3.1 | 16.5075 | 1650.8 | 1560 | 6.0767 | 607.7 | 543 | 1043.1 | 1022 |
| 3.2 | 15.045 | 1504.5 |  | 4.884 | 488.4 |  | 1016.1 |  |
| 3.3 | 15.9265 | 1592.7 |  | 5.845 | 584.5 |  | 1008.2 |  |
| 3.4 | 14.6206 | 1432.1 |  | 4.3819 | 438.2 |  | 1023.9 |  |
| 3.5 | 16.1696 | 1617 |  | 5.9766 | 597.7 |  | 1019.3 |  |
| 4.1 | 35.1182 | 3511.8 | 3319 | 16.3413 | 1634.1 | 1530 | 1877.7 | 1790 |
| 4.2 | 34.1151 | 3411.5 |  | 16.491 | 1649.1 |  | 1762.4 |  |
| 4.3 | 30.8213 | 3082.1 |  | 15.0823 | 1508.2 |  | 1573.9 |  |
| 4.4 | 30.1016 | 3010.2 |  | 11.4733 | 1147.3 |  | 1862.9 |  |
| 4.5 | 35.8061 | 3580.6 |  | 17.1016 | 1710.2 |  | 1870.4 |  |

为了使新增加的标准内容更具可重复操作性，项目组与沈阳橡胶研究设计院实验室协作，由实验室老师按照上述增加的实验方法进行再次验证。选取3种样品，分别为：样品一500D聚氨酯双面涂覆织物；样品二1500D聚氨酯双面涂覆织物；样品三聚氯乙烯双面涂覆织物。所有样品均可去除涂层，达到涂层完全剥落效果。样品的单位面积涂覆织物总质量、底布质量和涂覆质量的测试结果见表2.

表2 涂覆织物单位面积质量测量结果

| 样品编号 | 单位面积总质量 g/m2 | 平均值 g/m2 | 单位面积 底布质量 g/m2 | 平均值 g/m2 | 单位面积 涂覆质量 g/m2 | 平均值 g/m2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 样 品 一 | 1295 | 1301.28 | 309.3 | 309.34 | 985.7 | 991.94 |
|  | 1301.2 |  | 309.8 |  | 991.4 |  |
|  | 1306.5 |  | 308.9 |  | 997.6 |  |
|  | 1299.3 |  | 310.1 |  | 989.2 |  |
|  | 1304.4 |  | 308.6 |  | 995.8 |  |
| 样 品 二 | 1501.0 | 1517.66 | 544.8 | 545.18 | 956.2 | 972.48 |
|  | 1492.3 |  | 545.4 |  | 946.9 |  |
|  | 1504.5 |  | 545.1 |  | 959.4 |  |
|  | 1498.2 |  | 543.0 |  | 955.2 |  |
|  | 1592.3 |  | 547.6 |  | 1044.7 |  |
| 样 品 三 | 656.2 | 657.96 | 193.6 | 191.12 | 462.6 | 466.84 |
|  | 650.6 |  | 189.2 |  | 461.4 |  |
|  | 665.3 |  | 190.7 |  | 474.6 |  |
|  | 653.2 |  | 191.3 |  | 461.9 |  |
|  | 664.5 |  | 190.8 |  | 473.7 |  |

- 采用国际标准的程度

等同采用ISO 2286-2: 2016。

- 与有关现行法律、法规和强制性国家标准的关系

无

- 重大分歧意见的处理经过和依据

由于本标准等同采用ISO 2286-2: 2016，按照国际标准的条款进行重新修订，无重大分歧意见。

- 标准作为强制性标准或推荐性标准的建议

建议本标准作为推荐性行业标准。

- 贯彻国家标准的要求和措施建议

无

- 废止现行有关标准的建议

部分代替HG/T3050.2-2001。

- 其他应予以说明的事项

无

标准编制组

2019年7月23日